САПР ЛИТЕЙНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ ЛИТЬЯ

Методические указания к выполнению контрольной работы

для студентов специальностей 7. 05050204

заочной формы обучения

Задание на контрольную работу.

Рассчитать  литниковую систему при литье по газифицируемым моделям.

Данная методика расчета приемлема для получения отливок из любого металла при литье по пенополистироловым моделям, но необходимо знать значение коэффициентов

Пример. Определить площадь сечения питателей для чугунной плиты размером 50040500 мм3, получаемой по модели из пенополистирола.

Технологические параметры процесса заливки и изготовления формы: температура заливки 1350 0С; объемная масса пенополистирола 0,02 г/см3; толщина стенки формы 40 см; максимальный гидростатический напор 100 см, минимальный – 50 см при положении модели в форме вертикально; коэффициент расхода равен 0,5; приведенная толщина стенки отливки 2 см, проницаемость формы  С = 62,5 дарси; вес отливки 140 кг; вязкость газа 0,011 спз.

1 Определяем среднее время заливки формы:

τзал=50'4=12,5с.

Находим коэффициенты газовыделения a и m:

a=0,0975⋅v−123−1,3143⋅v−122+7,5787⋅v−12+5,6714

m=−0,0021⋅v−123+0,0315⋅v−122−0,1753⋅v−12+1,0965

где v – скорость заливки, см/с.

а = 18,4 см/сек,  m= 0,80.

2 Определяем давление газов, выделившихся при деструции пенополистироловой модели, Рф по формуле

Pф=a⋅F⋅Tф⋅l⋅τ273⋅δ⋅C,

где  Рф давление газов г/см2;

F – вязкость газов, 0,011 спз;

Тф – температура формы, К;

l – толщина стенки формы, см;

 – приведенная толщина отливки, см;

 – воздушный зазор, см;

С – проницаемость формы, дарси;

П – периметр отливки, см.

ρφ=0,01⋅18,4⋅2⋅293⋅40273⋅62,5⋅1,576⋅δ=0,165δ

или

Найдем величину газового зазора , см, по формуле

δ=a⋅τзалm4⋅(m+1)_μ⋅Fn2⋅Fотл⋅2⋅g⋅(Hp−Pфγ)⋅τзал,

где Fn – площадь сечения питателя для полой формы, см2;

Fотл  –  площадь сечения отливки, см;

 – плотность металла, г/см3;

Нр – гидростатический напор, см;

Hp=Hmax+Hmin2,

где Hmax – максимальный гидростатический напор, см;

Hmin – минимальный гидростатический напор, см.

Hp=100+502=8,535 см,

Нр = 8,5352 = 72,5 см,

Fn=Gμ⋅τзал⋅0,31⋅Нр,

где G – масса отливки, кг;

 – коэффициент расхода литниковой системы,  = 0,5.

Fп=1400,5⋅12,5⋅0,31⋅72,5=8,5

δ=18,4⋅7,9434⋅1,80−0,5⋅8,5⋅43,3⋅12,52⋅200Hρ−ρφ7=18,8−5,7672,5−ρφ7,  см2.

Решаем совместно два уравнения с двумя неизвестными относительно Рф и определяем величину газового давления Рф = 432 г/см2.

#### Площадь сечения питателей определяем по формуле

Fпит=1400,5⋅12,5⋅0,3172,5−4347=20см2.

Так как узким местом в выбранной литниковой системе является питатель, то Fпит=Fуз = 20 см2.

Учитывая тип литниковой системы и выбранную схему литниковых каналов, принимаем NПИТ = 2 шт., NШ = 1 шт., NСТ = 1 шт.

Площадь одного питателя равна

Fпит=FпитNпит=202=10 см2.

Суммарная площадь сечения шлакоуловителя равна

FЛ.Х. = 1,1 ΣFПИТ = 1,1·20 = 22 см2,

а площадь сечения одной ветви шлакоуловителя

Fл.х=Fл.хNл.х=221=22 см2.

Суммарная площадь сечения стояка равна

ΣFСТ = 1,2 · ΣFПИТ = 1,2  20 = 24 см2,

а площадь сечения одного стояка

Fст=FcтNст=241=24 см2.

Зададимся формой сечения каждого элемента литниковой системы.

Форма сечения стояка – круг. Тогда площадь сечения стояка определяется по формуле

Fст=π⋅Дст24,

где ДСТ – диаметр стояка, см.

Из этой формулы определим диаметр стояка, который равен

Дст=4⋅Fcтπ=4⋅243,14=5,53см=55,3мм.

Диаметр стояка принимаем равным ДСТ = 60 мм.

Форма сечения литникового хода – трапеция. Тогда зададимся соотношениями между основаниями и высотой трапеции:

hл.х.aл.х.=1;	 	        Вл.х.ал.х.=0,9;

hл.х.=ал.х.;			Вл.х.=0,9⋅ал.х..

Площадь трапеции определяется по формуле

Fл.х.=ал.х.+Вл.х.⋅hл.х.,

где 	ал.х.−длина большего основания трапеции, мм;

Вл.х.−длина меньшего основания трапеции, мм;

hл.х.−высота трапеции, мм.

После всех необходимых преобразований площадь трапеции будет равна

Fл.х.=ал.х.+0,9⋅ал.х.⋅ал.х.2=1,9⋅ал.х.2.

Из формулы определим длину большего основания трапеции, которая равна

ал.х.=2⋅Fлит1,9=2⋅221,9=4,81см=48,1мм.

Определим остальные параметры шлакоуловителя:

hл.х.=ал.х.=34,5 мм,

Bл.х.=0,9⋅ал.х.=0,9⋅48,1=43,3 мм.

Принимаем параметры литникового хода равными: аЛ.Х = 50 мм; вЛ.Х = 45 мм;  hЛ.Х = 50 мм.

Форма сечения питателя – трапеция. Зададимся соотношением между основаниями и высотой трапеции:

Нпитапит.=1;			    Впитапит=0,9;

Нпит=апит;			Впит=0,9⋅апит.

Учитывая сделанные выше преобразования, определим длину большего основания трапеции, которая равна

апит=2⋅Fпит1,9=2⋅201,9=4,59см=45,9мм.

Определим остальные параметры питателя:

hпит=апит=45,9 мм,

Впит=0,9⋅апит=0,9⋅45,9=41,31 мм.

Принимаем параметры питателя равными: апит=50мм; Впит=45мм; hпит=50мм.

Для заливки такой же плиты определим время заливки и площадь сечения питателей по А.М. Дубицкому:

τзал=1,434⋅140=11,5сFпит=1400,5⋅11,5⋅0,3172,5=9,4см2.

Таким образом, почти при одном и том же времени заливки площадь питателей в случае литья по модели из пенополистирола в 2,1 раза больше, чем при литье в песчано-глинистые формы.

Выпор, применяемый в обычных формах для удаления воздуха и газов из полости формы, теряет свое значение при литье по газифицируемым моделям, так как отвод газов в этом случае обеспечивается высокой газопроницаемостью формы. Выпор в отливках, получаемых по моделям из пенополистирола, служит для перепуска металла с целью удаления скоплений не газифицируемого остатка в верхней части отливки. В то же время ставить открытые выпора не рекомендуется, так как частицы сажистого углерода захватываются газом и выносятся в атмосферу, загрязняя ее и ухудшая условия заливки формы. Чтобы избежать обильного выделения дыма и копоти, необходимо перекрывать выпоры газопроницаемыми пробками (рис.1). По мере заполнения выпора металлом пробка выдавливается им и открывает свободный выход металлу.

Расчет выпоров начинается с определения суммарной площади сечения всех выпоров, установленных на отливке.

FВЫП=VВОЗτ⋅νкр,

где FВЫП – суммарная площадь выпоров, м2;

VВОЗ – объем воздуха и газов, удаляемых из полости формы во время заливки ее металлом, м3;

τ – оптимальная продолжительность заливки формы жидким металлом, с

υКР – критическая скорость истечения воздуха и газов через выпор, м/с. Принимаем  υКР = 1,0 м/с.

1 – модель из пенополистирола; 2 – форма; 3 – отверстие выпора;

4 – газопроницаемая пробка

Рисунок 1 – Конструкция закрытого типа

Объем воздуха и газов, удаляемых из полости формы, может быть определен по формуле

VВОЗ=VФ⋅1+а⋅ТВ−ТН,

где VФ – объем полости формы, м3:

VФ=Мжγж,

где МЖ – масса жидкого металла, идущая на заливку формы, МЖ= 92,27·6 кг;

γЖ – плотность жидкого металла, γЖ = 7800 кг/м3;

α – коэффициент термического расширения газов при нагреве, α = 1/273;

ТВ – температура воздуха и газов, удаляемых из формы, ТВ = 300 0С;

ТН – начальная температура воздуха в полости формы, ТН = 200С.

Тогда формула примет вид

VВОЗ=Мжγж⋅1+1273⋅300−20≈2⋅Мжγж;

VВОЗ=2⋅Мжγж=2⋅92,27⋅27800=0,0513м3.

Суммарная площадь сечения всех выпоров равна

FВЫП=0,051315⋅1=0,00342м2=34,2см2.

После определения суммарной площади сечения всех выпоров на отливке, задавшись количеством выпоров, определяем площадь сечения каждого выпора:

FВЫП=FВЫПNВЫП=34,24=8,55 см2,

где FВЫП – площадь сечения одного выпора, см2;

NВЫП – количество однотипных выпоров, шт.

Задавшись формой сечения выпора и зная площадь сечения одного выпора, определяем его линейные размеры:

FВЫП=π⋅ДВЫП24,

где ДВЫП – диаметр выпора, см.

Из формулы определим диаметр выпора, который равен

ДВЫП=4⋅FВЫПπ=4⋅8,553,14=3,30см=33,0мм.

Диаметр выпора принимаем равным ДВЫП = 33 мм.

Высота выпора устанавливается конструктивно, исходя из положения отливки в форме и высоты верхней полуформы.

Порядок выполнения контрольной работы

1. Исходные данные;

2. Рассчитать  литниковую систему при литье по газифицируемым моделям.