ЗМІСТ

Передмова 		6

Вступ 	10

Розділ 1. Електроерозійна обробка матеріалів 	14

1.1. Коротка історична довідка 	14

1.2. Сутність електроерозійної обробки (ЕЕО) 	17

1.3. Основні закономірності ЕЕО 	21

1.4. Робоче середовище 	22

1.5. Продуктивність ЕЕО 	25

1.6. Точність обробки поверхонь при ЕЕО 	30

1.7. Якість поверхні при ЕЕО 	32

1.8. Генератори імпульсів 	35

1.9. Автоматичні регулятори МЕП 	43

1.10. Обладнання для ЕЕО 	48

1.11. Електроди-інструменти для ЕЕО 	70

1.12. Пристосування для ЕЕО 	74

1.13. Класифікація основних видів ЕЕО 	76

1.14. Область застосування ЕЕО 	95

1.15. Вихідна інформація для проектування 
технологічного процесу з застосуванням 
електроерозійних методів обробки 	103

Контрольні питання 	106

Тести для перевірки знань 	107

Розділ 2. Електрохімічна обробка матеріалів 	112

2.1. Коротка історична довідка 	112

2.2. Класифікація операцій електрохімічної обробки (ЕХО) 	114

2.3. Анодно-гідравлічна обробка (АГО) 	133

2.3.1. Регулювання процесу АГО 	136

2.3.2. Швидкість анодного розчинення 	138

2.3.3. Точність анодно-гідравлічної обробки 	140

2.3.4. Якість поверхні 	145

2.3.5. Електричні режими АГО 	147

2.4. Електрохімічне формоутворення 	149

2.5. Анодно-механічна обробка матеріалів 	162

2.5.1. Анодно-механічне різання металів 	163

2.5.2. Анодно-механічне заточування ріжучого інструмента 	164

2.6. Анодно-абразивна обробка матеріалів 	168

2.6.1. Електроабразивне шліфування 	168

2.6.2. Електроалмазне шліфування 	172

2.7. Анодно-механічне фрезерування  і точіння 	173

2.8. Анодно-механічне хонінгування й суперфінішування 	……..173

2.9. Устаткування,електроліти, інструмент і пристосування 
для ЕХО 	174

2.9.1. Електроліти для розмірної ЕХО 	174

2.9.2. Електроди-інструменти для ЕХО 	176

2.9.3. Верстати для електрохімічної розмірної обробки 	180

2.10. Вихідна інформація для проектування 
технологічного процесу ЕХО	197

2.10.1. Технологічність деталей при  розмірній ЕХО 	197

2.10.2. Технологічні можливості 	200

2.10.3. План проектування технологічного процесу 	202

2.10.4. Технологічні показники ЕХО 	204

2.10.4.1. Точність обробки 	204

2.10.4.2. Якість поверхні 	206

2.10.4.3. Продуктивність 	209

2.10.4.4. Основні етапи побудови 
технологічного процесу 	210

Контрольні питання 	213

Тести для перевірки знань 	214

Розділ 3. Променеві  методи обробки 	220

3.1. Плазмова обробка 	220

3.1.1. Коротка історична довідка 	220

3.1.2. Загальні відомості 	221

3.1.3. Види обробки плазмовим струменем та 
їх характеристика 	224

3.1.4. Устаткування для плазмової обробки 	230

3.2. Лазерна обробка 	241

3.2.1. Історія виникнення і розвитку 	241

3.2.2. Основні закономірності процесу 	244

3.2.3. Лазери на твердому тілі 	246

3.2.4. Газові лазери 	251

3.2.5. Лазерне зварювання 	255

3.2.6. Лазерне різання неметалічних матеріалів 	260

3.2.7. Лазерне різання металів 	261

3.2.8. Термічне зміцнення поверхонь лазерним 
випромінюванням 	270

3.2.9. Лазерне легування неметалічними компонентами 	272

3.2.10. Лазерне легування металевими компонентами 	275

3.2.11. Газопорошкове лазерне наплавлення (ГПЛН) 	275

3.2.12. Установки для лазерної обробки матеріалів 	279

3.3. Електронно-променева обробка матеріалів 	286

Контрольні питання 	293

Тести для перевірки знань 	295

Розділ 4. Ультразвукова обробка матеріалів 	300

4.1. Короткі історичні відомості 	300

4.2. Ультразвукові коливання 	305

4.3. Кінематика ультразвукової обробки 	309

4.4. Джерела енергії інструмента при ультразвуковій обробці 	311

4.5. Методи і технологічні характеристики ультразвукової 
розмірної обробки матеріалів 	315

4.6. Верстати та інструменти для обробки ультразвуком	 330

Контрольні питання 	355

Тести для перевірки знань 	356

Розділ 5. Комбіновані методи обробки 	361

5.1. Анодно-механічна обробка (АМО) 	361

5.2. Електроерозійно-хімічна обробка 	365

5.3. Ультразвукова електрохімічна обробка 	366

5.4. Електролазерна обробка 	367

5.5. Магнітно-абразивна обробка (МАО) 	368

5.6. Електролітно-плазмове зміцнення 	371

5.7. Електровибухова обробка 	376

5.7.1. Формоутворення під дією електричного 
розряду у рідині

5.7.2. Формоутворення при електричному 
вибуху провідників 	380

5.7.3. Технологія отримання штампування 
електровибуховою обробкою 	381

5.8. Магнітоімпульсна обробка 	383

5.9. Гідроабразивне різання 	386

Контрольні питання 	391

Тести для перевірки знань 	391

Контрольні завдання 	397

Література 	408

Предметний покажчик 	411

ПЕРЕДМОВА

Електрофізичні та електрохімічні методи обробки (ЕФХМО) почали інтенсивно розвиватися у зв'язку з появою в конструкціях машин нових матеріалів, що важко піддаються обробці звичайним металорізальним інструментом. У деталях машин з'явились елементи, які неможливо отримати іншими методами, крім ЕФХМО.

Інтенсивності впровадження ЕФХМО сприяв розвиток космічної, атомної, електронної галузей промисловості, розвиток приладобудування, енергетичного і хімічного машинобудування, інструментального виробництва та ін.

У зв’язку з тенденцією до мініатюризації в електроніці та приладобудуванні з'явилась потреба здійснити унікальні технологічні операції, які неможливо, або складно виконати звичайними методами обробки різанням.

Подальший розвиток машинобудування пов'язаний з успішною розробкою й застосуванням принципово нових, більш економічних, продуктивних і прогресивних методів інноваційних технологій, у тому числі заснованих на використанні електрофізичних та електрохімічних явищ.

ЕФХМО, що ґрунтуються на різних процесах енергетичної взаємодії на тверде тіло, дозволяють здійснити знімання металу й отримати вироби з заданим кресленням формами та розмірами так, як це відбувається при механічній обробці, але на іншій технологічній основі, а отже з іншими технологічними можливостями.

Загальними характерними властивостями цих методів є:

– можливість інтенсифікації багатьох технологічних процесів механічної обробки (різанням і тиском), нанесення покрить, зварювання, пайка та інші, що виконуються традиційними методами з великою трудомісткістю і низькою якістю обробки;

– можливість обробки незалежно від твердості та в’язкості оброблюваного матеріалу (за виключенням ультразвукового методу, в якому збільшення крихкості матеріалу підвищує його оброблюваність, а в’язкість знижує);

– можливість відображення (копіювання) форми інструменту відразу по всій поверхні заготовки при простому поступальному русі (на відміну від механічної обробки, де для отримання об’ємної поверхні необхідний послідовний обхід всієї поверхні «по рядкам»). Це дозволяє збільшити продуктивність обробки при виготовленні виробів з фасонними поверхнями. Проста кінематика рухів дозволяє також виконати операції недоступні для механічної обробки;

– можливість обробки виробу практично без силового впливу на нього;

– відносна простота, низька собівартість і висока стійкість інструменту, що використовується, а інколи й відсутність його зношення. В деяких процесах ЕФХМО інструмент (у класичному його розумінні) взагалі відсутній, а його функції виконує сформований відповідним чином потік електронів, іонів і т.д.;

– можливість скорочення, а в багатьох випадках витрат гостродефіцитних і дорогих інструментальних матеріалів та сплавів, а також витрат оброблюваних матеріалів;

– можливість місцевої обробки виробів великих габаритів без спеціальних великих верстатів. Скорочення числа переходів при обробці виробів складних форм;

– можливість простої утилізації шламу;

– можливість багатоверстатного обслуговування сучасного автоматизованого обладнання для електрофізичної та електрохімічної обробки.

Серед переваг застосування ЕФХМО є й недоліки. Так продуктивність та якість механічної обробки поверхонь деталей із звичайних конструкційних матеріалів у багатьох випадках вище, а енергоємність процесу в цих же умовах нижче.

Але використання ЕФХМО деталей машин та агрегатів складно переоцінити. Почавши інтенсивно розвиватися у зв'язку із створенням космічної, атомної, електронної промисловості, приладобудування, енергетичного і хімічного машинобудування, інструментальної промисловості, ці методи з успіхом застосовуються в гірничому машинобудуванні. Як правило ці методи дозволяють принципово змінювати конструкцію машин, дають можливість підвищити експлуатаційні властивості деталей машин, їх надійність та довговічність і часто є єдино можливими у вирішенні поставлених технологічних завдань.

При обробці тиском і точним литтям використовують штампи, ливарні форми, прес-форми й інші подібні вироби складної форми, які є досить трудомісткі у виготовленні.

Отвори, щілини й фасонні прорізі дуже малих розмірів, а також сполучені канали, розташовані у важкодоступних місцях, часто не можуть бути оброблені на металорізальних верстатах через невідповідність між малою твердістю, міцністю інструмента й виникаючих сил різання, або через неможливість виготовлення інструмента потрібних розмірів і форм. У всіх зазначених випадках ефективно використовують ЕФХМО матеріалів.

Широкому впровадженню ЕФХМО сприяє й те, що необхідне обладнання в ряді випадків можна отримати модернізацією металорізальних верстатів (координатно-розточних, свердлильних, вертикально-фрезерних, круглошліфувальних, плоскошліфувальних та ін.).

Однак ЕФХМО не можуть повністю замінити існуючі методи обробки різанням. Вони їх доповнюють, а в необхідних випадках замінюють. Тому технолог-машинобудівник при виборі методу обробки деталі повинен враховувати весь комплекс факторів, пов'язаних з використанням того чи іншого методу.

У технічних ВНЗ для бакалаврів галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» викладається предмет «Електрофізична та електрохімічна обробка матеріалів», або його розділи включені в зміст предмету «Технологія машинобудування».

Дисципліна базується на таких попередніх дисциплінах, як технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство; взаємозамінність, стандартизація та технічні виміри; хімія; фізика; математика. Матеріали цієї дисципліни використовуються при подальшому вивченні дисципліни «Технологія машинобудування».

У результаті вивчення предмета студент засвоює методи електрофізичної та електрохімічної обробки і послідовність проектування технологічних процесів ЕФХМО з вибором обладнання та оснащення.

На всіх сучасних машинобудівних підприємствах використовуються методи, що ґрунтуються на застосуванні електричних видів енергії. У навчальному посібнику автори об’єднали теоретичний матеріал та досвід передових машинобудівних підприємств. Для кожного методу розкриті теоретичні положення, технологічні показники, описано обладнання та інструмент. Для кожного розділу подано тести, які допоможуть перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу.

Посібник може бути корисним для аспірантів, студентів відповідних спеціальностей, інженерно-технічних та інших працівників машинобудівних підприємств, що проектують технологічні процеси та займаються ЕФХМО матеріалів.

Автори висловлюють подяку д-ру техн. наук, професору, завідувачу кафедри технології і управління виробництвом Донбаської державної машинобудівної академії Ковалевському С.В.; д-ру техн. наук, професору, завідувачу кафедри металорізальні верстати та системи Донбаської державної машинобудівної академії Ковальову В. Д.; д-ру техн. наук, професору, завідувачу кафедри технології машинобудування Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя Гевко Б.М. за слушні поради, що були враховані  при підготовці посібника.

ВСТУП

Під електрофізичними  та електрохімічними методами розмірної обробки розуміють сукупність електричних, електромагнітних і електрохімічних процесів і методів безпосереднього одночасного або в різних сполученнях теплового, механічного або хімічного впливу на тверде тіло з метою надання йому заданих форм і розмірів.

ЕФХМО, що пов'язані з видаленням зайвого матеріалу при формуванні деталі заданої форми і розмірів, можна розділити на п'ять основних груп, кожна з яких складається з декількох самостійних методів (рис. 1).

Рис. 1. Класифікація електрофізичних та електрохімічних 
методів обробки матеріалів

До ЕФХМО відносять і ті, що приводять до зміни форми і розмірів заготовки без видалення зайвого матеріалу (вибухова обробка, використання світлогідравлічного ефекту для обробки, магнітноімпульсне формування заготовки, виготовлення деталей методом екструзії, різноманітні нові види зварювання і т.д.).

Відповідно до прийнятої класифікації ЕФХМО можна розділити на V груп.

I група охоплює електроерозійні методи обробки струмопровідних матеріалів, засновані на енергії електричних розрядів, що збуджуються між інструментом і заготовкою.

Залежно від способу генерування розрядів розрізняють електроіскрову, електроімпульсну та електроконтактну обробку.

II група поєднує електрохімічні методи, засновані на явищі анодного розчинення при пропусканні постійного електричного струму через ЕІ та електрод-заготовку в середовищі електроліту. В залежності від способу видалення продуктів обробки цю обробку ділять на електрохімікогідравлічну та електрохімікомеханічну.

До III групи відносяться методи імпульсного ударного впливу на заготовку часток абразиву із частотою ударів, що відповідає ультразвуковому діапазону. Ці методи використовують для обробки твердих, крихких, а також неструмопровідних матеріалів.

IV група методів – комбінована обробка, що грунтується на використанні різних сполучень електроерозійних, електрохімічних та ультразвукових методів. Розрізняють анодно-механічну обробку, електроерозійно-хімічну обробку, ультразвукову та електрохімічну обробку, абразивно-електрохімічну обробку, електролазерну обробку, магнітно-абразивну комбіновану обробку та ін.

V група методів, що також використовуються для обробки струмопровідних матеріалів, містить променеві методи обробки, засновані на впливі на заготовку концентрованих променів з високою щільністю енергії. До них відносяться обробка світловими, електронними або іонними променями. В групу променевих методів входить фотоннопроменева (променем лазера) обробка, електроннопроменева обробка та обробка плазмовим струменем.

У таблиці 1 подано основні характеристики деяких методів ЕФХМО.

12

Таблиця 1

Основні характеристики деяких ЕХФМО

| Метод | Сутність методу | Продуктивність (максимальна) |  | Досяжна точність обробки, мм | Шорсткість оброблюваної поверхні, мкм | Питома потужність, Вт/см2 | Робоче середовище | Оброблю- ваний матеріал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм3/хв | кг/год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЕЕО | Електроерозійне руйнування | 25000 | - | 0,04-0,2 | Ra=1,25-2,5 | 104-106 | Діелектричні рідини | Струмо-провідний |
| ЕКО |  |  | 450 | - | Ra=20-160 | 103-104 | Повітря, вода |  |
| ЕХО | Анодне розчинення | 25000 | - | 0,08-0,15 | Ra=2,5-1,25 | 102-104 | Електроліти | Струмо-провідний |
| АМО | Анодне розчинення і абразивне різання | 6000 | - | 0,05 | Rz=0,4 |  |  |  |
| ПЗО | Руйнування під дією концентрованого теплового потоку | - | 200-1000 | 0,1-0,5 | Rz=320 | 103-105 | Газ, рідина | Будь-який |
| СЛО | Руйнування під дією концентрованого світлового потоку | - | 20-40 | 0,01-0,02 | Rz=20 | 106-108 | Вода, газ, вакуум |  |

Продовження табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕПО | Руйнування під дією концентрованого потоку електронів | - | 3×10-2-1 | 0,01-0,02 | Rz=20 | 106-108 | Вакуум (захисний газ) | Струмо- провідний |
| УЗАО | Крихке абразивне руйнування | 20000 | - | 0,01-0,02 | Rz=2,5-1,25 | 103-104 | Абразивна суспензія | Тверді крихкі, тверді сплави |
| МАО | Механічно-абразивне різання | - | 0,6 (на 1м2) | Вихідна | Rz=0,1-0,04 | 102 | Магніто- абразивні порошки, МОР | Феро- магнітний та немагнітний |
| ЕГІО | Формування хвиль стискання при високовольтному розряді в рідині | - | - | 0,1-0,2 | Вихідна | 106-108 | Рідина | Пластичний |

13

Р О З Д І Л  1

ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНА ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ

1.1. Коротка історична довідка

Ще наприкінці 1768 р. англійським ученим Дж. Прістлі було описане явище ерозії металів під дією електричного струму. Було помічено, що при розриві електричного ланцюга в місці розриву виникає іскра або більш тривала електрична дуга. Причому іскра або дуга дає сильний руйнівний вплив на контакти розірваного ланцюга, що називається ерозією. Електричній ерозії піддаються контакти реле, вимикачів, рубильників та інших подібних пристроїв. Багато досліджень було присвячено усуненню або хоча б зменшенню такого руйнування контактів.

Над цією проблемою в роки Великої Вітчизняної війни працювали радянські вчені – подружжя Б.Р. Лазаренко й Н.І. Лазаренко (рис.1.1).

Рис. 1.1. Одна з останніх фотографій винахідника електроіскрової технології обробки – академіка Б.Р. Лазаренка, 1978 р.

Помістивши електроди в рідкий діелектрик, і розмикаючи електричний ланцюг, вчені помітили, що рідина ставала каламутною вже після перших розрядів між контактами. Вони встановили: це відбувається тому, що в рідині з'являються дрібні металеві кульки, які виникають внаслідок електричної ерозії електродів. Вчені вирішили підсилити ефект руйнування й спробували застосувати електричні розряди для рівномірного видалення металу. З цією метою вони помістили електроди (інструмент і заготовку) у рідкий діелектрик, що охолоджував розплавлені частки металу й не дозволяв їм осідати на протилежний електрод. У якості генератора імпульсів використовувалася батарея конденсаторів, яку заряджають від джерела постійного струму; час зарядки конденсаторів регулювали реостатом. Так з'явилася перша у світі електроерозійна установка.

ЕІ переміщували до заготовки. У міру їхнього зближення зростала напруженість поля в міжелектродному проміжку (МЕП). При досягненні певної напруженості поля на ділянці з мінімальною відстанню між поверхнями електродів, вимірюваним по перпендикуляру до оброблюваної поверхні й звана мінімальним МЕП, виникав електричний розряд (протікав імпульс) струму, під дією якого відбувалося руйнування ділянки заготовки. Продукти обробки потрапляли в діелектричну рідину, де охолоджувалися, не досягаючи ЕІ, і потім осідали на дно ванни. Через якийсь час ЕІ прошивав пластину, причому контур отвору точно відповідав профілю інструмента.

Так у 1943 році з'явився новий вид обробки, запропонований Н.І. та Б.Р. Лазаренками – електроіскрова обробка. Вона ґрунтується на використанні іскрового розряду. При цьому в каналі розряду температура досягає 10000°С, розвиваються значні гідродинамічні сили, але самі імпульси відносно короткі і містять мало енергії, тому вплив кожного імпульсу на поверхню матеріалу невеликий.

Метод дозволяє отримати хорошу поверхню, але не має достатню продуктивність. Крім того, при цьому методі зношення інструмента відносно велике (досягає 100% від обсягу знятого матеріалу). Метод використовується в основному при прецизійній обробці невеликих деталей, дрібних отворів, вирізанні контурів, твердосплавних штампів дротовим електродом [16].

Так, явище, що вважалося шкідливим, було застосовано для розмірної обробки матеріалів. Винахід ЕЕО мав вагоме значення. До традиційних способів формоутворення (різання, лиття, обробки тиском) додався зовсім новий, у якому безпосередньо використовувалися електричні процеси.

Спочатку для здійснення ЕЕО застосовувалися винятково іскрові розряди, створювані конденсатором у так званому 
RC-генераторі. Тому новий процес у той час називали електроіскровою обробкою (ЕІС).

Електроімпульсна обробка (ЕІМ) була запропонована радянським спеціалістом М.М. Писаревським у 1948 р.

Були розроблені спеціальні генератори імпульсів, завдяки яким обробку можна було проводити на більш тривалих іскродугових і дугових розрядах. Процес у нових умовах стали називати ЕІМ.

Оскільки для формоутворення у всіх випадках застосовують те саме явище – електричну ерозію – використовують визначення: електроіскровий режим ЕЕО й електроімпульсний режим ЕЕО.

Цей метод почав впроваджуватись у промисловість на початку 1950 р. На відміну від іскрового, дуговий розряд має температуру плазми нижче (4000°С-5000°С), що дозволяє збільшувати тривалість імпульсів, зменшувати проміжки між ними і, таким чином, уводити в зону обробки значні потужності (декілька десятків кВт), тобто збільшувати продуктивність обробки. Характерне для дугового розряду переважне руйнування катода призводе до того, що зношення інструмента (в цьому випадку він підключається до анода) нижче, ніж при електроіскровій обробці, складаючи 0,05-0,3% від обсягу знятого матеріалу (інколи інструмент взагалі не зношується). Більш економічний ЕІМ використовується в основному для чорнової обробки та для трьохкоординатної обробки фасонних поверхонь. ЕІМ при здійсненні прошивочно-копіювальних робіт дозволила в порівнянні з ЕІС підвищити швидкість знімання металу на жорстких режимах в 5-10 разів при можливості її подальшого збільшення, знизити зношення інструмента в 5-20 разів, а енергоємність у 2-3 рази. Обидва ці методи (електроіскровий та електроімпульсний) доповнюють один одного.

Способи були удосконалені в 1948 р. новим застосуванням електроконтактної обробки (заточка за методом інженера М.Є. Перліна), яка отримала подальший розвиток у роботах Харківського електротехнічного інституту, Харківського підшипникового заводу (обробка шарів за методом інженера Б.П. Гофмана), ХТЗ ім. Орджонікідзе (обробка траків), НДІ Мінсудпрому (обробка гребних гвинтів) і т.д.

З 1951 р. електроімпульсний метод розроблявся в тісній співпраці трьома організаціями: конструкторським бюро МСіІП, Лабораторією електричних методів обробки Експериментального науково-дослідного інституту металорізальних верстатів і кафедрою електричних машин Харківського політехнічного інституту ім. Леніна.

Великий внесок в розвиток ЕЕО зробили вчені та інженери Б.Н. Золотих, А.Н. Лівшиць, Л.С. Палатник, М.Ш. Отто та ін.

1.2. Сутність електроерозійної обробки (ЕЕО)

Електроерозійна обробка ґрунтується на руйнуванні металу під дією електророзряду, що проходить через діелектричне середовище (ГОСТ 25331-82). У якості робочого середовища використовується рідина (вода, гас, мастило), що заповнює МЕП (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Схема електроерозійної обробки

Після накопичення необхідного заряду між анодом 1 і катодом 2 відбувається електричний пробій рідини, у результаті чого виникає плазмовий канал розряду 3, де протікають процеси нагрівання, розпаду й іонізації речовини робочого середовища. Оброблюваний матеріал з лунки 4 викидається в МЕП. При цьому канал розряду 3 оточується газоподібними продуктами розпаду робочого середовища, так званим газовим міхуром 5. Газовий міхур, що розширюється, виштовхує з МЕП робоче середовище, потік якого захоплює частки 6, раніше викинуті з лунок, і виводить їх із проміжку. Так виникає явище електричної ерозії.

Процес ерозії має яскраво виражений полярний характер, унаслідок якого електрод, що становить собою заготовку, руйнується більше, ніж ЕІ. Форма й розміри руйнування електрода-заготовки, досить точно відтворюють форму й розміри ЕІ.

Ефективність ерозійного руйнування визначається: теплофізичними параметрами оброблюваного матеріалу, режимами й кінематикою обробки, параметрами робочих імпульсів, а також властивостями середовища, у якому проводиться обробка.

ЕЕО застосовується тільки для виготовлення деталей із струмопровідних матеріалів. При цьому міцність, твердість та інші властивості матеріалів не впливають на продуктивність обробки.

Основний недолік електроерозійної обробки: інтенсивне зношування електрода (підвищити стійкість можна різними методами, наприклад, використанням електродів із графіту).

Профільні електроди при поступальному русі ЕІ здійснюють формоутворення шляхом копіювання своєї форми, що є зворотним відбиттям поверхні деталі. Для поліпшення підведення рідини в МЕП і видалення продуктів ерозії, а також для підвищення стабільності процесу, ЕІ надається додатковий зворотно-поступальний рух у напрямку подачі.

Формоутворення шляхом взаємного переміщення оброблюваної деталі й непрофільного ЕІ дозволяє здійснювати вирізання складнопрофільних деталей і розрізування заготовок. Рух електрода сприяє кращому видаленню продуктів ерозії з робочого зазору й підвищенню точності обробки.

Для забезпечення вимог до точності розмірів і якості оброблюваних поверхонь деталі, що виготовляється електроерозійним способом, необхідно дотримуватись деяких умов, що витікають з сутності процесу обробки, і враховувати його особливості.

Основні з них наступні [12].

1. Для проведення розмірної обробки металів електро-ерозійним способом необхідні електричні імпульси тривалістю не більше 0,001 сек.

2. Розмірна обробка проводиться переважно в рідкому середовищі.

3. Електроерозійним способом можна обробляти струмопровідні матеріали будь-якої твердості, в'язкості, крихкості і хімічної активності, тобто обробляти матеріали з будь-якими фізико-хімічними якостями.

4. При обробці матеріалу не слід використовувати інструмент з більш твердого матеріалу, ніж оброблювана заготовка.

5. При електроерозійному способі обробки ЕІ виготовляється з латуні, міді, чавуну, міднографітової, вольфрамо-мідної композиції та інших матеріалів.

6. При ЕЕО завжди змінюються вихідні фізико-хімічні властивості оброблюваної поверхні.

7. Після кожного імпульсу на оброблюваній заготовці утворюється сочевицеподібна лунка. Сполучення цих лунок утворює нову поверхню, яка не має направленої шорсткості, якість якої не залежить від напрямку її спостерігання.

8. Продуктивність процесу та якість обробленої поверхні визначається енергією одиничного імпульсу, частотою утворення імпульсів, складом матеріалу електродів, складом і станом середовища в МЕП:

а) чим більше енергія і тривалість імпульсу, тим глибше лунка, тим вище продуктивність, але вище шорсткість обробленої поверхні;

б) чим більше тривалість імпульсу, тим більше зона термічного впливу, а також внутрішні напруги в поверхневому шарі, які можуть привести до утворення сітки мікротріщин;

в) параметри імпульсу (тривалість, енергія) можуть регулюватись у широких межах, що дозволяє отримати будь-яку наперед задану шорсткість.

9. ЕЕО виконується, як правило, без безпосереднього стикання інструмента з оброблюваною заготовкою.

10. Електроерозійний спосіб обробки дозволяє виготовляти деталі практично будь-яких розмірів, забезпечувати видалення будь-якого за величиною обсягу металу з оброблюваної заготовки.

У таблиці 1.2 подано орієнтовне співставлення вигідності застосування ЕФХМО в порівнянні з іншими методами.

Значення балів оцінки вигідності застосування ЕФХМО замість обробки різанням: 1– абсолютно недоцільно; 2 – недостатньо вигідно; 3 – дещо вигідніше; 4 – безумовно вигідно; 5 – інакше не можна зробити.

Таблиця 1.2

Орієнтовне співставлення вигідності ЕФХМО

| Метод (операція) | Геометрична форма виробу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | особливо складна |  |  | складна |  | середньої складності |  | проста |  |
|  | Твердість матеріалу виробу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | висока | низька | висока |  | низька | висока | низька | висока | низька |
| АМР | 3-5 | 2-3 | 3-4 |  | 2-3 | 3-4 | 2-3 | 3 | 2-3 |
| УЗР |  |  |  |  | 2 | 3 | 2 | 3-4 | 2 |
| УЗМР | 3-4 | 3 |  |  | 2-3 |  | 3 | 3 | 3 |
| ЕАБО |  |  |  |  | 3 |  | 2-3 |  | 2-3 |
| ЕІМ електродом: профільним | 4-5 | 2-3 |  |  | 2-3 | 2-4 |  |  |  |
| непрофільним |  |  |  |  |  | 2-3 |  |  |  |
| ЕІС електродом: профільним |  |  |  |  |  | 3 |  | 3-4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| непрофільним |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3-4 |  |  |  |
| ЕКО | 3-4 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| ЕХП | 4-5 | 3 | 3-5 |  | 3 | 3-4 | 3 | 3-4 |  |
| ЕХРО |  | 3-4 | 3-4 |  |  |  |  |  |  |
| ЕХУЗ | 3-4 |  |  |  | 2-3 |  | 2-3 |  |  |

20

1.3. Основні закономірності ЕЕО

Основні технологічні показники процесу (точність, якість поверхні, продуктивність) залежать від кількості виплавленого за один імпульс металу з лунки, обумовленого енергією імпульсу, часом дії імпульсів та частотою їхнього проходження.

Енергія імпульсу Аі як робота електричного струму залежить від добутку сили струму I на напругу U за час τ протікання імпульсу:

(1.1)

У першому наближенні енергію Аі можна розраховувати за середнім значенням сили струму й напруги:

Аі=IcеpUcеpτ і, 			(1.2)

Середнє значення напруги пробою:

, 			(1.3)

де U0 – напруга холостого ходу при розімкнутих електродах. Напругу U0 легко контролювати в процесі обробки.

При електроіскровому режимі приймають U0=40-180 В, при електроімпульсному режимі – U0=18-36В. Електроконтактна обробка в рідині протікає при U0=18-40В, у повітрі – U0=3-12 В.

Середню силу струму визначають через її значення Iк при короткому замиканні електродів:

, 			(1.4)

Силу струму короткого замикання можна встановлювати й контролювати за приладами верстата. Її вибирають залежно від оброблюваного матеріалу й необхідної шорсткості поверхні. Для сталі при чорновій обробці Iк=20-120 А; при чистовій обробці Iк=0,5-5 А, для твердих сплавів Iк=0,05-0,2 А.

Тривалість імпульсів τі обернено пропорційна частоті f  їхнього проходження. Оскільки між імпульсами є паузи, то при розрахунку τі необхідно враховувати скважність q – відношення періоду τ0 повторення імпульсів до їхньої тривалості (1.5).

(1.5)

Отримаємо:

(1.6)

Тривалість імпульсу при чорновій обробці сталей τі=200…105 мкс, для чистової обробки τі=5…200 мкс, для твердих сплавів тривалість імпульсу ще на 2-3 порядки нижче.

Форма імпульсів підбирається такою, щоб при певних параметрах імпульсу одержати найбільше поглиблення в заготовці, тобто досягти найбільш ефективного використання підведеної енергії.

Ефект ерозії різних металів і сплавів, що обумовлений однаковими за своїми параметрами електричними імпульсами, різний.

1.4. Робоче середовище

Більшість операцій ЕЕО проводять у рідині. Вона забезпечує умови, необхідні для видалення продуктів ерозії з МЕП, стабілізує процес.

Робочі рідини (РР) повинні забезпечувати високі технологічні показники ЕЕО, термічну стабільність фізико-хімічних властивостей при дії електричних розрядів з параметрами, відповідно ЕЕО, низьку корозійну активність до матеріалів ЕІ та оброблюваної заготовки; високу температуру спалаху та низьку випаровуваність; добру фільтрацію; низьку токсичність; екологічність; не мати запаху.

При ЕЕО отримали застосування низькомолекулярні вуглеводневі рідини різної в’язкості, вода, кремнійорганічні рідини і водні розчини двохатомних спиртів. Для ефективного ведення електроерозійного процесу на чорнових режимах слід застосовувати робочі рідини в’язкістю (5-6,5)10-4 м2/с, а на чистових режимах, коли міжелектродні проміжки малі, в’язкістю 
(1,8-3)10-4 м2/с. Для дротових вирізних верстатів доцільно застосовувати РР електропровідністю 0,0004-0,0005 Ом-1см-1 на чорнових режимах та 0,0003-0,0004 Ом-1см-1 – на чистових режимах.

На рис. 1.3 показані графіки впливу властивостей діелектричного середовища на величину МЕП та величину пробивної напруги. При роботі рідина забруднюється металічними частками і продуктами її розпаду, що приводить до значного зниження електричної міцності і до збільшення середнього значення МЕП. Графіки показують доцільність застосування у якості діелектричного середовища нафтопродуктів.

Рис. 1.3. Вплив діелектричного середовища на величину 
пробивної напруги та МЕП:
1 – повітря; 2 – гас; 
3 – трансформаторне мастило

При відносно рівній продуктивності обробки в середовищі, наприклад, трансформаторного й веретенного мастила перевага надається веретенному мастилу (температура спалаху 165°С у порівнянні з 135°С).

Гас застосовують при прошиванні отворів малого діаметра, коли низька в'язкість особливо важлива. В процесі обробки збільшується зольність і в'язкість робочої рідини, тому її необхідно періодично змінювати. Забруднення оцінюють у відсотковому відношенні маси продуктів обробки до маси рідини. При забрудненні 4-5% для чорнових і 2-3% для чистових процесів продуктивність залишається практично однаковою в порівнянні із чистим середовищем. Подальше зростання вмісту продуктів обробки, особливо на чистових режимах, приводить до зниження числа робочих імпульсів і продуктивності. Індустріальні мастила необхідно замінювати при збільшенні зольності до 1,23% (у незабруднених мастилах вона дорівнює 0,007%) і в'язкості до 20 см2/с.

Залежно від властивостей робочого середовища змінюються частка корисного використання енергії імпульсу, його гранична потужність. Для кожного виду обробки застосовують оптимальні діелектричні середовища. Так, при електроерозійному процесі з малою енергією імпульсів високу продуктивність забезпечує дистильована й технічна вода, гас; при грубих режимах на електроімпульсному режимі застосовують важкі фракції нафти (мастила, дизельні палива й ін.) з високою температурою спалаху (до 450°К). У таблиці 1.3 подано характеристики  виконуваних робіт і рекомендовані РР.

Таблиця 1.3

Характеристики РР

| Робоча рідина |  |  | Характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вид | в'язкість при 50°С, м2/с | температура спалаху, °С | виконуваних робіт | імпульсів |
| Гас освітлювальний | – | 40 | Точна обробка складнопрофільних поверхонь середніх розмірів, прошивання малих отворів | Мала продуктивність, більша скважність при малій і середній потужності |
| Гас освітлювальний важкий (піронафт) | – | 90 | Те ж, при більших оброблюваних поверхнях | Те ж, при трохи більшій потужності |
| Паливо дизельне С і ДС | (2,5...8…8,0) ·10-4 | – | Обробка поверхонь середньої складності | Те ж, при середній потужності |
| Мастила індустріальні марок: трансформаторне, веретенне, машинне | (10...30…30) ·10-4 | – | Високопродуктивна обробка поверхонь більших розмірів невисокої точності, наступна їхня обробка на доводочних режимах | Більша тривалість, мала скважність, висока частота при середній потужності генератора імпульсів |
| Мастило індустріальне селективного очищення І-12А, І-20А, І-30А | – | 165...…190 | Те ж | Те ж |
| Вода й водні емульсії | – | – | Обробка заготовок, що не допускають забруднень, різання твердих сплавів дротовим ЕІ, грубе різання й обдирання обертовим ЕІ | Мала тривалість, середня скважність при малій потужності генератора імпульсів, обробка на змінному струмі при великій потужності |

24

1.5. Продуктивність ЕЕО

Багатократно повторюючи імпульси, можна видаляти шар металу по всій оброблюваній поверхні. Для підтримування процесу необхідно постійно зближувати електроди, через деякий час оброблювана ділянка заготовки повторить форму, зворотну формі ЕІ. Продуктивність Q процесу ЕЕО оцінюється відношенням обсягу або маси вилученого металу до часу обробки.

Такий критерій оцінки не застосовується для способу розрізання заготовок непрофільованим електродом, оскільки обсяг металу, вилученого за рахунок ерозії, незначний, а його основна частина видаляється у вигляді цільного куска. Під продуктивністю обробки непрофільованим електродом розуміють відношення площі бокової поверхні пазу до часу обробки. Площа бокової поверхні визначається добутком довжини шляху, пройденого дротовим ЕІ у напрямку подачі за час обробки, на товщину заготовки. Так само можна оцінювати продуктивність розрізання диском та стрічкою.

Якби вдалося вести процес при постійній енергії імпульсів, то продуктивність можна було б оцінити як добуток енергії імпульсів на їхню частоту. На практиці умови протікання окремого імпульсу можуть відрізнятися через розходження в стані МЕП і розмірі зазору, невідповідність між числом імпульсів, вироблених генератором та реалізованих у зазорі. При розрахунку:

(1.7)

де Аі – енергія імпульсу; φ – коефіцієнт, що враховує кількість холостих імпульсів; φ=f/fгі (тут fгі – частота імпульсів, вироблених генератором; f – частота імпульсів, що викликають ерозію).

Для отримання високопродуктивного режиму необхідно, щоб φ був ближче до одиниці, тобто, щоб якнайбільше імпульсів брало участь у процесі ерозії. Через а позначено обсяг металу, що знімається одним або декількома імпульсами із сумарною енергією 1 Дж. Увівши коефіцієнт kо=φа та виразивши частоту через тривалість імпульсу f=1/(qτі), розрахунок ведуть за залежністю (1.8):

(1.8)

де q – скважність; k – коефіцієнт, що знаходять експериментально (залежить від виду й стану робочого середовища, його прокачування, матеріалів і розмірів електродів, характеристики імпульсів).

Таким чином, підвищити продуктивність можна, якщо підібрати оптимальне сполучення факторів, що дозволяють збільшити частку корисної енергії імпульсу, його потужність і частоту проходження робочих імпульсів. Для цього необхідно досягти оптимального співвідношення між максимальним значенням сили струму Imax в імпульсі та його тривалістю τі. Наприклад, у випадку режимів обробки з середньою силою струму 10…100 А найбільша продуктивність може бути досягнута при співвідношенні Imax/τі=5…8 МА/с.

Для чорнових операцій використовують імпульси з енергією більше 1 Дж, для чистових – від 0,1 до 1 Дж. Технологічні показники розглядаються для рідкого діелектричного середовища.

При малій площі обробки кількість ділянок, на яких можливий розряд, значно менше, ніж кількість імпульсів, що надходять від генератора, тому що частина площі перекрита газовими міхурами від попередніх розрядів. Час існування газового міхура в 5-10 разів більше, ніж тривалість імпульсу. А розряд через газ можливий тільки при більш високій напрузі, тому частина імпульсів генератора не викликає ерозії. Знижується коефіцієнт φ, а, отже, і продуктивність Q.

Якщо збільшувати площу оброблюваної поверхні, то швидкість знімання матеріалу металу буде зростати, але надалі відбудеться її зниження. Це пояснюється тим, що із часом погіршуються умови видалення продуктів обробки з МЕП. Усе більша кількість імпульсів генератора не буде викликати ерозії через нагромадження газів і металевих часток у просторі між електродами.

Кількість продуктів обробки залежить також від енергії імпульсів, їхнього числа й часу дії, тобто від потужності, реалізованої в МЕП. При малій потужності кількість розплавленого металу невелика, із зростанням підведеної потужності вона зростає, але при цьому збільшується й кількість продуктів обробки, які гальмують процес знімання металу. Для одержання високої продуктивності необхідно правильно вибрати сполучення площі оброблюваної поверхні й потужності. Такий вибір виконують за допомогою просторових діаграм у координатах сила струму – площа обробки – продуктивність.

При розрізанні заготовок непрофільованим ЕІ вплив площі обробки враховують через добуток товщини заготовки на ширину паза, який залежить від діаметра ЕІ. Найбільший вплив на продуктивність товщина заготовки має при використанні проволоки діаметром менше 0,1…0,15 мм, коли умови видалення продуктів обробки з пазу несприятливі. Якщо товщина заготовки більше 25…30 мм, то швидкість розрізання знижується. Для заготовок товщиною більше 30 мм необхідно застосовувати дротові ЕІ з діаметром не менше 0,2…0,25 мм.

У міру поглиблення отвору ускладнюється видалення продуктів обробки й надходження свіжої рідини в МЕП. Наявність великої кількості електропровідних крапель застиглого металу викликає імпульси, енергія яких витрачається на розплавлювання таких часток. Для запобігання цих паразитних імпульсів використовують примусове прокачування рідини через МЕП під тиском 100-200 кПа.

Прокачування можна застосовувати й при періодичному припиненні процесу з виведенням ЕІ із заготовки; використовують також вібрацію електродів, їхнє обертання й інше.

При виведенні ЕІ забруднена рідина видаляється з зони обробки, а туди подається свіжа. Цикл такої заміни 15…30с при швидкості переміщення ЕІ 5…6 мм/хв.

Якщо площа оброблюваної поверхні постійна за глибиною, то швидкість лінійної подачі ЕІ:

vі=Q/S, 			(1.9)

де S – площа проекції оброблюваної  поверхні на площину; 
Q – продуктивність, що знаходиться за формулою (1.8). За відомою швидкістю подачі можна розрахувати час обробки на верстаті та трудомісткість операції.

Продуктивність ЕЕО залежить від великої кількості факторів: електроерозійної оброблюваності, потужності, реалізованої в МЕП, робочого середовища, правильного вибору ЕІ.

Продуктивність ЕЕО можна підвищити, якщо застосовувати примусове видалення продуктів ерозії з МЕП. Для цього в МЕП під тиском нагнітають рідину. Тиск рідини залежить від глибини отвору й величини МЕП. Гарні результати дає накладення вібрацій на ЕІ, а також обертання одного чи обох електродів. Більшість електроерозійних верстатів оснащені спеціальною вібраційною голівкою.

Глибина лунки, що отримується на заготовці після кожного імпульсу, при однакових умовах обробки залежить від властивості оброблюваного металу (температури плавлення, температуропровідності і ентальпії в розплавленому стані). Залежність інтенсивності ерозії від властивостей металів називається електроерозійною оброблюваністю. Оброблюваність оцінюють відношенням маси досліджуваного металу, знятого з заготовки зі сталі 45 (ГОСТ 1050-74) при однакових умовах обробки. Сталь 45 вибрана як найбільш широко використовуваний конструкційний матеріал.

У таблиці 1.4 показано зміну продуктивності обробки в залежності від вибраних режимів і потужності обробки (матеріал заготовки – сталь 45, матеріал інструмента – графіт марки ЕЕГ, робоче середовище – керосин, імпульси – гребінчастої форми).

Таблиця 1.4

Зміна продуктивності в залежності 
від вибраних режимів обробки

| Режими обробки |  |  |  |  | Продук- тивність, мм3/хв | Площа обробки, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| частота, КГц | робочий струм, А | середня напруга холостого ходу, В | середня робоча напруга, В | скважність |  |  |
| 8 | 40 | 88 | 30 | 1,6 | 180 | 1500 |
| 22 | 20 | 105 | 35 | 2,0 | 150 | 1500 |
| 66 | 10 | 135 | 35 | 3,5 | 128 | 1000 |
| 88 | 10 | 150 | 40 | 3,5 | 46 | 500 |
| 200 | 5 | 145 | 45 | 3,5 | 35 | 250 |

Різноманітний вплив імпульсних розрядів на метали й сплави залежить від теплофізичних констант: температури плавлення й температури кипіння, теплопровідності і теплоємності. Якщо прийняти електроерозійну оброблюваність сталі за одиницю, то електроерозійна оброблюваність інших металів (при тих же умовах (Аі=0,125 Дж – енергія імпульсу; Ті =14·10-6 c – тривалість; f=1200 с-1 – частота; амплітуда струму 250 А), може бути представлена в наступних відносних одиницях: вольфрам – 0,3; твердий сплав – 0,5; титан – 0,6; нікель – 0,8; мідь – 1,1; латунь – 1,6; алюміній – 4; магній – 6. Жароміцні сплави, що мають низькі температуропровідність і теплоємність у розплавленому стані оброблюються краще сталі 45.

Для підвищення продуктивності на оброблюваній площі може бути паралельно розміщено кілька ЕІ. Якщо вони підключені до одного генератора імпульсів, то така обробка називається багатоелектродною. При підключенні кожного електрода до свого джерела енергії обробку називають багатоконтурною.

Для багатоконтурної й багатоелектродної обробки розрахунок продуктивності варто виконувати за формулою, що враховує число n інструментів:

, 			(1.10)

Тут ki=k·kм, де kм – коефіцієнт, що враховує взаємний вплив контурів або електродів на швидкість ерозії. При кількості контурів n=6 kм=0,65, при n=20 kм≈0,5. Щоб зберегти високу продуктивність процесу і не ускладнювати обладнання кількість контурів не перевищує 9…10, кількість електродів на одній оправці може досягати сотні штук.

При електроконтактній обробці в повітряному середовищі швидкість знімання металу залежить від тих же факторів, що й при ерозії в рідині. Однак умови теплообміну мають суттєву різницю. Електроди при роботі поступово нагріваються до високих температур, чого не спостерігається при роботі в рідинах. При цьому способі використовуються великі струми, а оскільки залежність швидкості знімання від середнього струму має характер близький до лінійного, то продуктивність процесу можна оцінити через силу струму:

,			(1.11)

де k2 – коефіцієнт, що враховує режим обробки і матеріал електродів.

При розрізанні заготовок продуктивність:

,			 (1.12)

де k3= k2/b (b – товщина заготовки).

Швидкість електроконтактного розрізання матеріалів у повітряному середовищі досягає 2…3 мм/с, що в 5…10 разів вище, ніж при механічній обробці.

Продуктивність легування оцінюють відношенням площі нанесеного шару до часу нанесення. Вона залежить від режиму обробки і матеріалу ЕІ. Якщо наносять тверді сплави, то швидкість покриття складає в залежності від режимів – 2…8 мм2/с. Товщина шару не перевищує 0,08-0,12 мм.

1.6. Точність обробки поверхонь при ЕЕО

Під точністю обробки деталей розуміється ступінь відповідності її форми й розмірів кресленню. Відхилення від форми й розмірів називається похибкою.

Так само, як і при механічній обробці, на розміри похибки впливають стан технологічної системи, похибки установки, базування інструментів, внутрішні напруження в матеріалі заготовки, її нагрівання при обробці. У випадку ЕЕО жорсткість технологічної системи не залежить від режиму обробки, але на неї суттєвий вплив мають тиск рідини при прокачуванні робочого середовища.

При ЕЕО на точність виготовлення деталей впливають: точність виготовлення ЕІ; зношення ЕІ внаслідок ерозії; похибки форми і розмірів поглиблень на заготовці відносно ЕІ.

У процесі обробки форма й розміри ЕІ порушуються через зношування. Кінцевий профіль поглиблення формується незношеною ділянкою ЕІ, тому ЕІ виготовляють на 1…2 квалітету точніше, ніж оброблювані деталі. Допуски на розміри ЕІ складають 0,015…0,1  мм, що відповідає вимогам до виготовлення металорізальних інструментів.

Зношування на різних ділянках інструмента різне. Так, на ділянках інструмента, що мають увігнутість, кількість розрядів менше, отже, зношування на них буде виражене слабкіше. Якщо врахувати умови виносу продуктів обробки із проміжку, то розходження в зношуванні різних ділянок ще більше зростуть.

Для більшості режимів обробки зношення складає:

– у випадку схеми прошивання сталей на електроіскровому режимі мідними та латунними електродами 30…95% від обсягу знятого з заготовки металу;

– при обробці на електроімпульсному режимі мідно-графітовими ЕІ 0,1…4,0%;

– у випадку ЕКО в рідині 10…40%;

– при електроконтактному розрізанні на повітрі до 30%.

Щоб знизити вплив зношування ЕІ на точність виготовлення:

а) виготовляють інструмент із матеріалу, стійкого до ерозії, наприклад, з вольфраму, мідно-графітових, коксо-графітових композицій;

б) використовують так звані «незношувальні схеми», при яких частину матеріалу заготовки з робочого середовища осаджують на інструменті, компенсуючи тим самим його зношування;

в) заміняють зношені ділянки інструмента шляхом поздовжнього переміщення, як при прошиванні наскрізних отворів і при обробці непрофільованим електродом або заміняють увесь інструмент;

г) роблять правку й калібрування робочої частини інструмента.

Похибки розмірів і форми поглиблень у заготовках залежать від нестабільності режиму обробки, через коливаннями напруги в мережі, зміною швидкості подачі, зношенням ЕІ, помилками системи програмного керування, змінами МЕП.

Для визначення сумарної похибки ∆0 складають похибки виготовлення ЕІ ∆і, його зношення ∆е і систематичні помилки, які властиві електроерозійній та механічній обробці ∆м.о, а також враховують похибки форми і розмірів поглиблень на заготовці відносно ЕІ ∆ф та випадкові помилки ∆і, що характерні для будь-якого виду обробки:

∆0=∆м.о+∆і+∆е+k,			 (1.13)

де k – коефіцієнт кривої розсіювання розмірів (для закону нормального розподілення k=1/9).

Сумарна похибка ∆0 не повинна перевищувати допустиму похибку на виготовлення деталі.

На сучасному рівні розвитку ЕЕО точність виготовлення деталей при електроіскровому режимі профільним ЕІ досягає 
6-7-го квалітету СЕВ, не профільованим – 5-6-го квалітету; у випадку застосування електроімпульсного режиму точність виготовлення відповідає 9-11-му квалітету; при електроконтактній обробці в рідкому середовищі (шліфування) – 7-8-й квалітет; при обробці в повітрі (різання) – 16-17-й квалітет СЕВ. Похибки електроерозійного легування оцінюють нерівномірністю нанесення шару, що може досягати 20% його товщини.

1.7. Якість поверхні при ЕЕО

У результаті ЕЕО поверхня здобуває характерні нерівності, а приповерхневі шари металу мають фізико-хімічні зміни. Це впливає на експлуатаційні показники оброблюваних деталей.

Поверхневий шар формується за рахунок розплавленого металу, що залишився на поверхні лунки, і прилягаючого до нього шару металу, підданого структурним змінам від швидкого нагрівання й охолодження металу. Поверхневий шар складається з так званого білого шару, у якому спостерігаються хіміко-термічні перетворення перехідного шару, у якому мали місце тільки термічні зміни й під яким перебуває незмінений метал заготовки. Змінена зона, утворена  білим шаром, містить продукти діелектричного середовища, зокрема вуглець і елементи, що входять до складу ЕІ. В сталевих заготовках у цій зоні утворюються карбіди заліза, які сприяють зміцненню поверхні.

Якщо метал оброблюють імпульсами високої енергії, то на початку розряду нагрівається і плавиться метал на поверхні, а потім теплота проникає в глибину. Для нагрівання внутрішніх шарів потребується деякий час. Оскільки час розряду невеликий, а потужність його значна, то виникає велика температура по глибині. Зовнішні шари, як більш нагріті, розширяються більше, внутрішні – менше. Однак метал у зоні лунки на початку розряду не має достатньої пластичності, тому в ньому виникають значні внутрішні напруження, які приводять до розриву.

У кінці імпульсу під дією різкого охолодження нагрітого металу рідким робочим середовищем знову виникає великий перепад температур під лункою і з’являються внутрішні напруги, що викликають тріщиноутворення. Особливо здатні до розтріскування крихкі матеріали, наприклад, тверді сплави.

Товщина зміненого шару після серії імпульсів значно перевищує висоту нерівностей. Вона залежить від теплофізичних властивостей матеріалу заготовки, температури, при яких відбуваються фазові перетворення оброблюваного матеріалу та інших причин.Глибина Н зміненого шару залежить від тих же факторів, що й параметри шорсткості:

,				 (1.14)

де km – у залежності від матеріалу заготовки коефіцієнт km=(1,8...4) kn (kn – коефіцієнт, що залежить від режиму обробки матеріалу електродів, їх розмірів, виду і стану робочого середовища при чистових режимах для твердих сплавів kn=1...5, для сталей kn=2...12; при чорнових режимах kn=10...50); p= 0,3…0,4 – показник степені, що характеризує форму лунки.

При обробці в повітряному середовищі тривалість імпульсів звичайно більше ніж при процесі в рідині, тому глибина зміненого шару значно більше.

Після електроконтактного розрізання в повітряному середовищі на заготовці спостерігається лита структура. Глибина зміненого шару Н (мм) для сталевих заготовок у залежності від виду обробки:

– чорнова обробка (на електроімпульсному режимі) – 0,1...0,4;

– чистова обробка (на електроіскровому режимі) – 0,004-0,1;

– шліфування в рідині – 0,005-0,08;

– розрізання в рідині – 0,5-0,1;

– електроконтактна обробка на повітрі <5.

Якщо Н>0,1 мм, у всіх сплавів, як правило, спостерігаються мікротріщини. Нагрівання заготовки перед обробкою дозволяє знизити товщину зміненого шару в декілька разів, однак при цьому необхідно використовувати негорючі робочі середовища, що ускладнює роботу верстатів та їх обслуговування.

Стан поверхневого шару визначає зносостійкість, міцність та інші властивості деталі в механізмі. Після ЕЕО поверхневий шар здобуває властивості, що по різному впливають на експлуатаційні характеристики деталей. Позитивними є підвищення твердості поверхні при збереженні в'язкості середини, велика кількість лунок на поверхні, плавне їхнє сполучення. До недоліків варто віднести можливість появи тріщин, розтягуючих напруг, труднощі одержання поверхні з малою шорсткістю.

Оскільки розміри лунок (рис.1.4) залежать від енергії імпульсу, то можна висоту нерівностей Rz виразити через енергію імпульсу:

.			 (1.15)

Рис. 1.4. Профіль поверхні, обробленої 
імпульсами струму: 
Dл – діаметр лунки, Hл – висота лунки

Параметр шорсткості після обробки на електроіскровому режимі твердих сплавів Ra=0,2...0,3 мкм; після обробки сталей Ra=0,3...0,6 мкм.

Після обробки на електроімпульсному режимі Rz=20...40 мкм; при шліфуванні в рідині Ra=0,5...0,8 мкм; при розрізанні Rz=80...200 мкм; при електроконтактному обдирочному шліфуванні і розрізанні на повітрі Rz=150...400 мкм. Висота нерівностей при зміцненні і легуванні зростає із збільшенням товщини нанесеного шару: Rz=10...200 мкм (табл. 1.5-1.6).

Таблиця 1.5

Шорсткість поверхні твердого сплаву марки ВК8, 
обробленого на електроерозійному верстаті моделі 183 
з генератором RC при Ucp=100В

| № режимів | Робочий струм Iср, А | Ємність C, мкФ | Середньо- арифметичне відхилення профілю Rа, мкм | Клас шорсткості поверхні за ISO 1302 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1+2+3+4+5 | 20 | 317,0 | 22 | N11 |
| 1 | 10 | 210,0 | 12 | N10 |
| 2 | 6 | 90,0 | 8 | N9 |
| 3 | 2,5 | 12,0 | 6,4 | N9 |
| 4 | 1 | 4,5 | 3,2 | N8 |
| 5 | 0,5 | 1,5 | 1,9 | N7 |

Таблиця 1.6

Шорсткість поверхні вуглецевої сталі У10А 
твердістю HRC 60...62, обробленої на електроерозійному 
верстаті з генератором RC при Ucp=60В

| Робочий струм Iср, А | Ємність C, мкФ | Висота нерівностей Rz, мкм | Клас шорсткості поверхні за ISO 1302 |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | 800 | 100 | N11 |
| 38 | 680 | 85 | N11 |
| 30 | 540 | 70 | N11 |
| 30 | 480 | 62 | N10 |
| 18 | 360 | 38 | N9 |
| 18 | 250 | 30 | N9 |
| 18 | 180 | 23 | N9 |
| 5 | 120 | 16 | N8 |
| 5 | 90 | 13 | N8 |
| 5 | 30 | 12 | N8 |
| 5 | 15 | 8,5 | N7 |
| 1,8 | 10 | 7,0 | N7 |
| 1,8 | 5 | 5,7 | N6 |
| 0,8 | 3 | 5,5 | N6 |
| 0,8 | 1,5 | 5,1 | N6 |

1.8. Генератори імпульсів

Формування імпульсів струму, підведених до електродів ерозійного верстата, відбувається за допомогою генератора імпульсів, що живиться від мережі промислового струму. Генератори імпульсів можна розділити на два класи: залежні й незалежні. До першого відносяться такі генератори, у яких створення імпульсів напруги й струму здійснюється за участі МЕП.

У других електричні імпульси створюються без участі МЕП. Вони формуються в генераторі й підводяться до МЕП для забезпечення ефекту ерозії. Залежні генератори використовують при електроіскровому методі обробки, незалежні генератори застосовуються при електроімпульсному методі. У сучасних електроерозійних верстатах використовують багато різних генераторів імпульсів. Нижче розглянуто деякі з них.

Генератор типу RC. Скорочена назва схеми генератора походить від позначення основних її елементів: резистора – R і ємності – С. Генератор одержав  широке поширення внаслідок простоти й надійності (релаксаційними називають генератори, енергія яких накопичується в реактивних елементах – ланцюзі-конденсаторі або індуктивній котушці). Накопичувальний конденсатор 2 (рис. 1.5) заряджається від джерела конденсатора, напругою 100-200 В через струмообмежуючий резистор 1. МЕП 3 включений паралельно конденсатору. У міру заряджання конденсатора напруга на його обкладках і між електродами ерозійного проміжку збільшується. При досягненні пробивної напруги UПР відбувається пробій МЕП, і запасена в накопичувальному конденсаторі енергія виділяється у вигляді короткого імпульсу великої потужності, викликаючи ерозію електродів.

Рис. 1.5. Генератор типу RC: 
а – схема; б – графік зміни напруги на електродах
 і сили струму в МЕП

При розряді конденсатора напруга на МЕП зменшується до величини, при якій розряд між електродами не може підтримуватися. Опір МЕП різко збільшується, струм швидко зменшується й припиняється зовсім. МЕП відновлює свої діелектричні властивості; починається заряджання накопичувального конденсатора. Далі процес повторюється із частотою, що залежить від параметрів схеми, відстані між електродами та якості рідкого діелектрика. Змінюючи величину струмообмежуючого резистора, можна змінювати частоту проходження імпульсів та енергію, передану в МЕП.

(1.16)

де R – опір резистора, Ом; С – ємність конденсатора, Ф;

U – напруга джерела струму, В.

Енергію зарядженого конденсатора, основна частина якої реалізується в МЕП, визначають за формулою:

,  			(1.17)

При деякому критичному опорі резистора паузи між окремими імпульсами зникають і заряд з іскрового переходить у дуговий. Розмірна обробка в цьому випадку неможлива. Між напругою джерела живлення, напругою пробою й напругою UД горіння дуги повинне дотримуватися співвідношення U<UПР<UД. На практиці приймають UПР=0,72U.

До недоліків генератора типу RC варто віднести низький ККД (близько 35%), наявність більших пауз між імпульсами (скважність 10…100), значний вплив стану середовища МЕП на характеристику електричних імпульсів.

Генератор типу RLC. Схема генератора RLC є подальшим розвитком схеми RC. Для підвищення ефективності дії генератора в ланцюг заряджання конденсатора включена індуктивність L (рис. 1.6 а). Введення індуктивності змінює форму кривої напруги заряджання конденсатора (рис. 1.6 б).

На початку процесу заряджання напруга зростає повільніше, ніж у схемі індуктивності, що сприятливо позначається на процесі відновлення діелектричної міцності МЕП.

Тому вдається підвищити частоту розрядів, не побоюючись переходу імпульсного процесу в дуговий. Далі напруга заряджання круто зростає, і процес заряджання при наявності індуктивності в ланцюзі закінчується швидше, ніж без неї. До цього часу електрична міцність МЕП повністю відновлюється. Завдяки наявності індуктивності конденсатор буде зарядженим до напруги, що значно перевищує напругу джерела живлення (ефект послідовного включення в ланцюг індуктивності і ємності).

Рис. 1.6. Генератор типу RLC: 
а – схема; б –  графік зміни напруги на електродах 
і сили струму в МЕП

Величину індуктивності, що вводить у ланцюг заряджання, вибирають за формулою L=0,25R2C.

Включення індуктивності в ланцюг зарядного контуру генератора імпульс підвищує ККД та інтенсивність знімання металу на 20-40 % у порівнянні з генераторами типу RC.

Генератор типу LC. У практиці ЕЕО використовують також LC-генератор, у зарядному контурі якого відсутній резистор. Втрати енергії в зарядному ланцюзі такого генератора істотно менше. Подібний генератор без додаткових пристроїв, що стабілізують процес заряджання  й розривають дугу, виявляється непрацездатним. Найбільш просто стабілізація процесу може бути досягнута за допомогою електромагнітного вібратора, обмотку якого використовують як індуктивність зарядного контуру.

Такий пристрій змушує електрод автоматично робити коливальні рухи, управляючи процесом. При включенні схеми від джерела живлення через обмотку 1 вібратора (рис. 1.7) потече зарядний струм конденсатора 3. Поступово зростаючи, струм притягне якір 2 електромагнітного вібратора  та підніме електрод, що збільшить МЕП 4. Через якийсь час зарядний струм конденсатора (та  струм через обмотку електромагнітного вібратора), а також сила притягання якоря зменшаться, і електроди почнуть зближатися. До цього часу напруга на конденсаторі зросте до величин, майже у 2 рази перевищуючи напругу джерела живлення, і, коли проміжок між електродами стане досить малий, відбудеться розряд конденсатора через цей проміжок. Потім цикл роботи повториться, і процес буде йти із частотою, обумовленою в основному величинами L і С.

Рис. 1.7. Генератор типу LC

Генератори, виконані за описаною схемою, працюють досить стійко. Однак при значній глибині обробки випадкове коротке замикання може викликати появу дуги, що буде розірвана автоматичним регулятором верстата лише після повного витягання електрода з оброблюваного отвору, а за цей час заготовка може бути зіпсована.

Щоб уникнути такого явища, звичайно застосовують швидкодіючий вимикач 5, який при короткому замиканні відключає на невеликий період часу генератор від джерела живлення, ліквідуючи коротке замикання.

Машинні генератори імпульсів. Розглянуті вище генератори виробляють імпульси малої тривалості. Застосування імпульсів значної тривалості дозволяє істотно збільшити продуктивність обробки на одиницю потужності й зменшити зношування ЕІ. Імпульси таких параметрів можуть створювати спеціальні електричні машинні генератори імпульсів 
(ГКІ-250). Як правило, ці генератори виробляють імпульси із частотою повторення 400-2000 імп/с, тривалістю від часток мілісекунди до мілісекунди. За принципом роботи машинні генератори можна розділити на комутаторні (колекторні) та індукторні (безколекторні). У комутаторних електричних генераторах випрямлення знакозмінної імпульсної напруги здійснюється за допомогою механічного комутатора, вбудованого в машину. Короткі технічні характеристики деяких комутаторних генераторів імпульсів наведено в табл. 1.7.

Таблиця 1.7

Технічна характеристика комутаторних 
генераторів імпульсів

| Параметри | МГІ-2М | МГІ-3М | МГІ-4М |
| --- | --- | --- | --- |
| Частота імпульсів, Гц | 400 | 400 | 400 |
| Середня сила струму, А | 100 | 360 | 600 |
| Середня напруга холостого ходу, В | 25 | 25 | 30 |
| Потужність приводного електродвигуна, кВт | 7 | 28 | 40 |
| Скважність на холостому ходу | 2,8 | 3,2 | 2,8 |

Для створення імпульсів підвищеної частоти, які доцільно використовувати для основних видів ЕЕО, використовують індукторні генератори.

Особливістю цих генераторів є відсутність полюсної системи, що складається з окремих полюсів з  полярністю, що чергується й обертається відносно якоря.

В індукторних генераторах таку полюсну систему заміняє зубчастий індуктор, що не має обмоток чи постійних магнітів. Обмотки якоря і збудження розташовані в таких генераторах на статорі. Це особливість конструкції індукторних генераторів усіх систем.

Сьогодні випускаються індукторні генератори моделей ІГІ-18 та ОПІ-8/100.

Рис. 1.8. Графік напруги індукторного машинного генератора 
імпульсів типу МГІ

Безколекторні імпульсні генератори, наприклад, типу МГІ, створюють змінну напругу, що складається з напівхвиль обох полярностей (рис. 1.8). Завдяки спеціальному виконанню їхньої електромагнітної системи досягається одержання несиметричної кривої напруги з різними амплітудами напівхвиль позитивної й негативної полярності. При досить малій величині амплітуди зворотної напівхвилі напруги пробій МЕП викликається тільки імпульсами напруги основної полярності.

Машинні генератори обох типів – комутаторні та індукторні – застосовують в основному при ЕІМ.

Рис. 1.9. Схема лампового генератора 
імпульсів

Генератори імпульсів на електронних і напівпровідникових підсилювачах. Лампові генератори імпульсів дозволяють створювати імпульси в широкому інтервалі їхніх енергій та тривалості, а також з високою частотою повторення. У якості накопичувачів енергії може бути використаний конденсатор (рис. 1.9) або індуктивність вихідного імпульсного трансформатора. Генератор у цьому випадку складається із джерела постійного струму високої напруги електронної лампи 1, високочастотного малопотужного генератора 2, що управляє електронною лампою, вихідного імпульсного трансформатора 3. Через первинну обмотку імпульсного трансформатора 3 пропускають імпульси електричного струму необхідної сили й частоти повторення, із вторинної обмотки знімають імпульси з параметрами ЕЕО обробки. Використовуючи імпульсні генераторні лампи, можна створювати генератори потужністю в кілька десятків кіловатів, що виробляють імпульси миттєвої потужності до декількох мегаватів при частоті 100-150 кГц.

У промисловості широко застосовують широкодіапазонні транзисторні генератори імпульсів (типу ШГІ – ШГІ-63-44/3-2, ШГІ-16-880Б), спрощена схема яких показана на рис. 1.10. Напругу джерела Uc=60...70В подають до транзисторних ключів Т1, Т2 і т.д. Від транзисторних ключів, керованих задаючим генератором ЗГ, струм до МЕП подається через резистори R і діод Д. До МЕП подається висока напруга (100…300 В) від малопотужного блока запальних імпульсів Uз. У якості ключа К ланцюга запалювання можуть бути також використані транзистори. Після пробою МЕП запальними імпульсами, через проміжок іде струм від транзисторів силового блока. Тривалість цих імпульсів визначається часом перебування транзисторів у відкритому стані. Ланцюг підпалювання при цьому розірваний ключем К. Такий генератор дозволяє одержувати імпульси гребінчастої форми (рис. 1.11). Кожний імпульс складається з наступних один за одним коротких робочих імпульсів з порівняно більшою напругою й серії імпульсів з меншою напругою. Імпульси гребінчастої форми дозволяють підвищити продуктивність ЕЕО й знизити зношування ЕІ.

Рис. 1.10. Схема транзисторного генератора імпульсів

Рис. 1.11. Імпульси гребінчастої форми

Механічний метод генерування імпульсів. Генератори, що застосовуються при цьому методі генерування, можуть працювати на постійному чи перемінному струмі. Генератори постійного струму застосовують при АМО, генератори перемінного струму – в ЕКО. Ці генератори вважаються  залежними, оскільки параметри імпульсів залежать від характеристик МЕП. Ланцюг електричного струму в таких генераторах переривається внаслідок відносного руху ЕІ та електрода – деталі. Схема генератора на перемінному струмі показана на рис. 1.12.

Рис. 1.12. Схема механічного методу генерування імпульсів

До дискового ЕІ 1, що обертається з великою швидкістю, подається порівняно невисока напруга від джерела живлення перемінного струму, яким є вторинна обмотка трансформатора 3. При визначених умовах можна досягти того, що через МЕП будуть проходить імпульси струму великої потужності в напрямку від диска до оброблюваної деталі 2, і практичної відсутності струму в зворотному напрямку. Опір 4 служить для обмеження амплітуди струму в ланцюгу вторинної обмотки трансформатора 3.

Рух ЕІ, що перериває ланцюг електричного струму, може бути як обертальним, так і осцилюючим залежно від виду обробки. Регулювання режимів обробки здійснюється зміною напруги чи введенням додаткового опору в електричний ланцюг.

1.9. Автоматичні регулятори МЕП

Для збереження стійкості електроерозійного процесу необхідно підтримувати певну величину МЕП, оскільки в міру викидання металу відбувається збільшення МЕП. Тобто необхідно безупинно робити зближення електродів, інакше через якийсь час процес припиниться. Цю функцію в електроерозійних верстатах виконують автоматичні регулятори МЕП.

Регулятори повинні задовольняти наступним вимогам: стабільно підтримувати обраний МЕП при випадкових збурюваннях (короткочасних різких змінах режиму); не повинні допускати значних відхилень керованої величини від заданого режиму; повинні мати малу інерційність, бути малогабаритними, економічними, простими і надійними в роботі.

Функціональна схема регулятора побудована за принципом автоматичних систем зі зворотним зв'язком по вихідному сигналу (рис. 1.13). З датчика 3 вихідна величина сигналу подається в орган порівняння ОП. Різниця вихідного Хвих і заданого Хзад сигналів підсилюється схемою 1 і надходить на виконавчий орган 2. Цю різницю привод подачі ЕІ відпрацьовує так, щоб вона повернулася в нуль. При цьому ЕІ переміщається, а задана величина МЕП підтримується в межах, обумовлених похибкою системи.

Рис. 1.13. Функціональна схема 
регулятора МЕП

Автоматичні регулятори МЕП за принципом дії можна розділити на «зважені» і «жорсткі».

Автоматичні регулятори зваженої системи характеризуються наявністю пристрою, який автоматично підтримує в рівноважному стані ЕІ, що під впливом власної ваги прагне опуститися вниз до зіткнення з оброблюваною заготовкою. Необхідною умовою нормальної роботи таких систем є зменшення сили тяги регулятора при збільшенні МЕП. Тоді під впливом власної ваги рухлива система буде опускатися вниз до відновлення колишньої величини проміжку між електродами.

Рис. 1.14. Регулятор соленоїдного типу

Автоматичні регулятори жорсткої системи характеризуються тим, що рухлива система не може вільно переміщуватися під дією власної ваги, а пересувається примусово як у напрямку подачі, так і в напрямку відводу. Регулятори такої системи вільні від будь-яких недоліків регуляторів зваженої системи. Однак вони більш складні й вимагають ретельного виготовлення. У якості  параметрів регулювання в більшості випадків використовують напругу або струм, а іноді напругу й струм одночасно.

Найпоширенішим регулятором зваженої системи є регулятор соленоїдного типу (рис. 1.14). Рухлива система, що включає ЕІ 1, шпиндель 2 і противагу 3, під впливом ваги інструмента й шпинделя здатна опускатися вниз по напрямних. Сила тяги соленоїда 4 урівноважує рухливу систему й при сталому режимі обробки утримує її у зваженому стані, підтримуючи заданий проміжок між електродами.

Сила тяжіння соленоїда залежить від величини струму, що протікає по його обмотці, тому для кожного режиму обробки й ваги ЕІ можна підібрати такі співвідношення між струмом, що протікає через соленоїд, і струмом через МЕП, щоб рухлива система перебувала в рівновазі.

При будь-якій зміні струму або напруги сила струму соленоїда буде змінюватися, що викличе переміщення рухливої системи в потрібному напрямку до відновлення стабільної роботи верстата.

Схема включення регулятора, призначена для регулювання по параметру середнього струму, що протікає через МЕП, показана на рис. 1.15.

Обмотка соленоїда включена послідовно в зарядний контур робочого конденсатора С. Підбираючи залежно від сили робочого струму певне число витків у регулюючій обмотці 1 і змінюючи резистором R1 струм в обмотці 2, можна досягти стійкого регулювання в значному діапазоні режимів обробки.

Після вимикання верстата рухлива система разом з ЕІ опускається під дією власної ваги вниз, тому в конструкцію соленоїдного регулятора необхідно вводити пристрій, що автоматично гальмує рухливу систему при вимиканні живлення верстата.

Більш гнучкою є схема регулятора, показана на рис. 1.16. У якості параметра регулювання прийнято середню напругу на МЕП, що незначно змінюється при переході від одного режиму до іншого. Обмотка 2 не тільки компенсує вагу рухливої системи, а й створює надлишкову силу тяги, що піднімає ЕІ нагору при включенні генератора імпульсів. Через регулюючу обмотку 1 пропускається струм, що послабляє силу тяги соленоїда. В умовах нормального режиму роботи верстата струм через регулюючу обмотку такий, що результуюча сила дорівнює вазі рухливої частини. Будь-яка зміна режиму викличе зміну середньої напруги на електродах, а, отже, і зміну результуючої сили соленоїда й переміщення рухливої частини в напрямку, необхідному для відновлення нормального режиму обробки.

| Рис. 1.15. Схема включення автоматичного регулятора, параметром регулювання якого є середнє значення струму, що протікає через МЕП | Рис. 1.16. Схема включення автоматичного регулятора, параметром регулювання якого є середня напруга на МЕП |
| --- | --- |

Автоматичним регулятором із жорстким зв'язком, що отримав широке поширення, є електродвигун – регулятор із гвинтовою подачею (рис. 1.17). Він складається з реверсивного електродвигуна 1 постійного струму, що приводить в обертання ходовий гвинт 2, закріплений у підшипниках, які виключають його поздовжнє переміщення.

Гвинт 2, обертаючись у гайці 3, закріпленій в рухливій системі 4 верстата, повідомляє останній рух подачі або відведення залежно від напрямку обертання електродвигуна. Схема включення електродвигуна показана на рис. 1.18.

| Рис. 1.17. Електродвигун-регулятор із гвинтовою подачею | Рис. 1.18. Схема включення якоря електродвигуна подачі |
| --- | --- |

При однакових напругах на RI і W напруга на якорі електродвигуна дорівнює нулю. Електродвигун не працює, це відповідає заданому міжелектродному зазору. При збільшенні або зменшенні робочого струму від заданої напруги на резисторі R3 відповідно змінюється.

Це приводить до обертання якоря електродвигуна (ОВ – обмотка збудження).

На рис. 1.19 наведено схему регулятора з гідравлічною подачею.

Рис. 1.19. Схема регулятора з гідравлічною подачею

Гідравлічний привод подачі ЕІ складається з гідророзподільника 5 з електрокеруванням, робочого гідроциліндра 2, шток, якого виконує роль шпинделя верстата гідророзподільника 3 та установки живлення з насосом 1. Розподільник 12 призначений для розвантаження насоса в неробочому стані. Мастило в процесі роботи надходить у гідророзподільник 5, далі залежно від положення його плунжера у відповідну порожнину гідроциліндра, що здійснює переміщення ЕІ. Одночасно мастило через постійний гідравлічний опір надходить у торцеву камеру 4, звідки через сопло, частково перекрите голкою 8, зливається в бак. Голка жорстко пов'язана з котушкою 7, поміщеною в поле постійного магніту 6, і навантажена зверху силою пружини. Електричні сигнали, підведені до обмотки котушки, створюють електромагнітну силу, що переміщує голку. Це викликає зміну тиску в камері 4 і відповідне переміщення підпружиненого знизу плунжера 10. У процесі роботи верстата сигнал, пропорційний середній напрузі в  МЕП, рівняється з еталонним (установленим) напругою. Різниця напруг надходить в обмотку котушки керування дроселюючого гідророзподільника й діє в напрямку зменшення неузгодженості. Мастило від циліндра зливається через турбінку 11, що приводить в обертання плунжер 10 для підвищення точності роботи регулятора.

Електрогідравлічний регулятор приводу подачі дозволяє розширити діапазон регулювання швидкості й підвищити швидкодію приводу й точність підтримки регульованого параметра, а також забезпечує достатню потужність для переміщення важких електродів.

1.10. Обладнання для ЕЕО

Перший у світі радянський електроерозійний (електроіскровий) верстат був призначений для видалення зламаного інструмента (1943 р.). З того часу випущено велику кількість різноманітних за призначенням, продуктивністю та конструкцією електроерозійних верстатів.

За призначенням (як і металорізальні верстати) розрізняють верстати універсальні, спеціалізовані та спеціальні, за необхідною точністю обробки – загального призначення, підвищеної точності, прецизійні.

Загальними для всіх електроерозійних верстатів вузлами є пристрої для кріплення і переміщення інструмента (заготовки), гідросистема, пристрої для автоматичного регулювання МЕП (між заготовкою та інструментом).

Генератори відповідних імпульсів (іскрових(60-200 В) чи дугових (20-60 В)) виготовляються, як правило, окремо і можуть працювати з різними верстатами. Основна різниця пристроїв для переміщення інструмента (заготовки) в електроерозійних верстатах від таких же металорізальних верстатів – відсутність значних силових навантажень та наявність електричної ізоляції між електродами.Гідросистема складається з ванни з робочою рідиною (технічного мастила, гасу та ін.), гідронасосу для прокачування рідини через МЕП, фільтрів для очищення рідини через МЕП та фільтрів для очищення рідини, яка подається в насос від продуктів ерозії.

Основними елементами електроерозійних верстатів є станина 1 коробчастої або іншої форми зі стійкою (рис. 1.20), стіл 2, ванна 3, інструмент 4, пов'язаний з інструментальною голівкою 5, пристрій 6 – 9 для переміщення інструментальної голівки в трьох взаємно перпендикулярних напрямках, пульт керування 10, трубопроводи подачі робочої рідини у ванну 11 і на злив 12, насос 13.

Рис.1.20. Будова верстата для електроерозійної обробки

Компонування копіювально-прошивочних верстатів переважно вертикальне. Вони можуть бути з нерухомим столом та підйомною ванною, або з координатним столом та  ванною, що знімається.

Відповідно до ГОСТУ 15954-70 розмірний ряд копіювально-прошивочних складається з п'яти типорозмірів з габаритними розмірами столів: 125200, 200360, 400360, 8001120, 16002000 мм.

Застосування спеціального оснащення, крім удосконалення копіювально-прошивочних операцій, дозволяє здійснити таку складну обробку, як внутрішнє різьбонарізання, обробку внутрішніх фасонних поверхонь, нарізання зовнішніх різьб і т.д.

Рис. 1.21. Загальний вид 
верстата 183

Верстат моделі 183 (рис. 1.21) призначений для електроерозійного прошивання отворів і порожнин різноманітної форми в деталях з різних матеріалів, сплавів і неметалічних електропровідних матеріалів. На верстаті можлива обробка отворів під кутом до площини столу, а також координатна прошивання отворів. Верстат забезпечений генератором типу RC.

На деяких верстатах стіл і ванну можна переміщувати у відносних вертикальних напрямках.

Точні верстати постачають оптичною системою відліку координат, виконують із цифровою індикацією, із програмним керуванням, з керуванням від ЕОМ. У великих верстатах шафи з апаратурою встановлюють окремо. Верстати постачають фільтрами робочої рідини, холодильниками для її охолодження й т.д.

За основні розміри універсальних електроерозійних верстатів прийняті розміри столу й найбільша відстань від торця шпинделя інструментальної голівки до поверхні столу. Довжина столів установлена за геометричним рядом з показником φ=1,8 (ГОСТ 15954-70), ширина за геометричним рядом з показником φ=2, а ряд відстаней від торця шпинделя до поверхні столу – з φ=1,6. Спеціальні  та спеціалізовані електроімпульсні й електроіскрові копіювально-прошивочні верстати призначені  для обробки конкретної деталі і типу деталей. На рис. 1.22 показано загальний вигляд спеціального електроерозійного верстата моделі ОФ-81.

Верстат призначений для обробки заготовок складної форми, виготовлених з важкооброблюваних струмопровідних матеріалів, а також для проведення різноманітних фрезерних робіт.

Рис. 1.22. Електроерозійний верстат моделі ОФ-81

Із найбільшим ефектом верстат може бути використаний в інструментальних цехах для виготовлення багатомісних штампів, кондукторів, пристосувань, кокілів; в експериментальних, ремонтних цехах, а також в основному виробництві (приладобудуванні, радіоелектроніці). Верстат оснащений прецизійним обертовим шпинделем, що дозволяє здійснювати ЕЕО отворів з високою точністю, плавне регулювання міжелектродного зазору за допомогою автоматичного регулятора й передачі гвинт-гайка кочення, ефективної системи подачі, очищення й охолодження рідини. Верстат оснащений голівкою орієнтації електрода, мікроскопом ЦО-2, лещатами, електродною голівкою, віброголівкою, орбітальною голівкою, свердлильним патроном, центрошукачем та ін.

Для виконання операцій вирізання за допомогою непрофільованого електрода (електрода-дроту) випускаються різноманітні верстати (4531, МА-4535, А20740). Конструктивно верстати для обробки непрофільованим електродом містять майже всі вузли копіювально-прошивочного верстата. Тільки інструментотримач виконаний у вигляді спеціального кронштейна з механізмом перемотки електрода-дроту (рис. 1.23). Вирізання дротовим електродом може здійснюватись як по копіру, так і з використанням програмного керування (рис. 1.24).

Рис. 1.23. Спеціальний кронштейн з механізмом 
перемотки електрода-дроту

Електроерозійне розрізування виконується ЕІ у формі диска, металевої стрічки або дроту. Процес може протікати в рідкому середовищі, наприклад, у промисловій воді і на повітрі. При використанні у якості ЕІ металевої стрічки вона може перемотуватися з однієї котушки на іншу або ж бути натягнутою на два барабани й скріплена кінцями у вигляді нескінченної стрічки. Широко поширені вирізні верстати для розрізування заготовок непрофільованим дротовим електродом.

Рис. 1.24. Електроерозійний  вирізний верстат 
з числовим  програмним керуванням

Рис. 1.25. Верстат 
моделі 187

Електроерозійні шліфувальні верстати мають за джерело живлення постійну напругу. Шпиндель верстата повинен бути ізольований від корпуса, а у якості інструмента використовують металевий диск. Для підведення напруги застосовують щоки, розраховані на необхідну силу струму.

Верстат моделі 187 (рис. 1.25) призначений для шліфування площин твердосплавних заготовок  штампів і постійних магнітів з різноманітних марок магнітних сплавів, а також струмопровідної кераміки, тугоплавких, твердих та в’язких матеріалів. На  литій основі 1 установлений корпус 2 з генератором імпульсів та електрообладнанням верстата. На передній панелі корпуса розташована вертикальна станина 3 з основними механізмами. В нижній частині станини знаходиться ванна 8 з робочою рідиною. Ванна може переміщуватись по станині за допомогою гвинтового приводу, що обертається від електродвигуна.

Оброблювані деталі закріплюються на столі 7 кутового кронштейна 6 і при підніманні ванни занурюються в робочу рідину.

Деталі оброблюються кільцевим чавунним ЕІ 5, що обертається, розташованим у нижній частині головки 4. ЕІ обертається  з невеликою швидкістю (50-60 об/хв), що виключає розбризкування рідини та оголення зони розрядів між оброблюваною деталлю й ЕІ.

Процес шліфування відбувається при горизонтальному зворотно-поступальному переміщенні (подачі) робочої головки вздовж напрямних за допомогою електродвигуна-регулятора, який обертає гвинт горизонтальної подачі.

Процес звичайно проводять у середовищі мастила. Для обдирання великих виливків і штампувань застосовують чорнове шліфування, використовуючи у якості робочого середовища воду або повітря. Обдирні електроерозійні верстати виконуються на базі звичайних шліфувальних верстатів, у яких коло замінене на ЕІ і встановлене джерело постійної напруги.

Верстат ЛКЗ-53 (рис. 1.26) призначається для електроіскрової обробки матриць дрібних твердосплавних штампів, профільних волок і твердосплавних пластинок. Цей верстат – настільного типу. Електроустаткування розміщене всередині стола. Робоча голівка становить собою електромагнітний вібратор, що складається з пустотілого шпинделя, підвішеного на мембранах, і голівки з механізмом, що подає. Голівка кріпиться до шпинделя затяжною шпилькою. Подача ЕІ здійснюється роликами за допомогою електродвигуна-регулятора. Робоча голівка встановлена на двох колонках. Корпус голівки – литий чавунний. У середині корпуса знаходиться електромагніт, що притягує якір, який становить собою кільцеподібне розширення тіла шпинделя. Збуджувальний електромагнітом змінний магнітний потік приводить мембрану й всі пов'язані з нею деталі в коливальний рух. Зміцнення шпинделя на двох мембранах зі значною відстанню між ними забезпечує прямолінійність вібрації. ЕІ тут служить дріт або стрічка того або іншого профілю, що подається двома роликами.

Верстат ЛКЗ-37 (рис. 1.27), призначений для заточення твердосплавних різців із прямими гранями, побудований на базі верстата ЛКЗ-18 і має аналогічне електроустаткування.

| Рис. 1.26. Верстат ЛКЗ-53 для електроіскрової обробки твердосплавних пластинок: 1 – основа; 2 – підйомний столик для ванни; 3 – ванна для робочої рідини; 4 – колонки; 5 – ізоляційна плита; 6 – кронштейн столика для деталей; 7 – корпус електромагнітного вібратора; 8 – електродвигун-регулятор; 9 – колонка для виведення проводів зі столу; 10 – гайка для закріплення робочої голівки; 11 – робоча голівка; 12 – колонки, що з'єднують кронштейн із плитою; 13 – столик для закріплення оброблюваних деталей | Рис. 1.27. Верстат ЛКЗ-37 для електроіскрового заточення твердосплавних різців: 1 – основа; 2 – гвинт підйому ванни; 3 – ванна з РР; 4 – електродвигун, що обертає дисковий Еі; 5 – різцетримач; 6 – ЕІ (чавунний диск); 7 – шпиндельна бабка; 8 – супорт вертикального зворотно-поступального переміщення різцетримача; 9 – шкала вказівника величини знімання металу; 10 – рукоятка для швидкого відведення горизонтального супорта; 11 – електродвигун-регулятор; 12 – електродвигун приводу вертикального супорта; 13 – станина; 14 – вентилятор; 15 – вимірювальні прилади; 16 – супорт горизонтального переміщення (подачі); 17 – кнопки увімкнення і вимикання верстата; 18 – рукоятка горизонтального переміщення супорта; 19 – перемикач режимів; 20 – кнопки підйому й опускання ванни; 21 – корпус верстата |
| --- | --- |

У цьому верстаті ЕІ служить чавунний диск, що обертається із швидкістю 40 об/хв. Вісь обертання диска горизонтальна. При роботі нижня частина диска занурюється  в робочу рідину. Оскільки швидкість обертання мала, то при роботі верстата розбризкування рідини не відбувається, внаслідок чого відсутня необхідність у бризкозахисних пристроях. Різець, що заточується, кріпиться в різцетримачі й також занурюється в робочу рідину. Для запобігання від нерівномірного зношування площини диска, різцю, що заточується, повідомляється зворотно-поступальний рух, перпендикулярний осі диска. [43]. Робочою рідиною для цього верстата служить гас або солярове мастило.

Технічна характеристика верстата ЛКЗ-37

Максимальна споживана потужність (кВт)                         5

Продуктивність обробки 
(у різцях за верстато-зміну при їхньому заточенні 
по трьох гранях із пластинкою твердого сплаву 
розмірами 1020 мм)                                                             40

Габаритні розміри верстата (мм)    1009001860

Вага верстата (кг)                                                               850

Об'єм робочої рідини у ванні (л)                                        60

Число обертів електродного диска (об/хв)                        40

Подача різця, що заточується, здійснюється автоматично за допомогою регулятора, який обертає гвинт горизонтального супорта. На кінці гвинта перебуває шкала для відліку величини знімання.

Деякі моделі промислових електроерозійних верстатів наведено  в таблиці 1.8.

Крім універсальних і спеціальних верстатів, що випускаються промисловістю, на багатьох підприємствах електроіскрові та електроімпульсні процеси здійснюються на верстатах та установках, створених за допомогою модернізації металорізального обладнання.

Таблиця 1.8

Деякі моделі промислових електроерозійних верстатів

| Назва верстата | Схематичне зображення |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Модель 34М2 – спеціалізований для обробки малих отворів та щілин у деталях паливної апаратури |  |
| Модель 159 – спеціалізований напів автоматичний для обробки отворів малого діаметра в розпилювачах насос-форсунок дизельних двигунів |  |
| Модель 62М – спеціалізований напівавтоматичний для обробки отворів малого діаметра в розпилювачах насос-форсунок дизельних двигунів |  |
| Модель 114 – спеціальний багатомісний для одночасної обробки отворів у п’яти плунжерах насос-форсунки |  |

Продовження табл. 1.8

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Модель 183В – спеціалізований для витягання уламків свердла з глибоких отворів колінчастого вала |  |
| Модель 183В2 – спеціальний для витягання уламків інструмента з блоків циліндрів автомобільних двигунів |  |
| Модель 200 – прошивання мікроотворів |  |
| Модель 150 – прецизійний спеціалізований координатно-прошивочний для обробки отворів малого діаметра в кондукторних сітках високої точності |  |

Продовження табл.1.8

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Модель 157 – універсальний, копіювально-прошивочний, підвищеної точності |  |
| Модель 183 – універсальний, копіювально-прошивочний, підвищеної точності |  |
| Модель 57М – універсальний копіювально-прошивочний для малогабаритних деталей |  |
| Модель 44 – копіювально-прошивочний для штампів |  |

Продовження табл. 1.8

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Модель 187 – плоске шліфування великогабаритних деталей або одночасне шліфування великої кількості дрібних деталей |  |
| Модель 4В721 – універсальний копіювально-прошивочний |  |
| Модель 4Б722 – універсальний копіювально-прошивочний |  |
| Модель 4611 – універсальний для витягання уламків інструмента |  |

Продовження табл. 1.8

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Модель 4723 – універсальний копіювально-прошивочний для обробки великогабаритних деталей |  |
| Модель 4А724 – копіювально-прошивочний |  |
| Модель 4531 – для вирізання по копіру складнопрофільних деталей із твердих сплавів за допомогою дротового електрода |  |
| Модель VI K-2 – універсальний копіювально-прошивочний загального призначення |  |

Продовження табл. 1.8

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Модель VI-03 – для обробки малих отворів |  |
| Модель Ерозімат FS-250 – універсальний копіювально-прошивочний підвищеної точності для інструментальних робіт |  |
| Модель FE-103 S/H – універсальний копіювально-прошивочний загального призначення |  |
| Модель FE-3 S/H – універсальний копіювально-прошивочний загального призначення |  |
| Модель Eleroda D-1 – універсальний копіювально-прошивочний загального призначення підвищеної точності |  |

Продовження табл. 1.8

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Модель DIS – універсальний копіювально-прошивочний |  |
| Модель Seleromat B – універсальний копіювально-прошивочний загального призначення |  |
| Модель Iapax ND-5 – універсальний копіювально-прошивочний загального призначення |  |
| Модель Iapax D306L – універсальний копіювально-прошивочний загального призначення |  |

Продовження табл. 1.8

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Модель ErFT–1 (Eroleg) – для ремонтних робіт, витягання уламків інструмента |  |
| Модель ErFT-3 (Erobil) – витягання уламків інструмента та прошивання отворів діаметром до 100 мм |  |
| Модель «Agietron» A – універсальний копіювально-прошивочний підвищеної точності |  |
| Модель «Agietron» В – копіювально-прошивочний підвищеної точності |  |
| Модель «Agietron» С –копіювально-прошивочний підвищеної точності |  |
| Модель «Agietron» D – копіювально-прошивочний для важких штампів |  |

На початку 70 років ХХ ст. був розроблений типовий ряд електроіскрового прецизійного обладнання і малогабаритні транзисторні генератори імпульсів, упровадження яких відкрило можливості для дво-, трьохкратного підвищення продуктивності процесу, поліпшення якості виробів, розроблено і передано у серійне виробництво електроіскровий вирізний верстат А207.46 на базі верстата А207.23 з універсальним пультом програмного керування А745.17.

До кінця 80-х років НПК-СТМ «Істок» було випущено більш як 2000 одиниць електроіскрового обладнання. В середині 70-х років почалось інтенсивне виробництво та розробка електроіскрових верстатів  японськими фірмами: JAPAX, FANUC, MSTSUBISHI, SODICK, HITACHI та швейцарською фірмою AGIE, яке продовжується і по цей день. На машинобудівних підприємствах використовується також високопродуктивне електроерозійне обладнання з ЧПК німецького виробництва (рис. 1.28-1.30).

Сучасні електроерозійні верстати характеризуються використанням у якості приводів по осях XY прямих високомоментних і прецизійних лінійних двигунів, вільних від вібрацій, керамічних робочих зон, трьохвимірних програмних систем підготовки керуючих програм, модулів чистової обробки, що забезпечують шорсткість поверхні до Ra 0,05 мкм, дуже низьким зношенням електродів.

Верстат забезпечує швидкість знімання матеріалу 70 мм2/хв, досягаєму шорсткість поверхні Ra 1,25, в якості діелектричної рідини використовується деіонізована вода, діаметр дроту 0,25 мм.

Верстат забезпечує високу продуктивність обробки 120 мм2/хв та досягаєму  чистоту обробки Ra 0,8, обробку по 5 осях, діелектрична рідина – деіонізована вода, діаметр дроту 0,25 мм.

Верстат забезпечує максимальну швидкість еродування 400 мм3/хв. Максимальне зношення електродів 0,3%. Потужність генератора 7кВт. Середній струм 60А.

Рис. 1.28. Високопродуктивний дротовий еродуючий верстат 
 з ЧПК для виготовлення високоточних фасонних деталей 
та електродів Smart Dem

Рис. 1.29. CNC Дротовий ерозійний верстат 
Smart DEM Plus (Німеччина)

Рис. 1.30. Іскроерозійний верстат ZNC-EDM 350 (Німеччина)

Характеристики обладнання для ЕЕО подано в табл.1.9.

Таблиця 1.9

Характеристики обладнання

| Модель | Призначення | Розміри столу, мм | Продуктивність, мм3/хв | Параметр шорсткості деталі по сталі, Ra, мкм | Потужність, кВт | Маса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Копіювально-прошивочний 4Г721М | Для обробки порожнин отворів | 360×200 | 250 | 1,25 | 4,5 | 490 |
| Універсальний копіювально-прошивочний 4Е723 | Для виготовлення штампів прес-форм, кокілів, фільєр, лопаток ГТД та ін | 630×400 | 300 (чорнова) 60 (чистова) | 5 | 20 | 2450 |
| Копіювально-проши-вочний підвищеної точності 4Д722АФ3 | Для виготовлення багатомісних прес-форм, кокілів, штампів | 400×630 | 500 | 1,25-0,63 | 10 | 2220 |

68

Продовження табл.1.9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спеціальний координатний ОФ-80 | Для обробки вузьких щілин, малих отворів, виготовлення фільєр, волок, прес-форм, матриць | 200×125 | 70 | 0,63 | 3,2 | 333 |
| Прошивочний 4610 | Для видалення зламаного інструмента | 160×220 | Хвилинна подача 2 мм | - | 1,1 | 120 |
| Спеціальний МЕ 302 М | Для обробки валків мукомельних машин | Розміри валків: діаметром до 300 мм, довжина до 1000 мм | Час обробки двох валків 1-1,5 год | Rz20 | 11,1 | 200 |
| Вирізний з ЧПК 45231Ф3 | Виготовлення дротовим ЕІ з точністю 0,01 | Розмір заготовки до 120×75×40 | 180 мм2/хв | 1,25 | 2,75 | 700 |
| Електроконтактний карусельний МЕ-301 | Для розділення заготовок, обробки тіл обертання | Діаметр планшайби 2800 | Чорновий режим 0,1 кг/хв Чистовий 0,01 кг/хв | Rz1000 Rz40 | 96 | 63000 |
| Верстат з слідкуючою системою ЕЛФА-731 | Для зміцнення, легування, відновлення деталей машин | 500×300 | 1 мм2/с | - | 5 | 500 |

69

1.11. Електроди-інструменти  для ЕЕО

Вибір матеріалу ЕІ визначає величину його зношування, припустимий граничний електричний режим обробки (а отже, і швидкість знімання металу) і технологічні особливості виготовлення електродів.

За даними ЕНІМСа, граничні значення робочого струму Іпорівн при частоті 400 імп/с становлять для мідного ЕІ – 300 А, для алюмінієвого – 180 А, для графітизованого (марки ЕЕГ) – 150 А. Для більш низьких частот ці значення нижче. Так, при 100 імп/сек алюмінієві ЕІ працюють при струмі 450А, а графітизовані – при струмах 350-400 А.

ЕІ із червоної міді дають можливість робити електро-імпульсну обробку на дуже продуктивних режимах, забезпечують найбільш стабільний плин процесу й дозволяють застосовувати нежорсткі електроди малих перетинів. Недоліком цього матеріалу є його дефіцитність, висока вартість і порівняно низька електроерозійна стійкість.

Електроди з міді марок M1 і М2 застосовуються для прошивання отворів малого діаметра, вузьких щілин, для обробки трубчастими електродами з малою товщиною стінки (наприклад, при витягуванні зламаного інструмента), при обробці твердих сплавів і при чистовій обробці на підвищених частотах.

ЕІ з алюмінію і його сплавів марок Д1, АК7, АЛЗ та інші дають більш низькі показники за стабільністю процесу й електроерозійною стійкістю, ніж мідні. Однак завдяки дешевизні алюмінію й порівняній легкості одержання литих і штампованих електродів складної форми, алюміній знаходить застосування при попередній електроімпульсній обробці на грубих режимах при обробці порожнин та отворів у деталях з жароміцних сплавів (наприклад, при попередній обробці кувальних штампів, прес-форм, кокілів тощо).

ЕІ із сірого чавуну мають ерозійну стійкість, близьку до міді, але стабільний процес при їхньому застосуванні спостерігається в порівняно обмеженій області при невеликій потужності, підведеній до електродів. Вони застосовуються, наприклад, при обробці твердих сплавів обертовим ЕІ.

ЕІ із графітизованого матеріалу марки ЕЕГ знаходять широке застосування при електроімпульсній обробці завдяки їх високій електроерозійній стійкості, гарній оброблюваності й низькій вартості. За стабільністю процесу електроди марки ЕЕГ трохи поступаються мідним, особливо на чистових режимах обробки, обмеження застосування графітизованого матеріалу марки ЕЕГ диктується головним чином його порівняно низькою механічною міцністю. Він непридатний для прошивання отворів малого діаметра, вузьких щілин і у випадках, коли крихкість матеріалу ЕЕГ не дозволяє виготовити й зберегти при роботі електроди необхідної форми.

Крім того, застосування матеріалу ЕЕГ накладає згадані вище обмеження на граничні режими ЕЕО, але, це обмеження може бути усунуте шляхом використання багатоконтурної обробки.

Поверхні заданої форми можуть бути утворені ЕЕО одним з наступних прийомів:

1) копіюванням профілю ЕІ;

2) вирізанням електродом-дротом.

Рис. 1.31. Приклад конструкції електрода-інструмента

При конструюванні ЕІ враховуються наступні особливості: центр ваги ЕІ повинен по можливості розташовуватись по осі шпинделя верстата. Це в значній мірі буде сприяти зменшенню поперечних (горизонтальних) коливань інструмента при обробці; для можливості багатократного використання будь-яких ЕІ, особливо з ЕЕГ, інструменти повинні мати необхідний «запас» матеріалу, за рахунок якого можна відновити форму спрацьованої частини.

ЕІ  для копіювання (рис. 1.31) повинен складатись з наступних частин: робочої частини 1, що визначається формою і розмірами оброблюваної поверхні. За одне ціле з робочою частиною виготовляється допоміжна частина, за рахунок якої відбувається відновлення робочої частини при її зношенні.

Ця частина включає в себе також інші елементи конструкції, що забезпечують працездатність: канали для підведення  рідини; деталі кріплення і т.д.; базові поверхні (наприклад, піделектродної плити 2), призначені для кріплення ЕІ і для орієнтації його відносно деталі, пристосування, тримача; тримача електрода 3, до якого під'єднується електрод своїми базовими  поверхнями.

Сам тримач має поверхню, зручну для монтажу електрода в шпинделі верстата.

Розміри профільованого ЕІ визначаються залежно від схеми формоутворення деталі, величини припуску під наступну обробку, припустимої похибки ЕЕО. При цьому необхідно враховувати величину МЕП (розміри електрода повинні бути менше розміру деталі на подвійну величину зазору).

Відносне зношування ЕІ (відношення зміни ваги ЕІ до зміни ваги деталі, виражене у %) залежить від наступних факторів: частоти, амплітуди й форми електричних імпульсів, матеріалу й форми електродів, складу РР, її температури й умов циркуляції та ін.

Зношування ЕІ є серйозною проблемою ЕІС  та ЕІМ, тому що знижує точність процесу й необхідно часто змінювати ЕІ.

Значною мірою зношування визначається параметрами імпульсів струму й матеріалом ЕІ. Оскільки при ЕІМ зношування мінімальне, зі зменшенням тривалості імпульсу зношування ЕІ збільшується. Тому при ЕІС зношування ЕІ досить велике (до 300-400% обсягу видаленого матеріалу, матеріал електрода – алюміній). Для зменшення зношування інструмента використовуються різні приставки до електроіскрових верстатів, завдяки яким зношування зменшується на 0,5% (матеріал електрода – мідь, оброблюваний матеріал – твердий сплав). Зменшення зношування ЕІ досягається також застосуванням високо-ефективних генераторів імпульсів типу ШГІ 125-100.

Фасонні ЕІ виготовляють фрезеруванням, протяганням, струганням або іншими видами механічної обробки. З наступним слюсарним доведенням або литтям, штампуванням, пресуванням у матриці і т.д.

Порівняно недавно розроблено спосіб вихрекопіювального виготовлення ЕІ. Цей спосіб дозволяє підвищити продуктивність виготовлених фасонних ЕІ із графитизованого матеріалу в 10-25 разів при точності обробки 0,08-0,1 мм і шорсткості поверхні від Rz 80 до  Ra 1,6. Вихрекопіювання є вібраційним способом отримання електрода фасонної форми копіюванням форми інструмента в матеріалі заготовки. Інструмент має насічки (сліди ерозії), які є мікрорізцями. Цим способом ЕІ для обробки штампованого тіла автомобіля «Москвич» виготовляють за 15 хв (при механічній обробці – за 4-5 год).

ЕІ можна виготовити способами гальванопластики й гарячого пресування порошків.

У процес гальванопластичного виготовлення ЕІ входять наступні операції: виготовлення моделі із графіту, дерева, пластмаси; гальванопластичне осадження шару міді товщиною 
1-1,5 мм; збільшення твердості й міцності обкладеного шару електродуговим напилюванням на неробочу сторону шару міді товщиною до 34 мм; монтаж ЕІ на піделектродну плиту.

Гаряче пресування ЕІ виконується на спеціальних установках (порошок – мідь, суміш міді й нітриду бору, міді й вольфраму).

При виготовленні деталей складної форми застосовується багатоінструментальна обробка. Багатоінструментальна обробка може вестися за одноконтурною і багатоконтурною схемами. Під контуром розуміють електричне коло живлення з одним або декількома ЕІ, у якому можна підтримувати режим, відмінний від режимів інших контурів. У контурі є опір  для незалежного регулювання режиму в ньому. При багатоконтурній схемі у різних контурах можна здійснити роботу з різними режимами.

Схеми обробки різних фасонних поверхонь показані на рис. 1.32 і 1.33.

Рис. 1.32. ЕЕО фасонних порожнин і зовнішніх фасонних поверхонь

| Рис. 1.33. ЕЕО глухих фасонних отворів, пазів, канавок, таврування й гравірування |  |  |
| --- | --- | --- |

1.12. Пристосування для ЕЕО

Пристосування, які застосовуються для ЕЕО, діляться на чотири  групи:

1) пристосування для установки вивірки й кріплення ЕІ;

2) пристосування для установки вивірки й кріплення заготовки;

3) пристосування, що розширюють технологічні можливості верстатів;

4) пристосування до вирізних верстатів.

До першої групи пристосувань відносяться електротримачі, електромагнітні голівки, електродообертачі і т.п.

До другої групи відносяться поворотні столи, різні універсальні пристосування для обробки й вивірки установки деталей, лещата і т.п. (наприклад, табл. 1.10).

Для виконання різноманітних операцій свердлення, шліфування, розточування і прорізання отворів, а також нарізання різьби у важкооброблюваних матеріалах електроерозійні копіювально-прошивочні верстати комплектуються пристроями, які розширюють технологічні можливості верстатів, полегшують роботу на верстатах. До них відносяться обертові столи, які слугують для приведення в обертання затискних і відлікових пристроїв, електротримачі, кондуктори, патрони та ін.

Пристосування до вирізних верстатів: поворотні столи для кріплення заготовок, ділильні пристосування, кутові пристосування для закріплення й орієнтування заготовок щодо координат подачі верстата й ін.

Таблиця 1.10

Пристосування для установки, 
вивірки та закріплення заготовок

| Ескіз | Опис конструкції | Призна-чення |
| --- | --- | --- |
|  | Стіл має два взаємно перпендикулярних переміщення в горизонтальній площині, здійснюваних за допомогою рукояток 1 і 5 по ноніусах 2 і 4. Поворот стола проводиться рукояткою 7 і контролюється по ноніусу 6. Верхня плита 3 ізольована від інших частин верстата діелектричною прокладкою | Поворотний стіл слугує для установчих переміщень заготовки |
|  | Пристосування має електротримач 4 із пристроєм підведення робочої рідини, базами 5 і затискачем 3. Заготовка 7 штампа встановлюється на основі 9 і притискається до базових упорів 1 і 6 затискачем штампів. Напрямок подачі ЕІ забезпечується трьома напрямними колонками 2 | Універсальне пристосування для обробки дрібних штампів |
|  | На нижній плиті 1 установлені напрямні стовпчики 3 з ізоляцією 2. До плити 1 за допомогою механічних прихватів, затискачів або магнітної плити кріпиться оброблювана заготовка 4, положення якої фіксується за допомогою контрольних штифтів, планок або упорів. По стовпчиках 3 на кулькових сепараторах 5 переміщається верхня плита 6, на якій розташований пристрій для кріплення й фіксації ЕІ. Верхня плита з'єднується зі шпинделем верстата за допомогою плаваючого хвостовика 7 | Універсальне пристосування для обробки штампів і прес-форм |

1.13. Класифікація основних видів ЕЕО

Терміни і визначення, що пов'язані з ЕЕО, регламентуються ГОСТ 25331-82. За технологічними ознаками установлюють наступні види ЕЕО: відрізання (ЕЕОВ), об'ємне копіювання (ЕЕОК), вирізання (ЕЕВ), прошивання (ЕЕПр), шліфування (ЕЕШ), доведення (ЕЕД), маркування (ЕЕМ) та електроерозійне зміцнення (ЕЕЗ).

Процес можна виконувати з прямою та зворотною полярністю, багатоелектродною чи багатоконтурною обробкою.

Залежно від умов обробки, застосовуваних режимів, устаткування й технологічних прийомів, а також одержуваних технологічних характеристик ЕЕО електричних розрядів, обробку прийнято підрозділяти на електроіскрову, електроімпульсну й електроконтактну, а залежно від частоти повторення розрядів на низько-, середньо- й високочастотну.

Електроіскрова обробка (ЕІС) ґрунтується на явищі електричної ерозії при проскакуванні іскри між катодом і анодом; з останнього вириваються дрібні частки металу й спрямовуються до катода. ЕІС може застосовуватися для будь-яких струмопровідних матеріалів, незалежно від механічних властивостей останніх. Так, наприклад, дуже складно виготовити отвір діаметром 0,1 мм. У заготовці із загартованої сталі або твердого сплаву ще складніше виготовити отвір із криволінійним каналом. Електроіскровий метод легко здійснює ці операції. Електроіскровим методом можна отримувати отвори різної форми із прямими й криволінійними осями (рис. 1.34), прорізати пази, вирізати порожнини, виготовляти поверхні складної форми, розрізати різні матеріали, витягати зламаний і заточувати твердосплавний інструмент, одержувати порошки металів, наносити різнорідні матеріали один на одного й зміцнювати оброблювану поверхню.

ЕІС звичайно проводиться під шаром рідини, що запобігає переходу іскри в дугу й полегшує видалення відходів. У якості інструмента у використовуються: латунь, мідь, алюміній, сталь, але найбільш гарні показники забезпечує застосування інструмента з мідно-графітової маси.

Рис. 1.34. Принципова схема електроіскрової обробки: 
1 – електродвигун; 2 – генератор імпульсів; 3 – інструмент-електрод; 4 – заготовка-електрод; 5 – ванна

Найбільше застосування ЕІС знайшла в судновому машинобудуванні у наступних напрямках:

- виготовлення й відновлення матриць вирубних, карбувальних та інших штампів із загартованих інструментальних сталей і твердих сплавів;

- отримання малих отворів (діаметром до 0,5 мм) (рис. 1.35);

- прошивання отворів із криволінійною віссю (рис. 1.36);

- плоске або кругле шліфування й розточування профільованими ЕІ;

- видалення зламаного інструмента або кріплення із заготовок чи деталей;

- нарізання різьби для кріплення твердосплавних деталей штампів і ріжучого інструмента;

- електроіскрове напилювання, або зміцнення поверхні деталей.

| Рис. 1.35. Прошивання малих отворів | Рис. 1.36. Прошивання отворів із криволінійною віссю |
| --- | --- |

Високочастотний електроіскровий метод обробки. Ґрунтується на дробленні енергії, підведеної до місця обробки й подачі її малими імпульсами при високій частоті повторення, що забезпечує низьку шорсткість поверхні. Висока частота проходження імпульсів спричиняє високу продуктивність процесу обробки при високій якості одержуваної поверхні. Перевагами процесу є висока точність обробки й мале зношування інструмента.

Основне призначення високочастотної ЕІС – це чистова обробка деталей, що виключає подальше доведення. Розрізняють:

- обробку непрофільованим електродом (дріт);

- обробку профільованим електродом (інструмент – дзеркальне відображення одержуваної поверхні);

- плоске, кругле або внутрішнє шліфування.

Обробка профільними електродами полягає в копіюванні геометричної форми катода-інструмента на деталі, що здійснюється прямим або зворотним копіюванням.

Однією з оригінальних схем застосування є електроерозійне дротове різання непрофільованим ЕІ. В основному виробництві застосування цього методу обробки дозволило реалізувати нові конструкторські рішення в деталях, тому що практично зараз тільки цей метод дозволяє одержати пази й канавки від 0,1 до 0,2 мм. Застосовуючи дротовий електрод, можна автоматизувати процес обробки при виготовленні деталей складного профілю, підвищити точність обробки через відсутність впливу зношування інструмента (електрода) на точність обробки.

Електроіскрове шліфування широко застосовується для обробки важкооброблюваних матеріалів, воно виконується з невисокою швидкістю обертання інструмента. У якості електрода звичайно застосовують чавунний диск, що обертається зі швидкістю V=15-25 м/сек. Основний недолік даного методу – велике зношування інструмента 50-100% від обсягу вилученого матеріалу й утворення тонкого дефектного шару.

Застосовується електроіскрове шліфування для обдирання деталей з важкооброблюваних матеріалів, розрізання заготовок. Продуктивність шліфування цим методом при обробці твердих сплавів і литих магнітних сплавів у кілька разів вище продуктивності абразивного шліфування.

Електроімпульсна обробка (ЕІМ) становить собою різновид ЕЕО. Вона характеризується більшою швидкістю знімання металу при відносно високій шорсткості обробленої поверхні. Відповідно й режими обробки, форма використовуваних при обробці імпульсів мають істотні розходження. У результаті збільшення електричної потужності, що вводиться у зону імпульсної обробки, швидкість знімання металу в порівнянні зі швидкістю знімання при ЕІС підвищується у 8-10 разів.

Збільшення тривалості імпульсів при низькій сквапності й усуненні зворотної напівхвилі напруги приводить тут до різкого зниження зношування ЕІ. На відміну від ЕІС тут застосовується зворотна полярність: анод-інструмент, катод-заготовка.

Завдяки високим швидкостям знімання металу при зниженні відносного внеску інструмента стає можливою обробка фасонних поверхонь великої площі, що вимагають значного знімання металу. Високий ККД генератора імпульсів, що застосовується при імпульсній обробці, забезпечує проведення обробки при зниженій питомій витраті електричної енергії.

Процес ЕІМ, як і всі електроерозійні процеси, заснований на розплавленні малих часток металу в зоні електричних розрядів. Чим вище частота розрядів, тим нижче (за інших рівних умов) шорсткість поверхні. Тому при ЕІМ використовують, як правило, струми підвищеної частоти, одержувані від спеціальних генераторів.

Режими ЕІМ відрізняються від режимів ЕІС застосуванням знижених напруг і відносно більшими значеннями середніх струмів. Так, для генераторів імпульсів типу МГІ верхня межа регулювання напруги становить 24-26 В, а нижня – 11-12 В. При напрузі менше 11 В продуктивність і стабільність процесу різко знижуються. Швидкість знімання металу при ЕІМ залежить головним чином від сили струму. При достатній потужності джерела живлення величину струму доводиться обмежувати відповідно до розмірів оброблюваної поверхні, оскільки підвищення сили струму понад оптимальну веде до оплавлення заготовки, швидкого зношування ЕІ й втрати стабільності процесу. На рис. 1.37 показано залежність середнього струму Icp при електроімпульсній чорновій обробці площі F оброблюваної поверхні. Необхідний режим обробки встановлюють за номограмами або розраховують. Наприклад, для генераторів із частотою 400 с-2 режим струму (А) можна орієнтовно встановити за наступними залежностями: при F<100 мм2 Icp=(12-15)·F; при F>150мм2 Icp=(8-9)·F.

Рис. 1.37. Залежність середнього струму Icp при чорновій ЕІМ 
від площі F оброблюваної поверхні

Чистові режими вибирають, виходячи з необхідної якості поверхні, послідовно обробляючи сталеві деталі при Icp, рівних 50, 30, 20, 10 і 5А, а деталі із твердих сплавів при Icp, рівних 15, 12, 10 і 5А. Заштрихована область відповідає значенням струму, що забезпечує одержання  максимальної продуктивності при даних параметрах. При менших значеннях струму можливості обробки будуть використовуватися не повністю, при виході за верхню межу стійкість процесу порушується.

Оброблюваність матеріалів при ЕІМ залежить в основному від теплофізичних констант. Загартовані й незагартовані вуглецеві сталі обробляються майже однаково. Інструментальні, штампові й інші сталі обробляються так само, як вуглецеві. Деталі з жароміцної сталі 14X17Н2, алюмінієвого сплаву АЛ5-132 обробляються на 30-50% краще, ніж деталі з вуглецевих сталей. Швидкість обробки твердих сплавів значно нижче.

При ЕІМ в результаті впливу дугових імпульсних розрядів на оброблюваній поверхні утворяться характерні нерівності, поверхневі шари металу піддаватимуться тепловому впливу. При ЕІМ з низькими й середніми частотами (50 –1000 Гц) одержують поверхні з великою шорсткістю при високій продуктивності. Тому частоти зазначеного діапазону використають при чорновій обробці.

Шорсткість поверхні й продуктивність, одержувані при електроіскровій чорновій обробці, наведено в табл. 1.11.

Таблиця 1.11

Висота мікронерівностей і продуктивність при 
середній  низькочастотній ЕІМ

| Оброблюва-ний матеріал | Електричний режим |  | Максима-льна висота мікро- нерівностей, мкм | Середня продуктивність, мм3/хв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | частота, Гц | середня сила струму, А |  |  |
| Сталь | 50 50 400 400 | 50 300 50 300 | 590 1250 280 530 | 90 5000 700 4900 |
| Твердий сплав ВК20 | 400 | 10 30 50 | 35 90 110 | 6...10 90 190 |

Чистову обробку проводять при частоті струму 7-200 кГц. Шорсткість поверхні й продуктивність, одержувані при середньо, низькочастотній та високочастотній ЕІМ, наведено в табл. 1.12.

Таблиця 1.12

Висота мікронерівностей і продуктивність при 
високочастотній електроімпульсній обробці

| Оброблюва-ний матеріал | Електричний режим |  | Максимальна висота мікро-нерівностей, мкм | Середня продуктивність, мм3/хв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | частота, Гц | середня сила струму, А |  |  |
| Сталь | 7 7 7 25 25 25 | 2 10 30 22 10 20 | 2 25 65 15 16 21 | 7...8 80 240 2...3 16 50 |
| Твердий сплав ВК20 | 7 7 25 25 | 5 30 5 20 | 12 20 9 14 | 5 50 2 20 |

Найбільш практичне застосування при ЕІМ одержало пряме копіювання, при якому ЕІ повідомляється тільки рух подачі. Застосовувані при цьому осциляція й орбітальний рух є допоміжними й слугують не для формоутворення, а для поліпшення стабільності процесу. При прямому копіюванні ЕІ впроваджується в оброблювану деталь, залишаючи в останній свій відбиток – зворотну порожнину.

Обробка розподіляється на попередню, здійснювану на найбільш продуктивних чорнових режимах при більших струмах і низькій частоті розрядів, і остаточну, виконувану на чистових режимах при малих струмах і великій частоті розрядів, обраних відповідно до вимог, пропонованих до чистоти обробленої поверхні.

Перехід від чорнових режимів до чистового здійснюється за певною програмою.

Широко розповсюдженою операцією прямого копіювання є ЕІМ кувальних штампів широкої номенклатури із площею обробки від десятків до тисяч квадратних сантиметрів.

В автомобільній промисловості на електроімпульсних верстатах обробляються штампи для шатунів, поворотних кулаків, вилок кардана, хрестовин диференціала, колінчатих валів та інших деталей.

Особливо ефективна організація великих спеціалізованих ділянок для ЕІМ штампів, укомплектованих електроімпульсними верстатами різних типорозмірів, вихрекопіювальним верстатом та іншим устаткуванням для виготовлення електродів, мийної машини, установкою для очищення відпрацьованого мастила. Електроімпульсні верстати допускають багатоверстатне обслуговування (2-3 верстати на одного оператора).

Дана операція характеризується наступною техніко-економічною ефективністю:

1) трудомісткість в порівнянні із фрезеруванням знижується в середньому у два рази;

- трудомісткість наступного слюсарно-механічного доведення знижується також у два рази;

- на 20-40% збільшується число можливих відновлень зношених штампів;

4) зменшується необхідна виробнича площа, оскільки один електроімпульсний верстат заміняє два-три фрезерних;

5) поліпшуються умови праці й скорочується обсяг шкідливих слюсарно-механічних викінчувальних робіт (обробка абразивними кругами).

Приклади електроімпульсної обробки:

-	електроімпульсна обробка пазів під лопатки в тонкостінних кільцях соплових апаратів проводиться як на універсальних, так і на спеціалізованих верстатах (модель МЕЗО);

-	прошивання вузьких щілин шириною від 0,2 мм із точністю до 0,07 мм і чистотою до Ra=1,25 мкм при виготовленні гідро- і пневмоапаратури проводиться мідними електродами;

-	прошивання сполучних каналів у важкодоступних місцях здійснюється при обробці корпусних і спеціальних деталей там, де обробка обертовим металоріжучим інструментом ускладнена або неможлива;

-	видалення залишків зламаного інструмента з деталей виконується руйнуванням серцевини уламка інструмента. Обробка проводиться на універсальних верстатах або спеціалізованому верстаті моделі 4611;

- ЕІМ турбінних лопаток здійснюється за схемою прямого копіювання на універсальному верстаті моделі 4723, на спеціальному верстаті МЕ-8 та ін.

Застосування електроконтактної обробки струмопровідних матеріалів, як одного з різновидів ЕЕО, найбільш ефективно для високоміцних і жаростійких сталей і сплавів, виготовлення деталей, з яких звичайними механічними способами пов'язане з рядом ускладнень або взагалі неможливо.

Електроконтактна обробка ЕКО відрізняється від електроерозійної тим, що знімання металу з оброблюваної деталі відбувається під тепловим впливом електричних нестаціонарних контактно-дугових процесів.

На рис. 1.38 показана схема ЕКО. Напруга від промислової мережі надходить на трансформатор 1, потім через його вторинну обмотку на ріжучий інструмент 2, виготовлений у вигляді диска з електроконтактного матеріалу, і заготовку 3. ЕІ, обертаючись, притискається до заготовки й переміщається вздовж оброблюваної поверхні з деякою подачею. МЕП заповнюється непровідним робочим середовищем у вигляді повітря, рідини.

Кінематика ЕКО забезпечує короткочасні контакти між невеликими ділянками інструмента й заготовки. Якщо ділянки віддалять одну від іншої, то між ними виникають електричні розряди. Тому для цього виду обробки відпадає необхідність у використанні спеціальних генераторів імпульсів, а знімання металу можна вести при живленні як від постійних, так і змінних джерел струму.

Рис. 1.38. Принципова схема
 електроконтактної обробки

Під впливом електричних розрядів відбувається плавлення металу, що виноситься із зони обробки, ЕІ,  що обертається. Інтенсивному нагріванню піддаються в першу чергу найбільш виступаючі нерівності поверхні заготовки. Якість поверхні, одержуваної в результаті ЕКО, залежить від параметрів електричного струму, характеру середовища, матеріалу інструмента й заготовки.

Низьковольтна ЕКО (напруга нижче 10-12 В) характеризується малою інтенсивністю тепловиділення. Поверхня заготовки розм'якшується, але не оплавляється. При цьому використовуються відносно високі питомі тиски (до 1500 Па). Швидкість зближення електродів становить 0,01-0,05 мм/с. Цей вид ЕКО звичайно використовується для електромеханічного згладжування й зміцнення.

При середній інтенсивності тепловиділення оброблювана поверхня, незважаючи на попереднє нагрівання розрядами, перебуває у твердій фазі. Обробка відбувається при подачі електрода до 0,5 мм/с.

Для електрофрикційної ЕКО характерна підвищена інтенсивність тепловиділення. Поверхня заготовки нагрівається до температури пластичного стану перемінним електричним струмом і механічним тертям електрода об деталь. Електрофрикційна обробка проводиться при напрузі 20-22 В і подачі 10 мм/с. При цьому поряд з контактно-дуговими імпульсами можуть виникати електричні дугові розряди, які значно підвищують величину енергії, що виділяється в зоні обробки, а це, у свою чергу, дозволяє здійснити процес при менших тисках.

Обробка електричним оплавленням, що відбувається при напрузі 20-22 В і подачі до 1700 м/с, супроводжується інтенсивним тепловиділенням. Оплавлення поверхні заготовки здійснюється стаціонарними дуговими розрядами.

Кожний різновид ЕКО характеризується певною продуктивністю й шорсткістю поверхні. При підвищенні питомої потужності, реалізованої в ерозійному проміжку, зменшується питома витрата енергії, підвищується продуктивність, але погіршується шорсткість і точність обробки, а також збільшується глибина дефектного шару обробленої поверхні.

У порівнянні з іншими електрофізичними методами ЕКО забезпечує високу продуктивність. Наприклад, при обробці високолегованих сталей досягається швидкість знімання металу 150 кг/год при споживаній потужності 300 кВт.

З урахуванням явищ, що відбуваються при ЕКО, розроблені різні технологічні схеми: обробка периферією обертового металевого диска методом врізання (рис. 1.39 а); електродом з вуглеграфітової композиції методом прошивання й огинання контуру деталі (рис. 1.39 б); обкатування деталі металевим профільованим електродом (рис. 1.39 в); різання  дисковими  електродами  (рис. 1.39 г); розрізування подвійними дисковими електродами (рис. 1.39 д, е); вирізка отворів трубчастим електродом (рис. 1.39 ж); різання кільцевим електродом з робочою кромкою, розташованою в середині кільця, зі сполученням з рухом обжимання (рис. 1.39 з); обробка периферією дискового електрода з віссю, що становить із напрямком подачі кут менше 90° (рис. 1.39 и); обробка деталей з попереднім підігрівом з метою усунення утворення тріщин у зоні термічного впливу (рис.1.39 к).

ЕКО простіше у здійсненні в порівнянні з іншими електрофізичними методами. Для її проведення не потрібні рідкі спеціальні середовища.

Шляхом незначної модернізації металорізального устаткування за допомогою ЕКО можна відтворити процеси, аналогічні за своєю кінематикою до процесів механічної обробки різанням. Модернізація устаткування складається в установці й кріпленні на шпинделі верстата електрода-інструмента зі струмопровідним пристроєм і в електричній ізоляції стола або супорта верстата від його основної маси.

Рис. 1.39. Технологічні схеми електроконтактної обробки

Електроконтактне точіння здійснюється за допомогою обертових дискових або чашкових електродів. Плоскі поверхні обробляються електроконтактним фрезеруванням при використанні ЕІ у вигляді чашок або дисків. Режими обробки можуть змінюватися залежно від технологічних вимог, пропонованих до деталей. Цей спосіб використовується для грубого обдирання виливків, чорнової обробки поверхні валів методом оплавлення, фрезерування канавок на свердлах з інструментальних сталей, западин у зубчастих коліс і т.д. При цьому знімання металу становить 720 м на 1 кВт.

Електроконтактне різання відбувається при обертанні заготовки й інструмента, або ж при нерухомій заготовці. Видалення металу відбувається в результаті розплавлення й деякого випаровування часток металу заготовки з наступним їхнім викидом повітряним потоком, створюваним у МЕП обертовим диском. Для ЕКО різання застосовуються ЕІ, виготовлені з конструкційної сталі або алюмінію. Їхні торцеві поверхні покривають ізоляційно-абразивним шаром з метою запобігання появи шкідливих дуг по бічних поверхнях і очищення поверхні зрізу на глибину 0,2…0,3 мм. Швидкість диска становить 30-40 м/с.

Продуктивність обробки не залежить від виду оброблюваного матеріалу.

Електроконтактне різання здійснюється дисковими або стрижневими електродами, що рухаються поступально або в напрямку подачі.

За допомогою електроконтактного шліфування й хонінгування дисковими або сегментними інструментами обробляються плоскі, циліндричні зовнішні й внутрішні поверхні.

Електроконтактне прошивання й свердління виконується при обертальному й поступальному русі стрижневого або трубчастого ЕІ. Рідина, що проходить через зону обробки, несе зруйнований метал. Такій обробці піддаються матеріали будь-якої твердості. На рис. 1.40 показано схеми електроконтактного видалення зламаного інструмента (рис. 1.40 а) і очищення (рис.1.40 б).

Рис. 1.40. Схеми електроконтактного видалення
 зламаного інструмента (а) і очищення (б)

При цьому інструмент виконується з матеріалів середньої міцності. Продуктивність свердління матеріалів твердістю 30000 Н/мм2 при напрузі 22 В становить 0,3 мм/хв.

При електроконтактному зубонарізанні проводиться обробка ЕІ по заготовці-еталону.

Для збільшення поверхневої твердості деталей застосовується електроконтактне згладжування, що може виконуватися на модернізованих верстатах з підведенням електричного струму до заготовки й інструмента.

До основних технологічних показників ЕКО відносяться продуктивність, оброблюваність металів, якість обробленої поверхні, що включає шорсткість обробки, глибину дефектного шару, наявність мікротріщин на оброблюваній поверхні.

Швидкість знімання металу в основному залежить від потужності, реалізованої в МЕП. Із зростанням потужності знімання металу безупинно збільшується. На експериментальних установках досягнуті швидкості знімання металу 450 кг/год при споживаній потужності близько 500 кВт.

Потужність, що витрачається на видалення одиниці маси матеріалу, характеризує його оброблюваність при електроконтактній обробці. Питома витрата електроенергії, що залежить від теплофізичних властивостей металу й електричних параметрів МЕП, при малих глибинах різання й несталих режимах обробки зростає, при досягненні оптимальної глибини врізання й зусилля між електродами – стабілізується.

Установлено, що економічно доцільно застосовувати ЕКО для високоміцних, високолегованих і жароміцних сплавів, тому що в цьому випадку їхня відносна оброблюваність вище, ніж у конструкційних вуглецевих сталей.

Якість обробленої поверхні залежить від електричного режиму обробки, що викликає зміну фазового стану металу, матеріалу заготовки, величини подачі й тиску між електродами.

При розрізуванні й шліфуванні деталей із твердих сплавів на «м'яких режимах» низьковольтної ЕЕО (сила струму – менша 0,1 А) можна одержати шорсткість поверхні Rz=3-6 мкм при глибині дефектного шару 0,01-0,02 мм.

Середня величина мікронерівностей Rz майже прямо пропорційна потужності, реалізованій у МЕП. Однак значне збільшення потужності приводить до оплавлення металу на вихідних краях деталі.

Зміна глибини обробки також впливає на шорсткість поверхні. При невеликій глибині шорсткість погіршується внаслідок підвищеної концентрації тепла на оброблюваних ділянках, відбуваються термічні зміни поверхневого шару деталі. При обробці хромистих деталей на високопродуктивних режимах глибина дефектного шару досягає 15 мм, але із зменшенням робочого струму його глибина знижується й при струмі 100-120 А досягає 0,01-0,03 мм. Для високохромистих чавунів, що характеризуються низькою теплопровідністю, максимальна глибина зони термічного впливу не перевищує 0,4 мм.

За межами дефектного шару не спостерігається будь-яких структурних змін. Мікротвердість зміненого шару перебуває в межах 5500-7500 Н/мм. У процесі ЕКО в оплавленому шарі з'являються мікротріщини, які для сталей локалізуються в межах шару, а для чавунів можуть поширюватися на значну глибину.

Інтенсифікація кінематичних режимів обробки сприятливо позначається на якості поверхні. Наприклад, при збільшенні подачі знижується глибина дефектного шару й висота мікронерівностей. Однак подачу необхідно збільшувати доти, поки різке зусилля між електродом і заготовкою не складе 40-60 Н. При подальшому збільшенні подачі доцільно застосовувати постійний струм.

Значному поліпшенню якості поверхні, сприяє подача в зону обробки охолоджувальних рідин, що поліпшують фокусування розрядів і концентрацію енергії на малих ділянках поверхні. З цією метою може використовуватися вода, 1-3%-ва емульсія, мінеральні масла та інші суміші. При невисоких вимогах до якості поверхні доцільно застосовувати ЕКО на повітрі. У цьому випадку конструктивно простіше підвести в зону обробки потужності до 500 кВт при невеликій питомій витраті енергії. Щоб забезпечити інтенсивне охолодження ЕІ й різну глибину прогріву заготовки й інструмента, рекомендується здійснювати обробку при підвищених (40-60 м/с) швидкостях диска.

Зношування ЕІ залежить від ерозійної стійкості матеріалу електрода й температури нагрівання його кромки. Для зниження температури робочих кромок оброблених електродів застосовується водяне охолодження через внутрішні канали, обдувши робочу кромку повітряно-водяним струменем та інші способи.

Таким чином, технологічні особливості ЕКО дозволяють характеризувати її як високопродуктивний метод обробки матеріалів підвищеної міцності. Основним її недоліком є висока шорсткість обробленої поверхні. В таблиці 1.13 подано основні види ЕЕО.

Таблиця 1.13

Класифікація основних видів ЕЕО

| Вид ЕЕО | Схема | Опис | Технологічні особливості | Галузь застосування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Електроерозійне відрізання (ЕЕВід) |  | ЕІ 2 переміщується у напрямку до заготовки зі швидкістю vп.еі. Заготовка нерухома | ЕЕВід виконують у ванні з РР (з вібрацією ЕІ або без неї) | Для отримання заготовок із важкооброблюваних матеріалів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕІ 2 обертається зі швидкістю vв.еі та подається на заготовку 1 зі швидкістю vп.еі. Заготовка жорстко закріплюється на робочому столі або обертається зі швидкістю vв.з. | РР подається поливанням через сопло 3 чи зануренням заготовки в ванну з РР |  |
|  |  | ЕІ 2 (дріт або стрічка) рухається зі швидкістю vп.еі. Заготовка 1 переміщується зі швидкістю vп.з. | Операцію виконують зануренням заготовки у ванну з РР. Ширина паза менше, ніж у перших двох випадках. Швидкість руху ЕІ зростає із збільшенням довжини різання |  |

90

Продовження табл. 1.13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроерозійне прошивання (ЕЕПр) |  | Заготовка 1 обертається зі швидкістю vв.з., а ЕІ 2 – зі швидкістю vв.еі або з частотою вібрації fзі | ЕЕПр виконується прямим копіюванням у ванні з РР з одночасним помпуванням її через ЕІ або без нього. Для стабілізації процесу операцію виконують з вібрацією ЕІ. Можлива обробка груповим ЕІ | Для прошивання отворів вікон та щілин у важкооброблюваних матеріалах |
|  |  | ЕЕПр отворів з криволінійною віссю забезпечується подачею ЕІ 2 відносно заготовки 1 зі швидкістю vп.еі та з частотою вібрації fеі | Операцію виконують прямим копіюванням у ванні з РР. Помпування РР через ЕІ використовується рідко. Для стабілізації обробки ЕІ надають вібрацію | Для прошивання каналів аеродинамічного профілю |

91

Продовження табл. 1.13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроерозійне об’ємне копіювання (ЕЕОК) |  | Одноконтурна схема забезпечує подачу ЕІ 2 зі швидкістю vп.еі на заготовку 1, вібрацію з частотою fеі та осциляцію з коловою швидкістю vо.еі | Обробку виконують прямим копіюванням у ванні з РР з помпуванням або без помпування її через канали 3 у ЕІ. Для стабілізації обробки використовують вібрацію ЕІ, а для підвищення точності обробки осциляцію | Для обробки робочих порожнин кувальних штампів та прес-форм |
|  |  | Багатоконтурна схема з одним регулятором подачі. Усі рухи аналогічні одноконтурній схемі. Заготовка 1 нерухома | Блок ЕІ 2, 6 складається із секцій, ізольованих прокладкою 4. Обробку здійснюють від одного або декількох ГІ. Операція виконується з зануренням електродів у РР та помпуванням її через канали 3 та 5. Для стабілізації обробки використовують вібрацію ЕІ з частотою fеі, а для підвищення точності обробки – осциляцію з коловою швидкістю vо.еі |  |
|  |  | Схема реалізується на багатошпиндельних верстатах з автономними регуляторами подачі ЕІ 2 та 3 у напрямку до заготовки 1 зі швидкостями vп.еі 1 і vп.еі 2 і вібраціями з частотою fеі 1 і fеі 2 | ЕІ 2 та 3 працюють від автономних генераторів імпульсів. Інше те саме, що й для багатоконтурної схеми, але з автономним настроюванням частоти вібрації fеі 1 і fеі 2 та колової швидкості осциляції vо.еі 1 і vп.еі 2 |  |

92

Продовження табл. 1.13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроерозійне маркування (ЕЕМ) |  | Схема ЕЕМ аналогічна ЕЕОК, але без осцилюючого руху ЕІ | Обробку виконують поливанням зануренням та з помпуванням РР через канали ЕІ | Для формування деталей, які мають форму тіл обертання (якоря електричних машин та тонкостінних заготовок) |
| Електроерозійне шліфування (ЕЕШ) |  | Кругле ЕЕШ забезпечується обертанням ЕІ 2 з коловою швидкістю vв.еі та дискретною подачею у напрямку заготовки зі швидкістю vі.по.еі та повздовжня зворотно-поступальна подача vп.пр.еі. Заготовка 2 обертається з коловою швидкістю vвз | Подача РР поливанням через сопло 3 | Для зняття припусків з твердосплавних заготовок, ЕЕШ магнітопроводів та магнітів |
|  |  | Плоске ЕЕШ забезпечується обертанням ЕІ 2 з коловою швидкістю vв.еі, вертикальною подачею vп.еі у напрямку заготовки 1. Заготовка закріплюється на столі верстата, має повздовжній зворотно-поступальне переміщення зі швидкістю vп.пр.з. та поздовжньо дискретне зі швидкістю vп.по.з |  |  |

93

Продовження табл. 1.13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроерозійне вирізання (ЕЕВ) |  | ЕЕВ забезпечується переміщенням заготовки 1, що закріплюється на столі 4 згідно з координатами X та Y зі швидкостями vп.x та vп.y, та рухом ЕІ 5 відносно заготовки зі швидкістю vп.еі | ЕЕВ виготовляється зануренням поливанням електродів у РР. Переміщення заготовки згідно з заданою траєкторією здійснюється за копіром 3, який закріплено з заготовкою через прокладку 2, а також за програмою чи фотошаблоном | Для виготовлення заготовок із важкооброблюваних матеріалів, робочих деталей вирубних штампів та інших деталей з твердих сплавів та загартованих сталей |
| Електроерозійне зміцнення (ЕЕЗ) |  | Ручне ЕЕЗ забезпечується вібрацією ЕІ 2 з частотою fеі. Контактування ЕІ з заготовкою 1 забезпечується ручним підводом електромагнітного вібратора 3 з закріпленим у ньому ЕІ до заготовки та ручним переміщенням інструмента (строчками) | Міжелектродне середовище – повітря чи безокисногазова; крок строчки не повинен перевищувати ¼ діаметра лунки | Для змінення фізико-хімічних властивостей поверхневих шарів заготовок |

94

1.14. Область застосування ЕЕО

При ЕЕО обробки можливі різноманітні схеми виготовлення деталей (рис. 1.41).

Найчастіше площини оброблюються за принципом прошивання з об'ємним копіюванням форми ЕІ (рис. 1.41а). Цим способом виготовляють фасонні порожнини в штампах, прес-формах, формах для лиття, оброблюються фасонні порожнини в штампах, прес-формах, формах для лиття, оброблюються робочі колеса турбін, компресорів, турбінні та компресорні лопатки, тонкостінні деталі, решітки, сітки, глибокі отвори. Цей спосіб використовується також для клеймування та видалення зламаного інструмента.

Рис.1.41. Схеми виготовлення деталей при електроерозійному методі

Для виконання розрізних операцій застосовують непрофільований ЕІ у вигляді дроту (рис. 1.41, б), який постійно відновлюється в зоні роботи перемотуванням з котушки, що подає, на котушку, що приймає. Матеріалом для дротових електродів є мідь, латунь діаметром 0,1…0,2 мм, а для діаметрів менше 0,08 мм застосовують вольфрамовий або молібденовий дріт.

Дротовим електродом на спеціальних верстатах із ЧПК виготовляють сталеві й твердосплавні матриці, фасонні різці, прорізають тонкі прямі та фігурні щілини та наскрізні отвори постійного перетину й ін.

Крім руху подачі інструмент може одержувати й додатковий рух для формоутворення деталі. Завдяки цим додатковим рухам можна нарізати різьблення (рис. 1.41 в), здійснювати внутрішнє шліфування (рис. 1.41 г), вирізати пази (рис. 1.41 д), нарізати зуби (рис. 1.41 е), виконувати плоске шліфування (рис. 1.41 ж), тонке внутрішнє шліфування (рис. 1.41 з).

Електроерозійне шліфування застосовується для точної обробки циліндричних і конічних отворів (рис. 1.41 г), шліфування деталей паливної апаратури (рис. 1.41 з), твердосплавного інструмента й т.п. Обробку здійснюють обертовим електродом-диском (рис. 1.41 ж), електродом-циліндром (рис. 1.41 г) або електродом-дротом (рис.1.41 з).

Для круглого зовнішнього й плоского шліфування швидкість головного руху приймають 25…30 м/с, для внутрішнього шліфування кілька міліметрів за секунду. Використовуються різні джерела живлення. Найкращі результати отримані при джерелі постійного струму напругою 25…30 В, при цьому досягається шорсткість поверхні Ra=2,5…0,32 мкм при продуктивності 100…120 мм3/хв. Особливо ефективне електроерозійне шліфування при чистовій обробці отворів малого діаметра в деталях паливної апаратури.

Одним із способів електророзрядної обробки є абразивно-ерозійна обробка. При цьому способі у звичайну зону різання підводиться додаткова енергія у вигляді електричних розрядів. Для цього струмопровідне шліфувальне коло й заготовку підключають до генератора імпульсів або до джерела постійного чи змінного струму.

Імпульсні електричні розряди видаляють продукти засолювання й стружку з поверхні шліфувального кола, руйнують зв'язування й розкривають нові зерна абразиву. Ефективному зніманню матеріалу різанням сприяє попереднє руйнування поверхневого шару деталі внаслідок локального нагрівання й часткової електроерозії.

У якості ЕІ використовують алмазні, ельборові й інші абразивні кола на струмопровідному зв'язуванні. Робочим середовищем є звичайні розчини емульсола або 1…3%-ий содовий розчин. Процес абразивно-ерозійної обробки здійснюється на модернізованих або спеціальних заточних, плоскошліфувальних або круглошліфовальних верстатах. Продуктивність цього способу в порівнянні зі звичайним абразивним шліфуванням вище у 2...5 разів.

Традиційні процеси ЕЕО  постійно вдосконалюються. З'явився новий процес, що має назву – розмірна обробка металів електричною дугою (РОД), запропонований вченими Кіровоградського національного технічного університету (рис.1.42) [34].

Рис. 1.42. Деталі, отримані способом РОД

Сутність процесу полягає в тому, що обробку здійснюють стаціонарною електричною дугою, яка горить між ЕІ та електодом-заготовкою в поперечному потоці рідини при динамічному тиску по струму не менше 1...2 кПа. Отриманий таким чином дуговий розряд має високі енергетичні характеристики, достатні для локального руйнування металу  за рахунок випаровування і крапельного викиду розплаву, та переміщається на поверхню електродів, копіюючи таким чином на заготовці профіль ЕІ, а потік рідини видаляє з зони обробки отримані продукти ерозії.

Таким чином, динамічний тиск по струму робочої рідини  в умовах РОД є основним параметром процесу, що визначає можливість і якісну сторону процесу обробки.

Широке застосування в машинобудуванні отримало електроіскрове зміцнення поверхонь деталей.

Технологія електроерозійного відновлення (ЕЕВ) та електроерозійного зміцнення ґрунтується на електричному полярному (від+ до–) перенесений під дією імпульсного току часток металу від одного електрода на поверхню та в глибину іншого (деталь).

Вона вигідно відрізняється від відомих способів наплавки та напилення:

- не потребує спеціальної підготовки оброблюваної поверхні та особливих умов праці;

- виключає термічний вплив на структуру металу і геометричні розміри деталі, оскільки температура в зоні обробки не перевищує 200С;

- забезпечує «абсолютно» міцне зчеплення покриття, що наноситься з основою за рахунок його проникнення в поверхню на глибину 0,05-0,25 мм;

- дозволяє наносити на деталі з сталі, чавуну, бронзи;

- при ЕЕВ сталі типу Х18Н10Т, 65Г, стеліт типу В3К, бронзи типу КМЦ , титану й т.п.;

- при ЕЕЗ твердого сплаву різноманітних марок та інших зносо-, жаро-, корозійностійких металів і сплавів.

Рис. 1.43. Схема електроіскрового зміцнення: 
1 – вібратор; 2 – присадочний електрод (анод); 3 – деталь; 
4 – конденсатор

Установка (рис.1.43) для ЕЕЗ із вбудованим випрямлячем компактна, підключається до звичайної електромережі. В електровібраторі 1 закріплюється присадочний матеріал (анод) 2, яким буде зміцнюватись деталь  (катод) 3.

На початку процесу відбувається іскровий розряд, потім контакт електродів, тобто дуговий розряд, у результаті чого відбувається перенесення матеріалу анода на поверхню деталі. Крім легування в поверхневому шарі деталі відбуваються термічні (загартування) і хіміко-термічні (насичення азотом) процеси.

Товщина зміцненого шару може досягати до 0,5 мм. Зносостійкість зміцненого шару підвищується в кілька разів і залежить від легуючого матеріалу, режимів легування, наступної механічної обробки, зміцненої поверхні. Для зміцнення деталей, що працюють при терті ковзання, найбільш ефективне застосування твердого сплаву Т15К6, а при терті кочення – ферохрому.

У результаті електроіскрової обробки втомлювана міцність деталей знижується на 10…20% внаслідок виникнення розтягувальних напружень.

Електроіскрове нарощування й зміцнення застосовують при відновленні розмірів шийок валів під підшипники кочення й ковзання, для нарощування отворів у корпусних деталях, для підвищення зносостійкості штампів, ріжучої частини інструментів та ін.

Крім легування в поверхневому шарі деталі відбуваються термічні (закалювання) і хіміко-термічні (насичення азотом) процеси.

Рис. 1.44. Установка типу ЕЕВ-29

Для ЕЕВ випускається установка типу ЕЕВ-29 (рис. 1.44). Вона легко монтується на звичайному токарному верстаті. Електродна голівка з електроприводом установлюється на поперечному супорті верстата, а генератор технологічного струму за допомогою струмопроводів підключається до електродної голівки й оброблюваної деталі. Генератор можна установити на возик, що дозволить оперативно переміщувати установку до будь-якого верстата.

Технічна характеристика ЕЕВ-29:

Товщина покриття на діаметр деталі, мм – 		до 4,0

Глибина проникнення покриття в 
поверхню деталі, мм – 				 0,15-0,25

Продуктивність, см3/хв – 				0,2-0,7

Твердість нанесеного шару, HRCе	 
(сталь 65Г, стиліт В3К) – 				до 62

Вживана потужність, кВт – 				 2,2

Напруга живлення частотою 50 Гц, В – 		 220

Маса установки, кг – 					120

Рис. 1.45. Установка ЕІЛ8

Габарити відновлюваної деталі залежать від технічних можливостей верстата.

Для ЕЕЗ випускається установка ЕІЛ8 (рис. 1.45) (стаціонарна) і ЕІЛ8А (перенесення), а також ЕІЛ10 багатоконтурна (декілька одночасно працюючих блоків типу установки ЕІЛ8А), яка монтується на токарному верстаті.

Джерело живлення установки ЕІЛ8 показано на рис. 1.46.

Технічна характеристика ЕІЛ8 та ЕІЛ8А:

Товщина покриття, що наноситься, мм – 		0,02-0,2

Глибина проникнення покриття в

поверхню деталі, мм  – 				0,05-0,15

Твердість покриття, НRС – 				 до 80

(твердий сплав типу ВК8, Т15К6)

Шорсткість поверхні, мкм, Rа – 			 3,2

Продуктивність, см2/хв –  				 2-6

Вживана потужність, кВт – 				 0,36

Напруга живлення частотою 50 Гц, В – 		 220

Маса установки, кг:

стаціонарної – 					 95

переносної 						 16

Габаритні розміри, мм:

стаціонарної –	 			1100660950

переносної – 				460270240

Рис. 1.46. Джерело живлення

У якості електродів застосовуються:

- при ЕЕВ заготовки (20 шт. на електродну голівку) з дроту діаметром 1,6-3 мм і довжиною 150-200 мм або плоскі заготовки з листа розтином 25 тієї  ж довжини;

- при ЕЕЗ твердосплавні пластинки будь-якого розтину чи їх відходи, а також твердосплавні прутки діаметром 3-5 мм і довжиною 50-70 мм.

Область застосування

ЕЕВ:

- відновлення посадкових і ущільнюючих поверхонь деталей насосів, електродвигунів, компресорів, шпинделів і подібних точних деталей;

- відновлення автотракторних деталей (посадкові і ущільнюючі поверхні напівосей, вали, опорні поверхні, голчасті  підшипники і т.д.);

- збільшення на 1-3 мм діаметра зовнішнього кільця підшипника кочення у випадку зношення отвору в корпусі;

- нанесення на чорні метали корозійно-жароміцних покрить;

- замість термічної обробки локальних поверхонь;

- виправлення виробничого браку;

- заміна легованих сталей на конструкційні.

ЕЕЗ:

- підвищення не менш ніж у 2 рази стійкості різноманітного інструмента, що виготовляється з інструментальних сталей;

- підвищення зносостійкості формоутворюючих валків та роликів прокатних і трубозварних станів;

- відновлення і підвищення стійкості точних пар тертя;

- зниження  швидкості утворення тріщин  у ливарних прес-формах, ковочних штампах, деталях, які працюють при високих знакоперемінних температурах;

- відновлення і підвищення стійкості автотракторних деталей без подальшої механічної обробки (нажимні диски трактора «Кіровець», еліпсні отвори в шатунах і блоках тощо);

- відновлення профілю шестерень насосів і гвинтових компресорів;

- видалення частин зламаного інструмента з отворів у корпусних деталей і т.п.;

- поліпшення умов та якості зварювання і пайки різнорідних металів;

- формування отворів різноманітного профілю у важкооброблюваних металах і сплавах (вольфрам, твердий сплав, графітизована сталь, відбілений чавун і т.п.);

- відновлення посадкових поверхонь деталей (зовнішніх і внутрішніх) під підшипники кочення безпосередньо на машині (з частковим розбиранням вузла) без подальшої механічної обробки.

1.15. Вихідна інформація для проектування 
технологічного процесу з застосуванням 
електроерозійних методів обробки

Для проектування технологічного процесу ЕЕО слід мати вихідну документацію та відомості, необхідні для розрахунку режимів обробки й оцінки техніко-економічних показників ЕЕО.

- Креслення деталі з технічними умовами.

- Креслення заготовки після операції, що передує ЕЕО.

- Програма випуску виробів, у які входить виготовлена деталь, кількість деталей, необхідних для складання виробів та їхнього ремонту в процесі експлуатації.

- Техніко-економічні показники процесу, по якому виконувалася операція до заміни її ЕЕО.

- Каталог електроерозійного обладнання й перелік устаткування, наявного на підприємстві.

- Каталог і альбоми креслень наявного інструмента й пристосування для ЕЕО.

Порядок проектування

1. За формою оброблюваної поверхні, її розмірами і вимогам до шорсткості вибирають один або декілька способів обробки, що дозволяє забезпечити відповідність деталі кресленню й технічним умовам; підбирають схему обробки, розглядають можливість і доцільність використання багатоконтурної й багатоелектродної обробки.

2. Намічають маршрут технологічного процесу електроерозійної обробки, для чого визначають послідовність і кількість операцій, виконуваних на верстаті, і контрольних операцій.

3. Розраховують технологічні показники процесу для кожної операції: продуктивність, точність, якість поверхні й режими обробки.

Розраховані показники точності, шорсткості й стану поверхневого шару порівнюють із вимогами креслення й технічних умов. Якщо хоча б один з показників виявляється нижче вимог креслення, необхідно намітити наступні операції, використовуючи для цієї мети інші методи обробки (електрохімічний, механічний і т.д.).

4. З розрахунку продуктивності процесу за наступною формулою знаходять швидкість подачі ЕІ:

, 			 (1.18)

де S – площа проекції оброблюваної поверхні на площину, перпендикулярну напрямку подачі; Q – продуктивність, що знаходять за формулою.

5. Якщо площа оброблюваної поверхні перемінна, то на кресленні оброблюваного поглиблення перпендикулярно напрямку подачі ЕІ проводять січні площини. Кількість перетинів вибирають такою, щоб з достатньою точністю встановити закон зміни площі перетинів по глибині обробки. У всіх випадках кількість перетинів не повинна бути менше чотирьох. Для кожного перетину знаходять площу оброблюваної поверхні. За діаграмами, прикладеними до верстатів, для кожного перетину визначають продуктивність. Потім за формулою (1.18) установлюють закон зміни швидкості ЕІ по глибині. Установлюють середню швидкість подачі:

, 	(1.19)

де υі1; υі2; …; υі n – швидкість подачі в I, II, .... n-ому перетині по глибині обробки.

, 			 (1.20)

де z – розмір припуску (береться рівним поглибленню ЕІ в напрямку подачі).

6. За нормативами знаходять інші складові штучно-калькуляційного часу tш.к: допоміжний час tдоп, час обслуговування tобс, час відпочинку tвід, підготовчо-заключний час tп.з (при спрощених розрахунках час обслуговування й відпочинку беруть залежно від суми t+tдоп)

,	  (1.21)

де N – кількість деталей у партії.

7. Якщо намічаються додаткові операції, для доведення технологічних показників до вимог креслення деталі необхідно розрахувати їхню трудомісткість і знайти загальні витрати часу tзаг на виконання електроерозійної й наступної операцій.

8. Порівнюють загальні витрати часу на електроерозійну  обробку й обробку, що застосовувалася на цій операції раніше. Якщо проектують процес виробництва нового виробу, то для порівняння беруть технологію механічної обробки, що дозволяє одержати необхідну деталь. З вихідних даних беруть програму випуску деталей, підбирають серійний верстат, що забезпечує виготовлення заданої деталі, і проводять попереднє техніко-економічне обґрунтування доцільності використання ЕЕО.

Електроерозійний метод дозволяє обробляти поверхні, які не можуть бути оброблені традиційними методами. До них ставляться криволінійні глухі й наскрізні отвори змінного перетину, вузькі наскрізні й глухі пази, сполучні канали між поглибленнями. У подібних випадках немає необхідності в техніко-економічному обґрунтуванні.

9. При позитивних результатах розрахунку розробляють операційні карти технологічного процесу в кількості, обумовленій маршрутною картою.

10. Намічають схему базування, установки й закріплення заготовки, обґрунтовують доцільність проектування спеціальних пристосувань для установки заготовки й інструмента.

- Вибирають із кількості наявного або в іншому випадку проектують і виготовляють інструмент. При обробці непрофільованим ЕІ вибирають матеріал, діаметр, швидкість переміщення дроту або стрижня, натяг дроту й розраховують траєкторію руху ЕІ. Якщо верстат обладнаний ЧПК, то пишуть керуючу програму.

- Розробляють технічні завдання на проектування спеціальних пристосувань. При цьому враховують умови установки деталей у пристосуванні, необхідність ізоляції, захист рухливих елементів від влучення продуктів обробки, що викликають абразивне зношування.

- Після виготовлення всього оснащення й інструмента виконують налагодження верстата й виготовлення першої деталі.

- Уточнюють режими обробки в операційних картах, конструкцію інструмента й пристосувань.

- Проводять уточнений розрахунок техніко-економічних показників від упровадження електроерозійного процесу.

Контрольні питання

1. Що таке ЕЕО?

2. Хто був засновником метода ЕЕО?

3. Які технологічні схеми ЕЕО застосовуються в промисловості? Чим вони характеризуються?

4. Які фізичні явища відбуваються на електродах при ЕЕО?

5. Назвіть стадії протікання процесу.

6. У який момент відбувається основний викид металу з лунки?

7. Від чого залежить продуктивність процесу та якість поверхні?

8. Який струм використовують при ЕЕО?

9. Яка форма імпульсів  використовується при ЕЕО?

10. Який критерій покладено в основу вибору форми імпульсу?

11. Які теплові процеси відбуваються на поверхні електродів? Як вони впливають на якість поверхні?

12. Які особливості повинні бути враховані при обробці заготовок у повітряному середовищі?

13. Яка методика розрахунку продуктивності процесу ЕЕО?

14. Який вплив на продуктивність процесу має площа оброблюваної поверхні та глибина введення електрода-інструмента у заготовку?

15. Які відомі способи інтенсифікації процесу обробки глибоких отворів?

16. Як впливає робоче середовище на продуктивність процесу? Які середовища використовують при ЕЕО?

17. Що таке багатоконтурна та багатоелектродна обробка?

18. Що впливає на точність виготовлення деталей?

19. Назвіть шляхи зниження впливу зношення електрода-інструмента на точність обробки.

20. Що впливає на величину шорсткості поверхні після ЕЕО?

21. Як впливає якість поверхні після ЕЕО на експлуатаційні характеристики деталей?

22. Які вихідні дані повинен мати технолог перед початком проектування процесу?

23. Назвіть порядок проектування технологічного процесу ЕЕО?

24. У якій послідовності розраховують режим ЕЕО?

25. Що слід враховувати при проектуванні ЕІ?

26. Яка послідовність розрахунку профілю робочої частини ЕІ?

27. Які види генераторів імпульсів застосовують при ЕЕО?

28. Які існують види електроерозійних верстатів?

29. Опишіть план побудови технологічного процесу електроерозійного прошивання отворів?

30. Назвіть особливості формоутворення зовнішніх поверхонь методом зворотного копіювання.

31. Охарактеризувати план побудови технологічного процесу виготовлення вирубних штампів непрофільованим електродом.

32. Які особливості треба врахувати при розробці технологічного процесу електроерозійного зміцнення деталей?

Тести для перевірки знань

1. Електрична ерозія – це:

а) руйнування металів електричними розрядами;

б) зміни в металах під впливом електричного поля;

в) хімічний процес, що супроводжується зміною структури металів;

г) корозія металів.

2. Електроерозійна оброблюваність – це:

а) ступінь піддатливості металів ерозії;

б) залежність інтенсивності ерозії від властивостей металу;

в) час обробки металу;

г) питома вага видаленого металу.

3. До ЕЕО  не відноситься такий метод:

а) електроіскрова обробка;

б) електроімпульсна обробка;

в) електрохімічна обробка;

г) електроконтактна обробка.

4. Скважність імпульсу – це:

а) відношення періоду до тривалості імпульсу;

б) глибина обробленої лунки;

в) потужність генератора імпульсів;

г) частота дії імпульсів.

5. Від полярності при електроерозійній обробці залежить:

а) вибір робочої рідини;

б) метод електроерозійної обробки;

в) вибір електрода-інструмента;

г) вибір глибини різання.

6. У якості одного із робочих середовищ при електро-ерозійній обробці використовують:

а) кислоти;

б) луги;

в) гас;

г) вакуум.

7. Рідини, придатні для ЕІС, не мають такої властивості:

а) в’язкість;

б) електропровідність;

в) електроізоляційні властивості;

г) хімічна стійкість до дії розрядів.

8. Збільшення в’язкості робочої рідини приводить до:

а) підвищення продуктивності;

б) короткого замикання;

в) уповільнення виведення з МЕП продуктів ерозії;

г) припинення процесу.

9. З підвищенням частоти імпульсів та зниженням робочого струму стабільність робочого процесу:

а) покращується;

б) погіршується;

в) не змінюється;

г) питання не по суті.

10. Параметри, що не враховують при проектуванні ЕІ для електроерозійної обробки:

а) вибір робочої рідини;

б) електроерозійна оброблюваність;

в) матеріал ЕІ;

г) спосіб отримання заготовки.

11. Матеріал інструмента при електроімпульсній обробці:

а) вуглецева сталь;

б) твердий сплав;

в) швидкоріжуча сталь;

г) потік плазми.

12. Температура в каналі пробою при електроіскровій обробці:

а) 5000°С;

б) 10000°С;

в) 50°С;

г) -20°С.

13. Електроіскрова обробка супроводжується:

а) використанням електричних імпульсів розрядів малої тривалості та енергії;

б) невисокою продуктивністю і точністю обробки;

в) невеликим зношенням інструмента;

г) використанням високих напруг.

14. Електроімпульсна обробка супроводжується:

а) невеликою швидкістю знімання металу;

б) використанням струмів низької частоти;

в) відносно низькими значеннями середніх струмів;

г) використанням полярності анод-інструмент, 
катод-заготовка.

15. Електроконтактний метод обробки можна проводити:

а) лише при змінному струмі;

б) у повітрі або рідині;

в) лише в рідині;

г) при значно малих струмах.

16. Генератори імпульсів ділять на класи:

а) комутаторні та індукторні;

б) імпульсні та короткого замикання;

в) залежні та незалежні;

г) транзисторні та лампові.

17. Недоліки електрофізичної обробки у порівнянні з механічною:

а) висока енергоємність процесу;

б) висока вартість інструмента;

в) висока тривалість процесу;

г) неможливість обробки надтвердих матеріалів.

18. Переваги електрофізичної обробки у порівнянні з механічною:

а) у всіх випадках шорсткість обробки вища;

б) відсутність зношування інструменту;

в) проста кінематика формоутворення;

г) відсутність відходів виробництва.

19. Автоматичні регулятори міжелектродного проміжку за принципом дії діляться на:

а) зважені і жорсткі;

б) рухомі і нерухомі;

в) світлопроменеві та електронні;

г) цифрові і звукові.

20. Автоматичні регулятори міжелектродного проміжку повинні задовольняти такі вимоги:

а) володіти великою інерційністю;

б) бути великогабаритними;

в) не повинні допускати значних відхилень керованої величини від заданого режиму;

г) мати складну будову.

21. Якого методу виготовлення фасонних електродів-інструментів не існує:

а) металізація напиленням;

б) метод гальванопластики;

в) методи порошкової металургії;

г) метод обкатування.

22. До основних вимог до електроду-дроту не відноситься:

а) малий електричний опір;

б) придатність до багаторазового використання;

в) висока міцність на розрив;

г) невисока вартість.

23. Верстати для електроіскрової обробки:

а) прошивочні;

б) фрезерні;

в) протяжні;

г) волочильні.

24. Верстати для електроімпульсної обробки:

а) вирізні, прошивочні;

б) свердлильні;

в) фрезерні;

г) протяжні.

25. Який метод використовують для нарізання різьблень на твердосплавній і загартованій сталевій заготовках:

а) електроімпульсний;

б) електроконтактний;

в) електроіскровий;

г) куванням.

26. Яким методом доцільно обробити сітку отворів діаметром 0,2 мм:

а) електроконтактним;

б) електроіскровим;

в) штампуванням;

г) електроімпульсним.

27. Який метод доцільно використати для обробки кувальних штампів великих габаритів:

а) електроконтактний;

б) електроіскровий;

в) шліфування;

г) електроімпульсний.

28. Яким методом можна прошити криволінійний отвір:

а) електроімпульсним;

б) електроконтактним;

в) свердлінням;

г) лазерним.

29. Який метод використовують для розрізування труб з конструкційних матеріалів:

а) протягання;

б) електроконтактний;

в) електроімпульсний;

г) свердління.

30. Розрізуванням непрофільованим електродом-інструментом одержують:

а) вузькі наскрізні або глухі щілини;

б) відрізання литників з великих литих заготовок;

в) поділ на частини прокату;

г) шліфування поверхонь.

31. Температура в каналі пробою при електроімпульсній обробці:

а) 1000°С;

б) 50°С;

в) -20°С;

г) 5000°С

32. Електрод-інструмент може зношуватись на 100% при:

а) електроконтактній обробці;

б) електроіскровій обробці;

в) електроімпульсній обробці;

г) анодно-механічній обробці.

Р О З Д І Л  2

ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ

2.1. Коротка історична довідка

Честь відкриття майже всіх відомих у наш час процесів, в яких використовується електрохімічний  вплив на заготовку, належить російським та радянським вченим. Видатний російський хімік Є.І. Шпитальний ще в 1911 р. розробив процес електрохімічного полірування. В 1928 р. В.Н. Гусєв застосував цей метод для розмірної  обробки станин великих металорізальних верстатів. Катодом слугувала шабрувальна плита, установлена над обробленою поверхнею. Проміжок між катодом і анодом (заготовкою) заповнювався електролітом. Анодна поверхня  в процесі  обробки покривалась шаром продуктів розпаду і швидкість знімання металу з анода швидко падала. Катод-плиту прибирали на деякий час і ручним інструментом видаляли шар продуктів. Такий спосіб обробки був дуже трудомістким і повільним. В.Н. Гусєв і Л.А. Рожков запропонували зменшити відстань між електродами до десятих доль міліметра, а електроліт примусово прокачувати  через  МЕП. Це було народженням нового виду обробки – розмірної електрохімічної обробки.

Під розмірною електрохімічною обробкою  (ЕХРО) розуміють процес отримання з заготовки деталі необхідної форми і розмірів за рахунок анодного розчинення металу.

У 1948 р. була створена електрохімічна установка для виготовлення отворів у броневій сталі. Тоді ж були проведені перші досліди з обробки турбінних лопаток.

Значні успіхи в розвитку теорії й удосконалення технології були досягнуті, дякуючи роботам Ю.Н. Петрова, І.І. Морозова, Л.Б. Дмірієва, В.Д. Кащеєва, Д.Я. Длугача, В.В. Любимова та ін.

Питома вага операцій, що виконуються методом електрохімічної обробки (ЕХО), невелика і складає в машинобудуванні не більше 3%, а обладнання – 1,5%. Але специфічні властивості ЕХО, її висока ефективність дозволяє їй проникати в найрізноманітніші сфери виробництва.

Електрохімічна розмірна обробка характеризується: малою шорсткістю обробленої поверхні, високою продуктивністю, що досягає 1000 мм3/г, великою енергоємністю процесу – 1000 А·год на 1кг знятого металу. Метод використовується в основному при утворенні отворів і порожнин, при заточенні та шліфуванні, для видалення заусенців і при різанні й довбанні.

ЕХО забезпечує:

- високий рівень локалізації процесу розчинення поверхневого шару на виробі (точність 2-10 мкм);

- підвищену продуктивність (швидкість знімання – 
0,5-2 мм/хв при площі обробки до 50000 мм2);

- високу якість поверхні після обробки (Ra=0,32-0,63 мкм).

У процесі обробки деталь й ЕІ не піддаються механічним впливам, відсутнє зношування використовуваного ЕІ.

Параметри обробки практично не залежать від твердості й складу оброблюваних матеріалів.

Система автоматизації забезпечує стабілізацію параметрів й оптимізацію технологічних режимів при зміні умов обробки, контроль припуску, реалізацію технологічного процесу на постійній та імпульсній напрузі, адаптивно змінює циклограму переміщень ЕІ.

У якості робочої рідини використовуються розчини нейтральних солей (NaCl, NaNO3).

Основні переваги ЕХРО в порівнянні з традиційними МО наступні:

- можливість формоутворення складних фасонних поверхонь при поступальному переміщенні ЕІ на відміну від МО різанням, при якій для отримання складної об'ємної форми необхідний складний порядковий обхід поверхні;

- значно менша залежність основних технологічних показників обробки від фізико-механічних властивостей оброблюваного матеріалу, ніж при МО;

- відсутність зношення ЕІ;

- різке зниження силової і температурної взаємодії на оброблювану деталь у зоні обробки;

- мінімальний вплив процесу на механічні властивості та експлуатаційні характеристики  оброблюваних деталей.

Не дивлячись на це, метод не є універсальним. Найбільший ефект він забезпечує при обробці високоміцних матеріалів. Враховуючи цю особливість методу, а також складність і високу вартість електрохімічного обладнання, доцільно  застосовувати ЕХО для деталей і сплавів, швидкість різання яких при МО не перевищує  10 м/хв, деталей складної форми, що потребують при МО застосування великої номенклатури інструмента.

2.2. Класифікація операцій електрохімічної обробки (ЕХО)

У відповідності до термінології і визначень ГОСТ 25330-82 назви видів ЕХО відображають як фізико-хімічні особливості знімання матеріалу заготовки, так і їх технологічне призначення.

Залежно від фізико-хімічних особливостей, знімання металу електрода-заготовки, різновиди ЕХО об'єднують у дві групи (рис. 2.1). До першої групи відносяться всі види ЕХО, при здійсненні  яких припуск з заготовки видаляється за рахунок електрохімічного розчинення, а до другої різновидності, при реалізації яких поряд з електрохімічним розчиненням відбувається одночасне видалення припуску за рахунок додаткового механічного чи термічного впливу. При виконанні операцій першої групи різновидностей ЕХО утворюються легкорозчинні у воді сполучення, які випадають в електроліт і з його потоком видаляються з зони обробки. Необхідність використання механічного чи електротехнічного впливу  на метал заготовки при ЕХО обумовлена утворенням при анодному розчиненні на поверхні електрода заготовки важкорозчинних з'єднань (плівок). При здійсненні процесів, що входять у першу групу, ЕІ не зношуються, а в другу – зношуються.

Рис. 2.1. Класифікація різновидностей ЕХО

115

Найбільше застосування мають наступні види ЕХО.

# 1. Обробка з нерухомими електродами. За цією схемою (рис. 2.2) одержують місцеві полегшення в деталях, отвори в листових матеріалах, наносять інформацію (порядкові номери, шифри виробів і т.д.), видаляють заусенці, скругляють гострі кромки. За цією схемою виконують безрозмірну обробку (електрохімічне полірування). Необхідна форма поглиблення або отвору одержується за рахунок нанесення на електроди шару діелектрика 3.

# Рис. 2.2.  Схема обробки з нерухомими електродами

# ЕІ не переміщується до оброблюваної поверхні 1 – міжелектродний зазор у процесі знімання металу з заготовки 2 збільшується, а швидкість Vе прокачування електроліту зменшується. Процес буде незавершеним зі стаціонарним часом режиму обробки. Це дуже ускладнює розрахунки технологічних параметрів, регулювання і управління процесом. У міру обробки МЕП зростає і процес затухає.

# 2. Прошивання поглиблень, порожнин, отворів (рис. 2.3 а). При такій схемі ЕІ 1 має один робочий рух – поступальне переміщення зі швидкістю Vі до деталі. Система регулювання зазору підтримує постійний міжелектродний зазор S (тобто має місце стаціонарний режим). Через МЕП прокачують електроліт зі швидкістю Vе. В заготовці іноді передбачають технологічні отвори для підведення та відведення електроліту та продуктів обробки.

# Рис. 2.3. Схема обробки з рухомими електродами:
а) схема прошивання отворів; 
б) отримання отворів струминним методом

# За цією схемою виготовляють робочі порожнини кувальних штампів, прес-форм, прошивають отвори, пази, пера лопаток турбін, вирізають заготовки різного профілю.

# До такої схемі відносять і отвори, одержані струминним методом. ЕІ складається з струмопідводу 1 (рис. 2.3 б), який омивається потоком електроліту. Струмопідвід знаходиться в середині корпусу 3 з ізоляційного матеріалу. Електроліт створює струмопровідний канал між струмопідводом 1 і заготовкою 2. У місці контакту рідини з оброблюваною поверхнею матеріал заготовки розчиняється й утворюється поглиблення. У міру збільшення глибини отвору корпус 3 зближують з заготовкою 2. Процес проходить досить швидко тільки при високих напругах (до декількох сотень вольт). Так отримують отвори діаметром 1,5...2 мм і вирізають контури деталей складної форми.

# 3. Точіння зовнішніх і внутрішніх поверхонь (рис. 2.4). При такій схемі ЕІ 1 виконує роль різця, але, на відміну від обробки на токарних верстатах, він не має механічного контакту з заготовкою 2, а знаходиться від неї на відстані S. ЕІ може рухатися як упоперек заготовки зі швидкістю Vі (рис. 2.4 а), так і вздовж зі швидкістю Vі`(рис. 2.4 б). Міжелектродний зазор S може підтримуватися діелектричними прокладками  3.

# Рис. 2.4. Схеми точіння поверхонь:
а) зовнішніх; б) внутрішніх

# 4. Протягування зовнішніх і внутрішніх поверхонь (рис. 2.5) у заготовках з попередньо обробленими поверхнями, по яких можна базувати ЕІ 1. Його встановлюють відносно заготовки 2 за допомогою діелектричних елементів 3. Електрохімічне протягування відбувається при повздовжньому переміщенні (іноді з обертанням) інструмента зі швидкістю Vі. За такою схемою виконують чистову обробку циліндричних отворів, нарізання різьб, шліців, гвинтових канавок.

# Рис. 2.5. Схема протягання:
lp – довжина робочої частини ЕІ

# 5. Розрізання заготовок. Інструментом може бути диск, що обертається 1 (рис. 2.6 а) або дріт 1 (рис. 2.6 б). Інструменти подають до заготовки 2 зі швидкістю Vі. При цьому необхідно зберігати постійним зазор S. За цією схемою виконують пази, щілини і т.д.

# Рис. 2.6. Схеми різання заготовок:
а) диском; б) непрофільованим електродом-дротом

# 6. При шліфуванні (рис. 2.7) використовують металевий інструмент, що обертається 1, циліндричної форми, який поступально рухається вздовж заготовки 2 зі швидкістю Vі. Електрохімічне шліфування використовують як остаточну операцію для виготовлення пакетів пластин з магнітом’яких матеріалів, коли при обробці недопустимі механічні зусилля, а також для виготовлення деталей з в’язких та міцних сплавів.

# Рис. 2.7. Схема шліфування

# 7. Гравірування  виконується торцем трубки чи стержня, що переміщуються вздовж заготовки без торкання електродів. Електроліт подають уздовж стержня або через трубку. Використовуючи наявні копіювальні пристрої, можна отримувати тексти, рисунки на крихких важкооброблюваних сплавах.

# Кінематичні схеми та особливості різновидностей ЕХО представленні в таблиці 2.1.

120

Таблиця 2.1

Кінематичні схеми та особливості різновидностей ЕХО

| Види ЕХО | Визначення виду | Кінематична схема | Особливості схеми | Технологічні особливості | Галузь застосування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Електрохімічне прошивання (ЕХПр) | Електрохімічна обробка при якій ЕІ, поглиблюючись в заготовку, утворює отвір постійного перетину |  | ЕІ 1 виконаний з металу, переміщується по складній криволінійній траєкторії зі швидкістюVі, заготовка нерухома | Електроліт подається через порожнину ЕІ, знімання металу відбувається за рахунок електрохімічного розчинення, ЕІ не зношується | Формоутворення отворів з криволінійною віссю |

| Електрохімічне калібрування (ЕХК) | Електрохімічна обробка поверхонь з метою підвищення її точності та зниження шорсткості |  | ЕІ 1, виконаний з електропровідного матеріалу і заготовка 2 не переміщується | Електроліт зі спеціальної камери подається в МЕП, знімання металу заготовки відбувається за рахунок електрохімічного розчинення, ЕІ не зношується | Чистова обробка попередньо виконаних внутрішніх і зовнішніх поверхонь з плавними переходами при поліпшенні параметрів висоти їх шорсткості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Продовження табл. 2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електрохімічне калібрування (ЕХК) | Електрохімічна обробка поверхонь з метою підвищення її точності та зниження шорсткості |  | ЕІ 1, виконаний з електропровідного матеріалу, поступально переміщується зі швидкістю Vі, заготовка 2 нерухома | Електроліт зі спеціальної камери подається в МЕП, знімання металу заготовки відбувається за рахунок електрохімічного розчинення, ЕІ не зношується | Чистова обробка поверхонь з різкими переходами (шліцеві вали, отвори, зуби шестерень) |
| Електрохімічне полірування (ЕХП) | Чистова обробка поверхні |  | ЕІ 1 – металічна пластина і заготовка 2 нерухомі | ЕІ і заготовка поміщаються в електроліт, він нерухомий або переміщується, вершини гребінців розчиняються більш інтенсивно | Зменшен-ня значень висоти шорстко-сті повер-хонь з наданням їм дзерка-льного блиску |

121

Продовження табл. 2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анодно-механічна обробка (АМО) | Електрохімічна обробка в рідкому середовищі, при якому здійснюється розчинення матеріалу ЕЗ з утворенням на поверхні, що оброблюється, окисних плівок; останні механічно усуваються |  | ЕІ 1 - металічний диск обертається зі швидкістю Vокр і переміщується зі швидкістю Vі на заготовку 2 | Електроліт через сопло 3 подається в МЕП, що обертається, диском чи рухомою стрічкою, знімання металу відбувається за рахунок електрохімічного розчинення і електротермічної дії, зношення ЕІ значне | Відрізання заготовок з важкооброблюваних матеріалів висотою чи діаметром до 200 мм |
|  |  |  | ЕІ 1 – металева стрічка переміщується по опорам, що обертаються зі швидкістю Vокр, заготовка 2 переміщується поступально зі швидкістю Vз |  | Відрізання заготовок з важкооброблюваних матеріалів висотою чи діаметром до 700 мм |

122

Продовження табл. 2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електрохімічне плоске шліфування (різновид ЕХШ) | Шліфування з використанням електрохімічного розчинення |  | ЕІ1 – абразивний чи алмазний круг з електропровідною зв'язкою обертається зі швидкістю Vокр і переміщується у вертикальній площині зі швидкістю Vі, заготовка 2 – має зворотно-поступальне переміщення зі швидкістю Vз | Електроліт подається через центральний отвір ЕІ у його внутрішню порожнину і потрапляє в робочу зону між торцем круга і оброблюваною поверхнею заготовки. Знімання металу відбувається за рахунок електрохімічного розчинення та абразивної взаємодії. ЕІ зношується незначно | Шліфування площин заготовок з важкооброблюваних сталей і сплавів |

123

Продовження табл. 2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електро-хімічне плоске шліфу-вання (різновид ЕХШ) | Шліфування з викори-станням електрохімічного розчинення |  | ЕІ 1 – абразивний або алмазний круг з електропровідною зв’язкою обертається зі швидкістю vокр та переміщується у вертикальній площині зі швидкістю vн; заготовка 2 переміщується зі швидкістю vз | Електроліт через сопло 3 подається на ЕІ, який обертається, та потрапляє у робочу зону; знімання металу заготовки здійснюється за рахунок електрохімічного розчинення та абразивного впливу ЕІ на заготовку; ЕІ має незначне зношення | Шліфування фасонних поверхонь заготовок із важкоороблюваних матеріалів |

124

Продовження табл. 2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електрохімічне кругле шліфування (різновид ЕХШ) |  |  | ЕІ 1 – абразивний або алмазний круг з електропровідною зв’язкою обертається зі швидкістю Vокр та переміщується зі швидкістю Vi; заготовка 2 робить зворотно-поступальне переміщення зі швидкістю Vз та обертається навколо своєї осі |  | Шліфування зовнішніх (а) та внутрішніх (б) поверхонь заготовок із важко-оброблюваних матеріалів |

125

Продовження табл. 2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електрохімі-чне зато-чування (ЕХЗ) | Заточування робочих поверхонь ріжучих інструментів |  | ЕІ 1 – абразивний або алмазний круг з електро-провідною зв’язкою обертається зі швидкістю Vокр; інструмент, що заточується, подається на ЕІ зі швидкістю Vз | Електроліт через сопло 3 подається на торець ЕІ та потрапляє у робочу зону; знімання металу здійснюється одночасно по всій поверхні, що заточується, за рахунок електрохімічного розчинення та абразивного впливу ЕІ на заготовку; ЕІ має незначне зношення | Заточування ріжучих інструментів з наплавленими пластинами (різців, фрез та ін.) |

126

Подовження табл. 2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електрохімічне доведення (ЕХД) | Доведення з використанням електрохімічного розчинення металу |  | ЕІ 1 – дріт (стрижень) з нанесеним алмазним шаром обертається зі швидкістю Vокр та має переміщення зі швидкістю Vi; заготовка 2 переміщується у потрібному напрямку із швидкістю Vз | Електроліт подається через сопло 3 та потрапляє у робочу ; знімання металу заготовки здійснюється за рахунок електрохімічного розчинення та абразивної обробки; ЕІ має незначне зношення | Доведення отворів різноманітної форми (переважно складної) |

| Електрохімічне суперфінішува-ння (ЕХСф) | Суперфінішу-вання з використанням електрохімічного розчинення металу |  | Брусок 2 коливається, переміщуючись уздовж осі заготовки 3, і підтискається до її поверхні; заготовка обертається зі швидкістю Vокр; катод 4 нерухомий | Електроліт подається із сопла 1 в МЕП | Суперфінішування поверхонь заготовок із в’язких матеріалів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

127

Продовження табл. 2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електрохімі-чне хонін-гування (ЕХХ) | Хонінгування з використанням електрохімічного розчинення металу |  | ЕІ (хон), який складається з електропровідного корпусу 1 та абразивних або алмазних брусків 2, обертається зі швидкістю Vокр та має відносно заготовки 3 зворотно-поступальне переміщення зі швидкістю Vі | Електроліт помпується між поверхнею заготовки, що оброблюється, та корпусом хону; знімання металу здійснюється за рахунок електрохімічного розчинення та абразивного впливу ЕІ на заготовку | Хонінгування внутрішніх та зовнішніх поверхонь заготовки |

| Електрохімічне абразивне полірування (ЕХАП) | Абразивне полірування з використанням електрохімічного розчинення металу |  | ЕІ 1 – диск з електропровідного матеріалу обертається зі швидкістю Vокр; заготовка 2 переміщується зі швидкістю Vз; ЕІ та заготовка знаходяться в електроліті | Електроліт, який містить абразивні зерна, оновлюється в МЕП за рахунок обертання ЕІ; електрохімічне розчинення поверхні заготовки, що оброблюється, доповнюється видаленням з неї пасивних плівок абразивними зернами | Полірування деталей із в’зких матеріалів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

128

Продовження табл. 2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електрохімічна рідинно-абразивна обробка (ЕХРАО) | Рідинно-абразивна обробка з використанням електрохімічного розчинення металу |  | Барабан 1, стінками якого є електроди 2 та діелектричні платівки-сітки 5, з електролітом, заготовками 3 та абразивним матеріалом 4 обертається зі швидкістю Vокр | Електроліт оновлюється, усунення задирок із заготовок та зниження шорсткості їх поверхонь відбувається за рахунок електрохімічного розчинення та абразивного впливу; електрод-анод зношується | Усунення задирок із зовнішніх із кромки заготовок |

129

Електрохімічними називаються методи обробки металів, засновані на використанні явища електролізу, тобто явищ, що виникають при проходженні електричного струму через розчини електролітів.

У більшості ЕХО використовується переважно процес анодного розчинення – перехід металу, поміщеного в електролітичну ванну як анод, з металевого стану в різні неметалічні з'єднання (солі, гідроокиси, окисли).

В електролітах молекули речовини розпадаються на електрично заряджені частинки – іони, кожний з яких переносить один або кілька електричних зарядів. Кількість позитивних і негативних зарядів, які переносяться іонами, однаково, і тому в цілому електроліт електрично нейтральний. Наприклад, молекула хлористого натрію, розчиняючись у воді, розпадається на катіон натрію Na+ й аніон хлору Cl-, крім того, вода містить іони водню H+ і гідроокису OH-. Якщо до електродів, занурених у цей розчин, прикласти різницю потенціалів, то аніони гідроокису OH– і хлору Cl– будуть рухатися до анода, а катіони водню H+ і натрію Na+ – в бік катода (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Схема анодного розчинення металу

Електричний ланцюг (джерело живлення – електрод – електроліт – електрод – джерело живлення) при цьому замкнений, і джерело живлення буде переміщати електрони по зовнішньому ланцюзі. Іони металу Ме будуть переходити в розчин. Для заліза, наприклад, це можна записати в такий спосіб:

; 		 (2.1)

Іон металу Ме, що утвориться, зв'язується з іоном гідроокису OH--, утворює гідрат окису металу Ме(ВІН)n, що погано розчиняється у воді й випадає в осад:

; 	(2.2)

Іони водню H+ розряджаються на катоді, утворюючи атоми водню, які у вигляді бульбашок ідуть із розчину:

; . 	 (2.3)

Крім зазначених основних електродних реакцій, можливі й інші побічні. Наприклад, виділення газоподібного кисню на аноді:

; . 	(2.4)

Іони хлору й натрію, що містяться в розчині, переносять електричні заряди, їхня присутність може викликати утворення лугу NaOH і хлористого заліза FeCl, або виділення газоподібного хлору на аноді.

Операції ЕХО можуть бути розділені на дві різні (за технікою проведення й результатами) групи:

1) при невисокій щільності струму в стаціонарному електроліті;

2) при високій щільності струму в проточному електроліті (анодно-гідравлічна обробка).

Електрохімічну обробку в стаціонарному електроліті ділять на полірування, профілювання (копіювання), загострення (заточування), доведення.

Електрохімічну обробку в проточному електроліті поділяють на профілювання (копіювання), різання, прошивання, протягання й калібрування.

При електрохімічній обробці з високою щільністю струму необхідне інтенсивне видалення із зони обробки продуктів анодного розчинення. Останнє може здійснюватися одним із трьох способів: потоковим електролітом, прокачуваним під тиском через зону обробки; механічним, електроерозійним й ультразвуковим впливом на оброблювану поверхню; механічним видаленням шліфувальним диском, іонами або абразивними частками, що вільно перебувають в електроліті.

На рис. 2.9 показана принципова схема ЕХО в стаціонарному електроліті для найбільш типової операції – електролітичного шліфування або полірування. Електричний струм, проходячи через електроліт 3 й електроди 8 та 5, викликає розчинення поверхні аноду 5 в електроліті й утворення продуктів розчинення 6, які, затримуючись у поглибленнях шорсткості поверхні, ізолюють останні від проходження струму, зосереджуючи його силові лінії на незахищених ділянках поверхні анода. Відбувається швидке розчинення виступів, і поверхня аноду згладжується.

Рис. 2.9. Схема електрохімічної обробки в стаціонарному електроліті: 
а – схема установки; б-д – послідовні стадії згладжування поверхні; 
1 – джерело струму; 2 – резистор; 3 – електроліт; 4 – ванна; 
5 – заготовка; 6 – плівка продуктів розчинення в западинах поверхні; 
7 – силові лінії струму; 8 – катод

Електрополірування має різноманітне застосування. Найкраща якість поверхні досягається при електрополіруванні чистих й однорідних металів та сплавів. Полірування турбінних лопаток з легованих і важкооброблюваних сплавів (видалення поверхнево-напружених шарів металу після механічної обробки, підвищення корозійної стійкості й зменшення шорсткості поверхні, зменшення трудомісткості операції), полірування зубів зубчастих коліс (поліпшення припрацьовуваності, видалення дефектного поверхневого шару, зниження трудомісткості операції), зовнішнє і внутрішнє полірування труб з легованих сталей та спеціальних сплавів (поліпшення якості поверхні й зниження трудомісткості). Процес профілювання здійснюється за рахунок анодного розчинення заготовки, поміщеної всередину порожнього циліндричного катода. Розчинення відбувається інтенсивніше на ділянках, більш близьких до катода, результатом чого є зміна форми, у цьому випадку округлення заготовки. Електроліт – розчини кислот і солей.

Загострення та заточування ріжучого інструмента здійснюють за рахунок створення на лезі підвищеної щільності струму, що забезпечується відповідним розташуванням леза інструмента щодо катода; характер заточення залежить також від первісного кута заточення. Електролітом є розчини кислот.

Доведення електрохімічним методом при стаціонарному електроліті використовують для обробки поверхонь штампів, прес-форм і ливарних форм після електроерозійної обробки. При заточуванні й доведенні можна одержати точність до 0,1 мм при висоті мікронерівностей оброблених поверхонь Ra=0,32÷0,63 мкм.

Переваги ЕХО в стаціонарному електроліті: можливість одержання поверхонь з малою висотою мікронерівностей, відсутність необхідності в спеціальному інструменті. Недоліки: невисока питома продуктивність, чутливість до змін складу електроліту та його стану, що проявляється в порушенні стабільності процесу, вплив на процес неоднорідності будови заготовки.

2.3. Анодно-гідравлічна обробка (АГО)

Рис. 2.10. Схема ЕХО в проточному електроліті – відтворення профілю катода на аноді

При АГО застосовують струми високої щільності. Локалізація процесу обробки забезпечується конструкцією інструмента й створенням малих міжелектродних зазорів. Продукти розчинення, що утворяться при електролізі, віддаляються з МЕП потоком електроліту. На рис. 2.10 подано принципову схему ЕХО в проточному електроліті.

Струм, проходячи між катодом-інструментом 3 й анодом-заготовкою 1, викликає розчинення поверхні анода, у результаті чого в ньому відтворюється профіль катода-інструмента у вигляді поглиблення 4 негативної форми. На початку процесу окремі ділянки катода 3 розташовуються значно ближче до заготовки-анода 1, і через них за рахунок меншого опору електроліту 2 проходить струм більшої величини. У результаті ділянки заготовки, що перебувають тут, піддаються анодному руйнуванню швидше.

Електричний струм проходить і на інших ділянках, але за рахунок меншої щільності струму на цих ділянках швидкість їхнього анодного розчинення менш інтенсивна. Наприкінці обробки, коли анод здобуває відображену форму катода, щільність струму вирівнюється по всій поверхні. У реальних умовах процес значно ускладнюється, що приводить до нерівномірного знімання металу. Тому робоча частина електрода-катода становить собою, у свою чергу, трохи відкорегований профіль оброблюваного елемента заготовки.

Сполука електролітів залежить від хімічного складу оброблюваного матеріалу. Для застосовуваних при обробці більшості марок конструкційних сталей це водні розчини повареної солі NaCl концентрації 10-20%. Для обробки заготовок із титану рекомендується 25%-ий розчин сірчаної кислоти. Для обробки деталей з алюмінієвих сплавів іноді застосовують розчини, що містять 10% повареної солі й 10 г/л лимонної кислоти. Застосовуються електроліти й інші хімічні склади; дані про них наведено в довідковій літературі.

Живлення установок ЕХРО звичайно відбувається випрямленим струмом однофазного або трифазного напівпровідникового випрямляча.

До переваг ЕХО в проточному електроліті відносяться: висока продуктивність, що досягає десятків тисяч кубічних міліметрів за хвилину; відсутність зношування ЕІ; можливість підвищення продуктивності зі збереженням або підвищенням точності обробки при необхідній шорсткості поверхні.

Недоліки: висока енергоємність процесу; необхідність вживання спеціальних заходів для видалення опадів, що інтенсивно виділяються, гідроокисів і газів; труднощі керування процесом при обробці заготовок складного профілю з високою точністю; необхідність забезпечення інтенсивної циркуляції електроліту при обробці; деяке зниження виходу по струму при зростанні щільності струму.

Продуктивність процесу може характеризуватися інтенсивністю анодного розчинення металу або швидкістю знімання металу (мм3/хв) з оброблюваної поверхні. Швидкість знімання металу з оброблюваної поверхні можна розрахувати за формулою:

, 			(2.5)

де К – електрохімічний еквівалент, мм3/хв; U – напруга на електродах, В;  – ефективна електропровідність (проміжку), 
Ом–1∙см–1; δ – міжелектродний зазор, мм; η – вихід по струму, % (є відношенням кількості фактичного металу, що розчинився, до теоретичного, розрахованого із припущення, що на аноді відбувається лише одна реакція розчинення металу).

На величину знімання, як і на інші технологічні показники, крім властивостей електроліту впливають багато факторів електричного й гідродинамічного характеру, що змінюються в широких межах. Нижче наведено межі зміни режимів обробки (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Межі зміни режимів обробки

| Назва параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Напруга на електродах, В | 8-24 |
| Щільність струму, А/см2 | до 300 |
| Швидкість потоку електроліту, м/с | 1-30 |
| Міжелектродний зазор, мм | 0,1-6 |
| Тиск в електроліті у проміжку, МПа | до 5 |

Вибір швидкості потоку електроліту визначається значною мірою нагріванням його в проміжку. Процес протікає стійко, якщо перепад температур на вході й виході електроліту не перевищує 8-10° С; при цьому витрата електроліту повинна становити 200-300 л/хв на кожні 1000 А.

2.3.1. Регулювання процесу АГО

Стійкість електрохімічного процесу при необхідній продуктивності та якості обробки забезпечується системою регулювання.

Спрямоване анодне розчинення без істотного іскроутворення забезпечується при міжелектродних зазорах певної величини, що залежать від конкретних умов обробки. У зв'язку із цим усі існуючі системи регулювання електрохімічних верстатів побудовані на принципі підтримки оптимального зазору між електродами. При роботі з малими зазорами особливо важливо погодити між собою швидкість Vпр руху інструмента-катода й лінійну швидкість Qv розчинення оброблюваного металу. Це важливо для забезпечення необхідної продуктивності процесу й виключення можливості короткого замикання.

У реальних умовах величина Qv не залишається постійною, і тому регулювання подачі катода повинно відбуватися відповідно до її зміни. Тому лінійну швидкість розчинення можна назвати прямим параметром регулювання. Однак, визначити значення Qv з точністю, достатньою для практичного використання, не є можливим, у силу великої складності процесів, що протікають при розмірній електрохімічній обробці. Співвідношення між Vпр і Qv найбільш доцільно було б визначати за зміною міжелектродного зазору безпосередньо. Але й це нездійсненно, оскільки в процесі роботи зазор неможливо виміряти.

У цих умовах контроль міжелектродного зазору здійснюють за допомогою так званих непрямих параметрів регулювання, функціонально залежних від величини зазору. До числа цих параметрів можна віднести напругу на електродах, силу й щільність струму, тиск рідини в зазорі.

При використанні плоских катодів площа оброблюваної поверхні не змінюється протягом усього процесу. У цьому випадку омічний опір стовпа електроліту між електродами визначають за формулою:

, 			(2.6)

де ρе – питомий опір електроліту; δ – величина зазору між електродами (величина стовпа електроліту); Sо – площа оброблюваної поверхні.

Якщо протягом процесу обробки площа оброблюваної поверхні постійна, то відповідно до закону Ома можна з достатньою для практичного використання точністю судити про зміну зазору δ за значеннями сили струму й напруги. Однак явище поляризації електродів (і зміна питомого опору стовпа електроліту в міжелектродному зазорі) виключає досить достовірне визначення зазору.

Міжелектродний зазор, через який прокачують електроліт, можна представити як дросель. Витрата рідини через дросель:

, 				(2.7)

де С – коефіцієнт, обумовлений величиною відкриття щілини дроселя й станом робочої рідини; Δρ– перепад тисків на дроселі (у цьому випадку – на міжелектродному зазорі); α– показник степеня, що залежить від конструктивних параметрів дроселя.

Витрата рідини в процесі обробки визначається подачею насоса, яку можна вважати постійною. Величини С і  α залежать тільки від розмірів зазору. Таким чином, при встановленому зазорі фіксується цілком певне значення  Δρ, що в ході електрохімічного процесу може слугувати еталоном регулювання. У міру врізання катода в оброблювану заготовку площа обробки SO й шлях протікання електроліту збільшуються. Це приведе до зміни Δρ й погіршення процесу регулювання за перепадом тиску на міжелектродному зазорі.

Найбільш універсальним можна вважати регулювання процесу по анодній щільності струму. З формули (2.6), що визначає омічний опір стовпа електроліту в міжелектродному зазорі, видно, що із збільшенням площі обробки при збереженні параметра регулювання постійним зазор повинен зменшуватися (). Це сприяє підвищенню точності обробки до кінця процесу. Щоб уникнути надмірного зменшення зазору наприкінці обробки початковий зазор повинен бути визначений з умови:

або , 		(2.8)

де Uн , Uк – напруга на електродах на початку й кінці обробки; δн і  δк – величини міжелектродного зазору на початку й наприкінці обробки.

Величину δк кінцевого зазору варто вибирати таким чином, щоб виключити можливість іскроутворення. Напруга на початку процесу може бути прийнята рівною ЕРС (електрорушійна сила) джерела живлення; напруга наприкінці обробки в кожному окремому випадку визначається дослідним шляхом. Запобігання короткого замикання забезпечується зняттям живлячої напруги, тому що здійснити досить швидке розведення електродів неможливо. Зняття напруги здійснюється по сигналу схеми попередження коротких замикань про наявність або наближення такого небезпечного режиму (за 0,02-0,05 з до короткого замикання, що досить для спрацьовування автоматики захисту).

2.3.2. Швидкість анодного розчинення

Швидкість формоутворення при АГО залежить від анодної щільності струму. Гранична щільність струму у МЕП лімітується мінімальним зазором, припустимим за умовами видалення гідроокису металу, нагрівання електроліту й можливістю електричного пробою проміжку. При анодно-гідравлічному прошиванні й обробці поверхонь невеликих площ (до 50-100 см2) з рівномірним припуском мінімальний міжелектродний зазор може бути знижений до 0,1-0,3 мм. Швидкість обробки в цьому випадку досягає 0,5-2 мм/хв. При обробці поверхонь (0,5-2 м2) з великою нерівномірністю припуску обробку ведуть при більших зазорах (1-10 мм). Швидкість знімання металу в цьому випадку становить 0,02-0,2 мм/хв.

Продуктивність, оцінювана інтенсивністю розчинення металу, залежить від кількості електрики, реалізованої в МЕП. Джерела струму, що випускають, дозволяють довести інтенсивність знімання металу до 100-250 кг/год.

Об'ємна швидкість розчинення анода звичайно розраховується за формулою (2.5). Для чистих металів вхідні у цю формулу електрохімічні еквіваленти наведено в довідниках. Електрохімічні еквіваленти  сплавів обчислюються за виразом:

, 			 (2.9)

де Кеi та Gi — відповідно ваговий зміст i-го елемента в сплаві та його електрохімічний еквівалент.

Електрохімічний еквівалент є функцією валентності іона металу: чим вище валентність, тим менше величина Ке. Так, наприклад, КеCr3+=0,646 г/Ач, КеCr6+=0,325 г/Ач. Валентність же іона металу залежить від умов анодного  розчинення, у тому числі від хімічного складу  електроліту. Це необхідно враховувати при розрахунках швидкості знімання металу M(t):

M(t)=η1КеІt,		 (2.10)

де η1 – коефіцієнт виходу по струму;  Ке – електрохімічний еквівалент металу – маса даного металу, що розчиняється в аноді при пропусканні струму силою І за одиницю часу (t).

При визначенні режимів анодного розчинення для верстатів з неавтоматизованим керуванням необхідно знати лінійну швидкість подачі Vn. Ця швидкість призначається на 5…15% менше лінійної швидкості розчинення. У найпростішому випадку – при лінійному зв'язку між оброблюваною площею Sp і об'ємним зніманням Q(t):

Q(t)= VрSрpt,  			(2.11)

де ρ – питомий опір електроліту.

З рівнянь (2.5) і (2.6) випливає, що:

, 		(2.12)

де Uе — напруга на електродах; ΣφаК – сумарне спадання напруги на границях «анод-електроліт» і «катод-електроліт»; χ – питома електропровідність електроліту; δ – МЕП, при якому ведеться обробка.

При прошиванні з великою щільністю струму вдається досягти лінійної швидкості подачі 50 мм/хв, однак типові процеси проходять зі швидкістю 0,1…10 мм/хв.

2.3.3. Точність анодно-гідравлічної обробки

При АГО похибки залежать від неточності виготовлення верстатів, інструментів і пристосувань, а також від інших факторів, загальних для механічної й електрохімічної технології. Однак не ці фактори визначають відносно низький рівень точності електрохімічного формоутворення. Основною причиною виникнення похибок при АГО є зміна електродного зазору під впливом специфічних для процесу коливань електрохімічного й гідродинамічного характеру. У початковий момент обробки міжелектродний зазор у різних перетинах визначається початковою нерівномірністю поверхні заготовки (рис. 2.11), тому процес анодного розчинення заготовки відбувається з різною швидкістю. Там, де зазор менше, а щільність струму вище, знімання проходить інтенсивніше.

Рис. 2.11. Схема вирівнювання поверхні при АГО

Міжелектродний зазор поступово вирівнюється, нерівності на оброблюваній поверхні зменшуються, досягаючи до кінця обробки певної величини .

При однорідній сполуці електроліту й відсутності концентраційних змін у МЕП процес вирівнювання профілю супроводжується видаленням металу, у десятки разів переважаючого реально необхідний припуск. Коефіцієнт вирівнювання змінюється від 0,1 до 0,9 і залежить від сполуки електроліту, матеріалу заготовки, міжелектродного зазору, температури електроліту й інших факторів. Сполука електроліту й матеріал заготовки в більшій мірі, ніж інші фактори, впливають на коефіцієнт вирівнювання КВ.

У міру посилення пасивуючих явищ, процес вирівнювання прискорюється. При застосуванні електролітів, здатних захищати западини від розчинення, коефіцієнт вирівнювання підвищується. Наприклад, при обробці в розчинах хлорноводокислого натрію процес знімання протікає в основному по виступах при високому темпі вирівнювання. Із зменшенням міжелектродного зазору вирівнювання також прискорюється. Точність обробки досягає 0,05-0,15 мм при прошиванні отворів, й 0,2-0,5 мм – при обробці порожнин складної форми.

Розсіювання розмірів при  анодно-гідравлічній копіювально-прошивочній обробці становить 0,15…0,5 мм (економічна  точність). Двопрохідне прошивання й заходи щодо стабілізації процесу дозволяють обробляти деякі деталі з точністю до 0,05 мм.

Позитивний вплив на точність АГО має зворотний зв'язок між величиною МЕП і щільністю струму: чим більший зазор, тим менша  щільність струму. Завдяки цій залежності на ділянці оброблюваної поверхні з макровиступом щільність струму вища, ніж на ділянці з найбільшим МЕП.

Більша щільність струму викликає більш інтенсивне розчинення макровиступу, поверхня анода (точніше кажучи, зазор) вирівнюється.

Кількісна здатність вирівнюючого процесу оцінюється коефіцієнтом вирівнювання:

,  		(2.13)

де ∆0 і ∆ – найбільша висота мікронерівностей до й після обробки відповідно; Zmax і Zmin – найменша й найбільша товщина шару металу, що знімається в процесі обробки відповідно (рис. 2.12).

До обробки                                          Після обробки

Рис. 2.12. Схема до визначення коефіцієнта  
вирівнюючої здатності процесу

Ідеалізованому процесу АГО, при якому висота макронерівностей знижується до нуля без анодного розчинення інших поверхонь, відповідає Kb=1 (у цьому випадку ∆ і Zmin дорівнюють нулю). Процесам, при яких зберігається первісна висота мікронерівностей, відповідає Кb=0.

Більші коефіцієнти вирівнювання характерні для обробки в електролітах на основі NaNO3 і NaClO3 при  щільності  струму, що відповідають крутопадаючій функції ηI=f(Da) (рис. 2.13, а).

У таких процесах інтенсивність знімання металу на ділянках з більшим МЕП знижується не тільки за рахунок локального падіння щільності струму, але й за рахунок різкого зниження виходу струму в області малих щільностей струму. На вершині макровиступу і щільність струму, і вихід по струму залишаються досить високими. Тому виступи розчиняються швидше западин.

а) 				 б)

Рис. 2.13. Залежність виходу по струму ηI від 
щільності струму (а) і швидкості потоку електроліту(б)

Відомо, що в деяких випадках крутість функції ηI=f(Da) сильно залежить від структури металу анода. Так, наприклад, загартування й наступне відпускання відпаленої сталі 5ХНМ дозволяють у кілька разів підвищити крутість вищевказаної  функції при  обробці в 20%-му розчині NaNO3 при Da=15…50A/см2. Разом із крутістю характеристики ηI зростає вирівнююча здатність, процесу. Тому точність  АГО  ряду термооброблених сталей виявляється вище, ніж відпалених.

Процеси з високою вирівнюючою здатністю не тільки забезпечують більш високу точність АГО, але й меншу шорсткість оброблених поверхонь. Точність АГО погіршується під дією таких факторів, як коливання хімічного складу, концентрації й температури  електроліту. Турбулентність  потоку електроліту, його  забруднення, нерівномірний  прогрів  викликають локальні зміни  електропровідності  і, як наслідок,  випадкові коливання швидкості анодного розчинення різних ділянок деталі.

Для обробки деталей з точністю близько 0,05 мм температура електроліту на вході в МЕП повинна коливатися не більше ніж на ±10°С, питому електропровідність необхідно  підтримувати з точністю ±0,004 Ом-1/см-1. Коливання ЕДС джерела технологічного струму не повинні перевищувати ±0,2В.

Хімічний склад і властивості електроліту вздовж зазору (в напрямку прокачування) будуть постійними, якщо на кожний грам знятого за одну хвилину металу буде прокачуватися 1…8 л/хв електроліту.

З підвищенням обсягу прокачуваного електроліту зростає  швидкість його руху. Це, у свою чергу, робить імовірним відрив потоку електроліту від електродів, особливо в місцях крутої зміни напрямку руху.

Рис. 2.14. Схема дроселювання потоку  електроліту 
з метою створення  протитиску: 
1 – потік електроліту; 2 – катод; 3– дросель; 4 – деталь

Наслідком такого порушення щільності потоку є мікронерівності «овражистого» типу, які часто спостерігаються на складнофасонних анодах. Ці мікронерівності отримали назву струминностей. Струминність значно знижує точність обробки.

Для попередження струминності та інших негативних наслідків турбулентності на виході потоку електроліту часто ставлять дроселюючі пристрої (рис. 2.14), що перешкоджають вільному витіканню електроліту з проміжку. Якщо тиск електроліту на вході в проміжок рівний 10…20 кгс/см2, то й протитиск може досягати 6 кгс/см2 і більше.

Іншим способом боротьби з локальною турбулентністю є подача у МЕП газу (повітря, вуглекислоти). Газ уводиться в електроліт на вході в зазор під тиском, що незначно перевищує тиск електроліту. Дрібнодисперсні, добре стиснуті пухирці газу рівномірно розподіляються в електроліті, перешкоджають локальним різким змінам тиску в потоці й тим самим стабілізують  щільність потоку, його загазованість та електропровідність.

Відомо, що найбільшої  точності вдається досягти при АГО в проміжках, рівних гранично припустимим  розсіюванням розмірів. Так, наприклад, для виготовлення деталі з розміром А±0,05 мм обробку необхідно вести при МЕП 0,05…0,1 мм.

При таких малих МЕП зменшується обсяг електроліту в зазорі, катастрофічно зростає загазованість і забруднення електроліту, ускладнюється видалення продуктів реакції й подача свіжого електроліту, частішають небезпечні короткі замикання електродів. Ці труднощі вдалося подолати за допомогою ряду прийомів.

За одним із способів знеструмлений катод переміщається до металевого торкання з анодом і приділяється на певну відстань, після чого до електродів подається імпульс технологічного струму. Після припинення імпульсу катод ще якийсь час продовжує рухатися від анода. При цьому МЕП  збільшується, його гідравлічний опір знижується. Цим полегшується евакуація відпрацьованого й вступ у зазор свіжого електроліту.

При обробці вібруючим катодом технологічний струм подається на електроди незадовго до досягнення мінімуму МЕП і відключається через нетривалий час після переходу через мінімум. В інших фазах руху катода (при відносно великому зазорі) відбувається інтенсивне прокачування електроліту.

При копіювально-прошивальній обробці точність розмірів, як правило, збільшується із зростанням швидкості прошивання. Зокрема, з підвищенням швидкості подачі катода, знижується конусність порожнин, що прошиваються. Пояснюється це зниженням часу дії струмів розсіювання, що поширюються від робочих елементів катода через електроліт до раніше оброблених поверхонь анода. Для підвищення швидкості прошивання необхідно збільшувати щільність струму. При обмеженій потужності джерел струму це досягається двопрохідною обробкою поверхонь. На чорновому проході площа обробки велика, щільність струму, швидкість прошивання й точність обробки – малі. На чистовий прохід залишають малий припуск. Площа обробки знижується, щільність струму, швидкість і точність прошивання підвищується.

2.3.4. Якість поверхні

Шорсткість поверхні, обробленої анодно-гідравлічним способом, залежить від сполуки електроліту, щільності струму, форми кривої струму й напруги, швидкості потоку електроліту і його температури.

Сполука електроліту, його відповідність конкретному матеріалу заготовки є найважливішим чинником, що впливає на шорсткість поверхні. Найпоширеніший електроліт – розчин хлористого натрію – дає можливість (при відповідних параметрах процесу) одержати оброблену поверхню з висотою мікронерівностей до Ra=0,320,64 мкм. З підвищенням температури електроліту шорсткість обробленої поверхні збільшується. З підвищенням щільності струму шорсткість поверхні зменшується. Це особливо помітно при зміні щільності струму від 2 до 8 А/см2. Збільшення щільності струму Кв=15 А/см2 помітного зниження шорсткості не дає.

При обробці хромистих і вуглецевих сталей найменша шорсткість (Rmax=6,3…2 мкм) досягається на деталях зі структурою троститу й сорбіту. Так, наприклад, для сталі 40 ця структура забезпечується загартуванням і середньотемпературним відпусканням. Та ж сталь, відпалена при високій температурі, після АГО має висоту мікронерівностей Rmax=20 мкм. У загальному випадку чим дрібніша й рівномірніша мозаїка структури сплаву, тим нижча шорсткість поверхні.

Шорсткість багатокомпонентних сплавів особливо сильно залежить від хімскладу електроліту. Іони електроліту часто мають різну хімічну активність стосовно  різних компонентів. Тому при правильному доборі електроліту обробка може супроводжуватися переважним розчиненням одного з компонентів сплаву й у зв'язку із цим утворенням високих мікронерівностей.

Шорсткість поверхні  деталей з Х18Н9Т та інших багатокомпонентних сплавів також суттєво залежить від величини рН і температури електроліту. З підвищенням температури підвищується хімічна активність іонів, зростає неоднорідність електроліту в зазорі, збільшуються струми розсіювання, знижується щільність струму. Усе це приводить до погіршення шорсткості з 6,3 до 20…40 мкм. Однак у деяких випадках збільшення температури електроліту супроводжується зниженням шорсткості. Так при обробці сплавів титану в електролітах на основі NaCl шорсткість оброблених поверхонь знижується при збільшенні температури електроліту до 35…45оС.

Найбільшу висоту мікронерівностей іноді вдається знизити в 1,5…2 рази застосуванням імпульсного струму. Пояснюється це дією двох механізмів. По-перше, щільність струму в імпульсі вище, ніж при постійному струмі, що часто приводить до підвищення вирівнюючої здатності процесу. По-друге, при проходженні півхвилі зворотного струму на деталі виділяються бульбашки водню, що проривають пасивну плівку. Змінний струм перемішує електроліт, прискорює підведення активних іонів до поверхні деталі. Це також збільшує щільність прямого струму й знижує шорсткість  обробленої поверхні. Досвід показує, що добором оптимальної сполуки електроліту й режимів АГО можна досягти досить малих величин мікронерівностей (Rz=0,18…0,2 мкм). Якість поверхні, обробленої анодно-гідравлічним способом, визначається також станом поверхневого шару.

Зміни в поверхневому  шарі визначаються головним чином двома механізмами: хімічними реакціями на поверхні анода й напругами, що залишилися після видалення припуску.

Крім раніше розглянутих оксидних плівок, у результаті АГО на поверхні деталі може виникнути наводнений шар (шар металу з атомами водню, що впровадилися в кристалічну решітку). Так, при обробці сплаву ХН77ЮР в електроліті на основі NaCl (5%) глибина наводненого шару може досягати 60 мкм. Зменшення температури електроліту з 50 до 25°С і підвищення щільності струму до 25 А/см2 дозволяють знизити глибину цього шару до 10 мкм. Аналогічним чином підвищення щільності струму й зниження температури електроліту впливає й на інший вид зміни в поверхневому шарі – на роз'ятрювання граней зерен. Наводнений шар і зерна з розставленими гранями після АГО відповідальних деталей (лопатки газотурбінних двигунів) знімають поліруванням, оскільки ці дефекти можуть знизити втомлювану міцність деталей на 10% і більше.

Поверхневий шар заготовок з конструкційних сталей після штампування й механічної обробки часто має підвищену (у порівнянні з глибинними шарами) мікротвердість і мікронапругу. Властивості поверхневого  шару після АГО характеризуються вихідними мікронапругами мікротвердістю цього ж шару до обробки. Тому, якщо при АГО знімається загартований шар з корисним наклепом, після АГО необхідно передбачити відповідні операції зміцнення.

2.3.5. Електричні режими АГО

Найбільш широке поширення одержала АГО з живленням від  джерел  постійного струму. Напруга на електродах Uе при цьому підтримується в межах 6…20 В, рідко піднімається до 24…30 В (у діапазоні понад 20 В значно зростає імовірність утворення іскор).

Раніше відзначалося, що продуктивність та якість обробки істотно залежать від струму на аноді Dа. Звичайно застосовувані щільності струму знаходяться в діапазоні від 5 до 100 А/см2. При Dа>5 А/см2 деталі, як правило, покриваються міцною пасивною плівкою й процес припиняється. В області Dа>100…200 А/см2 важко стабілізувати склад і температуру електроліту в зазорі (електроліт швидко насичується продуктами реакції). При Dа=400…600 А/ см2 настають дифузійні обмеження: навіть при щонайбільших можливих тиску й швидкості прокачування електроліту іони металу, що розчиняється, й газу не встигають віддалятися від електродів і струм падає.

Величина постійного струму в зазорі при допущенні про лінійний характер зв'язку між струмом і напругою:

, 			 (2.14)

де χt – питома теплопровідність електроліту при температурі t, °С; Sр – розрахункова площа.

Якщо φу – падіння напруги в ланцюзі живлення (на електродах, у струмопроводах), Uж – напруга джерела живлення, φа й φк – падіння напруги на межі систем «анод-електроліт» і «катод-електроліт», то

U=Uжφуφвφк. 			(2.15)

У практичних розрахунках потенціал сталевого анода можна прийняти рівним 1,5 В.

При обробці деяких сталей і сплавів застосування асиметричного біполярного струму дозволяє на кілька десятків відсотків підняти швидкість анодного розчинення, в 1,5…2,0 рази знизити максимальну висоту мікронерівностей. Найважливішою характеристикою асиметричного струму є коефіцієнт асиметрії:

, 			(2.16)

де Jпр – амплітуда прямого струму; Jоб – амплітуда зворотного струму.

Коефіцієнт асиметрії має оптимум (наприклад, у відношенні швидкості анодного розчинення). Так, при округленні гострих кромок і прошиванні деталей із сталі 2Х13, сплавів ЭИ-893 і ЖС-6 К в різних умовах оптимальний коефіцієнт асиметрії має значення від 15 до 37.

Вже говорилося, що із застосуванням імпульсного струму в ряді випадків підвищується точність обробки. Установлено, що основні характеристики такого струму – тривалість періоду й скважність – також мають оптимум.

Але узагальнені формули для розрахунків оптимальних значень цих параметрів ще не знайдені.

2.4. Електрохімічне формоутворення

Електрохімічне об'ємне копіювання (ЕХОК)

Рис. 2.15. Схема обробки пера лопатки рухомими електродами: 
1 – корпус; 2 – кришка контейнера; 
3 – заготовка; 4 – копіри-електроди

Висока ефективність електрохімічного формоутворення досягається при обробці багатьох заготовок складної форми. Одним з розповсюджених видів цієї обробки є обробка робочого профілю турбінних лопаток (рис. 2.15).

Заготовку 3 поміщають між двома латунними копірами-електродами 4 відповідної форми на відстані 0,3-0,5 мм від них. Через зазор, що утворився, під тиском близько 1 МПа прокачують 10%-ий розчин повареної солі, що подається через штуцер. Режим формоутворення: напруга на електродах 
8-11 В, щільність струму 15-20 А/см2, швидкість подачі 0,3-0,4 мм/хв. Метал із заготовки видаляється зі швидкістю подачі при шорсткості обробленої поверхні  мкм.

Виходячи з особливостей електрохімічного формоутворення, вважають, що максимальний припуск, який видаляється з оброблюваної поверхні, повинен бути не більше подвійного мінімального припуску. Так, якщо в середньому з будь-якої точки знімають по 0,8 мм, то мінімальне знімання в будь-якій частині заготовки повинен бути не менше 0,4 мм.

У процесі електрохімічного формоутворення одночасно виявляються дефекти оброблюваної поверхні, зокрема, мікротріщини. Таким чином, при обробці здійснюється не тільки формоутворення, але й контроль якості, що особливо важливо для відповідальних деталей, наприклад, турбінних лопаток.

Практика показує, що електрохімічні методи формоутворення в 4-10 разів продуктивніше механічної обробки. Електрохімічний метод обробки особливо ефективний при обробці заготовок із важкооброблюваних сталей і сплавів. Режими  електрохімічного об'ємного копіювання (ЕХОК) та електрохімічного прошивання отворів (ЕХПр) в залежності від форми поверхні, що оброблюється, та точності її розмірів наведено в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Деякі режими ЕХОК робочих поверхонь кувальних штампів

| Форма оброблюваної поверхні | Похибка обробки, мм | Склад електро-літу | Режим ЕХО | Відносна оброблюваність |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проста | 0,5-0,7 | NaCl | Безперервний | 1,0 |
|  | 0,3-0,5 | Na03 |  | 0,55-0,65 |
| Середньої складності | 0,15-0,25 | NaNO з повітрям |  | 0,35-0,4 |
| Складна | 0,2-0,3 |  |  | 0,2-0,25 |
|  | 0,08-0,15 | NaCl з повітрям | Безперервний з переходом в імпульсно-циклічний | 0,2-0,25 |

Електрохімічне об'ємне копіювання (ЕХОК) робочих поверхонь заготовки широко застосовують у промисловості. Зокрема, цей вид ЕХО використовують при формоутворенні робочих поверхонь кувальних штампів для виготовлення шатунів, розподільних валів та інших виробів різного призначення. ЕХОК робочих поверхонь кувальних штампів дозволяє значно скоротити трудомісткість їхнього виготовлення за рахунок зменшення машинного часу, що витрачається на формоутворення робочих поверхонь і ручні доводочні роботи. ЕХО кувальних штампів застосовують, як правило, у серійному й масовому виробництві.

Кувальний штамп, для одержання заготовки шатуна дизеля (рис. 2.16 а), зображений на рис. 2.16 б. Поверхні а, б, в заготовки, що визначають її форму та розміри, виконані у верхній та нижній половинах штампа. Їхній контур обмежує канавка 1 для облою. Характерною рисою таких кувальних штампів є симетричність форми їхньої робочої порожнини, що дозволяє обробляти верхню й нижню половини штампів одним ЕІ. При несиметричній формі робочої порожнини штампів електрохімічну обробку робочих поверхонь обох їхніх половин виконують різними за формою й розмірами ЕІ.

Рис. 2.16. Заготовка шатуна (а) 
і схема кувального штампа (б) для її одержання: 
1 – канавка для облою; 2 – заготовка; 
3 – верхня половина; 4 – нижня половина

Для ЕХОК робочих поверхонь кувальних штампів застосовують ЕІ, виготовлені з металевих матеріалів, стійких до хімічної корозії: нержавіючих сталей, латуні, бронзи. ЕІ з нержавіючої сталі більш стійкі в експлуатації, але виготовлення їх більш трудомістке, ніж ЕІ з латуні або бронзи. Тому ЕІ складної форми виготовляють в основному з латуні й бронзи.

ЕІ для формоутворення робочих поверхонь обох половин кувального штампа є порожнинною конструкцією (рис. 2.17), робоча частина якої – це дзеркальне зображення робочих поверхонь обох половин штампа. Електроліт у МЕП підводять через накопичувальну порожнину а, щілину б і два отвори в. Верхньою площиною ЕІ закріплений з піделектродною плитою; остання, циліндричним хвостовиком зафіксована в пінолі або в плиті-пінолі верстата. При цьому фіксатор 1 розташований у контрольному отворі піноли або в пазу плити, запобігаючи розвороту піделектродної плити, а отже, й ЕІ. Через отвори г конструкція кріпиться до пінолі або до її плити.

Рис. 2.17. Конструкція ЕІ для обробки 
робочих поверхонь штампа: 
1 – фіксатор; 2 – піделектродна плита; 
3 – електрод-інструмент

Контур активної частини ЕІ для ЕХОК робочих поверхонь кувального штампа даного призначення виконують із радіусами на переходах близько 2 мм. Відповідно такий ЕІ можна віднести до групи складних. Виготовляють ці ЕІ на металообробних верстатах підвищеної точності з наступним доведенням їхніх робочих поверхонь слюсарною обробкою.

Рис. 2.18. Схема базування 
заготовки кувального штампа 
на столі верстата для ЕХОК

Пристосування для базування й кріплення заготовок 1 (половин) кувальних штампів має підставку 2 (рис. 2.18), що орієнтують на столі 3 верстата за допомогою центрального посадкового отвору стола, співвісного з посадковим отвором пінолі. Для запобігання перекосу основи пристосування має настановну шпонку або штифт; останні входять в один з пазів столу. Правильну установку заготовки штампа забезпечують три упори 4, запресовані в основу, що кріплять до столу верстата болтами й гайками. Заготовку штампа закріплюють на основі пристосування притискними планками.

Для правильної орієнтації заготовки щодо ЕІ необхідно знати однобічну номінальну різницю габаритних розмірів електрода-інструмента й заготовки в її обох площинах. Ця відстань може мати два значення, тобто габаритні розміри ЕІ можуть бути менше або більше габаритних розмірів зовнішнього контуру заготовки штампа.

З наведених у табл. 2.3 даних видно, що з ускладненням форми оброблюваних поверхонь і з підвищенням точності обробки значно падає їхня відносна оброблюваність, тобто продуктивність процесу ЕХОК. Максимальна продуктивність ЕХОК, прийнята умовно за одиницю (табл. 2.3), досягається при обробці простих за формою поверхонь із похибкою 0,5-0,7 мм з використанням водяного розчину хлористого натрію в безперервному режимі. При цьому швидкість подачі ЕІ становить 0,8-1,0 мм/хв.

Електрохімічне прошивання отворів

Рис. 2.19. Схема прошивання отвору анодно-гідравлічним методом

Прошивання отворів анодно-гідравлічним методом виконують порожнім електродом (рис. 2.19). Інструментом слугує металева трубка 4, покрита зовні тонким ізоляційним шаром 3. У труби під тиском подають електроліт. Трубка увімкнена в електромережу як катод, а оброблювана заготовка 1 – як анод.

Інтенсивне анодне розчинення металу з поверхні деталі під торцем трубки приводить до утворення порожнини 5, глибина якої може бути задана довільно поступальним переміщенням трубки з електролітом. Діаметр трубки 4 вибирається звичайно менше, ніж діаметр отвору 5, приблизно на 0,025-0,05, а іноді й на 0,1 мм на сторону.

Електроліт, що виходить із трубки, повертається по зазору між стінками отвору і трубки й через місцеву ванну 2 відкачується в систему циркуляції.

Електролітом слугує розчин солей, зокрема, хлористого натрію. Щільність струму залежно від інтенсивності прокачування електроліту, сполуки оброблюваного матеріалу й інших факторів перебуває в межах 100-300 А/см2 при напрузі 4-12 В. Іноді щільність струму доводять до 600 А/см2. Швидкість поглиблення звичайно перебуває в діапазоні 1-6 мм/хв. Отвір може бути будь-якої конфігурації, обумовленої профілем перетину інструмента.

Режими ЕХОК та ЕХПр залежно від форми поверхні, що оброблюється, та точності її розмірів представлені в табл. 2.4.

У потоці електроліту роблять операції обробки шліців, кільцевих каналів і порожнин у трубах; витончення сферичних поверхонь, зубозакруглення й т.д.

Особливості електрохімічного формоутворення глибоких точних отворів. Деталі із глибокими й точними отворами широко застосовують у промисловості. Технологічні прийоми механічної обробки таких отворів, як правило, складні, супроводжуються більшими витратами ручної праці й часто дають низьку якість оброблених поверхонь. Тут, особливо на оздоблювальних операціях, електрохімічний метод обробки досить ефективний.

Розмірну ЕХО глибоких отворів виконують із нерухомим або рухомим катодом. Застосування нерухомих катодів без осьової подачі має наступні недоліки: труднощі точного центрування довгого катода; необхідність застосування фасонного катода для обробки комбінованих ступінчастих отворів; копіювання дефектів поверхні катода оброблюваною поверхнею.

Для підвищення якості обробки катоду-інструменту (або заготовці) надають обертання. При значному розходженні діаметрів заготовки й інструмента застосовують схему з ексцентричним розташуванням нерухомого інструмента при обертанні заготовки із частотою 5-20 об/хв. Нерухомі катоди рекомендується застосовувати при обертанні заготовки й у випадку забезпечення необхідної твердості (, де l – довжина катода, d – діаметр оброблюваного отвору).

Застосування рухомих катодів зменшує або виключає недоліки нерухомих катодів.

Таблиця 2.4

Режими ЕХОК та ЕХПр залежно від форми поверхні, 
що оброблюється, та точності її розмірів

| Форма поверхні, що оброблюється | Операція | Точність розмірів, мм | Режим ЕХО | Спосіб подачі електроліту в МЕП | Швидкість ЕХО, мм/хв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ЕХПр отворів циліндричної форми; d<5мм | 0,05-0,1 | Безперервний з обертанням ЕІ | Прямий | 5-10 |
|  | ЕХПр отворів циліндричної форми; d>5мм | 0,1-0,3 | Безперервний без обертання ЕІ |  | 5-10 |
|  | ЕХПр отворів прямокутної, трикутної та ін. форми: r=0,6÷1,0 мм r=0,5÷0,7 мм r≈0,3 мм | 0,3-0,8 0,2-0,5 0,1-0,2 | Безперервний | Прямий Зворотний Прямий з введенням повітря (газу) | 0,5-2,0 1-2,5 0,2-1,0 |

155

Продовження табл. 2.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕХПр наскрізних отворів складної форми в заготовці з попередньо виконаним отвором; r≈0,3÷0,5 мм | 0,05-0,1 |  | Зворотний через отвір у заготовці | 10-20 |
|  | ЕХОК порожнин рівчаків кувальних штампів глибиною до 10 мм | 0,1-0,15 | Імпульсно-циклічний | Боковий | 0,08-0,1 |
|  | ЕХОК порожнин рівчаків кувальних штампів глибиною більше 10 мм | 0,3-0,7 | Безперервний | Прямий з протитиском | 0,3-1,5 |
|  |  | 0,15-0,25 |  | Прямий з введенням повітря (газу) | 0,15-0,5 |
|  |  | 0,05-0,15 | Імпульсно-циклічний | Прямий | 0,05-0,1 |

156

Продовження табл. 2.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕХПр наскрізних отворів складної форми | 0,5-0,7 | Безперервний | Прямий | 0,5-1,0 |
|  |  | 0,5-0,6 |  | Прямий з протитиском |  |
|  |  | 0,3-0,4 |  | Зворотний | 1,0-1,5 |
|  |  | 0,1-0,2 |  | Прямий з введенням повітря (газу) | 0,2-1,0 |
|  | Обробка щілин та пазів; B=4÷10 мм; L=10÷20 мм | 0,15-0,2 | Безперервний | Прямий | 1-1,5 |
|  | Обробка щілин та пазів; B=2 мм; L=10÷20 мм | 0,1-0,15 | Імпульсно-циклічний |  | 0,1-0,2 |
|  | ЕХПр порожнин з r=3÷5 мм | 0,3-0,5 | Безперервний | Прямий з протитиском | 0,8-1 |
|  |  | 0,2-0,4 |  | Зворотний | 1-1,5 |

157

До переваг цього виду обробки відносяться: можливість використання катодів простої форми, наприклад, гладких або ступінчастих із циліндричними ділянками; забезпечення необхідного центрування, що здійснюється застосуванням ізолюючих напрямних втулок і пластин; практичного виключення копіювання дефектів поверхні інструмента оброблюваною поверхнею.

Схеми ЕХО отворів рухомими катодами показані на рис. 2.20. Застосування рухомих катодів дозволяє різко збільшити продуктивність процесу, тому що обробка отвору відбувається по всій його довжині. Обробку доцільно робити при вертикальному розташуванні заготовки й катода-інструмента для зменшення його прогину.

Рис. 2.20. Схеми ЕХО отворів рухомим катодом

На рисунку 2.20 а, б показано схеми обробки короткими рухомими електродами, на рисунку 2.20 в, г – довгими. З довжиною l1 робочі ділянки, рівні довжині перехідного конуса l, катод, рухаючись в отворі заготовки Do, утворить фасонний отвір, що складається із циліндричної й конічної ділянок. Двоступінчастий електрод (рисунок 2.20 б, г) дозволяє обробити ділянка l2.

Для виконання отворів високої точності застосовують обробку при малих міжелектродних зазорах (до 0,01 мм) із центральним й ексцентричним розташуванням інструмента. Ексцентричне розташування інструмента дозволяє робити обробку заготовок із діаметром отворів набагато більшим, ніж діаметр застосовуваного електрода. Практичне здійснення при цьому знаходять наступні варіанти схеми: 1) інструменту надають обертання з окружною швидкістю 5-15 м/с при радіальній подачі до 0,1 мм/хв; частота обертання заготовки 15-20 об/хв (рис. 2.21 а); 2) інструменту, виконаному у вигляді усіченого конуса (конусність 2-3°), надають обертання зі швидкістю 5-15 м/с і поздовжню подачу до 150 мм/хв; частота обертання заготовки 5-60 об/хв (рис. 2.21 б); цю схему застосовують при обробці отворів діаметром 50-200 мм; 3) інструменту надають тільки радіальну подачу, а заготовку приводять в обертання зі швидкістю 5-20 м/с (рис. 2.21 в).

Рис. 2.21. Схеми ЕХО отворів з ексцентричним 
розташуванням катода-інструмента

Розмірна ЕХО за вказаними варіантами має наступні переваги: можливість одержання високої точності й мінімальної шорсткості обробленої поверхні; зниження вимог до стабілізації параметрів процесу; зниження енергоємності процесу обробки за рахунок зменшення електричного опору в зазорі. Схему вибирають залежно від заданої шорсткості оброблюваних поверхонь, точності й інших вихідних параметрів.

Розмірна ЕХО при живленні постійним струмом, як правило, не забезпечує високої точності та якості оброблюваних поверхонь. Можна істотно підвищити точність обробки і її якість, застосовуючи імпульсно-циклічну схему ЕХО.

При цьому обробка відбувається при коротких імпульсах технологічного струму із тривалістю с.

Щоб зменшити вплив температури, загазованості й зашламленості електроліту на його електропровідність, тривалість пауз вибирається з умови повної заміни електроліту в МЕП.

У цих умовах можна одержати похибку формоутворення (копіювання) не гірше 0,05 мм при істотно зменшеній шорсткості оброблених поверхонь.

Електрохімічний метод дозволяє також робити операції протягання й калібрування фасонних отворів.

Електрохімічне розрізування заготовки роблять металевим диском без механічного контакту з нею. Між диском і заготовкою існує зазор, заповнений електролітом, що рухається. Окружна швидкість диска досягає 30-40 м/с, забезпечуючи продуктивність 1-3 мм/хв. Зношування інструмента відсутнє.

Відрізні й розрізні операції здійснюються пластинчастим (рис. 2.22 а) або обертовим з великою швидкістю дисковим (рис. 2.22 б) електродами.

Рис. 2.22. Схема обробки пластинчастим (а) і дисковим (б) електродами

Електроліт у зону обробки подається поливом через спеціальне сопло. При обробці обертовим електродом 1 швидкість обертання досягає 30 м/с. В анодному розчиненні бере участь циліндрична поверхня електрода, бічні поверхні ізолюють. Ширина різання залежить від конструкції ЕІ 1 і співвідношення товщини заготовки 2 та діаметра інструмента.

Технологічні режими ЕХВр заготовок дисковими металічними ЕІ показано в таблиці 2.5.

Таблиця  2.5

Технологічні режими ЕХВр заготовок 
дисковими металічними ЕІ

| Матеріал заготовки | Uе, В | tа, А/см2 | tе, °С | n, об/хв | Технологічні параметри |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vі, мм/хв | шорсткість Ra, мкм |
| Вуглецеві сталі | 9-15 | 30-100 | 25-35 | 300-400 | 0,5-2,0 | 0,8-1,6 |
| Жароміцні сталі та сплави | 12-18 | 30-120 | 30-40 | 300-3000 |  | 1,6-5,1 |
| Титанові сплави | 15-18 |  |  |  | 0,5-1,5 | 3,2-5,2 |

Вирізання деталей складного контуру можна здійснювати нерухомим електродом-дротом (рис. 2.23).

Рис. 2.23. Схема вирізання 
електродом-дротом

Дріт 1 натягається в спеціальному пристрої 3. Верхній його кінець закріплений у насадці-соплі 2, яка формує струмінь електроліту. Пристрій 3 з натягнутим дротом переміщається за заданим законом форми різання.

Електроліт під тиском 1,2…1,5 МПа подається через сопло 2 уздовж дроту. Цим способом доцільно розрізати листовий матеріал 4 товщиною не більше 20 мм.

Для обробки внутрішніх поверхонь криволінійних трубопроводів застосовують шароподібним електрод-катод 2, що направляється елементом-супутником 3 (рис. 2.24).

Рис.2.24. Схема обробки внутрішньої поверхні 
криволінійного трубопроводу

Електрод із супутником під тиском електроліту просувається по внутрішньому каналу трубопроводу 1 зі швидкістю 40…400 мм/хв. Негативний потенціал подається на ЕІ за допомогою гнучкого проводу 4, що просувається через гідроущільнення. Міжелектродний зазор становить 0,5…0,8 мм.

У якості електроліту при обробці трубопроводів з нержавіючих сталей використовується водний розчин NaCl (10…12%), що прокачується під тиском 0,8…1,6 МПа. При робочій напрузі 18 В шорсткість обробленої поверхні Ra=0,4…1,25 мкм.

2.5. Анодно-механічна обробка матеріалів

Анодно-механічну обробку (АМО) виконують при підвищеній щільності струму. Анодне руйнування матеріалу доповнюється інтенсивним електроерозійним впливом численних теплових осередків, що виникають у точках контакту поверхонь катода й анода. Під термічним впливом електричного струму знімання металу помітно збільшується. Специфічна особливість даного процесу полягає в тому, що одночасно плавляться невеликі ділянки оброблюваної поверхні, що виникають у точках контакту заготовки й ЕІ. У той же час процес плавлення є короткочасним, що запобігає проникненню тепла в масу металу заготовки, і тепло впливає лише на тонкий поверхневий шар, у якому можуть відбутися незначні структурні зміни. Оскільки величина ділянок активної поверхні невелика, локальні щільності струму досягають досить значних величин (до декількох тисяч А/см2), метал в окремих точках поверхні нагрівається до дуже високих температур, плавиться, частково випаровується й виноситься із зони обробки. Там, де метал вилучений, процес припиняється, виникаючи в інших місцях. Завдяки зсуву цих явищ, процес знімання відбувається безупинно.

Робочим середовищем при АМО є електропровідний електроліт – водяний розчин силікату натрію (рідке скло):

Важливою характеристикою цього електроліту є модуль М; він обчислюється за формулою (2.13):

,			 (2.17)

де А – процентний вміст кремнезему; Д – процентний вміст окису натрію; 1,032 – процентне відношення молекулярної ваги окису натрію до молекулярної ваги кремнезему. Об'ємна вага робочої рідини повинна становити (1,28–1,32) 10–4 Н/см3, модуль М=2,6÷3.

У результаті виникнення електроерозійних явищ при АМО зі збільшенням продуктивності підвищується шорсткість оброблюваних поверхонь. Тому цей вид обробки застосовують в основному для чорнових операцій.

2.5.1. Анодно-механічне різання металів

Характерним видом анодно-механічної обробки є різання металів. Анодно-механічне різання металів ґрунтується на комбінованому впливі електричних, теплових і механічних факторів на заготовку, що розрізається та виконується на спеціальних верстатах. Схема установки для анодно-механічного різання показана на рис. 2.25. Заготовку, що розрізають, 1 у більшості випадків встановлюють на верстаті нерухомо, а ЕІ 2 повідомляють складний рух щодо заготовки; швидкий головний рух і рух подачі.

Рис. 2.25.  Схема анодно-механічного різання матеріалів

У зону різання підводиться робоча рідина. Різання супроводжується інтенсивним утворенням іскор, які викидаються із зони різання. Ці іскри є частками розплавленого металу, оточені оболонкою з робочої рідини. Ширина різання залежить від товщини електрода-інструмента й звичайно становить 1,8-2,5 цієї товщини. При анодно-механічній обробці механічні властивості оброблюваного матеріалу не чинять помітного впливу на інтенсивність процесу обробки. На інтенсивність АМО впливають такі властивості матеріалу, як температура плавлення, теплопровідність і теплоємність.

Висока продуктивність різання може бути досягнута лише при інтенсивних електричних режимах, які характеризуються напругою й силою струму. Напруга, необхідна для здійснення АМО, становить 20-28 В, і її вибирають залежно від розмірів поперечного перетину заготовки. Сила струму коливається в значних межах і залежно від розмірів заготовки й інтенсивності процесу може досягати декількох сотень амперів (таблиця 2.6).

На продуктивність процесу різання істотно впливає швидкість головного руху ЕІ. Оптимальний інтервал швидкості головного руху 15-25 м/с.

При малій швидкості інструмента невелика кількість електричних розрядів, а при більшій – скорочується тривалість їхнього впливу.

Таблиця 2.6

Залежність сили струму від діаметра заготовки

| Діаметр заготовки, мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Струм, А | 80-100 | 125-150 | 200-225 | 275-300 |

У тому й іншому випадку продуктивність різко зменшується. Нормальний режим обробки передбачає також й оптимальний тиск ЕІ на заготовку, що розрізається. Тиск інструмента на заготовку повинен перебувати в інтервалі 0,08-0,2 МПа.

2.5.2. Анодно-механічне заточування ріжучого інструмента

Анодно-механічний метод обробки успішно застосовують для заточування інструмента, оснащеного твердосплавними пластинами. Схема анодно-механічного заточення інструмента показана на рис. 2.26. Інструмент, що заточується, 1 й заточувальний диск 2 з'єднуються із джерелом 5 постійного струму через регульований резистор 4. Проміжок між заточуваною поверхнею інструмента й диском заповнюється робочою рідиною. Напруга до інструмента підводиться через комутаторне кільце 3.

Рис. 2.26. Схема анодно-механічного 
заточування інструмента

Інтенсивність знімання металу й шорсткість оброблюваної поверхні залежать від матеріалу інструмента, що заточується, складу й кількості робочої рідини в зоні заточення, напруги джерела живлення, величини МЕП і сили струму. Швидкість знімання при заточенні інструмента із твердого сплаву значно нижче швидкості знімання металу при заточенні сталі (табл. 2.7).

Таблиця 2.7

Показники анодно-механічного 
й  механічного різання заготовок

| Сталь | Розміри поперечного перетину заготовки, мм2 | Анодно-механічне різання |  |  | Механічне різання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | час різання, хв | ширина різця, мм | витра-та енергії, кВт· год | час різання, хв | ширина різця, мм | витрата енергії, кВт·год |
| 08Х13 Р18 50 60ГС | 40×50 100×100 120×140 Ø80·102 | 3 6 12 15 | 1,5 2,0 2,5 2,0 | 0,3 0,7 1,7 0,5 | 15 17 19 20 | 4 8 8 6 | 0,6 1,6 1,9 1,3 |

Робоча рідина повинна перебувати в достатній кількості у МЕП. Це досягається силою подачі рідини й застосуванням дисків, на робочій частині яких є канавки, що полегшують доступ робочої рідини в зону заточення. Найкращі результати дає робоча рідина, виготовлена з рідкого скла й води, з об'ємною вагою (1,36-1,38)·10–4 Н/см3.

Зниження швидкості знімання після тривалої роботи свідчить про виснаження робочої рідини, у цьому випадку необхідно її замінити свіжим складом.

Напруга генератора (або іншого джерела постійного струму) звичайно становить 14-28 В, щільність струму 1-25 А/см2 (залежно від виду виконуваного переходу).

Високу швидкість знімання металу можна одержати при тиску між електродами 0,15 МПа.

Окружна швидкість диска повинна бути така, щоб вчасно відбувалося видалення розплавлених часток металу із зони заточення.

При надмірній окружній швидкості диска ускладнюється потрапляння робочої рідини в зону заточення й збільшується розбризкування. Найбільша швидкість знімання металу має місце при окружній швидкості диска 8-18 м/с. Режими та технологічні показники ЕХЗ інструментів з пластинами з твердого сплаву наведено в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8

Режими і технологічні показники ЕХЗ інструментів з пластинами із твердого сплаву

| Поверхня, що заточується | Тип та характеристика (ЕІ) | Режим |  |  |  | Показники |  |  | Площа ЕХЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UЕ, В | Поперечна подача, мм/хв | Повздовжня подача, мм/хв | Тиснення притискача до круга, МПа | Швидкість знімання, мм3/хв | Зношення круга, мг/г | Ra, мкм |  |
| Задня головна поверхня прохідного різця | 2724-0041 АС6 80/63 | 5-6 | - | 1-2 | 15-18 | 600-800 | 2-4 | 0,32-0,16 | Загальна – 24см2; твердосплавної пластини – 1,8см2 |
| Передня поверхня розточного різця | 2724-0041 АС4 125/100; 100-МО13Е | 7-8 | 2-5 | 3-4 | - | 700-900 | 1-3 | 0,63-0,32 | - |
| Головна задня поверхня торцевої фрези | 2724-0041 АС6 125/100; 100-МВ1 | 6-7 | 3-5 | 1-2 | - | 400-600 | 6-8 | 0,32-0,16 | Загальна – 3,2см2; твердосплавної пластини – 0,5см2 |
| Поверхня ріжучої частини фасонного різця | 2724-0041 АС6 125/100; 100-МО13Е | 7-8 | 6-8 | 2-3 | 15 | 800-900 | 1-3 | 0,63-0,32 | Загальна – 1,9см2; твердосплавної пластини – 0,8см2 |

Примітка. Круги згідно з ГОСТ 16172-80*Е.

166

Для забезпечення високих швидкостей знімання металу й необхідної шорсткості поверхні необхідно зберегти постійним протягом часу обробки обрані значення напруги й сили струму.

У той же час в процесі обробки внаслідок знімання металу з інструмента, що заточується, величина МЕП безупинно зростає, а отже ставляться сила струму й напруга на електродах. Для збереження МЕП постійним необхідно зближати інструмент і диск зі швидкістю, що відповідає швидкості знімання металу.

Для підтримування постійного МЕП використовують регулятори (рис. 2.27). Регулятор 4 перебуває під дією двох напруг: напруги, що знімається з регульованого резистора 3, і напруги постійного джерела живлення. Перша напруга залежить від сили струму, а отже, від величини міжелектродного проміжку. Під дією цієї напруги регулятор прагне розвести інструмент і диск.

Рис. 2.27. Схема регулювання МЕП при анодному заточенні інструмента

Напруга стороннього джерела не залежить від ходу процесу і є постійною. Під дією цієї напруги регулятор зближає електроди.

Настроювання регулятора відбувається таким чином, що при заданій силі струму напруга, яка знімається з резистора, дорівнює напрузі стороннього джерела. Якщо включити подачу при розведених електродах, то в ланцюзі 1-4 струму не буде. Регулятор під дією напруги стороннього джерела почне швидко зближати інструмент і диск доти, поки на резисторі 3 не з'явиться напруга, що відповідає заданій силі струму. Якщо за певних причин (наприклад, коротке замикання інструмента й диска) сила струму різко зросте, регулятор швидко розведе електроди й установить МЕП, при якому буде мати місце рівність напруг, тобто встановлений режим обробки.

Для того щоб забезпечити необхідну шорсткість поверхні, заточення твердосплавного інструмента звичайно виконують за кілька проходів,  на одних  забезпечують високу швидкість знімання при великій шорсткості поверхні, а інших – низьку швидкість знімання й більш якісну оброблену поверхню. На попередньому режимі знімають більшу частину припуску – 
80-90%; на чистовому – 15%. Знімання металу в 3-4 рази нижче, ніж при попередньому режимі. При доведенні можна одержати шорсткість поверхні  мкм при зніманні 
3-5% припуску.

Технологічні характеристики анодно-механічного заточування наведено у таблиці 2.9.

Таблиця 2.9

Технологічні характеристики анодно-механічного 
заточування інструмента, оснащеного твердим сплавом

| Параметри | Перехід |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | попередній | чистовий | доведення |
| Напруга живлення, В | 20-24 | 20-24 | 20-24 |
| Щільність струму, А/см2 | 15-25 | 4-6 | 1-2 |
| Шорсткість поверхні Ra, мкм | до 2,5 | 2,5-1,25 | 1,25-0,32 |
| Інтенсивність знімання металу, мм3/хв | 120-200 | 25-45 | 1-3 |
| Відносне зношування інструмента, % (по масі) | 15-20 | 5-10 | 2-4 |

2.6. Анодно-абразивна обробка матеріалів

Сполучення анодного розчинення й механічного (абразивного) впливу на заготовку значно розширює можливість застосування електрохімічних процесів для розмірної обробки матеріалів.

2.6.1. Електроабразивне шліфування

На рис. 2.28 показана схема електроабразивного круглого шліфування. Струмопровідне абразивне коло 3 ковзким контактом 2 з'єднано з негативним полюсом джерела 1 постійного струму. Оброблювана заготовка 4 приєднується до позитивного полюса. Резистор 5 дозволяє регулювати силу струму в ланцюзі. У зону обробки подається електроліт, наприклад, розчин рідкого скла, з об'ємною вагою (1,24–1,34) 10–4 Н/см3. Напруга джерела струму 30-32 В, найменша напруга 7-8 В, максимальний струм до 50 А. При збільшенні анодної щільності струму інтенсивність знімання металу зростає, при цьому підвищується шорсткість поверхні.

Рис. 2.28. Схема електроабразивного 
 шліфування

Тому процес обробки доцільно проводити у два переходи (шліфування й доведення), що відрізняються електричними режимами. При використанні графітизованих кругів при обробці деталей із твердих сплавів можуть бути рекомендовані режими, наведені в таблиці 2.10.

Таблиця 2.10

Режими при електроабразивній обробці

| Параметри | Шліфування | Доведення |
| --- | --- | --- |
| Робоча напруга, В | 25-30 | 12-15 |
| Щільність струму, А/см2 | 25-30 | 3-5 |
| Окружна швидкість кола, м/с | 15-18 | 15-18 |
| Тиск кола, МПа | 15-20 | 20-25 |

Рис. 2.29. Схема процесу електро-
абразивної обробки

Основне знімання металу забезпечується шліфуванням. Припуск на доведення залишають не більше 0,05 мм.

На рис. 2.29 показана схема процесу електроабразивної обробки. Електроабразивне коло складається з абразивних зерен 1 і зв'язки 2. У зазор 4, утворений абразивними зернами, безупинно подається робоча рідина 6.

При проходженні електричного струму заготовки – анод 3 піддається анодному розчиненню з утворенням плівки 5 із високим електричним опором. При обертанні кола абразивні зерна видаляють продукти анодного розчинення із заготовки й захоплюють частки електроліту, безупинно оновлюючи його в робочій зоні.

Працездатність абразивного кола підтримується його самозагострюванням у процесі роботи. Абразивні зерна зношуються й руйнуються, внаслідок чого зазор між оброблюваною заготовкою й електропровідним зв'язуванням кола зменшується. Відбувається пробій тонкого шару електроліту, що приводить до вигорання графіту й бакеліту й відновлення колишньої величини проміжку.

Показники процесу в значній мірі залежать від співвідношення частки металу, знятого механічним різанням, і загального об'єму знятого металу. Із збільшенням частки механічного різання зростає зусилля шліфування й підвищується зношування шліфувальних кіл. Режими профільного ЕХШ деяких сталей та сплавів наведено в таблиці 2.11.

Так, при плоскому шліфуванні торцем кола частка електрохімічного знімання металу переважає, а при шліфуванні периферією кола частка електрохімічного знімання в середньому становить тільки 55-58% від загального знімання металу.

Об'ємна продуктивність обробки цим методом становить 4000 мм3/хв, шорсткість поверхні  мкм.

Таблиця  2.11

Режими профільного ЕХШ деяких сталей та сплавів

| Матеріал ЕЗ | Тип та характеристика круга (ЕІ) | Електроліт |  | UЕ, В | Глибина шліфування за один хід, мм | Повздовжня подача, мм/хв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | склад | концентрація, % |  |  |  |
| ЭИ-893 ЭИ-929 | ЕПП 250×20×76×15 24А 16-Н | NaNO3 | 20 | 9 | 2 4 6 8 | 25 16 13 10 |
| ЖС6-К |  | NaCl | 2 |  | 2 4 6 8 | 20 14 11 6 |
|  | ЕПП 400×20×203×15 24А 16-Н | ЕНІМС-1 | - | 8 | 6 | 15 |
| 12Х18Н9Т | ЕПП250×20×203×15 24А 16-Н | NaCl | 2 | 9 | 2 4 6 | 42 33 30 |
| ЮНДК 35Т5 ЮНДК24 |  |  | 15 |  | 0,6 2,0 6,6 | 130 35 10 |
| 65Г | ЕПП 400×20×76×15 24А 16-Н | ЕНІМС-1 | - | 8 | 6 | 40 |

Примітка. 1. Круги виготовляються згідно з ТУ 2-036-931-83 2. Склад електроліту ЕНІМС-1

171

2.6.2. Електроалмазне шліфування

Сутність процесу електроалмазного шліфування полягає в сполученні анодного розчинення з алмазним різанням. Особливостями електроалмазного шліфування є: висока щільність струму (до 200 А/см2), що досягається за рахунок високої електропровідності шліфувального кола й малого зазору між кругом та заготовкою; низька напруга (6-10 В), що запобігає можливості виникнення ерозії в процесі обробки; безперервне видалення із зони різання не тільки продуктів анодного розчинення, але й різання оброблюваної заготовки.

Установлено, що 0,9 товщини шару, який знімається в процесі обробки, віддаляється за рахунок електрохімічного процесу й тільки 0,1 – за рахунок різання. Тому зношування алмазного диска при електроалмазному шліфуванні зменшується майже в 10 разів у порівнянні з механічним алмазним шліфуванням.

Режим обробки залежить від співвідношення кількості сталі й твердого сплаву на поверхні, що шліфуються і вимог до якості й продуктивності обробки. Найкращі показники досягаються при використанні кіл на зв'язках МВ1, МО13Е та алмазах АСР й АСВ зернистістю 125/100 або 160/125 100%-ої концентрації. Швидкість знімання 600-900 мм3/хв при питомій витраті алмазів 1-4 мг/г, шорсткість поверхні до Ra=0,16мкм.

Швидкість різання при електроалмазному шліфуванні перебуває в межах 20-25 м/с, при більш високих швидкостях підвищується зношування кола.

Тиск кола на оброблювану заготовку значно впливає на розвиток електрохімічного процесу, тому що змінюється величина зазору між заготовкою й кругом, а також процес різання твердого сплаву алмазними зернами. Величина оптимального тиску становить 0,4-0,6 МПа.

Анодно-механічне шліфування отворів відбувається або за кілька проходів з поперечною подачею, або зі зняттям припуску за один прохід. У твердому сплаві можна обробляти отвори із зніманням 0,4-0,6 мм за прохід при повздовжній подачі 0,03-0,04 мм/хв.

2.7. Анодно-механічне фрезерування і точіння

Виконується металевим інструментом, профіль якого відповідає профілю деталі. Для поліпшення вилучення електроліту в МЕП на утворюючому диску (інструменті) роблять проріз. Анодно-механічне заточування відбувається торцем фасонного електрода при обертанні заготовки, чим забезпечується перенесення профілю інструмента на заготовку. Спосіб ефективний при обробці складних фасонних поверхонь. На швидкість знімання й шорсткість обробленої поверхні при анодно-механічному фрезеруванні, заточенні впливають щільність струму, швидкість обертання інструмента або заготовки, напрямок подачі електроліту й інші фактори. Електроліт вибирають залежно від оброблюваного матеріалу.

2.8. Анодно-механічне хонінгування й суперфінішування

Анодно-абразивним хонінгуванням називають обробку, при якій видалення продуктів анодного розчинення відбувається механічними діями абразивної суспензії й неметалічного притирання при наявності додаткового катода 1 (рис. 2.30) або абразивними брусками, що встановлюються в хонінгувальну голівку, яка є катодом.

Рис. 2.30. Схема анодно-механічного хонінгування

При анодно-механічному хонінгуванні основний припуск видаляється анодним розчиненням; роль мікрорізання зводиться до механічної депасивації поверхні заготовки. Шорсткість поверхні, обробленої абразивними брусками, Ra=0,04-0,16 мкм, відхилення циліндричності при обробці отворів 3-5 мкм на довжині 100 мм, відхилення від круглості не перевищує 0,8-2 мкм. Знімання металу по діаметру до 0,3 мм/хв, зношування брусків 0,1-0,2 мг/м.

Продуктивність анодно-механічного суперфінішування в 15 разів вище звичайного. Цей вид обробки можна застосовувати безпосередньо після заточення або чорнового шліфування. Наприклад, при обробці пінолі верстата діаметром 75 мм і довжиною 300 мм зі сталі 40Х швидкість знімання становить 
400-500 мм3/хв. Похибка форми в поперечному перетині 
0,6-1,0 мкм при вихідній похибці 5-6 мкм, відхилення від циліндричності 1-2 мкм на довжині 100 мм.

2.9. Устаткування, електроліти, 
інструмент і пристосування для ЕХО

2.9.1. Електроліти для розмірної ЕХО

Принципово анодне розчинення може відбуватися в будь-якому електроліті, що утворює із металом добре розчинні у воді з'єднання. Електроліти, застосовувані при ЕХО – одна з умов високої продуктивності. При ЕХО в якості електролітів застосовують водні розчини солей, кислот і лугів. У процесі ЕХО при високих щільностях струму електроліти забезпечують проходження електричного струму між електродами, сприяють протіканню необхідних реакцій на поверхнях електродів і, протікаючи через МЕП, виносять з нього продукти розчинення, підтримуючи тим самим постійність концентрації взаємодіючих часток на всіх ділянках МЕП.

Електроліти повинні мати високу електропровідність, можливо менший корозійний вплив на метали й мінімальну в'язкість, щоб прокачувалися через міжелектродний зазор, бути простими у виготовленні й експлуатації, безпечними в роботі й дешевими.

Практично найбільш поширені деякі розчини, зокрема розчин хлористого натрію.

Водний розчин хлористого натрію (повареної солі) придатний для електрохімічної обробки сталі 50, 34ХНЗМ, 40Х, жароміцних нікелевих сплавів, а при добавці їдкого натрію – для обробки металокерамічних вольфрамокобальтових сплавів. Позитивні сторони такого електроліту – низька вартість і тривала працездатність. Останнє пояснюється тим, що хлористий натрій безупинно відновлюється в розчині. При використанні водних розчинів хлористого натрію для обробки деталей із нержавіючої сталі (наприклад, Х18Н9Т) можливе зниження корозійної стійкості при низьких густинах струму. На інших металах цього не спостерігається.

Широко застосовуються нейтральні водні розчини солей, кислот і лугів. Рекомендовані електроліти [35]: 5…15%-ий розчин повареної солі – при обробці вуглецевих сталей, сталі 40Х, сталі 50ХН3М, а з добавкою їдкого натрію – для обробки твердого сплаву типу ВК; 15%-ий розчин сірчанокислого натрію – для обробки сталі Х18Н10Т; 2…5%-ий розчин сірчаної кислоти – для обробки титану й нікелевих сплавів; 10…15%-ий розчин азотнокислого натрію – для обробки цинкових сплавів, олова, свинцю; електроліт (55% фосфорної кислоти +22% сірчаної кислоти +23% води) – для обробки жароміцних сплавів. Для ЕХО нікелевих сплавів і титану іноді застосовують водні розчини сірчаної кислоти. Ці розчини забезпечують високу чистоту поверхні і не викликають корозії деталей. Розчини сірчанокислого натрію придатні для обробки деталей із нержавіючої сталі Х18Н9Т та забезпечують високу швидкість знімання і дзеркальної поверхні виробу.

Електроліти із водного розчину будь-якої солі, зокрема хлористого натрію, швидко змінюють свою кислотність (РН) і електропровідність у процесі роботи внаслідок утворення при електролізі лугу та нагромадження її в розчині.

При ЕХО необхідно вибрати оптимальні гідродинамічні умови, при яких забезпечується повне й своєчасне віднесення продуктів електролізу. Оптимальну швидкість циркуляції електроліту приймають 0,1 л/с на 1 см2 оброблюваної поверхні при робочій щільності струму 1 МА/м2.

Характеристику деяких електролітів та область застосування наведено в таблиці 2.12.

Таблиця 2.12

Характеристика  деяких електролітів

| Компоненти | Вміст компонентів у воді, % | Питома електропровідність при 20°С , Ом-1·см-1 | Область призначення |
| --- | --- | --- | --- |
| Натрій азотнокислий NaNO3 | 30 | 0,1606 | Обробка простих ковочних штамів, прес-форм і т.д. |
| Калій хлористий KCl | 21 | 0,281 | Формо-утворення отворів |
| Натрій хлористий NaCl | 25 | 0,2135 | Обробка профілю пера турбінних лопаток |
| Амоній азотно-кислотний NH4NO3 | 50 | 0,3633 (15°С) | Обробка порожнин у деталях з перлітної сталі |
| Соляна кислота HCl | 10 | 0,6302 | Формоутворення отворів невеликого діаметра |
| Азотна кислота HNO3 | 2 | 0,17 | Операції заготовок з алюмінієвих сплавів |

При ЕХО слід сполучати високу швидкість руху, інтенсивне розчинення й достатньо точне копіювання профілю катода на аноді. Велике значення для процесу ЕХО має ступінь очищення електроліту від продуктів анодного розчинення.

2.9.2. Електроди-інструменти для ЕХО

ЕІ для ЕХО виготовляють із матеріалів з високою електричною провідністю й високою стійкістю проти корозії (міді, латуні, бронзи, корозійностійких сталей, жароміцних і титанових сплавів, графіту й ін.).

Електроди з корозійностійких сталей застосовують для виготовлення лопаток турбін і компресорів, а також штампів і прес-форм. З титанових сплавів виготовляють тонкі трубчасті електроди для прошивання глибоких отворів. Графіт застосовують в умовах одиничного й дрібносерійного виробництва деталей, а також при обробці обертовим електродом-диском. Формоутворення профілів ЕІ здійснюють механічною обробкою, литтям, гальванопластикою, металізацією напилюванням, обробкою тиском тощо.

Для кращої локалізації процесу анодного розчинення неробочі ділянки ЕІ покривають ізоляційними матеріалами (силікатна емаль, епоксидні смоли, поліхлорвініл, гума й ін.), які повинні мати високі механічні, електроізоляційні, адгезійні властивості, волого- і термостійкість при малій товщині (0,02…5 мм) покриття. Шорсткість поверхні робочої частини ЕІ повинна бути не нижче Ra=1,6 мкм, а ізоляції – Ra=0,8 мкм.

Конструкція ЕІ визначається його типом, матеріалом для його виготовлення, способом кріплення в електротримачі верстата, формою і розміром робочих поверхонь, необхідністю застосування електроізоляційного покриття (його видом і способом нанесення), а також механічною міцністю (табл. 2.13-2.15).

Таблиця 2.13

Конструкції ЕІ пластинчатої і стрічкової форм

| Форма | Конструкції та параметри | Застосування |
| --- | --- | --- |
|  | Пластинчатий ЕІ h=10-20 мм | Електрохімічне полірування, гальванічні процеси |
|  | ЕІ у вигляді безкінечної стрічки Н=20-40 мм h=0,5-2,0 мм | Анодно-механічне розрізання заготовок великих габаритних розмірів, діаметром чи висотою 700 мм |

Всі ЕІ для ЕХО складаються з  активних (робочих) і пасивних (неробочих) елементів та поверхонь. Перші здійснюють електрохімічне розчинення оброблюваних поверхонь заготовок, а інші використовують для зв'язку з елементами електрохімічного верстата, приводу електричного струму, підведення і відведення електроліту. Активні елементи ЕІ завжди є струмопровідними, а пасивні можуть бути і неструмопровідними. В останньому випадку струм підводять безпосередньо до активних поверхонь ЕІ.

Таблиця 2.14

Конструкції дискових ЕІ

| Форма | Конструкції і параметри | Застосування |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Металеві струмопровідні диски D=200-700 мм, d=20-40мм, h=0,5-2 мм | ЕХВр і АМО-відрізання заготовок з круглого профільного та листового металу |
|  | Диски з активною алмазоносною частиною 1 і металевою струмопровідною частиною 2. Dі=50-400 мм, h=0,45-2,4 мм | ЕХВр заготовок з круглого профільного і листового металу |
|  | Круги, в цілому складаються з зерен абразивного матеріалу на струмопровідній зв'язці, зернистість абразиву від 125 до 315 мкм, зовнішній діаметр 150-300 мм | ЕХШ заготовок циліндричного і фасонного профілю |
|  | Активна частина алмазоносний шар з алмазних зерен зернистістю 50-200 мкм, зв'язаних між собою і з пасивною частиною 2 сплавами на мідній основі, Dі=50-175 мм, h=20-28 мм | ЕХЗ твердосплавного інструмента |

Продовження табл. 2.14

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Диски 1, на торці яких закріплені притири 2, діелектричного матеріалу (дерева), D=200-500 мм, δ=20-50 мм | ЕХАП площин |

Таблиця 2.15

Конструкції циліндричних одномісних ЕІ

| Форма | Конструкції і параметри | Застосування |
| --- | --- | --- |
|  | ЕІ цільної конструкції з робочою частиною і хвостовиком для базування та кріплення в цанговому затискачі верстата | Для ЕХО попередньо оброблених отворів діаметром до 5 мм електроліт подають у робочу зону через отвір в заготовці або соплом (поливом) |
|  | ЕІ порожнистої конструкції з хвостовиком для базування і кріплення в цанговому затискачі верстата | Для ЕХО отворів діаметром від 5 до 10-15 мм електроліт подають (чи відводять) через центральний отвір |
|  | ЕІ порожнистої конструкції з фланцем для базування і кріплення на верстаті | Для ЕХО отворів діаметром більше 29-30 мм електроліт подають через центральний отвір |

2.9.3. Верстати для електрохімічної розмірної обробки

До засобів технологічного оснащення відносять: електрохімічний верстат, що здійснює технологічну операцію; джерело живлення технологічним струмом з струмопроводами, які забезпечують подачу напруги на електроди; обладнання для зберігання, подачі, очищення і регулювання параметрів електроліту; систему керування роботою електрохімічного верстата; технологічне оснащення для установки, базування і закріплення заготовок та ЕІ; пристрої для відкачування з електрохімічного верстата газоподібних продуктів, що виділяються при роботі, промиванні заготовок і деталей верстата від залишків електроліту, сушінні оброблених і промитих заготовок.

Верстати для ЕХО становлять собою комплекс устаткування рис. 2.31-2.32 і приладів, які в сукупності функціональних зв'язків дозволяють здійснювати технологічний процес отримання деталей із заготовок, а при необхідності і їх пасивації (в число таких пристроїв входить і оснащення для подачі в робочу зону стисненого повітря чи газу).

За компонуванням їх підрозділяють на верстати з вертикальним (як правило, універсальним і спеціалізованим) та горизонтальним (частіше спеціальним) переміщенням робочих органів. Верстати з вертикальним компонуванням мають станину консольної чи портальної форм (табл. 2.16-2.18).

У процесі АГО верстат зазнає впливу трьох зусиль: гідродинамічного, гідростатичного й електромагнітного. Найбільше за величиною гідростатичне зусилля створює найбільшу деформацію технологічної системи. Так електрод, що має робочу поверхню 400 см2, при обробці із протитиском або зворотному потоці електроліту при тискові у 20 кг/ см2 передає зусилля на інструментальну  головку верстата до 8⋅104 Н. Подібні зусилля не повинні викликати які-небудь значні деформації, що могли б порушити процес обробки або позначитися на точності виготовлення деталей.

181

Рис. 2.31. Класифікація верстатів для ЕХО

Таблиця  2.16

Технічні характеристики деяких спеціалізованих електрохімічних верстатів

| Модель | Призначення | Тип ЕІ | Максимальні розміри заготовок, що оброблюються, мм | Максимальна продуктивність |  | Електричні характеристики |  | Маса верстата, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мм3/хв | см3/хв | I, А | U, В |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4А840 4Б850 4Б860 4870 | Анодно-механічна відрізка заготовок | Стрічкові | d×l=250×400 d×l=400×750 d=630 d=1000 | - - - - | 35 30 | 630 700 3200 1000 | 21-26 21-27 21-26 | 2200 6000 6500 12000 |
| 4412 | ЕХО зовнішніх та внутрішніх поверхонь тіл обертання, прошивання фасонних поверхонь | Спеціальні | a×b×c=250×280×280 | 5000 | - | 3200 | 24 | 1800 |
| 4412ФЦ | ЕХО циліндричних поверхонь (тіл обертання) |  | d=250 | 3000 | - |  | 6-12 | - |
| 3Е731ЕФ2 3Е754ЛФ1 | Електрохімічне шліфування площин | Дискові абразивно-алмазні | a×b×c=200×320×630 d×l=5000×200 | 1500 - | - - |  | 2-12 3-12 | 5300 6900 |

182

Продовження табл.  2.16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3Е711ЕФ2-1 (з ЧПК) ЛШ-138 | Електрохімічне плоске та профільне шліфування | Дискові абразивно -алмазні та стальні диски | a×b×c=200×320×400 - | - - | - - | 1600 | 6-12 0-12 | 4200 8450 |
| 3Е110М | Електрохімічне шліфування циліндричних та конічних поверхонь (зовнішніх та внутрішніх) |  | d×l=140×200 | 1000 | - | 630 | 2-12 | 3100 |
| СШ-101 3822ОЕ 3822Е 3871БЕ | Електрохімічне шліфування внутрішніх поверхонь Електрохімічне хонінгування отворів Те саме Електрохімічне суперфінішування зовнішніх циліндричних поверхонь | Абразивно-алмазні Хонінгува-льна голівка Те саме Супер- фінішуваль- на голівка | Отвори d=5÷100; l=110 Отвори d=8÷30; l=80 Отвори d=20÷80; l=130 d×l=280×710 | 200 - - - | - - - - | 630 630 150 630 | 12 12 24 2-24 | 4750 2760 3000 4900 |
| 4406 4407 | Усунення задирок та притуплення гострих крайок | Катодний пристрій | До 125 | Час операції – 15-60с |  | 1000 2000 | 6-22 | 2700 4400 |

183

Продовження табл. 2.16

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Арарат-2» | Усунення задирок та притуплення гострих кромок та торцях зубчастих коліс та інших деталей |  |  | d×l=200×100 | Час операції з миттям – 8-60с |  | 1600 | 3-24 | 6000 |
| ЛЕ-142А | Усунення задирок із зовнішніх поверхонь у рідинно-абразивному середовищі |  | Пластинчастий | a×b×c=2×20×50 | За 1год – 5кг заготовок з задирками менше 0,1мм |  | 200 | 12-20 | 350 |
| ЛЕ-179 |  | Прошивання отворів діаметром 1-8мм глибиною до 250мм | Залежно від операції | 150×110×340 | 0,2-24 | 2-30 | 300 | 12-24 | 560 |
| ЛЕ-167 |  | Електрохімічне прошивання отворів та пазів малих розмірів; усунення задирок малих прецизійних деталей | Залежно від операції | 10×30×30 d×l=10×50 | 0,1-0,8 | - | 20 | 6-12 | 520 |
| ЛЕ-166 |  | Двохпозиційне полірування кришок гонок | Профільні | Площа однієї кришки, що оброблюється, 250см2 | ЕІ нерухомі | - | 3000 | 12-15 |  |

| 4406ГМ ( на базі верстата 4406) | Виготовлення мідних ЕІ для ЕХОК та ЕХПр методом електрохімічного осадження | Мідна трубка | 450×450 | - | - | 600 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примітка. Прийняті позначення: d – діаметр; l – довжина; a – ширина; b – висота; c – довжина

184

Таблиця  2.17

Основні технічні характеристики обладнання для електрохімічного маркування (ЕХМ)

| Модель, тип | Найменування | Призначення | Тип ЕІ | Напруга живлення, В | Електричні характеристики |  | Глибина знаків, мм | Габаритні розміри, мм | Маса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I, А | U, В |  |  |  |
| ЕМ-2 ЕМ-3 ЕМ-4 | Ручний штемпель | Дрібне маркування на плоских поверхнях | Нумератори з профільними знаками | 36 | - | - | На сталі – до 0,025 На кольорових металах – 0,005-0,008 | d×l=25×170 d×l=30×150 30×50×170 | 170 150 200 |
| УПЕК-901 ЕМ-1 | Переносний прилад | Дрібне маркування на круглих та великогабаритних деталях Дрібне маркування на плоских та фасонних поверхнях | Знаки та трафарети Нумератори з профільними знаками | 220 36 та 220 | - - | 2-16 3-15 | До 0,015 0,002-0,003 | - 150×200× ×290 | 8 7 |
| ЕХМ-2 | Устаткування настільне напівавтоматичне | Дрібне маркування набором знаків | Групові (до 20 знаків) | 127 та 220 | - | 4-6 | До 0,020 | 150×230× ×350 | 15 |

| ВГ-7 | Автомат | Дрібне маркування свердел | Типографічні шрифти із гарту | 220 та 380 | - | 5-10 |  | - | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

185

Таблиця  2.18

Основні технічні характеристики верстатів 
для електрохімічного заточування (ЕХЗ) ріжучих інструментів

| Модель | Призначення | Максимальні розміри інструмента | Електричні характеристики |  | Швидкість повздовжнього переміщення столу (бабки), м/хв | Маса верстата, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I, А | U, В |  |  |
| 3672 | ЕХЗ задньої та передньої поверхонь фрез, зенкерів, розгорток | довжина 450; діаметр – 250-400 | 400 | 2-13 | 0,5-6 | 4050 |
| 3Е624Е | ЕХЗ задньої поверхні різців | довжина 300; висота 50 | 630 | до 12 | 0,2-3 | 2350 |
| 3626Е | ЕХЗ передньої поверхні різців |  |  |  |  | 2100 |
| 3622Е | ЕХЗ задньої та передньої поверхонь різців | довжина 200; висота 25 | 300 | 8 | 50* | 950 |
| Примітка. Електрохімічне заточування здійснюється дисковим алмазним інструментом типу «чашковий круг» * Число подвійних ходів |  |  |  |  |  |  |

186

Рис. 2.32. Принципова схема верстата для ЕХО:
1 – генератор ; 2 – пульт керування; 3 – оброблювана деталь;
 4 – електрод-інструмент; 5 – бак для електроліту;  
6 – теплообмінник; 7 – центрифуга та фільтр; 8 – насос високого 
тиску; 9 – система подачі електроліту;10 – струмопровідні шини

Жорсткість верстатів залежить від конструкції станини й механізму подачі ЕІ. Звичайно при максимальному значенні струму до 5000 А станина верстата С-подібна, а вище П-подібна. Ці два типи станин можуть мати як горизонтальне, так і вертикальне виконання.

Механізм подачі ЕІ містить у собі сталевий шток-електротримач, що переміщається в напрямних кочення або гідростатичних напрямних, із твердим підп'ятником, виконаних на роликових підшипниках. Привод електродотримача здійснюється в більшості випадків парою гвинт-гайка кочення, що має попередній натяг. Гвинт або гайка приводяться в обертання від електрогідравлічної або електромеханічної системи. Подача інструмента звичайно здійснюється зі швидкістю 
0,5-10 мм/хв, але в деяких випадках, наприклад, при  виконанні каліброваних операцій, вона може становити величину до 
100 мм/хв, а при обробці на низьких напругах із уведенням повітря в електроліт – менше 0,1 мм/хв.

На верстаті встановлюється огородження робочої зони, яке називається робочою камерою. Робоча камера слугує для захисту робітника від бризок електроліту, для організації інтенсивної вентиляції робочої зони й збору електроліту, що пройшов через МЕП, для його повернення в систему циркуляції.

Стіл верстата  встановлюється всередині робочої  камери й у більшості випадків для забезпечення найбільшої ваги кріпиться нерухомо. У деяких випадках на верстатах із джерелом живлення до 5000А може мати налагоджуючі переміщення в поздовжньому й поперечному напрямках.

Електроліти для ЕХО коррозійно-активні стосовно чорних металів. Тому всі механічні частини верстата, що стикаються з електролітом, виготовляються з корозійностійких матеріалів, футеруються пластичними матеріалами або гумою.

Основною функцією джерела технологічного струму є подача струму у великому діапазоні його величин (від десяти до декількох тисяч ампер) при постійній стабілізованій напрузі. Крім того, джерело технологічного струму містить у собі контрольно-вимірювальні прилади, системи виявлення відмов і системи блокувань, тобто швидкого відключення струму в момент початку розвитку короткого замикання.

При ЕХО використовується  постійний струм низької напруги (6-20 В). Промислові генератори виробляють випрямляючий пульсуючий струм. Відсоток пульсації залежить від застосовуваної схеми випрямлення й може становити від 5 до 30%. Ця залишкова пульсація зменшується за допомогою фільтрів.

Звичайний  генератор складається з понижуючого трансформатора, вентильного моста, фільтрів і системи керування  амплітудним значенням  напруги по високій стороні трансформатора. У генератори вбудовані блоки захисту електродів від коротких замикань.

Генератори для верстатів середніх розмірів виробляють струм силою 3000-6000 А. Максимальна сила струму на серійних верстатах може досягати 3000-6000 А. Максимальна сила струму на серійних верстатах досягає 20000 А. Струм від генератора підводиться до верстата за допомогою шинопроводів необхідного перетину з розрахунку ≈9 А/мм2.

Система циркуляції електроліту містить у собі один або трохи баків для зберігання електроліту, обсяг яких визначається приблизно із відношення 800 л електроліту на 1000 А струму джерела живлення; основний напірний насос для подачі електроліту до електродів; теплообмінник для підтримання температури електроліту; пристрій для очищення електроліту від шламу (центрифуга або сепаратор) і фільтр для очищення електроліту, що надходить в МЕП, від сторонніх домішок (стружки, металевих часток, пилу і т.д.).

Система керування процесом обробки звичайно складається з контрольних приладів: амперметра, вольтметра, покажчика подачі інструмента, покажчика положення інструмента від початку звіту координат. Крім вимірювальних приладів у системі є, як правило, програмний пристрій з логічними ланцюжками, що дозволяє в процесі обробки підтримувати постійним заданий розмір МЕП. Завдяки наявності програмного пристрою можна автоматично в необхідні моменти змінювати ті або інші співвідношення параметрів обробки. Крім того, система містить у собі ще й блок виявлення неполадок процесу й запобігання пошкоджень електродів.

Рис. 2.33. Верстат ET 500

Система вентиляції призначена для видалення з робочої камери верстата водню та солевого туману, що виділяється в процесі електролізу.

Операції анодно-механічного різання представлено у табл. 2.19. Продуктивність верстатів для ЕХО представлено у табл. 2.20.

Верстат ET 500 (рис. 2.33) призначений для прецизійної розмірної електрохімічної обробки (копіювання й прошивання) деталей зі сталей та сплавів.

Принцип роботи верстата ґрунтується на використанні методу електрохімічного анодного розчинення під дією імпульсного струму високої щільності. Верстат може застосовуватися для виготовлення штампів, прес-форм, ливарних форм та іншого формоутворювального оснащення.

Розмірний електрохімічний верстат ЕС-4000М (SFE) призначений для електрохімічної розмірної обробки поверхонь, штампового, пресового й ливарного оснащення, складних отворів і порожнин складної конфігурації в заготовках з конструкційних, нержавіючих, магнітних, інструментальних сталей, кольорових сплавів, міді, бронзи, латуні, алюмінію, дорогоцінних металів.

Таблиця 2.19

Операції анодно-механічного різання

| Операція | Зниження трудо-місткості | Підви- щення продуктив- ності | Зменшення витрат у відходи | Економія ріжучого інстру-мента | Покра-щення якості поверхні | Обладнання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анодно-механічне різання |  |  |  |  |  |  |
| Вирізання профільованих деталей із листового важкооброблюваного сплаву |  | + |  | + |  | Стрічкові верстати |
| Відрізка литників та прибутків відливок | + | у 5-6 разів | + | + |  | 4820, 4А821 |
| Розрізання злитків у заготовках жароміцних, інструментальних, кислото- і корозійностійких та інших важкооброблюваних матеріалах | + |  | + | + |  | 4А820, 4А821, 4840, 4А822, 4А-850, МЕ-12, МЕ-31М2, 4А-860, 4870 |
| Розрізання труб діаметром до 600 мм |  | + | + | + |  | МЕ14 |

| Прорізання щілей у трубах та листах |  | + |  | + |  | 4820, 4А821 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

190

Таблиця 2.20

Продуктивність верстатів для ЕХО

| Модель | Найменування | Максимальні розміри, що оброблюється заготовок мм | Максимальна продуктивність, мм3/хв | Джерело живлення | Основне призначення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4422 | Електрохімічний копіруювально-прошивочний | 250×300×160 | 6500 | ВАК-3200/24 | Обробка робочих плоскостей штампів, прес-форм та інших деталей |
| 4А423ФЦ | Те ж | 480×350×400 | 6000 | ВАК-3200/24 | Те ж |
| 4424 | Те ж | 480×850×4500 | 24000 | ВАК-12500/12 | Зняття задирок, притуплення гострих кромок |
| 4405 | Електрохімічний для видалення задирок | 50 |  | ВАКГ-320 | Те ж |
| 4406 | Те ж | 125 |  | ВАКГ-1600 | Те ж |

191

Продовження табл.  2.20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4401 | Електрохімічний маркірувальний |  |  | Спеціальний |  |
| 4840 | Анодно-механічний стрічковий відрізний | 0-250 | 40* | ТЕ1-800/48Т-9-УЧ |  |
| ЕЕ110М | Універсальний електрохімічний круглошліфувальний | 0-140 | 1000 | ВАКР-320-18ХЛ4 |  |
| 3672 | Заточний електрохімічний для ріжучого інструмента | 0-250 | 400 | Спеціальний вбудований |  |
| ЗЕ731 | Плоскошліфувальний електрохімічний | 630×200×320 | 1500 | ВАКГ-3200 (модернізований) |  |
| СШ-101 | Електрохімічний внутрішньо-шліфувальний високої точності | 0-100 | 200 | Спеціальний вбудований |  |

192

Робота верстата ґрунтується на використанні методу електрохімічної обробки із застосуванням вібруючого електрода й імпульсного струму, що дозволяє досягти високих технологічних показників: точності формоутворення та якості обробки поверхні. Керування робочими режимами обробки на електрохімічному верстаті ЕС-4000М(SFE) контролюється за допомогою напівавтоматичної стійки керування із системою номеронабирачів. Швидкість електрохімічної обробки на верстаті SFE (ЕС-4000М) залежно від оброблюваного матеріалу становить від 0,01-0,45 мм/хв. Максимальна площа оброблюваної деталі (штампа) становить 40 см2. Продуктивність процесу ЕХО – 1200 куб.мм за хвилину (тобто при обробці електродом площею 4000 мм2 зі швидкістю 0,3 мм/хв відбувається розчинення металу обсягом 1200 куб.мм).

Верстат електрохімічний копіювально-прошивальний моделі ЕС-4000 складається з наступних основних вузлів (рис. 2.34): станина зварена коробчастої форми 1, на якій установлена робоча камера 2. Робоча камера зварена коробчастої форми має зовнішні й внутрішні стінки, простір між якими заповнено бетоном. Щит камери врівноважений пружинними противагами (амортизаторами).

Рис. 2.34. Розмірний електрохімічний верстат ЕС-4000М

Розміри робочої камери (довжина  ширина  висота), мм 700600440. Для візуального контролю над режимом обробки в камері встановлене оглядове вікно, виконане з удароміцного блокового оргскла товщиною 6 мм. Ударна в'язкість – не нижче 13-15 кДж/м2. Зверху в камері встановлена віброголовка 3. Віброголовка містить у собі корпус, усередині якого розміщений на підшипниках кочення кривошипно-шатунний механізм, що забезпечує від приводу віброголовки зворотно-поступальне переміщення (коливання) шпинделя. Віброголовка має електродотримач, у якому закріплюється ЕІ. Внизу в камері встановлений стіл 4, на якому закріплюється за допомогою оснащення або універсальних пристосувань оброблювана заготовка. Розмір робочої поверхні столу (довжина  ширина) 300 мм250 мм. Розмір столу відповідає максимальним габаритам оброблюваної на верстаті заготовки (матриці). Максимальна маса оброблюваної заготовки (матриці) – до 100 кг. Праворуч, угорі, на станині встановлена стійка керування 5. Стійка керування призначена для обробки сигналів з органів керування, датчиків  системи, що стежить, і видачі сигналів керування двигунами і додатковими джерелами залежно від заданого алгоритму роботи верстата (процесу обробки). Поруч зі стійкою керування на станині встановлена панель керування 7 і осцилограф 10. Унизу, на правій стороні станини із внутрішньої сторони встановлено пристрій керування крокового приводу, що складається із двох блоків керування 12, 13, а за цим пристроєм на станині встановлена панель силових ключів 14. Праворуч на стінці станини встановлена кнопкова станція 16. За станиною встановлена електрошафа 9, у якій розміщено джерело технологічного струму 6, а на основі електрошафи встановлена насосна станція 8 для подачі електроліту. Живлення електроустаткування верстата змінне трифазне з нульовим проведенням. Частота струму – 50 Гц. Напруга – 380 В. Максимальна споживана потужність при найбільшій площі обробки 40 кВт. Станція насосна 8 містить у собі ванну із кришкою, насос подачі електроліту й регулятор тиску електроліту.

Обробка проводиться без контакту електродів на мінімально припустимому міжелектродному зазорі, у якому постійно протікає електроліт (провідник, що володіє провідністю). Для запобігання закипання міжелектродного середовища й своєчасного виносу продуктів електролізу, електроліт у міжелектродному зазорі необхідно змінювати з досить високою швидкістю.

В електрохімічних верстатах SFE (ЕС-4000,ТЕХО-8000) та їх модифікаціях застосований рух тільки в 1 координаті – вертикально нагору-вниз.

Дана особливість конструкції розроблена й застосована з метою досягнення високої точності копіювання – 0,01 мм і високої якості поверхні (0,8-0,32 мкм) без появи зміненого шару ЕІ. У процесі роботи ЕІ, закріплений нерухомо в електродотримачі віброголовки, коливається у вертикальній площині із частотою 50 Гц. Оброблювана заготовка закріплюється на столі верстата за допомогою пристосувань та оснащення. Після даних установок і завдання режимів обробки, стіл із заготовкою рухається нагору на зближення з ЕІ. У момент зближення ЕІ й заготовки проходить імпульс технологічного струму та відбувається обробка заготовки. Зразки продукції, отриманої з використанням електрохімічного верстата ЕС-4000М (рис. 2.35).

Рис. 2.35. Зразки продукції, отриманої з використанням 
електрохімічного верстата ЕС-4000М

Серед нових розробок верстат електрохімічний копіювально-прошивочний формоутворювальний ЕХФ-А1 призначений для роботи в інструментальному виробництві або в основному виробництві для виготовлення складнопрофільних деталей машин, обробка яких ускладнена традиційними способами (рис. 2.36). ЕІ не має зношування. Площа обробки до 120 см2, досяжна точність – 0,01мм, чистота поверхні до 10 класу, площа, зайнята верстатом – 3,4 м2.

Рис. 2.36. Верстат електрохімічний копіювально-прошивочний ЕХФ-А1

Верстат ЕХФ-А1 є верстатом третього покоління стосовно верстатів ЕС 4000 і ЕС 8000 (ТЕХО 8000), оснащений засобами очищення електроліту, має сучасну мікроконтролерну систему керування, що дозволяє значно автоматизувати процес, підвищити надійність устаткування.

Область ефективного застосування технології електрохімічного формоутворення:

– виробництво порожнин, штампів, прес-форм, ливарних форм при виготовленні інструмента (слюсарно-монтажного, медичного, побутового ріжучого);

– виробництво ударного й накатного інструмента, спеціального інструмента, клейм;

– виготовлення складнопрофільних деталей машин;

– виробництво деталей важкооброблюваних традиційними способами.

2.10. Вихідна інформація 
для проектування технологічного процесу ЕХО

При розробці технологічного процесу складають послідовність виконання операцій з урахуванням особливостей ЕХО. Якщо вона вибрана правильно, то одержують деталь із заданими формою, розмірами та якістю поверхні.

Перш ніж почати проектування, необхідно знати:

1) матеріал оброблюваної заготовки (марку, щільність,  відомості про структуру, наявність неелектропровідних включень). Цю інформацію беруть з креслення деталі;

2) допуски на розміри (також вказані на кресленні деталі);

3) припуск на обробку, його мінімальний розмір і нерівномірність. Дані одержують з креслень заготовки, деталі і технічних умов на заготовку;

4) шорсткість поверхні деталі і заготовки;

5) розміри деталі, що виготовляється, та заготовки;

6) аналіз технологічності деталі з урахуванням виготовлення ЕХО;

7) відомості про технологічні можливості процесу.

2.10.1. Технологічність деталей при  розмірній ЕХО

Для більш повного використання переваг ЕХО необхідно проектувати деталі з урахуванням особливостей процесу анодного розчинення сплавів. Слід враховувати, що при ЕХО немає розділення на чорнові і чистові операції – при будь-якому режимі ЕХО висота нерівностей відповідає чистовим операціям механічної обробки, та із зростанням швидкості знімання металу шорсткість поверхні знижується. На відміну від механічної обробки технологічні показники ЕХО навіть підвищуються із збільшенням твердості матеріалу заготовки. Крім того, при ЕХО інструмент або взагалі не зношується, або зношується трохи (при комбінованому способі обробки).

При використанні ЕХО необхідно задовольнити наступні вимоги, загальні для всіх видів заготовок і схем обробки:

1) поверхня перед ЕХО повинна бути очищена від окалини та інших неелектропровідних речовин;

2) у місцях, де видалення металу планують виконувати із застосуванням ЕХО, не допускається місцева зачистка поверхні, наприклад, для контролю твердості;

3) ЕХО необхідно проводити після термічної обробки заготовок. Це дозволяє уникнути порушення точності за рахунок викривлення при термообробці, запобігає появі зневуглецьованого шару в готовій деталі;

4) при проектуванні заготовок припуск не повинен бути менше деякого граничного значення, яке визначається з урахуванням можливого розчинення на оброблюваних і сусідніх поверхнях, де метал може розчинятися за рахунок розсіяних струмів та прискореного знімання на кромках деталі;

5) у технологічному процесі не передбачають операції і переходи з видалення задирок і округлення кромок на поверхнях після ЕХО.

Існують специфічні вимоги до технологічності для кожної схеми обробки.

При схемі з нерухомими електродами знімання металу інтенсивно протікає не тільки в зоні обробки, але й на великому віддаленні від неї. Наприклад, при видаленні задирок із зубчастих коліс профіль зуба з боку торця стоншується на 0,01...0,03 мм. Це не впливає на точність зачеплення.

При схемі прошивання за допомогою ЕХО можна одержати поверхні з практично паралельними утворюючими, але це пов'язано з ускладненням конструкції ЕІ. Тому бажано допускати в деталі ухил поверхонь по напрямку подачі інструмента з кутом α, залежно від глибини отвору кут α=1...5° (великі значення відповідають дуже глибоким отворам). Необхідно передбачати наявність радіусів сполучення оброблюваних поверхонь, залежно від глибини отвору R1=1...5 мм, R2=1,2 мм. Якщо такі радіуси недопустимі, то потрібна додаткова операція обробки перехідних ділянок.

Під отворами і щілинами для підведення електроліту на деталі залишаються виступи. Їх висота h не перевищує 1,5 мм, і в більшості випадків немає необхідності передбачати додаткову операцію видалення виступів (рис. 2.37).

При виготовленні за допомогою ЕХО великих наскрізних отворів їх доцільно прошивати тонкостінним трубчастим ЕІ (схема трепанації). Серцевина деталі залишається цілою, скорочуються енергоємність і трудомісткість операції.

Рис. 2.37. Форма виступів

Рис. 2.38. Форма плавних 
переходів при точінні

При електрохімічному точінні необхідно передбачати плавні переходи між ділянками з різними діаметрами (рис. 2.38). Кут α вибирають у межах 45...80°, радіус R1=3...10 мм, R2=1...3 мм. Якщо в кресленні деталі вказаний ступінчастий перехід, то після ЕХО потрібна високовартісна додаткова операція обробки перехідної ділянки.

При протяганні похибка отворів на кінцях деталі вища, ніж на середніх ділянках. Звичайно, кінцеві ділянки слугують для сполучення з іншими деталями. Тому слід вказати в кресленнях на кінцевих ділянках завдовжки l=5...30 мм можливість збільшення внутрішнього діаметра d на 0,03...0,08 мм (при внутрішньому протяганні) або зниження зовнішнього діаметра D на 0,05...0,1 мм (при зовнішньому протяганні). Якщо на кінцевих ділянках допуски на розміри жорсткіші, то остаточне формоутворення слід виконувати після ЕХО.

При схемі розрізання на кінці заготовки повинна бути ділянка з малою шорсткістю (Rz=10...20 мкм) для підведення напруги. Якщо контакт заготовки з струмопідводом не щільний, то можливі припікання поверхні, нестабільний процес розрізання.

При обробці за схемою шліфування слід передбачити вільний вихід круга за шліфовану поверхню. Якщо при чистовій обробці, наприклад, зуба або шліцьового профілю, неможливий вихід інструмента за поверхню торця, то доводиться зупиняти подовжню подачу круга при розташуванні його всередині западини зуба. При цьому за рахунок анодного розчинення відбувається додаткове знімання металу, що вносить додаткові похибки.

2.10.2. Технологічні можливості

Розмірна ЕХО значно розширює технологічні можливості виготовлення деталей. З'являється можливість одержувати форми поверхонь, які іншими способами виготовити неможливо чи невигідно.

При схемі з нерухомими електродами можливо видалити задирки у важкодоступних для підведення інструмента місцях, наприклад в каналах паливорозподіляючої апаратури, що сполучаються.

Після механічної обробки на кромках отворів (рис. 2.39) утворюються задирки 4, які в процесі експлуатації деталі можуть відірватись і потрапити в жеклери, сопла форсунок. Їх необхідно  видалити, а кромки округлити. Для виконання такої операції в один з отворів заготовки 2 вводять ЕІ 1, зовнішня бокова поверхня якого покрита ізоляцією 3. Процес розчинення задирок і округлення кромок займає долі хвилини. При цьому знижується шорсткість поверхні, у результаті чого зменшуються гідравлічні втрати.

При схемі прошивання (рис. 2.40) можна одночасно одержати декілька плавно зв'язаних між собою поверхонь складної форми. При цьому вдається досягти точного взаємного розташування всіх ділянок без використання копіювальних пристроїв. Електрод-інструмент 1 має одну поступальну ходу Vі до деталі 2 незалежно від форми оброблюваної поверхні. Електроліт надходить у міжелектродний зазор через систему щілин і отворів в ЕІ.

| Рис. 2.39. Схема видалення задирок | Рис. 2.40. Схема прошивання |
| --- | --- |

ЕХО дозволяє виготовити міжлопаткові канали змінного перетину для турбін, нагнітачів, компресорів. За схемою прошивання можна одержати циліндричні, конічні глухі та наскрізні отвори будь-якої форми поперечного перетину.

Щоб одержати охолоджуючі отвори вздовж лопаток турбін, у процесі обробки змінюють напрямок подачі ЕІ залежно від закручування профілю пера лопатки.

Глибина таких отворів може бути в 30...50 разів більше середнього діаметра.

При виконанні каналів для мастила в корпусних деталях, колінчастих валах ЕХО дозволяє з'єднати будь-які ділянки деталі отвором довільного перетину з криволінійною віссю (рис. 2.41в). Для цього ЕІ подають до заготовки по колу радіусом R. Для усунення конусності отвору ЕІ покривають шаром ізоляції. Швидкість прошивання таких отворів V=0,03 мм/с, глибина може в 30 разів перевищувати його діаметр.

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |

Рис. 2.41.Електрохімічне прошивання каналів:
 а) закритий канал, обмежений бандажним кільцем; 
б) схема його обробки; в) виконання каналів 
для змащення з криволінійною віссю

Схему точіння можна застосовувати при обробці частини нежорсткої заготовки. Такі заготовки при мінімальних зусиллях змінюють свою форму, і обробка їх можлива тільки з використанням електричних методів. ЕХО виконують ЕІ, через який подають електроліт із швидкістю Vз. Заготовка здійснює качаючий рух навколо осі так, що робоча частина ЕІ не досягає виступу на деталі. У такий спосіб можна одержувати деталі діаметром до декількох метрів при товщині стінки, вимірюваної частками міліметрів, з похибкою не більше 0,01...0,03 мм.

Схема протягання дозволяє проводити чистову обробку отворів будь-якого поперечного перетину як з прямолінійною, так і з криволінійною віссю, причому форма і розміри перетину можуть змінюватися за довжиною отвору. ЕІ виконують бочкоподібної форми. На його зовнішню поверхню наносять виступи з діелектрика і протягують інструмент уздовж труби, наприклад, з тросом, із швидкістю Vі. Скажімо, при діаметрі отвору d>7..8 мм, радіусі вигину R не менше двох діаметрів труби припуск, який знімають у процесі ЕХО, звичайно не перевищує 1,5 мм на діаметр, при цьому Vі=0,3...1 мм/с. Шорсткість поверхні деталі Rа0,6...2,0 мкм, похибка – 0,1...0,2 мм. Такі деталі використовуються як вхідні патрубки двигунів, і зниження висоти нерівностей внутрішньої поверхні дозволяє скоротити втрати тиску при русі по них рідин, газів, підвищити ККД і стабільність роботи установок.

За схемою розрізання можна одержати з високою точністю ажурні деталі без деформації і задирок. ЕІ виконаний у вигляді тонкого диска. Анодне розчинення відбувається без помітного зусилля на заготовку, тому вона не деформується. Заготовка може мати обертальний рух, що прискорює процес відрізання. Швидкість поглиблення інструмента може досягати 0,2...0,3 мм/с, похибка обробки знаходиться в межах 0,1 мм. При цьому досягається округлення кромки з радіусом до 0,5 мм. При використанні непрофільованого електрода-дроту вдається одержати пази складної форми; прямолінійні ділянки зв'язані як радіусами, так і практично без радіуса (R=0). Швидкість розрізання може досягати 0,2 мм/с, ширина паза 0,5...5 мм, глибина 0,1...20 мм, погрішність по ширині – 0,1 мм.

2.10.3. План проектування технологічного процесу

Після вивчення креслень заготовки, деталі, технологічних можливостей ЕХО проектують технологічний процес:

1) вибирають схему ЕХО, враховуючи форму оброблюваної поверхні, виходячи з наявності устаткування та інструмента;

2) оцінюють технологічність деталі і вносять необхідні зміни в креслення з урахуванням застосування ЕХО;

3) оцінюють технологічні показники ЕХО  і порівнюють їх з аналогічними показниками механічної обробки;

4) обґрунтовують доцільність застосування ЕХО. Якщо деталь не можна виготовити іншим способом, такого обґрунтування не вимагається.

У серійному виробництві ЕХО доцільно застосовувати при обробці заготовок складної форми з високоміцних сплавів або матеріалів з підвищеною крихкістю, в'язкістю (жароміцні, титанові та інші сплави). Деталі з конструкційних матеріалів виготовляють, використовуючи ЕХО, якщо ускладнений доступ інструмента в зону різання, наприклад, обробка труб і отворів некруглої форми при відношенні довжини до діаметра більше 10. Слід враховувати також, що процес ЕХО легко піддається автоматизації і його можна застосовувати для виготовлення деталей з токсичних, вогненебезпечних матеріалів, наприклад, берилію, магнію;

5) порівнюють одержані розрахунковим шляхом показники точності, якості поверхні з вимогами креслення деталі. Якщо можливості ЕХО не задовольняють цим вимогам, то передбачають доводочні операції;

6) визначають мінімальний припуск на обробку за методикою і уточнюють креслення заготовки;

7) розробляють маршрутний процес ЕХО і уточнюють його місце в загальному технологічному процесі виготовлення деталі;

8) намічають способи захисту необроблюваних поверхонь від анодного розчинення: створення підвищених міжелектродних зазорів, використання діелектричних покриттів;

9) розробляють операційні карти з вказівкою режимів обробки;

10) розробляють контрольні карти та інструкції контролю з урахуванням специфіки ЕХО;

11) видають технічні завдання на проектування ЕІ і пристосувань.

2.10.4. Технологічні показники ЕХО

2.10.4.1. Точність обробки

Точність розмірів і форми деталі залежить від похибки електрода-інструмента і від похибки, викликаної відхиленнями режиму ЕХО від розрахункового.

При ЕХО між інструментом і заготовкою нема механічного контакту, а видалення матеріалів йде по всій поверхні одночасно. Похибка деталі залежить від припуску на обробку, його нерівномірності, стабільності процесу анодного розчинення  по оброблюваній поверхні, точності обладнання.

У кінці обробки похибка деталі дет повинна бути в межах допуску [δдет], тобто дет[δдет]. Для ідеального процесу ЕХО похибка деталі може бути представлена через похибку заготовки Δ0:

, 		 (2.18)

де у1 і у2 – знімання металу в кінці обробки на ділянках із зазорами s1 та s2 ; – час обробки.

Знімання  у1 для часу τ  можемо розрахувати за формулою:

, 		(2.19)

де s0 – міжелектродний зазор перед виконанням операції; η  – вихід по струму; ε – електрохімічний еквівалент матеріалу заготовки; х – питома провідність електроліту; U – напруга на електродах;  р – щільність продуктів обробки (вона перевищує щільність електроліту і за експериментальними даними може бути прийнята в межах 2500...3000 кг/м3).

Знак «+» перед коренем показує, що знімання металу може бути тільки позитивною величиною.

Знімання у2 знаходять за формулою, аналогічною до (2.19), де початковий зазор узятий рівним (s0+0):

(2.20)

(2.21)

З рівняння (2.21) видно, що похибка деталі тим менше, чим менше похибка заготовки, початковий зазор і чим більше час обробки.

Розглянемо обробку з рухомим електродом-інструментом (схеми прошивання, точіння, шліфування на врізування). Швидкість подачі інструмента Vі прийнята постійною.

Похибку деталі знаходять з виразу (2.18), де знімання металу беруть за формулою для сталого зазору:

. 			(2.22)

Наближено похибку деталі можна знайти в припущенні, що зазор . Тоді згідно з формулою (2.23):

. 	(2.23)

Час обробки при постійній швидкості подачі інструмента . З рівняння  маємо:

.			 (2.24)

Підставляючи значення τ та Vі  в рівняння (2.23), отримуємо:

(2.25)

Звідси:

.  (2.26)

З рівняння (2.26) виходить, що похибка розмірів деталі залежить від початкової похибки розмірів заготовки, зазору і припуска на обробку. Різні чинники неоднаково впливають на загальну погрішність обробки. Найбільший вплив чинить нестабільність електропровідності електроліту, зазору, виходу по струму (до 50% від загальної похибки). Великі помилки вносять відхилення від розрахункового режиму течії електроліту (до 20%), пружні і температурні деформації (до 15%), похибки установки та налагодження (до 15%). Для зниження деформації верстата, інструмента, деталі, підвищення точності налагодження верстатів і установки деталей використовують засоби, вживані в металообробці.

У даний час ЕХО дозволяє одержати:

- при обробці нерухомими електродами із зніманням по глибині до 0,2 мм погрішність не більше 0,02 мм; при більшій глибині – 0,03...0,05 мм;

- при виготовленні пера лопаток похибка 0,1...0,6 мм;

- при прошиванні дрібних отворів (діаметром до 2 мм) точність по 9...10-му квалітету;

- при обробці порожнин і розрізанні деталей точність по 12...14-му квалітету;

- для схеми точіння точність по 8...10-му квалітету;

- при шліфуванні металевими, електроабразивними і електроалмазними кругами точність по 6...7-му квалітету.

2.10.4.2. Якість поверхні

Шорсткість. Формування мікрорельєфу поверхні при ЕХО залежить від структури матеріалу заготовки, від складу, температури, швидкості прокачування електроліту, електричних параметрів режиму. Всі ці фактори постійно змінюються в часі і процес анодного розчинення в кожній точці протікає по-різному. Різниця може бути незначна і практично не впливає на швидкість знімання металу, але викликає утворення мікронерівностей.

Якщо ЕХО виконують після механічної обробки, то на початку процесу анодного розчинення мікрорельєф повторює профіль заготовки. Після точіння, наприклад, необхідно видалити з допомогою ЕХО припуск, у 6...10 разів більший, ніж початкова висота нерівностей, поки не перестане виявлятися вплив обробки, що передує ЕХО. Надалі при стабільних параметрах процесу шорсткість поверхні не змінюється. Характер мікронерівностей залежить від структури оброблюваного матеріалу. Частіше спостерігається міжкристалічне розтравлення, яке й визначає шорсткість поверхні. Чим дрібніше зерно, тим менше глибина міжкристалічного розтравлення. Тому шорсткість поверхні грубозернистих сплавів звичайно вища, ніж у сплавів з дрібним зерном.

Глибина мікронерівностей залежить від щільності струму. Для більшості сплавів із збільшенням густини струму шорсткість поверхні знижується. При високій щільності струму прискорене розчинення сплавів може спостерігатися не по межах, а по самому зерну, на якому утворюються місцеві поглиблення, що визначають шорсткість поверхні. Чим нижча температура електроліту, тим при тій же густині струму менше висота нерівностей, але й нижча швидкість розчинення металу. В більшості випадків використовуються електроліти з температурою 290...320°К. Для обробки титанових сплавів застосовуються електроліти, нагріті до 320°К, а в разі чистової обробки, наприклад, неіржавіючих сталей, електроліт охолоджують до 277°К. Застосування імпульсного струму через підвищення його щільності під час імпульсу сприяє зниженню висоти нерівностей на 20...30% в порівнянні з ЕХО на постійному струмі.

У сталей, підданих деяким видам термічної обробки, спостерігається підвищена шорсткість при малих швидкостях прокачування електроліту (менше 6...8 м/с) і при великій його залуженості (рН>11).

При обробці в електролітах на базі хлориду натрію шорсткість поверхні конструкційних сталей Ra=0,32...0,1 мкм, неіржавіючих сталей і сплавів Ra=1,25...0,32 мкм, титанових сплавів – Ra=2,5...1,25 мкм, алюмінієвих сплавів – Ra=2,5...0,63 мкм.

Фізичні якості поверхні. Після ЕХО в поверхневому шарі спостерігається зниження вмісту вуглецю та зміна твердості. Від механічної обробки після ЕХО відсутній наклеп. Напруги в поверхневому шарі після ЕХО підвищуються внаслідок розтравлення. Для зменшення напруг у поверхневому шарі використовують ті ж самі способи, що й для зменшення шорсткості: підвищують щільність електроліту, використовують охолоджені електроліти, використовують імпульсний струм, стабілізують параметри електроліту.

Вплив якості поверхні після ЕХО на механічні властивості матеріалів. При експлуатації деталей на них можуть впливати статичні, ударні, знакозмінні навантаження. Низька шорсткість поверхні після ЕХО (у порівнянні з механічною обробкою) підвищує механічні властивості матеріалів. Цьому ж сприяє відсутність слідів інструмента на поверхні, більш плавний профіль на вершинах виступів, однакова якість поверхні на всіх напрямках.

Відсутність же наклепу поверхні від дії інструмента або його мале значення при комбінованому способі обробки знижує механічні показники, особливо опір утомленості. Погіршують якість поверхневого шару мікророзтравлення по межах зерен, які є концентраторами напруг і наводненні сплавів.

Межа міцності при статичних і ударних навантаженнях зразків з конструкційних сталей після ЕХО при розтягуванні, стисненні, крученні і вигині така ж, як у механічно оброблених зразках. Позитивно і негативно діючі чинники взаємно врівноважуються, і ЕХО для деталей з такими ж видами навантаження можна використовувати як фінішну операцію.

У зразків із сплавів, схильних до міжкристалічного розтравлення (нікелевих, титанових та ін.), межа міцності на розтягування і кут загину після ЕХО знижуються в порівнянні з механічно обробленими на 10...15%, тому для деталей високонавантажених конструкцій після ЕХО необхідно механічно видаляти припуск на глибину розтравлення. Для нікелевих сплавів цей припуск повинен бути не менше 0,15 мм, титанових – не менше 0,3 мм. Межа міцності зразків з нікелевих і титанових сплавів при стисненні та крученні після ЕХО близька до тих же показників зразків після механічної обробки.

Крім того, деталі після ЕХО можна використовувати в конструкціях, що працюють при ударних навантаженнях.

Опір утомленості. За значенням межі витривалості зразки з конструкційних сталей і алюмінієвих сплавів після ЕХО близькі до шліфованих зразків. Деталі з цих матеріалів можна використовувати в конструкціях, що працюють в умовах вібрацій, знакозмінних навантажень. Деталі з нікелевих, титанових та інших сплавів, у яких можуть бути розтравлення поверхневого шару, мають знижений опір утомленості. При використанні таких сплавів у конструкціях, що працюють в умовах знакозмінних навантажень, слід видаляти шар металу, що має розтравлення.

Одним з основних методів підвищення механічних властивостей матеріалів після ЕХО є подальше полірування. Найбільш прийнятне віброполірування, яке дозволяє зняти розтравлений шар і виконати наклеп поверхні, необхідний для отримання високих механічних властивостей.

ЕХО часто використовують замість точіння, фрезерування, довбання та інших операцій, після яких шорсткість складає Ra=20...40 мкм. У процесі ЕХО шорсткість може бути Ra0,3 мкм. Таким чином, після ЕХО висота нерівностей помітно нижча, що сприяє підвищенню опору утомленості сплавів. Необхідно на стадії проектування деталі враховувати можливість зниження утомленості після ЕХО і компенсувати це зниження зменшенням шорсткості поверхні.

Повністю відновлює втомні характеристики сплаву його зміцнення після ЕХО. Зміцнення виконується віброударним, пневмогідравлічним, дробоструйним і ротаційним способами. При цьому в порівнянні із зміцненням механічно оброблених деталей слід дещо знизити зусилля, час обробки та ін.

2.10.4.3. Продуктивність

Продуктивність процесу можна виразити через швидкість подачі ЕІ. Продуктивність обробки при нерухомих електродах можна оцінити середньою швидкістю розчинення металу:

, 			(2.27)

де z – припуск на обробку; τ – час процесу.

Залежно від припуску і початкового міжелектродного зазору середня швидкість розчинення Vcеp=0,001...0,01 мм/с.

При схемах прошивання, розрізання, точіння і шліфування на урізування продуктивність оцінюють швидкістю подачі з рівняння :

(2.28)

Залежно від виду оброблюваної поверхні,  швидкість подачі  Vі=0,005...0,1 мм/с. Час обробки:

(2.29)

Якщо використовується імпульсний струм, то швидкість подачі:

(2.30)

де Vі – швидкість подачі для постійного струму; q – скважність.

Для схеми прошивання круглих отворів з концентричним розташуванням ЕІ щодо деталі, швидкість подачі вздовж оброблюваної поверхні знаходять з урахуванням довжини lр робочої частини інструмента:

(2.31)

Підставляємо τ з рівняння (2.27), отримуємо:

(2.32)

Для цільнотягнутих труб з припуском до 0,5 мм на сторону  Vі=1,5...6 мм/с.

2.10.4.4. Основні етапи побудови технологічного процесу

ЕХО звичайно включається як складова частина в процесі механічної обробки або складання деталей. При виконанні операцій ЕХО слід передбачати етапи, які можуть бути самостійними операціями або переходами: підготовчий, обробки на верстаті, промивання і консервації деталі, її контролю.

Підготовчий етап включає очищення заготовок від консервуючих мастил, створення базових поверхонь для установки заготовки і підведення струму, видалення неелектропровідних ділянок та покриттів, перевірку розмірів.

Розконсервовування заготовок, наприклад, після транспортування, зберігання на складі, проводять, поміщаючи їх у гаряче масло (Т=370...390°К) на 10...15 хв.

Якщо на деталі не передбачені базові поверхні, то їх виготовляють на операціях, що передують ЕХО. Шорсткість таких поверхонь не гірша Rа=5 мкм, точність 8...10-й квалітет. Розміри ділянок для підведення напруги розраховують залежно від сили струму, вживаного при обробці. Для цього обчислюють площу ділянки як відношення сили струму до його щільності в місцях контакту деталей: S=I/Jк. Щільність струму (А/мм2) вибирають залежно від матеріалу струмопровідного елемента верстата (табл. 2.21).

Таблиця 2.21

Залежність щільності струму 
від матеріалу струмопровідного матеріалу

| № п/п | Струмопровідний матеріал | Щільність струму, А/мм2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мідь | ≤3 |
| 2 | Алюмінієві сплави | ≤1,5...2 |
| 3 | Бронза, латунь | ≤0,8 |
| 4 | Неіржавіючі сталі | ≤0,3 |

Заготовки очищають від забруднень і окалини піскоструйною обробкою, хімічним травленням у ваннах, зачисткою металевими щітками, абразивним інструментом. Потім заготовку піддають хімічному знежиренню у ваннах з розчином каустичної соди концентрацією 100...150 кг/м3, нагрітим до температури 350...370°К протягом. Після знежирення заготовку промивають водою з температурою 350..360°К 15…20 хв протягом 1…2 хв і сушать на повітрі. Місця підведення струму протирають ганчіркою, змоченою бензином або іншим органічним розчинником.

У процесі підготовчого етапу необхідно передбачити вхідний контроль заготовки. Вибірково на одному-двох екземплярах з партії контролер зобов'язаний перевірити відповідність марки матеріалу, вказаної в кресленні. На декількох заготовках з партії на початку виготовлення деталей і періодично надалі слід вимірювати розміри припусків по перетинах і якнайменше значення припуску. Для деталей, що мають незначний припуск, наприклад, для лопаток турбін і компресорів, у процесі вхідного контролю доводиться перерозподіляти припуск на обидві сторони для кожної заготовки. Таку операцію виконують на спеціальних оптичних приладах з автоматичною установкою положення деталі.

Вибірково контролюють наявність неелектропровідних ділянок. Якщо вони будуть знайдені, то необхідно піддати контролю всю партію заготовок. Контролер зобов'язаний також вибірково перевірити твердість матеріалу. Вимірювання твердості слід виконати тільки на ділянках заготовки, не підлягаючих ЕХО, оскільки поглиблення від наконечника твердоміра можуть копіюватися на деталі і вносити додаткову похибку при подальшій ЕХО.

Перед обробкою партії заготовок слід перевірити стан ЕІ, відповідність його цехового номера і розмірів кресленню, відсутність слідів коротких замикань, стан діелектричних покриттів. Цю роботу виконує оператор при установці інструмента на верстат.

Якщо використовується спеціальне пристосування, то слід перевірити відповідність цехового номера оснащення кресленню, правильність підключення полюсів джерела живлення, місця підведення електроліту, відсутність коротких замикань між деталями. Цей контроль зобов'язаний виконувати оператор.

Перед початком зміни оператор повинен перевірити стан верстата: зміряти об'єм, густину, температуру електроліту у ванні, проконтролювати початкове і кінцеве положення електродів, герметичність гідравлічних вузлів.

Обробка на верстаті включає установку заготовки, її кріплення і кріплення струмопровідних дротів до зачищених ділянок, установку ЕІ в початкове положення, обробку в розрахунковому режимі, зняття і контроль деталі. Механізми верстата приводять у дію в такій послідовності: 1) вентиляцію; 2) допоміжні рухи деталі або електрода-інструмента (обертання, підведення й ін.); 3) подачу електроліту; 4) робочу напругу; 5) подачу ЕІ.

Режим ЕХО контролюють за приладами, встановленими на верстаті. Оператор зобов'язаний перевірити відповідність напруги вимогам операційної карти, стежити за силою струму, тиском електроліту, температурою і витратою електроліту.

Виключення подачі інструмента і напруги звичайно здійснюється кінцевими вимикачами. Подачу електроліту і привод обертання заготовки або інструмента включає оператор з пульта управління верстатом. Електрод-інструмент слід періодично очищати від забруднень, що осідають на ньому з потоку електроліту.

Промивання і пасивація. Після обробки на верстаті деталі з конструкційних сталей протягом 8...15 хв промивають і піддають пасивації, щоб уникнути корозії. Промивання виконують проточною водою протягом 3...5 хв, при цьому бажано видалити забруднення за допомогою щітки. Потім деталь промивають протягом 5...8 хв у гарячій воді при Т=330...350°К. Вироби пасивують у слабкому розчині каустичної соди при температурі не нижче 330°К протягом 0,5...1 хв. Для пасивації можна застосовувати також розчини мила, кальцинованої соди, промивальні рідини. Після цього деталь сушать і мастять маслом. Якщо деталь надходить на склад, то застосовують більш густі мастила.

У випадку ЕХО неіржавіючих сталей, міді та  латуні застосовується тільки промивання проточною водою для видалення залишків солей і забруднень.

Остаточний контроль передбачає оцінку відповідності лінійних і кутових розмірів деталі кресленню, порівняння оброблених поверхонь з еталоном шорсткості, візуальний огляд на відсутність прижогів від коротких замикань, корозії, перевірку якості консервації.

При контролі може виявлятися місцевий прояв структури матеріалу і рисунок переміщень інструмента на попередніх операціях. Це не є дефектом, і в кресленнях слід указувати допустимість таких явищ.

Контрольні питання

1. Хто створив метод ЕХО?

2. Які технологічні схеми використовуються при електрохімічній обробці деталей?

3. Які класичні закони використовують при описуванні процесу ЕХО?

4. Які хімічні реакції протікають на електроді-інструменті в заготовці під час процесу ЕХО?

5. Як слід вибирати електроліт?

6. Як визначають необхідну швидкість прокачування електроліту?

7. Як вибрати напругу на електродах?

8. Яка послідовність побудови технологічного процесу?

9. Які основні технологічні показники процесу ЕХО та їх взаємозв’язок?

10. Як розрахувати форму робочої частини електрода-інструмента при прошиванні порожнин складної форми?

11. Які матеріали використовують для виготовлення робочої частини електрода-інструмента?

12. Назвіть основні вузли верстатів для ЕХО.

13. Як правильно підібрати джерело живлення верстата?

14. У якій послідовності виконують технологічний процес ЕХО лопаток енергетичних машин?

15. Види електрохімічної обробки. Точність та якість поверхні, яка отримується.

16. Область застосування ЕХО.

Тести для перевірки знань

1. Електрохімічні методи обробки металів ґрунтуються на:

а) явищі електролізу;

б) явищі хімічної корозії металів;

в) явищі деформації під дією кислот;

г) появі хімічних реакцій.

2. До електрохімічних методів обробки не відноситься:

а) анодно-гідравлічна обробка;

б) анодно-механічна обробка;

в) анодно-абразивна обробка;

г) анодно-хімічна обробка.

3. Яких груп операцій електрохімічної обробки не існує:

а) при невисокій щільності струму в стаціонарному електроліті;

б) при високій щільності струму в проточному електроліті;

в) при невисокій щільності струму в проточному електроліті;

г) не існує жодної  групи.

4. Обрати невірну відповідь. Електрохімічну обробку в стаціонарному електроліті ділять на:

а) полірування;

б) протягання;

в) загострення;

г) доведення.

5. Обрати невірну відповідь. Електрохімічну обробку в проточному електроліті ділять на:

а) профілювання;

б) різання;

в) полірування;

г) прошивання.

6. Вказати невірний спосіб видалення із зони обробки продуктів анодного розчинення:

а) поточним електролітом, що прокачується під тиском через зону обробки;

б) механічним, електроерозійним і ультразвуковим впливом на оброблювану поверхню;

в) механічним видаленням шліфувальним диском, хонами або абразивними частинками, що вільно перебувають в електроліті;

г) уведенням в рідину розчинників.

7. Процес профілювання відбувається за рахунок:

а) анодного розчинення заготовки, що розташована в порожнині циліндричного катода;

б) використання в якості електроліту розчинів кислот і 
солей;

в) протягання електродом-інструментом за допомогою  поступального руху;

г) застосування трубчастих електродів-інструментів, що подаються в зону обробки.

8. Електролітом при загостренні і заточенні ріжучого інструмента є:

а) розчини солей;

б) розчини кислот;

в) розчини лугів;

г) вода.

9. Доведення електрохімічним методом при стаціонарному електроліті не використовують для обробки поверхонь після електроерозійної обробки:

а) штампів;

б) прес-форм;

в) литникових форм;

г) твердосплавного інструмента.

10. Перевага процесу електрохімічної обробки:

а) інструмент  практично не зношується;

б) можливість отримання поверхонь з великою висотою мікронерівностей;

в) після обробки не потрібні доводочні операції;

г) у результаті отримуємо зміцнену поверхню.

11. До переваг електрохімічної обробки у порівнянні з механічною не відноситься:

а) із збільшенням твердості матеріалу заготовки технологічні показники обробки підвищуються;

б) розтравлення поверхневого шару оброблюваної заготовки;

в) немає розділення на чорнові і чистові операції;

г) із збільшенням швидкості знімання металу шорсткість поверхонь знижується.

12. При великій силі струму під час електрохімічної обробки:

а) знижується швидкість розчинення металу із заготовки;

б) покращується оброблюваність заготовки;

в) збільшується в’язкість робочої рідини;

г) збільшується зношення електрода-інструмента.

13. Матеріали, що не використовуються для виготовлення електрода-інструмента при електрохімічній обробці:

а) мідь і мідні сплави;

б) нержавіюча сталь;

в) вольфрам;

г) титанові сплави.

14. Електроліт може мати характер протікання при електрохімічній обробці:

а) поздовжній і поперечний;

б) ламінарний і турбулентний;

в) поверхневий і поздовжній;

г) спокійний і прискорений.

15. Від складу електроліту не залежить:

а) його електропровідність;

б) швидкість розчинення металу;

в) температура в зоні обробки;

г) продуктивність процесу.

16. Швидкість розчинення металу на різних ділянках оброблюваної поверхні при електрохімічній обробці:

а) різна;

б) однакова;

в) постійно збільшується;

г) постійно зменшується.

17. На питому провідність електроліту не впливає:

а) склад газоподібних продуктів реакції в розчині;

б) хімічний склад оброблюваного матеріалу;

в) частота імпульсної напруги;

г) крутизна фронту імпульсів.

18. При електрохімічній обробці імпульсною напругою:

а) напругу подають в міжелектродний проміжок окремими імпульсами;

б) напругу подають в міжелектродний проміжок безперервними імпульсами;

в) напругу подають безпосередньо на деталь  окремими імпульсами;

г) напругу подають безпосередньо на інструмент  окремими імпульсами.

19. Чим більша скважність імпульсів при електрохімічній обробці, тим:

а) більше підвищується швидкість знімання металу;

б) більш спрощеними потрібні джерела струму;

в) менше змінюються умови протікання процесу;

г) більша температура електроліту.

20. Якого виду верстатів для електрохімічної обробки не існує:

а) прошивочні;

б) протяжні;

в) для розрізання заготовок;

г) зворотного копіювання.

21. Точність копіювання електрода-інструмента на заготовці  при електрохімічній обробці залежить від:

а) швидкості розчинення ділянок заготовки, відстаючих на різних відстанях від електрода-інструмента;

б) матеріалу  електрода-інструмента;

в) складу електроліту;

г) виду джерела струму.

22. Чим менший міжелектродний проміжок, тим:

а) менша швидкість розчинення металу;

б) більша точність обробки поверхонь;

в) менший опір прокачування електроліту;

г) більша  швидкість розчинення металу.

23. Якого способу регулювання міжелектродних проміжків при електрохімічній обробці не існує:

а) при роботі з нерухомими електродами;

б) при постійній швидкості подачі інструмента;

в) при періодичному переміщенні електрода-інструмента відносно заготовки;

г) регулювання вимірювальним інструментом.

24. Мінімальний припуск при обробці нерухомими електродами і протягуванні складає:

а) 5…10 мм;

б) 0,001…0,005мм;

в) 0,1…0,3 мм;

г) не обмежується.

25. Мінімальний припуск при прошиванні і розрізанні заготовок складає:

а) 5…10 мм;

б) не обмежується;

в) 0,001…0,005мм;

г) 0,1…0,3 мм.

26. При точінні і шліфуванні з постійною подачею електрода-інструмента мінімальний припуск при міжелектродному проміжку до 0,5 мм складає:

а) 0,1…0,5 мм;

б) 0,001…0,005мм;

в) 1…2 мм;

г) не обмежується.

27. Точність розмірів і форм оброблюваної деталі не залежить від:

а) похибки електрода-інструмента;

б) точності верстата;

в) складу електроліту;

г) припуску на обробку.

28. Вибрати неправильний варіант подачі електроліту в 
міжелектродний проміжок при обробці поглиблень за схемою прошивання:

а) зворотно-поступальним рухом;

б) поздовжньо-оброблюваної поверхні;

в) поперечно-оброблюваної поверхні;

г) через щілини і отвори в електроді-інструменті.

29. Електрод-інструмент при електрохімічній обробці не повинен володіти:

а) корозійною стійкістю;

б) високою електропровідністю;

в) достатньою механічною міцністю і оброблюваністю;

г) низькою адгезією до діелектричних покриттів.

30. Джерела струму верстатів для електрохімічної обробки бувають:

а) електромеханічні і статичні;

б) генератори імпульсів;

в) трансформатори;

г) джерела постійного струму.

31. До систем подачі електроліту в міжелектродний проміжок не відносяться:

а) ультразвукові і низькочастотні вібрації електродів;

б) централізована подача через цехову мережу;

в) насоси;

г) пневмонагнітачі.