ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДIВНА АКАДЕМIЯ

Кафедра "Підйомно-транспортні машини"

Конспект лекцій

з дисципліни "Сучасні методи ремонту і модернізація ПТБіДМ"

для студентів спеціальності 
7.05050308 "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, 
меліоративні машини і обладнання"
денної та заочної форми навчання

(частина 2)

Підготував:

ст. викладач кафедри ПТМ	Рагулін І.О.

Рекомендовано до використовування в учбовому процесі засіданням кафедри ПТМ:

протокол № 1 від 15.08.12 р.

Краматорськ, 2012

# Дефекты

- Служебный

- Служебный

# Дефекты

- Служебный

- Служебный

# Коррозия.

- Служебный

- Служебный

План лекций:

4. Ремонт металлоконструкций подъёмнотранспортных машин

4.1 Особенности ремонта МК ПТМ

4.2 Материалы для ремонта и реконструкции МК ПТМ

4.2.1 Основные требования к физическим свойствам стали, применяемой для ремонта и реконструкции

4.2.1.1 Влияние химического состава на физические свойства стали

4.2.1.2 Проведение химического анализа

4.2.1.3 Косвенный метод оценки механических свойств стали

5. Основы технологии сварки

5.1 Общие технические требования к сварке ПТМ

5.2 Основные требования к подготовке кромок под сварку и к наложению швов

5.3 Выбор электродов для ремонта МК

5.3.1 Классификация электродов

5.3.2 Выбор диаметра электрода

5.4 Выбор сварочного тока

5.5 Определение потребного количества электродов и электроэнергии для сварки

5.6 Геометрия кромок свариваемых элементов

6. Способы снижения сварочных напряжений при заварке трещин в элементах конструкции

6.1 Применение предварительного подогрева.

6.2 Увеличение базы закрепления.

6.3 Последовательность наложения сварочных валиков в однослойных швах.

6.4 Применение многопроходных сварных швов.

6.5 Применение обратноступенчатого способа сварки.

7. Типові технологічні операції ремонту металоконструкцій.

7.1 Ремонт трещин

7.1.1 Ограничение распространения трещин в элементах конструкции

7.1.2 Заварка трещин в элементах конструкции

7.1.3 Заварка трещин в сварном шве

7.1.4 Пересечение сварных швов

7.1.5 Установка накладных усиливающих листов

7.2 Ремонт клёпаных и болтовых соединений элементов металлоконструкций

7.2.1 Ремонт клепаных соединений

7.2.2 Ремонт болтовых соединений

7.2.2.1 Установка высокопрочных болтов

7.3 Правка элементов конструкции

7.3.1 Холодная правка элементов конструкции

7.3.2 Горячая правка элементов конструкции

8. Типовые методы ремонта сплошностенчатых конструкций кранов мостового типа

8.1 Ремонт опорной части концевых балок

8.1.1 Установка накладного листа на вертикальную стенку

8.1.2 Установка дополнительной вертикальной стенки

8.1.3 Установка дополнительных элементов на верхнем поясе концевой балки

8.1.4 Установка накладного листа на нижний пояс

8.2 Ремонт главных балок

8.2.1 Ремонт вертикальных стенок главных балок в месте крепления кронштейнов

8.2.2 Ремонт вертикальных стенок главных балок в месте изменения сечения

8.2.3 Ремонт верхнего пояса главных балок крана

8.2.4 Ремонт нижнего пояса главных балок крана

# Ремонт металлоконструкций подъёмнотранспортных машин

- Служебный

- Служебный

Лекция 4– 2 часа. [1] стр.12–77, [2] стр.10–28, [3] стр.199–218, 252– 257.

Цель лекции:	1.Изучить классификацию грузоподъёмных кранов по типам и конструкции, общие схемы грузоподъёмных кранов;
2. Ознакомиться с основными нормативными документами по устройству и изготовлению грузоподъемных машин.

## Особенности ремонта МК ПТМ (ЛЕКЦИЯ 4)

Эти особенности следующие:

- Для МК неприменима система ППР, поскольку не имеет смысла само понятие планово-предупредительного ремонта. Т.е. ремонт МК ведётся в зависимости от её технического состояния по потребности;

- Ремонтные работы по МК имеют право выполнять только организации, получившие специальное разрешение от Госнадзорохрантруда, для получения которого требуется выполнение целого ряда специфических требований.

- В ремонтных работах используется сварка и огневая резка метала, что является определяющим в характере ремонтных работ;

- Ремонт с применением сварки производиться в соответствии с технической документацией, разработанной специализированной организацией, также имеющей разрешение Госнадзорохрантруда.

Выполнение работ по ремонту и реконструкции кранов и крановых МК регламентируется следующими пунктами НПАОП 0.00–1.01–07 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов:

5.2.1. Реконструкцию и ремонт грузоподъёмных кранов и машин, их составных частей, грузозахватных органов, съемных грузозахватных устройств, тары и люлек должны выполнять субъекты ведения хозяйства, которые получили соответственно требованиям НПАОП 0.00-4.05-03 (1631-2003-п) разрешение специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по промышленной безопасности и охране труда на выполнение этих работ.

5.2.2. Требования пункта 5.2.1 этих Правил распространяются на такие виды ремонта составных частей грузоподъёмных кранов и машин:

ремонт несущих металлоконструкций с целью возобновления их несущей способности (ремонт с применением сварки, а также ремонт, связанный с возобновлением деформированных или поврежденных металлоконструкций или их элементов, возобновлением или изменением конструкции стыков металлоконструкций и тому подобное), кроме работ, предусмотренных установкой из эксплуатации;

ремонт механизмов подъёма груза и изменения вылета, их гидро- и электропривода, а также приборов и устройств безопасности, кроме работ, предусмотренных инструкцией по эксплуатации.

5.2.3. Модернизацию грузоподъёмных кранов и машин могут выполнять субъекты ведения хозяйства, которые имеют разрешение специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по промышленной безопасности и охраны труда на выполнение реконструкции или ремонта.

## Материалы для ремонта и реконструкции МК ПТМ

Применение материалов для ремонта и реконструкции регламентируется следующими пунктами НПАОП 0.00–1.01–07 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов:

5.4.1. Материалы для изготовления, монтажа, реконструкции модернизации и ремонта грузоподъёмных кранов и машин, металлоконструкций, их элементов, а также съёмных грузозахватных устройств, люлек и тары должны отвечать НД.

5.4.2. Качество материала, применяемого во время изготовления, реконструкции, модернизации, ремонта, монтажа грузоподъёмных кранов и машин, должено быть подтверждено документом производителя этих материалов об их качестве и входным контролем.

При отсутствии документа о качестве материала позволяется его применять после испытания соответственно требованиям НД.

Выбор материала осуществляется с учетом нижних предельных значений температур окружающей среды для рабочего и нерабочего состояний грузоподъёмного крана или машины, загруженности элементов и агрессивности окружающей среды.

Даные о примененном материале и нижних предельных значениях температур для рабочего и нерабочего состояний грузоподъёмного крана или машины отмечаются в их паспорте.

5.4.3. Материалы, которые отсутствуют в НД и не применялись раньше для изготовления, реконструкции, модернизации, ремонта и монтажа грузоподъёмных кранов и машин, могут быть применены после испытания соответственно требованиям НД.

При ремонте и реконструкции используется сталь (мажет быть алюминиевый или титановый сплав) в виде листового или профильного проката.

Марка стали подбирается в соответствии с маркой (указанной в паспорте крана), из которой изготовлена МК, однако на практике, особенно для старых кранов в паспорте может отсутствовать сведения о марках сталей. В этом случае марку стали назначает разработчик ремонтной документации. Ориентировочно марка стали ремонтируемой конструкции может быть определена по результатам химического анализа металла.

### Основные требования к физическим свойствам стали, применяемой для ремонта и реконструкции

Эти требования практически такие же, как и для сталей, идущих на изготовление новых конструкций, а именно:

- Достаточно высокие прочностные характеристики (σт не ниже 210 МПа);

- Высокая пластичность, которая ориентировочно может быть оценена по величине отношения σТ / σВ. Чем меньше это отношение, тем пластичнее сталь.

Для ремонтных работ рекомендуются стали малоуглеродистые стали обычного качества (например, сталь 3) с σТ/σВ ≤ 0.6. Стали повышенной и высокой прочности (низколегированные) имеют σТ/σВ > 0.7, что указывает на снижение пластичности, повышенной чувствительности к концентраторам напряжения и, поэтому обязательно должно сочетаться с конструктивно-технологическими мероприятиями, снижающими последние;

- Хорошая свариваемость;

- Сравнительно невысокая стоимость.

Кроме того, важнейшими свойствами сталей, определяющими их надёжную работу в крановых МК, являются:

склонность перехода пластичной стали в хрупкое состояние;

склонность к естественному старению.

Важнейшим требованием является способность стали противостоять хрупкому разрушению. Косвенным показателем склонности стали к хрупкому разрушению является ударная вязкость. Для крановых конструкций ударная вязкость должна быть не менее 30 Дж/мм2.

Ударная вязкость определяется на специальных маятниковых копрах на специальных образцах Менажа.

С течением времени происходит самопроизвольное изменеие физических и механических свойств стали, называемое старением. Старение является либо следствием быстрого охлаждения после нагрева проката, либо наличием пластических деформаций (наклёпа). В результате старения ударная вязкость уменьшается.

Для оценки склонности стали к старению, а иногда и даже и хладноломкости, производя испытания образцов на ударную вязкость после их искусственного старения. Искусственное старение – это нагрев образца до температуры 100-250С в течении одного часа и затем вытягивание его на 10%. Для сталей с категорией поставки 6 – для малоуглеродистых и 16 – для низколегированных в справочниках приводится значение ударной вязкости после искусственного старения.

Низколегированные стали вследствие, повышенной чувствительности к концентрации напряжений, по сравнению со сталью Ст3 не имеют преимущества.

Важнейшим показателем склонности стали к хрупкому разрушению является степень её раскисления. Кипящая сталь склонна к хрупкому разрушению при отрицательных температурах, даже при –10С. По этой причине современные нормы запрещают изготавливать из кипящей стали несущие элементы МК кранов, работающих на открытом воздухе.

#### Влияние химического состава на физические свойства стали

На практике может быть ситуация, когда для ремонтных работ применяется прокат, на который отсутствует сертификат, подтверждающий марку стали. В таком случае проводится химический анализ и по его результатам принимается решение о возможности использования такой стали.

Углерод. С увеличение процента увеличивается предел текучести и одновременно снижается пластичность. Из условий требуемой пластичности предельное содержание углерода в стали 0.22%. В тоже время, при малом проценте углерода при сварке происходит интенсивное поглощение газов их атмосферы, что делает сварные швы пористыми, поэтому нижний предел содержания углерода должен быть не ниже 0.1%.

Марганец. До определённого процента (0.8%) благоприятно влияет на стойкость стали к хрупкому разрушению, в тоже время, чрезмерное содержание марганца (до 1%) ухудшает свариваемость. Т.о., рекомендуемой содержание марганца в стали должно находиться в пределах 0.5…0.8%.

Кремний. Неоднозначно влияет на механические свойства сталей. В необходимых количествах (0.1…0.2%) используется в качестве раскислителя, поэтому соединение кремния являются основным показателем степени раскисления стали, а именно

– 0.15…0.25%Si – спокойная плавка СП;

– 0.05…0.14%Si – полуспокойная плавка ПС;

– меньше 0.05%Si – кипящая плавка КП.

Однако при таких оценках степени раскисления следует иметь в виду, что в качестве раскислителя может использоваться алюминий.

Содержание кремния больше 0.25% оказывает вредное влияние на сварные швы, способствует возникновению в них трещин при сварке. Поэтому рекомендуемое содержание кремния 0.1…0.25%.

Фосфор и сера. Всегда ухудшают свойства стали, т.е. являются вредными примесями. Сера вызывает красноломкость, фосфор – хладноломкость. Поэтому в несущих элементах содержание серы и фосфора не должно превышать 0.045%.

Хром, никель, медь. В углеродистых сталях являются случайными элементами. Их суммарное содержание не должно превышать 0.3%.

#### Проведение химического анализа

Для химического анализа необходимо иметь не менее 30 г стружки. Стружка может быть получена пневмозубилом или сверлением отверстия диаметром 20…30 мм (отверстие должно отстоять от кромки не менее, чем на 15 мм.). Не допускается на стружке ржавчина. Отверстие после сверления заваривать не следует. Сам химический анализ проводят в соответствии с ГОСТ 7565-73. В результате химического анализа может быть определено процентное содержание следующих элементов: C, Mn, Si, P, S, суммарное содержание Cr, Ni и Cu.

#### Косвенный метод оценки механических свойств стали

В качестве такого метода используется корреляционная связь между твёрдостью поверхности металла и пределом прочности. Эта связь может быть представлена эмпирической формулой:

σВ = k HB, (МПа)

| σв=k⋅HB, (МПа) |  |
| --- | --- |

где	σВ– предел прочности;

k – эмпирический коэффициент, k = 0.36;

НВ – твёрдость поверхности металла по Бринеллю.

Твёрдость поверхности МК во время обследования можно определять портативным прибором Польди, в котором используется стальной шарик и по диаметру отпечатка на поверхности металла судят о твёрдости, которая вычисляется по формуле

| HB=HBэD-D2−dэ2D-D2−d2, |  |
| --- | --- |

где	НВэ – твёрдость эталонного образца;

НВ – твёрдость по Бринеллю испытуемого элемента;

D – диаметр шарика;

dэ – диаметр отпечатка шарика на эталоне;

d – диаметр отпечатка шарика на испытуемой поверхности;

Вопросы для контроля и самоконтроля

- Особенности ремонта металлоконструкций ПТМ.

- Основные требования НПАОП 0.00–1.01–07 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" к материалам для ремонта и реконструкции МК ПТМ.

- Основные требования к физическим свойствам стали, применяемой для ремонта и реконструкции.

- Влияние углерода на физические свойства стали.

- Влияние марганца на физические свойства стали.

- Влияние кремния на физические свойства стали.

- Влияние фосфора и серы на физические свойства стали.

- Влияние хрома, никеля, меди на физические свойства стали.

- Основные положения проведения химического анализа материала.

- Косвенный метод оценки механических свойств стали.

# Основы технологии сварки (ЛЕКЦИЯ 5)

- Служебный

- Служебный

Лекция 5– 3 часа. [1] стр.12–77, [2] стр.10–28, [3] стр.199–218, 252– 257.

Цель лекции:	1.Изучить классификацию грузоподъёмных кранов по типам и конструкции, общие схемы грузоподъёмных кранов;
2. Ознакомиться с основными нормативными документами по устройству и изготовлению грузоподъемных машин.

## Общие технические требования к сварке ПТМ

Требования к сварке при изготовлении, монтаже, реконструкции модернизации и ремонте грузоподъёмных кранов и машин регламентируется следующими пунктами НПАОП 0.00–1.01–07 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов:

5.5.1. Прихватывание и сварка несущих элементов металлоконструкций грузоподъёмных кранов и машин, приваривания кабин, площадок, перил и средств доступа на грузоподъёмные краны, а также прихватывание и сварка грузоподъёмных органов, съемных грузоподъёмных устройств, тары и люлек должны выполнять сварщики, аттестованные соответственно требованиям  Правил аттестации сварщиков, утвержденных приказом Госнадзорохрантруда от 19.04.96 N 61( z0262-96 ), зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 31.05.96 за N 262/1287.

5.5.2. Сварочные материалы, применяемые для сварки должны обеспечивать механические свойства металла шва и сварного соединение (предел прочности, относительное удлинение, угол загиба, ударная вязкость, твердость) не меньше нижней границы отмеченных свойств основного металла конструкции, установленных НД для данной марки стали.

В случае применения в одном соединении сталей разных марок механические свойства металла шва должны отвечать свойствам стали с большей границей прочности. Марки присадочных материалов флюсов и защитных газов отмечаются в технических условиях на изготовление, реконструкцию, модернизацию и ремонт.

5.5.3. Для изготовления элементов металлоконструкций из труб проката листового, сортового, фасонного и тому подобное позволяется применение всех способов резки, что обеспечивают качественное получение форм и размеров этих элементов соответственно рабочим чертежей. Резка проводится по технологии, делающей невозможным образование трещин или ухудшение качества металла на кромках, а также в зоне термического влияния.

5.5.4. При сборке свариваемых конструкций должна обеспечиваться точность соединений в пределах размеров и допусков установленных рабочими чертежами и технологическими документами.

5.5.5. Сварка должна проводиться в помещениях, которые делают невозможным влияние неблагоприятных атмосферных условий на качество сварных соединений.

Сварка под открытым небом разрешается при условии защиты мест сварка от атмосферных осадков и ветра.

5.5.6. Сварочные работы, которые проводятся во время изготовления, ремонта, реконструкции или модернизации, должны выполняться соответственно требованиям комплекта документов на технологические процессы сварки.

5.5.7. Возможность и порядок сварки при температуре воздуха ниже 0ºС устанавливаются техническими условиями или другими НД.

5.5.8. Разрешается изготовление сварных изделий с применением в одном и том же сварном узле разных методов сварка, о чем должна быть сделана отметка в технических условиях.

5.5.9. Прихватывание элементов сварных соединений во время сборки металлоконструкций должны выполняться с использованием таких же сварочных материалов, что и во время сварки.

5.5.10. Прихватывания, выполненные при сборке металлоконструкции, могут не удаляться, если во время сварки они будут полностью переплавлены. Перед сваркой прихватки очищаются от шлака.

5.5.11. Несущие сварные металлоконструкции должны иметь клеймо или другое условное обозначение, позволяющее определить фамилию сварщика, который выполнил сварку. Маркировка осуществляется методами, обеспечивающими его сохранность на протяжении эксплуатации изделия и не ухудшающими его качества. Метод и место маркировки должны быть отмеченные на чертежах.

5.5.12. Необходимость и методы термической обработки сварных соединений несущих элементов металлоконструкций устанавливаются техническими условиями на изготовление, реконструкцию, модернизацию или ремонт.

5.6. Контроль качества сварных соединений

5.6.1. Контроль качества сварных соединений, который проводится под время изготовления, монтажа, реконструкции, модернизации и ремонта грузоподъёмных кранов и машин, их составных частей, грузозахватных органов, съемных грузозахватных приспособлений, тары и люлек, осуществляется методами неразрушительного контроля (внешний осмотр и измерение, ультразвуковой, радиографический и тому подобное) и испытаниями (определение механических свойств сварного соединения) соответственно требованиям НД.

Специалисты по неразрушающему контролю должны быть аттестованы согласно требованиям Правил аттестации специалистов неразрушающего контроля, утвержденных приказом Госнадзорохрантруда от 06.05.97 № 118( z0374-97 ), зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 02.09.97 за № 374/2178.

5.6.2. Контроль качества сварных соединений осуществляется после проведения термической обработки, проведенной соответственно требованиям пункта 5.5.12 этих Правил, если она предусмотрена для данного сварного соединения.

Результаты контроля сварных соединений должны быть зафиксированы в соответствующих документах (актах, журналах, протоколах, картах и тому подобное).

## Основные требования к подготовке кромок под сварку и к наложению швов

В полевых условиях разделку кромок можно выполнять пневмозубилом, газокислородным пламенем, электровоздушным стругом и выточкой с помощью наждачного камня.

При разделке кромок электровоздушным стругом поверхностный слой науглероженного металла толщиной 1 мм должен быть удален.

Рекомендуется симметричная разделка кромок, при которой по сравнению с не-симметричной уменьшается объем наплавленного металла в 2—3 раза, сокращается время сварочных работ, снижается величина сварочных деформаций и вероятность повторного появления трещин. Поэтому стыковые соединения с симметричной разделкой кромок всегда следует предпочитать другим типам сварных соединений, особенно в конструкциях, испытывающих действия ударных и переменных нагрузок, а также работающих в условиях низких температур.

Несимметричная разделка кромок обычно применяется в тех случаях, когда разделку невозможно выполнить с обеих сторон.

Если сопоставить односторонние разделки с прямыми кромками и рюмкообразными, то видно, что разница между шириной нижних и верхних слоев при рюмкообразной форме разделки будет меньше, поэтому они будут иметь меньшую величину поперечной усадки и угловой деформации после остывания шва (рис.3.1).

  - Угловая деформация сварного соединения при несимметричной разделке кромок: 1 — кромки рюмкообразные, 2 — кромки прямые

При выполнении ремонтных работ увеличенный против нормы зазор или угол раскрытия кромок восстанавливают до требуемой величины наплавкой и после этого наносят шов (рис.3. 2).

  - Вид кромок, восстановленных наплавкой.

При температуре воздуха ниже —5°С стыки сваривают без перерыва, за исключением времени, необходимого на смену электрода и зачистку шва. При вынужденном прекращении сварки (отсутствие тока и т. п. ) ее возобновляют после подогрева металла по технологии, разработанной для данной конструкции. При толщине металла до 16 мм режим сварки тот же, что и при положительной температуре. Если толщина металла более 16 мм и температура окружающего воздуха ниже —15°С, первые два слоя сваривают с сопутствующим подогревом до  180—200°С.

## Выбор электродов для ремонта МК

Тип электрода назначается в зависимости от прочностных свойств свариваемого металла. Цифра в типе электрода означает предел прочности наплавленного металла в МПа·10-1 (кг/мм2):

Э42 – σВ = 420 МПа (42 кг/мм2).

Марка электрода назначается в зависимости от его типа.

УОНИИ – самые распространённые электроды.

Первая цифра – предел текучести σТ;

Вторая цифра – предел прочности σВ;

Аналогичными электродами являются АНО (АНО-2; АНО-3; АНО-4; АНО-5), выделяющими меньше вредных веществ при сварке.

Для сварки малоуглеродистых сталей типа Сталь 3 рекомендуются электроды типа Э42 и Э42А (А – повышенная пластичность наплавленного металла).

Для сварки низколегированных сталей рекомендуются электроды Э46, Э46А, Э50, Э50А. Такими типами являются электроды марки УОНИИ, СМ, АНО.

Причём сварку в закрытых полостях следует вести электродами марки АНО, поскольку они меньше всех выделяют вредных веществ в продуктах горения.

### Классификация электродов

По назначению электроды подразделяются на 4 вида:

У –· для углеродистых сталей;

Л – для легированных сталей;

В –для высоколегированных сталей;

Н – наплавочный.

По толщине покрытия электроды классифицируют в зависимости от отношения D/d:

М – с тонким покрытием;

С – со средним покрытием;

Д – с толстым покрытием;

Г	с особо толстым покрытием.

Самый лучший Г, но он немного дороже.

По точности изготовления электрода различают группы:I, II, III. Чем выше группа, тем выше точность.

По видам покрытий электроды подразделяются на:

А – с кислым покрытием (оксиды железа, марганца, кремния);

Б – с основным покрытием (мрамор, мел);

С – с целлюлозным покрытием (мука, из которой пекут хлеб);

Р – с рутиловым покрытием (TiO2);

П – с прочими видами покрытия.

По дополнительным пространственным положениям:

1 – для всех положений;

2 – для всех положений, кроме вертикальных сверху вниз;

3 – для вертикального и горизонтального снизу вверх.

По полярности сварки:

0 – обратное полярное, на электроде минус;

1, 4, 7 – любой полярности при токе 90, 70, 50 А,

На этикетке пачки электродов указывается минимальное значение механических свойств.

Третья цифра указывает температуру, при которой гарантирована ударная вязкость 35 Дж/мм2.

Пример: Э42УОНИИ13/45-4,0-УД2, где 45 – диаметр стержня, УД2 – для углеродистой стали.

### Выбор диаметра электрода

Диаметр электрода выбирают в зависимости от толщины свариваемых элементов, типа сварного шва и его положения в пространстве в момент сварки (нижнее, вертикальное, горизонтальное, потолочное).

При сварке в нижнем положении стыковых швов диаметр электродов рекомендуется выбирать из таблицы

| Толщина листа элемента, мм | 2 | 3 | 4…5 | 6…8 | 9…12 | 13…15 | 16…20 | Больше 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр электрода, мм | 2 | 3 | 3…4 | 4 | 4…5 | 5 | 5 | 6 |

Для угловых швов диаметр электрода выбирается в зависимости от катета шва по таблице

| Катет шва, мм | 2 | 3 | 4 | 5 | 6…8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр электрода, мм | 1.6…2 | 2.5…3 | 3…4 | 4 | 4…5 |

При сварке угловых швов за один проход катет шва не должен превышать 8 мм. При К > 8 мм применяют многопроходную сварку.

## Выбор сварочного тока

Сила сварочного тока назначается в зависимости от диаметра электрода, его марки и расположения сварочного шва в пространстве.

Рекомендуется отдавать предпочтение обратной полярности при сваре постоянным током («+» на электроде; прямая полярность – «–» на электроде).

Рекомендуется значение сварочного тока принимать по следующей таблице

| Диаметр электрода, мм | Сила тока, А | Назначение электрода |
| --- | --- | --- |
| 3 4 5 | 90—130 160—180 200—220 | Первый слой (провар корня шва). Первый и последующие слои. То же |

Эта таблица для сварки швов в нижнем положении, так называемая сварка в лодочку.

При сварке не в нижнем положении необходимо уменьшать объём жидкой ванны, для чего сварочный ток, взятый из таблицы, уменьшают:

- для вертикальных швов на 10…15%;

- для горизонтальных и потолочных швов на 15…20%.

## Определение потребного количества электродов и электроэнергии для сварки

Расчёт ведётся по упрощённой методике общепринятой в СНГ.

Общая масса покрытых электродов, необходимых непосредственно для ремонтных работ, определяется по формуле

| Mэл=i=1nGэл iLш i, |  |
| --- | --- |

где	Мэл – общая масса электродов;

Gэлi – удельный расход электродов на 1 м длины шва i-го типа;

Lшi – длина шва i-го типа, м;

n – число швов разных типов.

В свою очередь удельный расход рассчитывается по формуле:

| Gэ i=Kp imн i, |  |
| --- | --- |

где	Крi – коэффициент расхода, учитывающий неизбежные потери электродов при сварке;

mнi	 – расчетная масса наплавленного металла (кг/м3), определяется по формуле

| mн i=ρFн i⋅10−3 (кг/м), |  |
| --- | --- |

где	 – плотность наплавленного металла:  = 7.8 г/см3 для всех сталей;

Fнi – площадь поперечного сечения шва i-го типа, мм2.

Коэффициент расхода принимается по специальным рекомендациям:

- для электродов с толстой обмазкой (лучше всего):

Кр = 1.4…1.6;

 = 7.8 г/см3.

- для электродов с тонким покрытием:

Кр = 1.2…1.3;

 = 7.8 г/см3.

Площадь подсчитывается по площади геометрии фигуры.

Потребное количество электродов определяется с использованием следующей таблицы:

| Род тока | КПД сварочного моста | Расход эл. энергии на 1 кг наплавленного металла, кВт·час | Мощность холостого хода, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Переменный | 0.8…0.9 | 3…4 | 0.2…0.33 |
| Постоянный, одномостовая установка | 0.3…0.6 | 4…6 | 2.5…4 |
| Многомостовая установка | 0.24…0.5 | 5…8 | – |

Многомостовая установка – когда от одного аппарата работают много человек.

## Геометрия кромок свариваемых элементов

При ремонте и реконструкции действующих кранов применяют преимущественно ручную сварку. При замене целых узлов (концевых балок, изменении пролета крана, связанного с демонтажом последнего) применяют полуавтоматическую сварку.

Существуют государственные стандарты на сварку всех типов: ручную, автоматическую и полуавтоматическую. В этих стандартах для каждого типа шва устанавливается геометрия кромок.

ГОСТ 5264–80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

ГОСТ 11534–75. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

Подготовка элементов под сварку должна обеспечить прилегание и зазоры по внешнему контуру в пределах допусков на данный вид соединения согласно ГОСТов. Примеры смотри в табл.3.1 .

Отклонение углов скоса от стандартных может вызвать следующие отрицательные последствия:

- при уменьшении угла раскрытия кромок ниже рекомендуемого ГОСТом происходит так называемое "блуждание" дуги, и, как следствие, непровар;

- при чрезмерном увеличении угла раскрытия кромок происходит перерасход сварочных материалов и электроэнергии.

- Конструктивные элементы подготовленных кромок свариваемых деталей по ГОСТ 5264–80 для односторонних сварных швов.

| С8 |  |  |  | С17 |  |  |  | У6 |  |  | У6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С9 и С10 |  |  |  | С18 |  |  |  | С19 |  |  | У4 |
| S до | 8 | 14 | 60 | S до | 8 | 14 | 60 | S до | 22 | 100 | 0,5S ≤ n < S |
| b | 3 | 4 | 5 | b | 3 | 4 | 5 | b | 8 | 12 |  |
|  |  |  |  | Катеты углового шва К должны быть установлены при проектировании сварного соединения, но не более 3 мм для деталей толщиной до 3 мм включительно и 1,2 толщины более тонкой детали при сварке деталей толщиной свыше 3 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
| Т6 |  |  |  | Т3 |  |  |  |  |  |  |  |

Вопросы для контроля и самоконтроля

- Общие технические требования к сварке ПТМ.

- Контроль качества сварных соединений ПТМ.

- Основные требования к подготовке кромок под сварку и к наложению швов.

- Выбор электродов для ремонта МК.

- Классификация электродов. По назначению.

- Классификация электродов. По толщине покрытия.

- Классификация электродов. По видам покрытий.

- Классификация электродов. По полярности сварки.

- Выбор диаметра электрода.

- Выбор сварочного тока.

- Определение потребного количества электродов.

- Геометрия кромок свариваемых элементов под сварной шов С8 и С17.

- Геометрия кромок свариваемых элементов под сварной шов У6 и С8.

- Геометрия кромок свариваемых элементов под сварной шов С9 и С10.

- Геометрия кромок свариваемых элементов под сварной шов С18 и С18.

- Геометрия кромок свариваемых элементов под сварной шов Т6.

# Способы снижения сварочных напряжений при заварке трещин в элементах конструкции (ЛЕКЦИЯ 6)

- Служебный

- Служебный

Лекция 6– 2 часа. [1] стр.12–77, [2] стр.10–28, [3] стр.199–218, 252– 257.

Цель лекции:	1.Изучить классификацию грузоподъёмных кранов по типам и конструкции, общие схемы грузоподъёмных кранов;
2. Ознакомиться с основными нормативными документами по устройству и изготовлению грузоподъемных машин.

При электродуговой сварке большая концентрация тепла в зоне дуги значительно нагревает металл соединения в местах, прилегающих к шву. Затем при охлаждении расплавленного металла происходят сложные физико-химические процессы, вызывающие изменение структуры металла в шве и околошовной зоне и появление остаточных напряжений, которые достигают предела текучести σТ. Остаточные напряжения при сочетаниях с действующими напряжениями и их концентрацией, обусловленной конструктивными или технологическими факторами, могут вызвать появление трещин и разрушение конструкции.

## Применение предварительного подогрева.

Одной из мер, позволяющих уменьшить величину реактивных напряжений, является предварительный местный подогрев. Температура подогрева обычно не превышает 250—260°С.

Контроль температуры нагрева– выдерживают спичку 3…4 с. Спичка загорается при температуре 250С. Если температура 300…400С, то спичка моментально сгорает. Термокарандаш меняет свой цвет при достижении определённой температуры.

Примеры применения предварительного подогрева приведены в табл.3.2 .

- Примеры применения предварительного подогрева.

|  | Вид сварного соединения | Рекомендации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заварка трещины в массивном стальном листе |  |
|  |  | Перед заваркой трещины 1 разогреть участки металла 2. Разогрев металла в указанных местах приведет к раскрытию трещины и обеспечит благоприятные условия для совместной усадки разогретых участков и сварного шва в момент охлаждения и позволит снизить реактивные напряжения и существенно уменьшить вероятность трещинообразования. |
| 2 | Заварка трещины в спице маховика |  |
|  |  | Вначале нужно подогреть участки обода 2 до температуры 250—260°С, а затем выполнить сварку. В этом случае остывание нагретой части обода будет сопровождаться возвращением спицы в начальное положение, компенсируя усадку остывающего шва |
| 3 | Заварка трещины в массивной детали |  |
|  |  | Перед сваркой следу разогреть участок металла 2 до температуры 250°С. Результат аналогичен случаю 2. |
| 4 | Заварка трещины в стыковом соединении полок балки |  |
|  |  | Для уменьшения реактивных напряжений трещину 1 в стыковом соединении полок балки следует заваривать в такой последовательности: удалить сварной с шов на участке 200 мм, разделать кромки, разогреть участок стенки 2 до температуры 250°С и заварить трещину. Восстановить удалённый сварной шов полки и стенки. |

## Увеличение базы закрепления.

В жесткой системе, при малой базе закрепления, реактивные напряжения достигают уровня текучести и вызывают деформации в металле сварных соединений. Эти деформации и соответствующее им старение охрупчивают металл сварного соединения и способствуют образованию трещин, возникающих при его остывании. В этих условиях чрезвычайно опасны технологические дефекты сварки. Они становятся концентраторами термопластических деформаций, величина которых по этой причине значительно возрастает (до 5—10% и более), что приводит к весьма сильному охрупчиванию стали у вершин дефектов.

Рассмотрим увеличение базы закрепления на примере конструкция стыка двутавровой балки (рис.3. 3),

Выполним вначале шов стенки, а затем швы полок двутавровой балки. Шов стенки будет местом закрепления свариваемых элементов, поэтому полки придется сваривать при «нулевой» величине базы закрепления, и поперечная усадка швов полок будет происходить в неблагоприятных условиях: в них, возникнут максимальные растягивающие напряжения, а шов стенки будет сжат за счет стягивающих напряжений в полках.

  - Конструкция стыка двутавровой балки

Поперечный шов нижней полки окажется в наиболее тяжелых условиях, так как при работе балки на изгиб в нем возникают растягивающие усилия от внешней нагрузки, которые будут складываться с ранее образовавшимися реактивными напряжениями.

Рассмотрим обратный случай: вначале наложим швы полок, а затем шов стенки. При этом порядке сварки жесткий контур (нулевая база) получается после сварки полок, и усадка шва стенки будет затруднена. В то же время усадка шва стенки вызовет сжатие швов полок и растяжение шва стенки. Под действием изгибающей нагрузки сжатый шов нижней полки балки будет разгружаться за счет растягивающих напряжений от внешних сил. В этом заключается некоторое преимущестрво второго варианта, но в обоих случаях нет гарантии, что при остывании швов не возникнут трещины.

Чтобы получить наиболее благоприятный исход, нужно или увеличить базу закрепления, или снизить жесткость заделки другим способом. Для этого нужно вначале наносить не продольные швы (см. второй вариант), соединяющие полки со стенкой на участке длиной около 600—1000 мм (рис.3. 4), а стыковые.

  - Возможные способы увеличения базы закрепления элементов при конструировании стыка двутавровой балки

При отсутствии связи между полками и стенкой база закрепления увеличится до длины незаверенных участков (одновременно улучшается и подгонка листов при сборке). Продольные швы выполняют в последнюю очередь. Чтобы снизить жесткость заделки после сварки полок, нужно непосредственно перед сваркой стенки подогреть участки в зоне наложенных швов до температуры 250°С. От расширения нагретых участков полки и стенка разойдутся и расширят зазор в стыке стенки. После заварки подогрев полок прекращают. При охлаждении всей системы усадка стыка стенки не встретит противодействия, и реактивные напряжения в нем будут меньше.

Примеры увеличения базы закрепления приведены в табл.3.3 .

- Примеры увеличения базы закрепления

|  | Вид сварного соединения | Рекомендации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стыковка двутавровых балок |  |
|  |  | Удалить продольные связующие швы между стенкой и полками на участке длиной 600—1000 мм. Выполнить швы в порядке 1, 2, 3, 4, 5 перед наложением шва 3 рекомендуется нагреть швы полок 1 и 2. |
| 2 | Вварка вставки в поясе двутавровой балки |  |
|  |  | Удалить продольный связующий шов в месте приварки вставки на участке длиной 600—1000 мм. Выполнить швы в порядке 1, 2, 3, перед наложением шва 2 рекомендуется нагреть стенку в месте А. Примечание. Если длина вставки больше 1000 мм, то длина удаляемого связующего шва будет на 100—200 мм больше. |
| 3 | Вварка вставки в стенку двутавровой балки |  |
|  |  | Удалить связующий шов между стенкой и полками на участке длиной 600—1000 мм. Выполнить швы в порядке 1, 2, 3, 4. Перед наложением шва 2 рекомендуется нагреть металл в местах А на стенке и полке, перед выполнением шва 3 нагреть металл в месте Б (см. примечание к пункту 2). |

## Последовательность наложения сварочных валиков в однослойных швах.

Когда применить предварительный нагрев или тепловые домкраты по каким-то причинам невозможно уменьшить напряжения и деформации при сварке можно посредством выбора порядка наложения сварочных валиков, используя то обстоятельство, что направление сварки и очередность выполнения сварных швов существенно влияют на величину сварочных деформаций и напряжений.

Поперечная усадка в конце шва будет больше, чем в начале. В качестве примера на (рис.3. 5) показано искривление двутавровой балки при выполнении вертикальных швов в одном направлении.

  - Деформация двутавровой балки в результате приварки ребер жесткости в одном направлении

Чтобы уменьшить величин; усадки в конце шва, рекомендуется пользоваться обратноступенчатым методом наложения сварочных валиков (рис.3.1).

  - Последовательность наложения швов (1, 2, 3, 4, 5) при обратноступенчатом методе

Сварное соединение делим на участки (ступени) длиной 150—250 мм и свариваем участки в направлении, противоположном общему направлению сварки (рис.3. 6). В этом случае каждая ступень (за исключением первой) выполняется в условиях, аналогичных условиям заварки трещины с применением предварительного подогрева, так как участки сварного соединения, выполненные раньше, не успевают полностью остыть. Начав варить ступень, мы неизбежно разогреем прилегающие участки металла изделия. С другой стороны, участки, прилегающие к предыдущей ступени, не успев остыть, так же будут нагреты, т. е. свариваемая ступень заключена между нагретыми участками металла, а это приводит к раскрытию зазора (или к расширению металла между нагретыми участками).

Следовательно, ступень будет вариться по искусственно раскрытому зазору. При остывании ступени будет остывать и металл по ее концам, что должно привести к сближению сваренных кромок ступени. Но в этом же направлении происходит и поперечная усадка шва. Поэтому поперечные напряжения после сварки получаются меньшими.

Исходя из этого сваривать следует быстрее, чтобы исключить остывание ранее выполненных ступеней и обеспечить совместную усадку заваренного участка и прилегающих к нему еще не полностью остывших ступеней.

По этой причине максимальная длина ступеней не должна превышать 250 мм. В то же время не следует назначать протяженность ступени меньше 150 мм, так как в этом случае условия развития деформаций будут мало отличаться от условий деформирования сварного соединения при сварке напроход.

Так обстоит дело, когда толщина свариваемых элементов не превышает 8 мм. При большей толщине рекомендуются многослойные швы, и порядок наложения сварочных валиков будет иметь другой характер.

## Применение многопроходных сварных швов.

При толщинах 8 мм и более шов формируют за несколько проходов.

Сварку ведут без перерыва, не допуская охлаждения неоконченного шва.

Если шов с двухсторонней разделкой, то рекомендуется сварочные валики наносить по схеме, изображенной на рис.3. 7. В этом случае проваривают корень шва 1 и заваривают разделку лицевой стороны на 60% (положение а). После этого выплавляют (или вырубают) корень шва на 6 мм (положение б), заваривают разделку с обратной стороны (положение в) и, наконец, заканчивают заварку лицевой стороны (положение г). Цифрой 2 обозначены последние (отжигающие) валики.

  - Рекомендуемая последовательность выполнения шва с двухсторонней разделкой кромок

## Применение обратноступенчатого способа сварки.

Вся дина шва разбивается на ступени длиной 100…150 мм. Сварку производят последовательно, начиная с крайней ступени, но при этом напряжение сварки каждой ступени обязательно должно быть противоположно общему направлению сварки, что и дало название методу – обратноступенчатый.

Начинаю сварку с первого участка, не давая остыть, делают сварку на второй ступени.

На рис.3. 8 показан порядок заварки трещины в толстом листе. При наложении шва 1 нагревается участок основного металла на левом конце трещины, а шва 2— на правом. Следовательно, наложение сварочных швов по концам трещины равносильно предварительному подогреву этих участков.

  - Последовательность наложения валиков (1, 2, 3 и т. д.) при каскадном способе сварки.

Такая последовательность заварки обеспечивает раскрытие трещины, совместную усадку основного и наплавленного металла при охлаждении шва и снижение реактивных напряжений.

Когда при заварке трещины сварочные валики накладываются в направлении от середины к концам (обычно применяется при длине шва менее 300 мм в замкнутом контуре), то такой способ наложения называется каскадным.

Сварочные валики в слоях накладываются блоками (рис.3. 9) или с перевязкой слоев (рис.3. 10). При сварке блоками концы валиков в соседних слоях не должны совладать. Рекомендуется также выдерживать расстояние между концами блоков в соседних слоях, примерно 20—30 мм.

  - Последовательность наложения валиков (1, 2, 3 и т. д. ) при каскадном способе сварки.

  - Последовательность наложения валиков (1, 2, 3, 4) при выполнении шва перевязкой слоев.

Для швов длиной более 300 мм используется способ наложения швов называемый «горка» (рис.3. 11).

  - Последовательность наложения валиков (1, 2, 3 и т. д. ) способом «горка»: 
А—длина горки, В—ступени горки (50—100 мм).

В средней части трещины после ее разделки наплавляется «горка» длиной А в направлении и порядке; показанных на (рис.3. 11). Наплавленный металл, образующий «горку», выполняет роль клина, а тепло, возникающее при сварке валиков, идет на нагрев кромки металла, примыкающего к ним, что вызывает его местное расширение и приводит к общему раскрытию зазора в стыке.

Порядок наложения швов от концов к середине, при общем направлении сварки от середины к концам, обеспечивает постоянный подогрев кромок, т. е. раскрытия зазора до окончания наложения шва. Одновременная усадка основного и наплавленного металла при охлаждении снижает величину поперечных реактивных остаточных напряжений.

Вопросы для контроля и самоконтроля

- Применение предварительного подогрева. Заварка трещины в массивном стальном листе.

- Применение предварительного подогрева. Заварка трещины в спице маховика

- Применение предварительного подогрева. Заварка трещины в массивной детали.

- Применение предварительного подогрева. Заварка трещины в стыковом соединении полок балки.

- Увеличение базы закрепления. Стыковка двутавровых балок.

- Увеличение базы закрепления. Вварка вставки в поясе двутавровой балки.

- Увеличение базы закрепления. Вварка вставки в стенку двутавровой балки.

- Последовательность наложения сварочных валиков в однослойных швах.

- Применение многопроходных сварных швов.

- Применение обратноступенчатого способа сварки.

- Последовательность наложения валиков заварки трещины в толстом листе при каскадном способе сварки.

- Последовательность наложения валиков при каскадном способе сварки.

- Последовательность наложения валиков при выполнении шва перевязкой слоев.

- Последовательность наложения валиков способом «горка».

# Типові технологічні операції ремонту металоконструкцій.

- Служебный

- Служебный

Лекция 7– 3 часа. [1] стр.12–77, [2] стр.10–28, [3] стр.199–218, 252– 257.

Цель лекции:	1.Изучить классификацию грузоподъёмных кранов по типам и конструкции, общие схемы грузоподъёмных кранов;
2. Ознакомиться с основными нормативными документами по устройству и изготовлению грузоподъемных машин.

## Ремонт трещин (ЛЕКЦИЯ 7)

В сварных конструкциях ремонт трещин осуществляют заваркой. В ряде случаев объем ремонта ограничивается заваркой трещины; иногда заварка имеющейся трещины является первой стадией, предшествующей усилению элемента.

### Ограничение распространения трещин в элементах конструкции

Трещины, проходящие по листовым элементам или поперечному сечению стержней ферменных элементов (уголкам, швеллерам и т.п.), ограничивают по концам отверстиями-ловителями, которые препятствуют дальнейшему распространению трещин. Ловители, во-первых, ликвидируют окончание трещины, во-вторых, позволяют осуществить полный провар окончания шва. Заварка трещин в листовом и профильном металле без ловителей не приводит к положительному эффекту и трещина обычно появляется вновь.

Диаметр отверстия-ловителя при засверловке трещины зависит от толщины металла. Для металла толщиной 5—20 мм достаточно выполнить отверстие диаметром 15–20 мм.

### Заварка трещин в элементах конструкции

Заварку трещин в элементах конструкции осуществляют в следующей последовательности:

определяют концы трещины, что может быть выполнено зачисткой (шкуркой) предполагаемого окончания трещины и травлением раствором соляной кислоты, керосиновой пробой или специальной аппаратурой;

засверливают отверстие, отступив на 10—15 мм от видимого конца трещины в сторону целого металла;

производят разделку кромок трещины под сварку;

заваривают трещину, отверстие не заваривают;

зачищают конец и начало шва, снимают усиление шва свыше 1 мм.

При установке по проекту ремонта дополнительной накладки шов зачищают заподлицо с плоскостью элемента.

При незначительной длине трещины по сравнению с размерами элемента, при расположении трещины в сжатой зоне, наличии трещины, вызванной силовым или технологическим фактором (трещины от стыков подтележечного рельса, приварки петушков крепления рельса и т. п.), ее можно ограничить сверлением, без заварки. Нужно отметить, что своевременно обнаруженная и засверленная в конце трещина, как правило, дальше не распространяется.

### Заварка трещин в сварном шве

Заварку трещин в сварном шве осуществляют в следующей последовательности:

дефектный шов вырубить по длине, превышающей видимые окончания трещины, на 50—100 мм. При остающейся после вырубки длине сварного шва менее 50 мм вырубке подлежит весь сварной шов с дефектным участком;

зачистить основной металл от остатков вырубленных сварных швов. Ослабление сечения основного металла не должно превышать 3% его толщины (но не более 0.5 мм);

удалённый участок заварить штатным сварным швом.

При выполнении сварки необходимо обеспечить максимально возможный провар соединения и плавный переход к основному металлу.

### Пересечение сварных швов

Пересечение ремонтных сварных швов не допускается. Сварной шов не доводится до пересечения с другим швом на 50 мм с каждой стороны. При получающейся длине прерываемого сварного шва менее 50 мм допускается уменьшить величину отступа до 30 мм. Трещины в элементах металлоконструкции варятся сплошным швом, а швы устанавливаемых сверху элементов– прерываются.

### Установка накладных усиливающих листов

При необходимости усиления ремонтируемого элемента применяется установка накладных усиливающих листов.

В местах прилегания накладных усиливающих листов к тавровым сварным швам (швы вертикальных стенок с поясами, кронштейнами, настилами и т.д.) необходимо снять фаску на накладном листе для обеспечения плотного прилегания последнего к усиливаемому элементу.

Применение и способы установки накладных усиливающих листов имеют ряд существенных ограничений для различных конструктивных узлов и элементов металлоконструкции крана и, таким образом, их применение рассматривается исключительно для конкретного случая и элемента.

## Ремонт клёпаных и болтовых соединений элементов металлоконструкций

### Ремонт клепаных соединений

Клепаные соединения широко применялись в металлических конструкциях до сварки. В настоящее время еще используют клепаные металлоконструкции кранов. В современных конструкциях клепаные соединения применяют как монтажные для кранов большой грузоподъемности и при изготовлении смешанных сварно-клепаных ферменных конструкций, в которых пояса ферм выполняют сварными, а соединения раскосов с поясами и монтажные узлы — клепаными. В клепаном соединении элементы связаны между собой заклепками, создающими требуемую прочность соединения.

Заклепка представляет собой стержень с одной готовой головкой — закладной, вторая головка, образуемая в процессе клепки, называется замыкающей. В зависимости от требований к заклепочному соединению применяют заклепки с различной формой головки. Наиболее распространены заклепки с полукруглой головкой (ГОСТ 10299—68), они являются наиболее прочными. В некоторых случаях, когда внешняя поверхность заклепочного соединения не должна иметь выступов, применяют заклепки с потайной головкой (ГОСТ 10300—68). Процесс формообразования замыкающей головки (клепка) может быть выполнен как в холодном, так и в горячем состоянии. Для всех видов клепки стержень должен свободно входить в отверстия сопрягаемых деталей, поэтому отверстия выполняют несколько большего диаметра, чем номинальный диаметр заклепки.

Диаметры отверстий под заклепку следующие:

| Номинальный диаметр: заклепки, мм | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отверстия заклепки, мм | 9,0 | 11,0 | 14,5 | 17,5 | 20,5 | 23,5 | 26,5 | 29,5 | 32,5 | 35,5 | 38,5 |

При ремонте в условиях машиностроительных предприятий холодная клепка с применением пневматического молотка может быть осуществлена при диаметре стержня заклепки не более 13 мм. При холодной клепке стержень сначала осаживается, заполняя отверстие, затем образуется замыкающая головка, а стержень, продолжая осаживаться, немного раздает отверстие. Характерной особенностью холодной клепки является хорошее заполнение отверстия стержнем заклепки и отсутствие прижатия склепанных элементов друг к другу. Недостатком холодной клепки является наличие значительных местных пластичных деформаций, снижающих работоспособность конструкции. Поэтому применение холодной клепки для ремонта несущих конструкций кранов при длительном сроке эксплуатации не рекомендуется.

Горячая клепка производится с нагревом заклепки до высокой температуры, при которой металл становится пластичным, что позволяет значительно уменьшить усилия, необходимые при склепывании элементов. В первый период расклепывания горячий стержень заклепки осаживается, заполняя отверстие, из-за значительной пластичности металла, деформируется выступающая часть стержня заклепки, по которой наносят удары пневматическим молотком. После образования замыкающей головки заклепка начинает остывать, стержень ее укорачивается, стягивая склепанные элементы, одновременно незначительно уменьшается диаметр заклепки. Таким образом, при горячей клепке, благодаря уменьшению длины заклепки, между склепываемыми элементами возникают значительные силы трения. Горячая клепка является очень надежным соединением, допускающим при правильном ее выполнении длительную работоспособность соединения.

Марки стали для заклепок выбирают в зависимости от марки металла склепываемых элементов. Для кранов, изготовленных до 1940 г., рекомендуется применять заклепки, изготовленные из стали Ст2 и СтЗ. Допустимо применение заклепок из стали марки 09Г2. Заклепки из легированной стали марки 09Г2 в процессе изготовления маркируют буквой Г на закладной головке. Заклепки из Ст2 и СтЗ не маркируют.

При замене ослабленных заклепок одновременно можно заменить не более 10% от общего числа заклепок. Если число заклепок в узле менее 10, то заклепки заменяют по одной. Ослабленную заклепку удаляют механическим способом. Для этого головку заклепки надрубают рубильным молотком накрест, а затем каждую четвертушку срубают и бородком выбивают стержень заклепки шва (рис.3. 12). Необходима особая осторожность при срубании головки заклепки для того, чтобы не повредить кромки отверстия. Более трудоемко, но обеспечивает меньшую повреждаемость элементов соединения способ высверливания головки на ее высоту сверлом диаметром на 3—4 мм меньше диаметра стержня заклепки, после чего головку срубают рубильным молотком либо ломают с помощью оправки и выбивают стержень. В конструкциях из углеродистых сталей головку рекомендуется срезать газовым резаком. Эту операцию должен выполнять высококвалифицированный резчик, так как могут быть порезы соединения.

  - Дефектная заклепка и способ ее удаления:
а — головка не прилегает плотно к листу; 
б — надрубка дефектной заклепки; 
1 — линия надрубка головки

После удаления заклепки необходимо проверить заклепочное отверстие. Несовпадение отверстий (черноту) в склепываемых элементах, неровность стенок и овальность отверстия устраняют разверткой. При значительных неровностях или несовпадениях отверстий их рассверливают на больший диаметр. С кромок  отверстия  необходимо снять заусенцы, выполнив фаску 0,5 мм. Заклепку из углеродистых сталей нагревают в нагревательном устройстве до температуры 1000- 1150° С (светло-оранжевый цвет) и из низколегированной стали до 1000—1100° С (темно-оранжевый цвет) Заклепка должна быть равномерно нагрета по всей длине. Недостаточный нагрев закладной головки вызывает хрупкое разрушение, при котором закладная головка отлетает. Перед установкой в отверстие нагретой заклепки необходимо удалить окалину. Для этого клещи, зажимающие заклепку, резко ударяют о массивный предмет. Рекомендуется производить эту операцию дважды, при снятии заклепки с горна и перед установкой ее в отверстие. Поставленную в отверстие заклепку поджимают поддержкой. Затем пневматическим молотком через обжимку формируется замыкающая головка. При этом следят, чтобы обжимка не сбивала головку с центрального положения, поэтому обкатку (отделочную операцию), при которой рукоятка молотка описывает окружность, осуществляют при готовой головке.

Клепка должна быть закончена, когда закладная головка приобретет темно-красный цвет (температура 600° С). Преждевременное окончание клепки, когда закладная головка нагрета свыше 800° С, снижает качество клепки. В процессе клепки не допускается повреждение поверхности детали обжимкой. При переклепке длинного заклепочного шва (например, заклепки верхнего пояса главной фермы) заклепки заменяют не подряд, а постепенно группами, что облегчает установку заклепок и улучшает качество клепки. Следует отметить, что при замене ослабленных заклепок новыми часто происходит ослабление соседних, связанное со стяжкой пакета вновь поставленной заклепкой. Это может привести к замене многих или всех заклепок, ослабевших при постановке соседних.

В ряде случаев при отсутствии специалистов или оборудования для клепки могут быть применены болтовые соединения.

### Ремонт болтовых соединений

Болтовые соединения в металлоконструкциях кранов применяют для монтажных соединений, узлов, крепления подтележечных рельсов, механизмов. В металлических конструкциях могут быть применены болтовые соединения следующих типов: обычные болты нормальной или грубой точности (по ГОСТ 15589—70, ГОСТ 7798— 70), чистые болты (ГОСТ 7811—70) и высокопрочные болты, устанавливаемые в конструкциях с определенным напряжением. Кроме того, при небольшом объеме ремонта предприятия изготавливают чистые болты из углеродистых сталей. Болты нормальной или грубой точности хорошо работают на растяжение, а при работе на срез они могут быть применены только в неответственных соединениях. В соединениях на чистых болтах усилия передаются за счет смятия и среза болтов, в соединениях на высокопрочных болтах — силами трения, возникающими по соприкасающимся плоскостям элементов от натяжения болтов.

Диаметр отверстия под болт должен превышать номинальный диаметр болта:

для болта нормальной или грубой точности — на 1, 5—2, 5 мм;

для чистых болтов диаметром 10 — 18 мм — на 0, 25 мм, диаметром 18— 30 мм — на 0, 3 мм, диаметром более 30 мм — на 0, 35 мм.

Отверстия должны быть обработаны по пятому классу точности.

При установке чистых болтов, заменяющих заклепки, если часть заклепок узла сохранилась, рекомендуется чистые болты устанавливать в отверстия из-под развертки, обеспечивая посадку h8 (С3). Перед рассверливанием и разверткой отверстия, элементы узла должны быть плотно стянуты струбцинами или монтажными болтами, поставленными в соседние отверстия. Диаметр заклепочных отверстий при рассверливании должен обеспечить отсутствие черноты и овальности под посадку. Если элемент прикреплен к узлу менее чем тремя заклепками, то рекомендуется полная замена заклепок болтами. Высокопрочные болты, применяемые в настоящее время для ответственных монтажных соединений, изготовляют из качественных углеродистых и легированных марок сталей. Высокопрочные болты, гайки, шайбы для повышения прочности подвергаются термообработке. Высокопрочные болты изготавливают по специальным  ведомственным  нормалям. Изготовление этих болтов требует стабильной технологии, термообработки и контроля. Высокопрочные болты устанавливают с заданным предварительным натяжением, обеспечивающим восприятие внешних усилий трением по плоскостям  соприкосновения элементов, а не срезом болта и смятием стенок отверстия, как это имеет место в соединениях на обычных болтах (рис.3. 13).

  - Схема усилий в соединении высокопрочным, предварительно напряженным болтом

Соединение на высокопрочных болтах обладает следующими преимуществами:

более равномерным по сравнению с заклепочным соединением распределением напряжения по сечению, что обеспечивает большую выносливость соединения при переменных нагрузках;

ослабление деталей отверстиями может не учитываться в расчете на выносливость, поскольку усилия в соединении воспринимаются силами трения сопрягаемых поверхностей, а не стержнем болта;

болты устанавливают в отверстие с зазором в холодном состоянии; трудоемкость соединения снижена по сравнению с заклепками, отверстия под болты проще выполнить;

возможность осуществления контроля необходимого натяжения болтов, как при сборке соединения, так при эксплуатации.

Отверстия под высокопрочные болты выполняют на 1—3 мм больше номинальных  диаметров болтов.

Высокопрочные болты могут эффективно заменить дефектные заклепки. Замену производят от середины узла к краям. При замене заклепок используют болты М18, М22, М27 соответственно для заклепок диаметром 18—21: 21 и 23—25; 24 и 26—27; 28—30 мм.

#### Установка высокопрочных болтов

Для создания необходимого предварительного натяжения болта гайку затягивают определенным крутящим моментом.

Гайки высокопрочных болтов завертывают в два этапа:

закручиванием обычным накидным ключом (длиной не более 50 см) до отказа;

довертыванием гаек до требуемого натяжения болтов.

Довертывание гайки производят:

специальными динамометрическими ключами с контролем крутящего момента;

удлиненными ключами на заданный угол поворота (после закручивания обычным ключом).

При довертывании гаек на заданный угол поворота (без контроля крутящего момента), что допускается при ремонте и реконструкции, после закручивания гаек до отказа накидным ключом, на гайку и шайбу наносят масляной краской черту. От этой черты отмеряют угол поворота гайки при довертывании и наносят масляной краской новую черту, до которой любым ключом довертывают гайки.

Значения углов поворота гайки при довертывании следующие.

| Число листов, стягиваемых в пакете | 2–3 | 4–6 | 7–8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Требуемый угол (град. ) поворота гайки при довертывании для болтов диаметром: М18 и М22 М24 и М27 | 180 120 | 270 210 | 360 300 |

Устанавливать высокопрочные болты следует не позднее чем через трое суток после очистки и предварительной сборки пакета. Натяжение болтов следует производить от середины к краям узла или стыка. После установки болтов в узле или стыке производят проверку натяжения болтов с помощью специального динамометрического ключа, определяющего фактический крутящий момент. При этом контролю подвергают при 5 болтах в соединении —100% болтов; при 6—20 болтах — не менее 5% болтов; при 21 болте и более — не менее 25% болтов. Определяемый при контроле крутящий момент не должен иметь отклонения от расчетного более чем на 5–20%. Если при контроле будут обнаружены «недотянутые» или «перетянутые» болты, то следует произвести контроль 100% болтов в узле и устранить обнаруженные отклонения. Высокопрочные болты, гайки, шайбы, на которых после натяжения обнаружены трещины, должны быть немедленно заменены.

Плотность стяжки пакета проверяют щупом толщиной 0,3 мм, который не должен заходить более чем на 20 мм. Постоянство стяжки пакета при эксплуатации конструкции значительно зависит от твердости шайб. В соединениях на высокопрочных болтах применяют специальные шайбы, имеющие твердость по Бринеллю НВ 325—432. Диаметр шайб в этих соединениях принимают на один размер больше, чем для обычных болтов, т.е. для болта М18, принимают шайбы, как для болтов М20, и т. д.

В процессе эксплуатации следует вести систематические наблюдения за узлами и стыками на высокопрочных болтах, два раза в год проверять их отстукиванием контрольным молотком (0,4—0,5 кг) и контролировать натяжение гаек динамометрическими ключами.

## Правка элементов конструкции

Деформация отдельных элементов ферменных металлоконструкций устраняется правкой последних. Правка может быть выполнена холодным и горячим способами.

### Холодная правка элементов конструкции

Методом холодной правки могут быть выправлены общие искривления геометрической оси элемента (стойки, раскосы, пояса) при стрелке прогиба, не превышающей 3% свободной длины (длина элемента между узловыми фасонками).

При выправлении скобой под выправляемый участок детали подводят жесткий элемент, к которому зажимными винтовыми скобами ее постепенно прижимают. При значительном поперечном сечении выправляемого элемента вместо зажимных скоб используют винтовые или гидравлические домкраты (рис.3. 14, в). Для предотвращения образования местных вмятин под винт скобы или головку домкрата ставят подкладки. После выправления погнутого участка рекомендуется выдержать его под массой скобы или домкрата в течение 5—10 мин. Незначительные местные дефекты элементов (погнутость одной полки уголка, раскосы, стойки) можно править лампой (рис.3. 14, б). После правки тщательно с помощью лупы осматривают выправленные места и сварные швы фасонки для выявления возможных трещин, образующихся на вогнутой стороне выправляемого элемента. Правку рекомендуется производить при температуре выше 0° С. В основном это относится к сварным конструкциям, изготовленным из кипящих сталей. Холодная правка ударами кувалды запрещается.

  - Выправление местных деформаций элементов: а — скобой; б — лампой;
в —домкратом; 1 — скоба; 2— выправляемый   элемент; 3 — лампа; 
4 — упорная балка; 5 — стяжка; 6 — домкрат

### Горячая правка элементов конструкции

Более значительные деформации стержней могут быть выправлены с помощью нагрева. Нагрев производят горелкой с выпуклой стороны элемента. Зона нагрева может быть линейной, расположенной как вдоль, так и поперек элемента, или иметь форму клина (рис.3. 15, б). Температура нагрева для углеродистых сталей составляет 600–800° С. Нагрев рекомендуется производить интенсивно для того, чтобы окружающий металл был по возможности меньше нагрет и оказывал сопротивление нагреваемой зоны. Нагрев необходимо проводить последовательно, плавно ведя горелку вдоль и поперек нагреваемой зоны. Всю зону поддерживать в нагретом состоянии не требуется, при правке несущего элемента это может привести к деформации всей конструкции, так как нагретый по большой площади сечения элемент получит удлинение от усилия собственной массы металлоконструкции. При правке стержня несимметричного профиля нагревом или при необходимости исправления кривизны в плоскости, перпендикулярной к плоскости симметрии элемента, возникает незначительное закручивание стержня. Это закручивание может быть исправлено дополнительным нагревом с другой стороны от центра тяжести. Ввиду неопределенности границ зоны пластической деформации число зон нагрева определить расчетом затруднительно. Поэтому число зон нагрева определяют в процессе правки.

  - Расположение зон нагрева при термической правке деформаций элементов:
а — листовые конструкции; 
б — балочные конструкции

Первый нагрев производят в месте максимальной деформации элемента.

Таким образом производят правку плоских листов, имеющих выпучины. Нагрев производят пятнами или полосами.

О результатах правки можно судить только после полного остывания выправляемого элемента.

Местные значительные деформации элементов, например отгиб полки уголка нижнего пояса, кромки нижнего пояса, от повреждений при транспортировке или монтаже устраняют правкой комбинированным способом— нагревом деформированного участка до 800— 900°С с прижатием скобой, аналогично холодной правке. При этом температура окончания правки должна быть 500—600°С.

При различных видах правки (после ее окончания) должно быть проведено тщательное обследование элементов и прикрепляющих его соединений (сварных швов, заклепок, косынок, поверхности элемента). Обнаруженные дефекты должны быть устранены.

Вопросы для контроля и самоконтроля

- Ограничение распространения трещин в элементах конструкции.

- Заварка трещин в элементах конструкции.

- Заварка трещин в сварном шве.

- Пересечение сварных швов.

- Установка накладных усиливающих листов.

- Ремонт клепаных соединений.

- Ремонт клепаных соединений с установкой чистых болтов.

- Ремонт клепаных соединений с установкой высокопрочных болтов.

- Ремонт болтовых соединений.

- Установка высокопрочных болтов.

- Холодная правка элементов конструкции.

- Горячая правка элементов конструкции.

# Типовые методы ремонта сплошностенчатых конструкций кранов мостового типа (ЛЕКЦИЯ 8)

- Служебный

- Служебный

Лекция 84– 2 часа. [1] стр.12–77, [2] стр.10–28, [3] стр.199–218, 252– 257.

Цель лекции:	1.Изучить классификацию грузоподъёмных кранов по типам и конструкции, общие схемы грузоподъёмных кранов;
2. Ознакомиться с основными нормативными документами по устройству и изготовлению грузоподъемных машин.

## Ремонт опорной части концевых балок

Дефекты в опорных узлах мостовых кранов с выкатными буксами являются наиболее распространенными.

Использование метода ремонта, предусматривающего заварку трещин с установкой перекрывающей только трещину местной накладки или накладки выполненной из отдельных кусков или с прорезями (для обхода существующих ребер) (рис.4.1), приводит к появлению трещин по сварным швам накладки и вертикального листа буксовой части концевой балки после непродолжительного срока эксплуатации.

а – зона нижнего выреза под болтовое крепление; б – зона радиуса закрепления

  - Ремонт буксового узла с установкой местной накладки.

Предварительным этапом ремонта, проводимым при обнаружении трещин, является ограничение их распространения засверловкой конца трещины и заваркой.

Следующим этапом ремонта являются конструктивные решения, зависящие от характера повреждений и условий эксплуатации.

### Установка накладного листа на вертикальную стенку

Все имеющиеся в зоне опорного узла ребра должны быть срезаны, остатки сварных швов зачищены шлифовальной машинкой заподлицо с основным металлом. Угловые швы основного листа должны быть также обработаны шлифовальной машинкой. Имеющиеся на вертикальном листе трещины необходимо ограничить, рассверловкой, разделать, заварить и полученный шов зачистить заподлицо с плоскостью. Трещины по сварным швам соединений вертикального листа с поясами должны быть вырублены заварены и зачищены.

Накладной лист вырезается по контуру буксовой части (рис.4.2) с зазором не более 2 мм. С внутренней и наружной сторон по контуру накладного листа в местах его прилегания к угловым швам снимают фаски. Благодаря фаскам можно обеспечить плотное прилегание накладного листа к вертикальной стенке и полный провар соединения. Толщина накладного листа принимается равной толщине верхнего пояса концевой балки, но не менее 10 мм.

  - Ремонт буксового узла с установкой накладного листа.

При сварке сначала накладывают сварные швы в зоне гнутого листа, затем в зоне нижнего и верхнего пояса концевой балки, вырезов под болты крепления и вертикальные швы накладного листа. В последнюю очередь приваривают элементы окантовок вырезов.

При установке накладного листа необходимо уделить особое внимание качественному выполнению сварного соединения в зоне гнутого листа. При этом шов должен иметь плавный переход к основному металлу.

### Установка дополнительной вертикальной стенки

Установка дополнительной стенки (рис.4.3) значительно повышает долговечность буксовой части и является в условиях производства более технологичным способом усиления и может быть использована в случаях, когда наряду с дефектами вертикального листа имеются трещины и разрывы нижнего пояса буксовой зоны концевой балки.

  - Установка дополнительной стенки (R= 15 – 25 мм)

Дополнительную стенку изготавливают из листа толщиной 6—10 мм по контуру буксовой части. Гибка дополнительной стенки выполняется производить горячим способом. Перед установкой элементов необходимо удалить существующие ребра жесткости, ограничить, разделить и заварить трещины. Кроме того, вырезы под болты крепления букс также должны быть окантованы.

Порядок наложения сварных швов следующий:

- шов – зона гнутого надбуксового листа;

- шов – вертикальные;

- шов – нижний;

- шов – соединения с верхним поясом концевой балки;

- шов – приварка к окантовкам вырезов.

### Установка дополнительных элементов на верхнем поясе концевой балки

Элементы, устанавливаемые на верхнем поясе концевой балки и образующие совместно с ним замкнутое коробчатое сечение, снижают действующие напряжения в буксовом узле и повышают жесткость на кручение.

Дополнительные элементы должны в основном перекрывать буксовую часть концевой балки. Перекрытие должно быть не менее высоты балки от окончания гнутого буксового листа. Конструктивное выполнение дополнительного элемента возможно из гнутого листа или из листовых элементов (рис.4.4), подобно обычным коробчатым балкам. Такое усиление буксового узла может быть применено совместно с любым из описанных выше конструктивных решений.

|  |  | в |
| --- | --- | --- |
| а – коробчатый элемент из плоских элементов; б – коробчатый элемент из гнутого листа; в – элемент "лыжа" к нижнему поясу. - Установка усиливающих элементов жесткости |  |  |

а – из плоских элементов; б – из гнутого листа

Установка коробчатого элемента жесткости

### Установка накладного листа на нижний пояс

При наличии повреждений нижнего пояса выполняется установка накладного листа (рис.4.5). Ремонт осуществляют при демонтированном ходовом колесе. Перед установкой усиливающего нижнего листа все трещины должны быть устранены. Особое внимание необходимо уделить тщательной заварке трещин, выходящих на кромку нижнего пояса. При установке усиливающего листа в первую очередь накладывают швы крепления нижней части гнутого листа, затем потолочные швы радиуса, после чего угловые фланговые швы.

  - Установка усиливающего листа нижнего пояса (R= 0,5 В)

## Ремонт главных балок

### Ремонт вертикальных стенок главных балок в месте крепления кронштейнов

Повреждения вертикальной стенки в месте крепления кронштейнов площадки механизма передвижения и проходной галереи проявляются в виде вертикальной трещины, идущей вдоль сварного шва диафрагмы, либо в виде наклонных и горизонтальных трещин по стенке. Трещины появляются, как правило, от верхнего угла кронштейна или его косынки. Несвоевременное выявление дефекта ведет к тому, что кронштейн вырывает часть вертикальной стенки. Ремонт подобных повреждений только ограничением и заваркой трещины неэффективен, при этом должно быть предусмотрено усиление соединения.

При значительной длине трещин вертикальную стенку балки усиливают дополнительным листом. К нему приваривают кронштейн и устанавливают дополнительный элемент (косынки, уголок, швеллер), который способствует распределению нагрузки по высоте стенки. Дополнительный элемент доводят до верхнего пояса балки (рис.4.6). Дополнительный элемент может быть установлен как к верхнему поясу балки, так и к нижнему или к обоим одновременно. Ремонт кронштейнов площадок механизма передвижения необходимо проводить с разгрузкой кронштейнов от массы механизмов и выверкой положения кронштейна.

  - Установка дополнительных элементов к кронштейну

### Ремонт вертикальных стенок главных балок в месте изменения сечения

Трещины вертикальных стенок в месте изменения сечения ремонтируют наложением дополнительного листа (рис.4.7) на ограниченную засверловкой и заваренную трещину. Дополнительным листом должны перекрывать зону повреждения на 100—150 мм с каждой стороны. При трещине, проходящей по сварному шву диафрагмы или в непосредственной близости от стыкового шва, дополнительным листом должна быть перекрыта вся высота балки.

  - Установка дополнительного усиливающего элемента

Для разгрузки сечения рекомендуется установить дополнительный элемент, обеспечивающий плавный переход в месте изменения сечения главной балки (рис.4.8).

  - Установка усиливающего листа на трещину и дополнительного элемента

### Ремонт верхнего пояса главных балок крана

Верхний пояс балок коробчатого сечения чаще всего повреждается из-за неоднократно заменяемых подтележечных рельсов. Замена этих рельсов связана с огневой резкой элементов крепления рельса (петушков) и приваркой новых. При разработке конструктивных решений ремонта необходимо установить причину возникновения трещин, которая может быть вызвана следующими факторами:

а)	смещением стыка подтележечного рельса от положения над диафрагмой и отсутствием стыковой накладки на рельсах;

б)	приваркой квадрата, выполняющего роль подтележечного рельса, к поясу фланговыми швами, пересекающими стык рельса;

в)	опиранием подошвы рельса на усиление (неснятое) стыкового шва пояса;

г)	наличием подрезов и прожогов пояса, остатков старых элементов крепления рельса.

При ремонте помимо устранения трещин необходимо предусматривать также устранение причины, вызвавшей дефект.

Наиболее часто практикуемый ремонт верхнего пояса заключается в установке поверх ограниченной сверлением и заваренной трещины дополнительного листа (рис.4.9, а). В этом случае под рельс по длине пролетной балки над диафрагмами устанавливают накладки Для выравнивания ее опорной плоскости.

Расположенную на одной стороне пояса и заходящую под подошву рельса трещину перекрывают дополнительным листом, который не доходит до подошвы рельса (рис.4.9, в). Трещина, выходящая на кромку пояса, может впоследствии (даже при ее заварке) перейти на вертикальную стенку. При ремонте в этом случае на вертикальной стенке балки в месте выхода трещины сверлят отверстие-ловитель диаметром 20—25 мм (рис.4.9, г). Часть трещины, выходящая за пределы стенки, заваривают двусторонним швом с выводом конца шва на планку. После удаления планки конец шва должен быть зачищен. В процессе эксплуатации кранов тяжелого и весьма тяжелого режима работы часто производят замену изношенных подтележечных рельсов. При этом для уменьшения повреждений верхнего пояса балки эксплуатационники устанавливают дополнительную полосу, к которой крепят рельс.

а– установка накладки; б– установка накладки при наличии рельса в виде квадрата; 
в– заделка односторонней трещины; г– заделка трещины, выходящей на кромку пояса; 
д– заделка трещины, скрытой под рельсом

  - Ремонт трещин верхнего поясного листа

Ремонт трещины верхнего пояса, скрытой под дополнительной полосой (рис.4.9, д), производят в два этапа. Видимую часть трещины ремонтируют одним из описанных методов, с другой стороны дополнительной полосы, в непосредственной близости к кромке рельса, на верхнем поясе зачищается до металлического блеска полоса шириной 50—60 мм, длиной 500—700 мм и окрашивается краской светлых тонов. В процессе эксплуатации окрашенное место регулярно осматривают и при появлении видимой трещины ограничивают ее конец сверлением.

Как правило, ремонтные работы на верхнем поясе производят без разгрузки крана от деформаций собственной массы. Однако при наличии значительного отрицательного прогиба рекомендуется применять разгрузку крана.

### Ремонт нижнего пояса главных балок крана

Трещины листа нижнего пояса можно отнести к наиболее опасным повреждениям, приводящим к падению крана. При обнаружении такой трещины эксплуатация крана должна быть немедленно прекращена. После ограничения сверлением и заварки трещины нижний пояс перекрывают дополнительным листом на всю ширину пояса (рис.4.10, а). Длина дополнительного листа должна быть не менее четырехкратной ширины пояса, толщина — не более толщины нижнего пояса. Дополнительный лист приваривают угловыми непрерывными швами. Часть трещины, выходящей за пределы стенки на кромку пояса, заваривают двусторонним швом с разделкой и зачисткой окончания сварного шва. Остальную часть трещины заваривают односторонним швом с разделкой. Усиление шва снимают шлифованием.

Трещины по нижнему поясу в месте перехода к наклонному участку (рис.4.10, б) преимущественно возникают в конструкциях, имеющих стыковой шов по перелому пояса. Ремонт этого дефекта производят аналогично описанному выше.

Дополнительный лист подгоняют по месту горячей гибкой и приваривают угловым непрерывным швом.

Ремонт нижнего пояса производят с обязательной разгрузкой балки от деформаций собственной массы.

Узел соединения поясных листов главной и концевых балок относится к соединениям, в которых часто появляются дефекты.

Трещины на кранах среднего и тяжелого режима работы возникают по поясам главных и концевых балок косынкам и фасонкам этих узлов в первые годы эксплуатации. При ремонте этих соединений должна быть повышена жесткость узла за счет увеличения размеров фасонок и снижения концентрации напряжений в местах их окончания.

| а– установка накладки на нижний пояс главной балки; б– ремонт главной балки в зоне изменения высоты - Ремонт нижнего пояса балки |  | а– установка косынок; б– установка косынок, привариваемых встык - Ремонт узла соединения поясных листов главных и концевых балок |
| --- | --- | --- |

На рис.4.11, а показан ремонт узла соединения верх него пояса главной и концевой балки, когда лист верх него пояса главной балки наложен на верхний пояс концевой балки. Существующую фасонку удаляют, места резов и швов зачищают. Трещины по кромкам поясов ограничивают сверлением и заваривают, а затем устанавливают новую фасонку. Концы фасонки, выходящие на кромку пояса главной балки, обрабатывают шлифовальной машинкой. Угловой шов, соединяющий фасонки с верхним листом концевой балки, не доводят до кромки последней на 40—50 мм.

На кранах при стыковом соединении поясных листов главных и концевых балок трещины распространяются по сварному шву. В этом случае при ремонте (рис.4.11, б) восстанавливают сварное соединение и устанавливают усиливающую фасонку. Фасонку приваривают стыковым швом с разделкой кромки, места примыкания фасонки к поясам обрабатывают аналогично описанному выше случаю. В подобных конструкциях трещины возникают в местах окончаний стыкового шва поясного листа с обеих сторон, поэтому необходимо установить две фасонки. Фасонки нижнего пояса повреждаются реже, но в связи с затрудненным доступом для осмотра своевременно обнаружить трещины очень трудно, поэтому они могут иметь значительную длину. В конструкциях со стыковым примыканием нижних поясов главных и концевых балок трещины в элементах поясов и накладок ремонтируют аналогично узлу соединения верхнего пояса с концевой балкой.

В конструкциях, где нижний пояс концевой балки является накладкой для нижнего пояса главной балки, трещины возникают по угловому шву. Ремонт в этом случае состоит в восстановлении сварного шва.

Вопросы для контроля и самоконтроля

- Конструктивные особенности и недостатки ремонта опорной части концевых балок, предусматривающего заварку трещин с установкой накладки.

- Конструктивные особенности ремонта концевых балок, предусматривающего установка дополнительной вертикальной стенки.

- Конструктивные особенности ремонта концевых балок, предусматривающего установку дополнительных элементов на верхнем поясе концевой балки.

- Конструктивные особенности ремонта концевых балок, предусматривающего установку дополнительных элементов на нижнем поясе концевой балки.

- Конструктивные особенности ремонта концевых балок, предусматривающего установку накладного листа на нижнем поясе концевой балки.

- Конструктивные особенности ремонта вертикальных стенок главных балок в месте крепления кронштейнов.

- Конструктивные особенности ремонта вертикальных стенок главных балок в месте в месте изменения сечения.

- Конструктивные особенности ремонта верхнего пояса главных балок.

- Конструктивные особенности ремонта нижнего пояса главных балок.

Основная литература

- Концевой Е.М., Розенштейн П.М. Ремонт крановых металлоконструкций. – М.: Машиностроение, 1979.–206с.

- Дефекты сварных соединений и способы их обнаружения / Троицкий В.А. и др. – К.: Вища школа, 1983. – 144 с.

- Диагностирование грузоподъемных машин/ В.И. Сероштан и др. – М. Машиностроение, 1992 – 192 с.

- ОМД 00120253.001–2005. Методика проведення експертного обстеження (технічного діагностування) кранів мостового типу.

- НПАОП 0.00–1.01–07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.– К.: Основа, П68 2007, – 312 с. ISBN 978–966–699–274–4. УДК 621.87.07. ББК 39.9.

- Емельянов О.А. и др. Ремонт металлоконструкций электросваркой. Донецк: Донбасс, 1967. – 76 с.

- ГОСТ 9402-80. Единая система защиты от коррозии.