Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донбаська державна машинобудівна академія

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до практичних занять, самостійних 
і контрольних робіт

з дисципліни

«Теоретичні основи відновлення та зміщення деталей»

(для студентів спеціальності 7.090214

денної та заочної форм навчання)

Рекомендовано до подальшого

використання в учбовому

процесі методичною радою ІЕФ

Протокол № 10 від 04.06.2012 р.

Краматорськ 2012

Практичні заняття

Практична частина дисципліни спрямована:

- на формування у студентів навичок проектування технологічних процесів виготовлення вузлів ПТБ і ДМ;

- розвиток творчого підходу до рішення технологічних задач;

- на вміння оцінювати техніко-економічні показники машин та знаходити шляхи їх підвищення;

- на вміння самостійно розробити технологію відновлення деталей та вузлів ПТБ і ДМ.

Тематика практических занятий представлена ниже.

1. Выбор объекта ремонта и описание его характеристик………………

2. Выбор измерительных инструментов и определение

коэффициентов повторяемости дефекта………………………………….

3. Выбор рационального способа восстановления деталей……………..

4. Определение технологических режимов нанесения покрытий………

5. Определение технологических режимов механической обработки….

6. Определение норм времени на восстановление деталей……………...

7. Разработка технологической документации на восстановление

деталей………………………………………………………………………

8. Определение технико-экономических показателей проекта………….

9. Решение задач по выбору рационального способа

восстановления деталей и по определению технологических

режимов нанесения покрытий и последующей механической

обработке, подготовка к итоговой аттестации……………………………

| Шифр роботи | Назва практичних робіт | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| Пр 1 | Вибір обладнання та розрахунок режимів наплавлення | 4 |
| Пр 2 | Ремонт корригирования зубчатой передачи механивзмов тяги и подъема ковша экскаватора ЭШ 10/60. | 5 |
|  | Всього | 9 |

Практична робота 1

Практична робота 1. Вибір обладнання та розрахунок режимів наплавлення.

Мета роботи: Ознайомитись із конструкціями машин, принципом дії та особливістю експлуатації машин для наплавлення металу;  вивчити методики розрахунків та видів наплавлення металу.

Завдання роботи - отримати знання, сформувати уміння та навички, які перелічено нижче.

Знання:

- особливості обладнання до наплавлення металу;

- методі наплавлення металу;

- особливості розрахунку наплавлення металу різними методами.

Уміння:

- аналізувати методи руйнування деталей та їх вузлів;

- визначити оптимальний метод наплавлення металу;

- провести розрахунок параметрів для наплавлення металу.

Порядок виконання роботи

Заняття 1 (2 години):

- - викладання необхідного для виконання роботи теоретичного матеріалу – 60 хв.;

- вибір та обґрунтування методу наплавлення металу – 20 хв.;

- вибір даних для розрахунку – 10 хв..

Заняття 2 (2 години):

- опитування із раніше отриманого матеріалу та перевірка готовності до подальшого виконання роботи – 25 хв.;

- розрахунок метода дугової наплавки металу під шаром флюсу – 25хв.;

-  розрахунок методом наплавлення в середовищі вуглекислого газу та  методом електроконтактне наплавлення стрічкою – 20 хв.;

- оформлення звіту з роботи – 10 хв.;

- захист роботи – 10 хв.

Контрольні питання до практичної роботи 1:

- Наведіть класифікацію методів наплавлення металу.

- Які апарати використовуються для наплавлення металу.

- Які параметри розраховуються при застосуванні наплавлення металу.

- Наведіть алгоритм розрахунку основних параметрів, які необхідно розрахувати.

- Вибір обладнання та розрахунок режимів наплавлення

  - Дугове наплавлення під шаром флюсу

Для наплавлення під шаром флюсу використовують голівки для наплавлення А—384, А—409, ABC, які встановлюють на звичайні токарські верстати або спеціалізовані наплавочні напівавтомати типів А580М, А1408, А1409 і ін. (табл. 1).

Таблиця 1 — Апарати для автоматичного наплавлення

| Апарат | Діаметр дроту, мм | Струм Iзв, А | ПВ, % | Швидкість подавання дроту, Vдр, м/год | Джерело живлення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А580М А1408 А1409 | 1,0...3,0 1,6...3,0 1,6...3,0 | 400...100 500 300 | 65 100 100 | 48...408 50...500 50...500 | ПСО-500 ВДУ-504 ВДУ-504 |

З застосуванням апаратів А 1408 та А 1409 використовуються верстати для наплавлення, технічна характеристика яких наведена в таблиці 2.

Таблиця 2 — Технічна характеристика верстатів для наплавлення з

уніфікованих вузлів

| Характеристика | У 651 | У 652 |
| --- | --- | --- |
| Апарат для наплавлення Поверхня, що наплавляється Параметри деталі, що наплавляється: діаметр d, мм довжина l, мм маса m, кг Діаметр дроту для наплавлення dдр, мм: під флюсом порошкового Габаритні розміри верстата, мм Маса верстата , кг | А 1408 Зовнішні поверхні валів, шліци 20…150 1300 150 — 2...3 2720х1800х1050 1580 | А 1409 Корінні та шатунні шийки колінчастих валів 100 1300 150 1...2 2...2,5 2720х1800х2900 1630 |

Апарат А580М встановлюється на супорті будь-якого токарського верстата, який відповідає габаритам відновлюваних деталей і оснащеного редуктором для зниження частоти їхнього обертання. Подовжнє переміщення голівки здійснюється за допомогою супорта верстата.

Спеціальні наплавочні верстати, що створені в інституті електрозварювання ім Е. О. Патона (табл. 3), використовуються для наплавлення деталей типу "вал", пласких поверхонь, шліців валів, а також деталей складного профілю (зубці зірочок і т.п.).

Таблиця 3 —  Технічні характеристики верстатів для наплавлення

| Параметр | У-465 | У-427 |
| --- | --- | --- |
| Діаметр деталі, що наплавляється d, мм Довжина деталі, що наплавляється l, мм Діаметр дроту, що наплавляється під шаром флюсу dдр, мм Діаметр порошкової дроту dдр, мм Зварювальний струм Iзв, А Швидкість подачі електроду Vпр, м/год Швидкість зварюванняVн, м/год Крок наплавлення s, мм/об Габаритні розміри, мм Маса , кг | 25...100 2000 1,6...2,0 2,0...2,8 до 600 24...240 20...80 1,0...12,0 2330х520х1120 880 | 40...100 1800 1,6...2,0 2,0...2,8 до 600 24...240 20...80 2,0...12,0 3000х1330х2980 1783 |

Кількість проходів визначається за формулою:

(9)

де D — діаметр, до якого наплавляють деталь, мм; d — діаметр поверхні, що наплавляється, мм; t — товщина шару , що наплавляється за один прохід, мм.

Сила зварювального струму Iзв визначається за таблицею 4.

Таблиця 4 —  Залежність сили струму від діаметра деталі

| Діаметр деталі, мм | Сила струму Iзв (А) при діаметрі електродного дроту, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1,2...1,6 | 2,0...2,5 |
| 50...60 65...75 80...100 150...200 250...300 | 120...140 150...170 180...200 130...250 270...300 | 140...160 180...220 230...280 300...350 350...380 |

Напруга U (В) визначається за формулою:

(10)

Коефіцієнт наплавлення Кн (г/А·ч), показник що характеризує питоме значення швидкості наплавлення визначається за наступною формулою:

(11)

де — діаметр електродного дроту, мм, визначається за таблицею 5.

Таблиця 5 — Залежність довжини шару, що наплавляється від діаметра електродного дроту

| Товщина шару, що наплавляється, мм | Діаметр електродного дроту, мм |
| --- | --- |
| 1 2 3 | 1,6 2,0 2,5 |

Швидкість переміщення дуги, або швидкість наплавлення Vн (м/год) обумовлюється шириною валиків і глибиною проплавлення:

(12)

де F — площа поперечного перетину наплавленого валика, см2, ( при dдр=1,2...2 мм, F =0,06...0,2 см2); γ — щільність металу шва, г/см3.

Швидкість подачі електродного дроту визначається можливістю її повного розплавлювання:

(13)

При збільшенні вильоту електродного дроту підвищується електричний опір ланцюга, що призводить до зростання коефіцієнту розплавлювання, зниженню струму наплавлення, а отже, і глибини проплавлення. Але при збільшенні даного параметра погіршується геометрія наплавлених валиків, тому виліт електрода:

(14)

Крок наплавлення визначається перекриттям валиків і впливає на рівномірність наплавленого шару:

(15)

При зсуві електрода l із зеніту убік, протилежний обертанню деталі, з одного боку, погіршуються умови формування наплавленого шару, а з іншого боку — зменшується глибина проплавлення, тому:

(16)

1.2. Наплавлення в середовищі вуглекислого газу

Устаткування для напівавтоматичного та автоматичного дугового зварювання та наплавлення в середовищі вуглекислого газу наведені в таблиці 6.

Таблиця 6 — Апарати для зварювання і наплавлення

| Параметр | Модель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3441212 107 | 3441212 005 | 3441221 212 | 3441221 292 |
| Тип Призначення Напруга U, В Номінальний зварювальний струм при ПР 60% I, А Діаметр електродного дроту dпр, мм Швидкість подачі електродного дроту Vпр, м/год | Автомат |  | Напівавтомат |  |
|  | Низьковуглецева і низьколегована сталь 380 630 1,2...3,0 120...960 | Низьковугле-цева сталь 300 500 1,2...2,0 120...720 | Низьковугле-цева сталь 220 або 380 315 1,2;1,4;1,6 120...960 | Низьковуглецева і низьколегована сталь 220 або 380 315 1,0...1,4 75...960 |

Сила струму і напруга вибирається в залежності від діаметра деталі, товщини шару, що наплавляється і діаметра електрода (табл. 7).

Таблиця 7 —  Сила струму та напруга

| Діаметр деталі d, мм | Діаметр електрода dдр, мм | Сила струму I, А | Напруга на дузі U, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 10...20 20...30 30...40 40...50 50...70 70...90 90...120 | 0,8...1,0 0,8...1,0 0,8...1,0 1,0...1,2 1,2...1,4 1,4...1,6 1,6...2,0 | 70...95 90...120 110...140 130...160 140...175 170...195 195...225 | 18...19 18...19 18...19 18...20 19...20 20...21 20...22 |

Швидкість наплавлення, частота обертання деталі, швидкість подачі електродного дроту, крок наплавлення, зсув електрода визначаються за тими же формулам, що і при наплавленні під шаром флюсу.

Коефіцієнт наплавлення при наплавленні на зворотної полярності αн = 10...12 г/Ач. Виліт електрода для наплавлення 8...15 мм.

Нормування режимів наплавлення в середовищі СО2 розраховується аналогічно розрахунку наплавлення під шаром флюсу.

13. Електроконтактне наплавлення стрічкою

До 70 % деталей сільськогосподарської техніки мають зношення, не більше 0,5 мм. Застосування для їхнього відновлення процесів, заснованих на дуговому зварюванні (наплавлення під шаром флюсу, у середовищі захисних газів, вібродугове), не зовсім доцільно, оскільки значне збільшення розмірів (2...3 мм і більше) вимагають великих витрат на наступну механічну обробку. Крім того, значне нагрівання деталей може викликати їх деформацію. Для електроконтактного приварювання характерні висока продуктивність (до 100 см2/хв), мінімальні втрати присаджувального матеріалу (до 5 %) і припуск на наступну механічну обробку за рахунок можливості регулювання товщини навареного шару (0,3...1,5 мм). При мінімальному термічному впливу на деталь (до 0,3 мм) можна відновлювати як зовнішні, так і внутрішні поверхні деталей з різних марок сталей, чавунів, кольорових металів і сплавів.

Від вибору матеріалу стрічки залежить твердість навареного шару. Для сталевої стрічки твердість  в залежності від кількості вуглецю наведена в таблиці 8.

Таблиця 8 — Твердість навареного шару

| Матеріал стрічки | Сталь 20 | Сталь 40 | Сталь 45 | Сталь 55 | Сталь 40Х | Сталь 65Г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердість, HRCэ | 30...35 | 40...45 | 45...50 | 50...55 | 55...60 | 60...65 |

Частота обертання деталі, подовжня подача зварювальних кліщів і частота проходження імпульсів є важливими параметрами процесу, що визначають його продуктивність. Співвідношення цих величин підбирають так, щоб забезпечити шість або сім крапок на 10 мм довжини звареного шва. Рекомендується наступний режим приварки стрічки товщиною до 1 мм.

Сила зварювального струму Iзв, кА					16,1…18,1

Подача зварювальних кліщів Sкл, мм-1				3…4

Зусилля стиску електродів Fст, кН					1,3…1,6

Ширина робочої частини зварювальних роликів Врол,мм	4

Продуктивність процесу Q, см2/хв.					80

Швидкість наплавлення визначається за формулою:

(17)

де W — продуктивність процесу см2/хв; S – крок наплавлення мм-1.

Частота обертання деталі визначається за формулою (8).

Основний час наплавки Т0, (хв) визначається за наступною формулою:

(18)

де Fн — площа поверхні, що наплавляється.

Наближений час, що витрачають на наплавлення, розраховується за формулою:

(19)

де f – коефіцієнт використання наплавочної установки (0,5...0,6)

Практична робота 2.  Ремонт коригування зубчастої передачі механізмів тяги і підйому ковша екскаватора ЕШ 10/60.

Мета роботи: виконати розрахунок корегування зубчатої передачі уніфікованих механізмів тяги і підйому ківш екскаватора ЕШ 10/60.

Завдання роботи: отримати знання, сформувати уміння та навички, які перелічено нижче.

Знання:

- особливості конструкції механізмів тяги і підйому ковша;

- конструктивні схеми механізмів та принцип роботи механізмів;

- види зносу зубчатих передач;

- способи відновлення зубчатого зачеплення.

Уміння:

- аналізувати конструктивні відзнаки механізмів;

- визначити параметри до розрахунку зубчатої передачі;

- провести розрахунок зубчатої передачі.

Порядок виконання роботи

Заняття 1 (2 години):

- викладання необхідного для виконання роботи теоретичного матеріалу – 60 хв.;

- розрахунок коефіцієнту зміщення шестерні – 15 хв.;

- визначити характеристики деталей зчеплення – 15 хв..

Заняття 2 (2 години):

- опитування із раніше отриманого матеріалу та перевірка готовності до подальшого виконання роботи – 35 хв.;

- виконати креслення схеми зчеплення 35 хв.;

- оформлення звіту з роботи – 10 хв.;

- захист роботи – 10 хв.

Контрольні питання до практичної роботи 2:

- Які частини зубчатих коліс знашиваються більш всього?

- Види руйнування зубчатих зчеплень.

- Послідовність розрахунку методом корегування .

Додаток А

Варианты для контрольной работы

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вопроса | 1, 36 | 2, 35 | 3, 34 | 4, 33 | 5, 32 | 6, 31 | 7, 30 | 8, 29 | 9, 28 | 10, 27 | 11, 26 | 12, 25 | 13, 24 | 14, 23 | 15, 22 | 16, 21 | 17, 20 | 18, 19 |

- Понятия и термины теории надежности машин.

- Состояния и свойства объектов.

- Случайные события и величины.

- Виды и классификация отказов.

- Причины и характерные неисправности деталей машин.

- Причины достижения деталями предельного состояния.

- Природа и классификация процессов изнашивания.

- Классификация видов изнашивания.

- Типичные дефекты деталей. Классификация дефектов.

- Виды изнашивающихся и повреждаемых элементов деталей.

- Определение понятий «восстановление» и «упрочнение деталей».

- Восстановление деталей в процессе ремонта машин.

- Способы восстановления посадки между сопряженными поверхностями деталей.

- Ремонт способами ремонтных размеров. Особенности технологического процесса ремонта способами ремонтных размеров.

- Определение показателей и выбор способа восстановления детали.

- Восстановление деталей постановкой дополнительной ремонтной детали. Характеристика метода. Способы крепления дополнительных ремонтных деталей. Особенности технологических процессов.

- Ремонт деталей способом пластической деформации.  Классификация способов. Восстановление размеров изношенных поверхностей. Восстановление геометрической формы детали.

- Восстановление деталей сваркой и наплавкой.  Классификация способов сварки.  Сварка и наплавка в среде активных газов

- Сварка и наплавка под слоем флюса. Сварка чугунных изделий. Газовая наплавка

- Восстановление деталей перспективными способами сварки и наплавки. Электроконтактная приварка металлического слоя.

- Индукционная наплавка. Лазерная наплавка.

- Восстановление деталей металлизацией.

- Оборудование и особенности техпроцесса нанесения гальванических покрытий.  Характеристика методов. Способы нанесения покрытий. Оборудование и оснастка. Охрана труда.

- Восстановление деталей синтетическими материалами. Подготовка поверхности к нанесению синтетических материалов. Нанесение покрытий. Обработка деталей после нанесения покрытия.

- Характеристика клеевых соединений. Заделка трещин. Заделка пробоин и пор.

- Механическая обработка восстановленных деталей. Обработка деталей с наплавленными и газотермическими покрытиями. Обработка деталей с гальваническими и синтетическими покрытиями.

- Виды износов и повреждений кузова. Основные причины износов и повреждений. Техпроцесс ремонта кузовов. Удаление лакокрасочных покрытий и очистка от продуктов коррозии.

- Технологический процесс восстановления двигателя внутреннего сгорания. Восстановление основных узлов ДВС.

- Правка кузова механическим воздействием. Устранение неровностей повреждений пластмассами и сваркой.

- Окраска и сушка автомобилей, агрегатов и узлов. Подготовка поверхности к окраске. Способы нанесения лакокрасочных покрытий. Сушка лакокрасочных покрытий.

- Восстановление автомобильных рам и подвесок. Характерные дефекты рам и подвесок. Техпроцесс восстановления рам и подвесок. Технические требования при ремонте рам и подвесок.

- Проектирование технологических процессов восстановления. Исходные данные и последовательность разработки техпроцесса восстановления. Выбор метода восстановления. Технологические документы. Типовой техпроцесс.

- Восстановление корпусных деталей. Условия работы и основные дефекты. Особенности техпроцесса восстановления. Типовой техпроцесс восстановления

- Восстановление деталей типа «вал» «ось».

- Методы определения припусков

- Восстановление деталей типа «звездочка», «цепь».

- Общий технологический процесс ремонта экскаватора. Виды ремонтов экскаваторов.

- Современные методы восстановления деталей экскаваторов.

- Ремонт типовых деталей и узлов экскаваторов.

- Ремонт металлоконструкций экскаваторов.

Питання для самостійної роботи

1.	Назовите наиболее актуальные проблемы  курсу «Теоретичні основи відновлення та зміщення деталей»

2.	Дайте пояснение терминам: внешнее трение, изнашивание, износ, износостойкость, трение покоя, сила трения.

3. Как осуществляется и что обеспечивают гальванические покрытия поверхностей деталей?

- Какими методами можно повысить износостойкость деталей и узлов тре

ния машин в эксплуатации?

- Из каких материалов в зависимости от назначения изготовляют трущиеся детали? Дайте их краткую характеристику.

- Какими технологическими методами можно повысить износостойкость деталей?

- Как осуществляется и что обеспечивает цементация в твердом, газообразном и жидком карбюризаторах?

- Как осуществляется и что обеспечивает азотирование поверхностного слоя деталей, изготовленных из черных металлов?

- Какими параметрами характеризуется шероховатость поверхности и как их можно определить?

- На какие категории подразделяются отклонения от правильной геометрической формы; как они называются?

- Что такое поверхность детали и чем определяется ее качество?

- Абразивное изнашивание. Общие сведения. Изнашивание поверхности деталей твердыми зернами.

- Изнашивание в результате выкрошивания вновь образуемых структур. Механизм образования белого слоя и твердой корки.

- Коррозионное изнашивание, его механизм и закономерности.

- Щелевая коррозия; механизм появления и закономерности. Соединение деталей вследствие сращивания оксидных пленок.

- Кавитационное изнашивание, его механизм и закономерности. Пути борьбы с кавитацией.

- Эрозионное изнашивание, его закономерности и разновидности. Абляция.

- Схватывание металлов при трении, когда наблюдается и от чего зависит. Четыре случая разрушения при схватывании.

- Как відновлення соблюдает интересы здоровья и охраны окружающей

среды?