МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ

##### ДОНБАССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к контрольным работам по дисциплине

«Технологические методы производства заготовок деталей машин»

(для студентов специальности 07.090202 заочного обучения)

##### Краматорск ДГМА 2000

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ

ДОНБАССКАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к контрольным работам по дисциплине

«Технологические методы производства заготовок деталей машин»

(для студентов специальности 07.090202 заочного обучения)

###### Утверждено

на заседании кафедры

Технологии и управления производством

от 30.09.99р.,протокол №5

Переутверждено

На заседании ученого совета

факультета техники и менеджмента

Протокол	 №6-02/12 от 27.02.2012

В печать 50 экз.

Проректор по учебной роботе

_____________   А.Н.Фесенко

Краматорск ДГМА 2000

УДК.621.774

Методические указания к контрольным работам  по дисциплине «Технологические методы производства заготовок деталей машин» (для студентов специальности 07.090202 для заочного обучения)/Сост. А.В.Маковецкий  -Краматорск: ДДМА, 2000.23-с.

Включают  сведения к выполнению контрольных работ для заочников по  дисциплине «Технологичные методы производства заготовок деталей машин» и методические указания к ним.

Составитель                 А.В.Маковецкий, доц.

Отв. за выпуск              С.В.Ковалевский, проф.

# 1 Общие положения

В соответствии с учебным планом для студентов заочной формы обучения специальности  07.090202 "Технология машиностроения" предусматривается выполнение контрольной работы.

Цель контрольной работы - закрепить знания, полученные при изучении курса "Технологические методы производства заготовок деталей машин", и подготовиться к изучению курсов "Технология машиностроения", "Автоматизация технологических процессов в машиностроении", "Основы конструирования приспособлений", а также к выполнению курсового и дипломного проектирования.

Так как в машиностроении наиболее часто применяются отливки и штамповки, то в данной работе рассматриваются только эти заготовки.

В работу входит:

обоснование выбора заготовки (при необходимости с технико-экономическим расчетом);

конструирование заготовки с разработкой чертежа (формат A3,А4).

Исходные данные для выполнения контрольной работы (рабочий чертеж детали, приложения I, II, заданный объем выпуска, тип производства) выдаются студенту в начале семестра.

Выполненная и зачтенная контрольная работа возвращается студенту, который должен предъявить ее преподавателю при сдаче экзамена.

Преподаватель проверяет самостоятельное выполнение контрольной работы путем опроса.

2 Выбор заготовки

При выборе вида и метода получения заготовки необходимо учитывать, что процедуру выбора можно разбить на три этапа.

На первом этапе нужно учесть следующие моменты:  форму детали, ее массу и габаритные размеры. Необходимо рассмотреть технологические возможности способов получения заготовок. Выбрать способы с помощью которых заготовка может быть получена

На втором этапе необходимо учесть технологические ограничения, такие как деформируемость материала, литейные свойства металла. Решение необходимо представить в виде возможно или невозможно с обоснованием причин. Это позволяет резко ограничить число вариантов, выбранных на первом этапе.

Затем следует сравнить варианты по критерию себестоимости, а также по ограничениям, стойкость оснастки, учесть ограниченные возможности использования конкретного оборудования.

Это позволяет выбрать вариант из групп заготовок, получаемых литьем обработкой давлением, прокаткой.

С целью более точного определения  способа получения заготовок  необходимо учесть тип производства.

Затем в случае существования альтернативных вариантов необходимо рассмотреть технологические возможности  по точности и шероховатости поверхности и выбрать вариант обеспечивающий получение показателей приближающихся к заданным.

На третьем этапе анализируются вопросы загрузки оборудования, возможности изготовления оснастки и использования средств механизации и автоматизации.

Выбор оборудования производится в соответствии с рекомендуемым вариантом техпроцесса.

Рекомендуемое оборудование для получения отливок: кокильные машины, машины центробежного литья, машины для литья под давлением и др.

Рекомендуемое оборудование для получения заготовок обработкой давлением: ковочный молот и пресс, КГШП, гидравлический и фрикционный прессы, ГКМ и др., прокатное оборудование: станы продольной и поперечной прокатки, винтовой и поперечно-винтовой прокатки, поперечно-клиновой прокатки.

3 Оценка технологичности конструкции литой детали

3.1 Комбинирование литых деталей

Сложные детали, а также детали с большими габаритами целесообразно делать сборными, что упрощает технологический процесс получения отливки, снижает уровень дефектности. Не рекомендуется разделять детали с повышенными требованиями к жесткости.

3.2 Внешние контуры литых деталей

Внешние контуры литых заготовок должны быть простыми, что позволяет изготовлять форму с минимальным количеством стержней. Внешние очертания и конструкция должны быть такими, чтобы модель можно было изготовить с одним плоским разъемом. Протяженным плоским верхним поверхностям необходимо придавать при заливке некоторый наклон, не следует допускать у литых деталей двухстороннюю механическую обработку, рисунок I.

а- неправильно; б – правильно

Рисунок I- Назначение механической обработки литых деталей

3.3 Внутренние полости и отверстия в отливках

Конфигурация внутренних полостей должна быть, возможно проще. Их необходимо по возможности выполнять без применения стержней за счет выступавших частей формы. Отверстия в отливках значительно усложняют технологический процесс получения отливок. Они могут высверливаться, если d < 20 мм – мас- совое; d < 30 мм - серийное; d< 50 мм	- индивидуальное производство, где  d - диаметр отверстия.

3.4 Толщина стенки отливок

Для назначения выполнения толщины стенок следует пользоваться данными таблица I.

Таблица 1- Возможные толщины стенок деталей

| Материалы | Наибольший размер детали |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 500 | 500 - 1500 | Свыше 1500 |
| Чугун серый | 6 | 10 | 15 |
| Чугун ковкий | 5 | 8 | - |
| Сталь | 8 | 12 | 20 |
| Сплавы цветные | 3 | 6 | - |

3.5 Сопряжения	стенок и	переходы

При конструировании стенок деталей часто приходится сопрягать стенки различной толщины. Для сопряжения стенок, отличающихся по толщине больше, чем вдвое, рекомендуется применять галтели, обеспечивающие плавный переход и предотвращение трещин. Радиус галтелей рекомендуется выбирать по уравнению

r=16−13×a+b2,

где а и в - толщины стенок. Радиус выбирается из ряда:  r = I, 2, 5, 8, 10 мм.

3.6 Выбор положения отливки в форме

Для получения качественной отливки существенное значение имеет ее положение в форме. Задача при этом носит многовариантный характер.

В первую очередь необходимо обеспечить направленное затвердевание отливки, затем, если требуется получить более качественные поверхности, следует делать их нижними, так как верхние поражаются раковинами.

Во избежание дефектов тонкостенные части рекомендуется располагать в нижней части формы вертикально или наклонно.

3.7 Выбор разъема формы

Местоположение разъема формы зависит от размеров, конфигурации заготовки, характера производства. В первую очередь от выбора разъема формы существенно зависит качество отливки.

При выборе разъема необходимо обеспечить удобство формовки, а также сборки формы. Количество разъемов следует принимать минимальным.

Не рекомендуется пересекать плоскостью разъема обрабатываемые либо базовые поверхности. По возможности отливку необходимо помещать в одной части формы.

3.8 Выбор способа формовки

Способ формовки надо предварительно выбрать по рекомендации [1] в зависимости от типа производства (серийности).

4 Конструирование отливки

4.1 Припуски на механическую обработку

Припуск представляет собой слой металла, который предусматривается для снятия в процессе механической обработки. Припуски назначаются по ГОСТ 26645-95 для металлов и сплавов, из которых изготовляются заготовки. Величина его зависит от материала, характера производства, положения в форме, обрабатываемой поверхности.

4.2 Допуски на размеры заготовок

На чертежах требуется обязательно указывать допуски на размеры отливок. Правильность назначения допусков имеет большое значение для себестоимости отливок. Величины допусков обусловливаются ГОСТ 26645-85.

Припуски на усадку выбирают в зависимости от величины

усадки материала по таблице 5,[2,4].

4.3 Литейные уклоны

Литейные уклоны облегчают извлечение моделей из формы, их величины определяют по ГОСТ 3212-80. Уклоны выполняются на обрабатываемые поверхности сверх припуска на механическую обработку, на необрабатываемые и несопрягаемые - за счет увеличения и уменьшения размеров отливки, рисунок 2.

а - на o6paбатываемых поверхностях; б - на необрабатываемых, несопрягаемых поверхностях; в, г - на необрабатываемых сопрягаемых, в зависимости от плоскости сопряжения

Рисунок 2- Формовочные уклоны

5 Основные положения оформления чертежа отливки

Основой для разработки техпроцесса изготовления питой заготовки является чертеж детали, выполненный по ГОСТ 2.423-73. Разработка чертежа отливки заключается в нанесении на чертеже детали припусков на механообработку, построении элементов конструкции модели литейной формы, в результате получают размеченные чертежи. Размеченный чертеж служит для выполнения чертежа отливки. Допускается выполнение его на копии чертежа детали.

При вычерчивании учитывают все припуски с указанием их величин. Внутренний контур, а также отверстия, впадины и выточки, не выполняемые в литье, вычерчивают сплошной тонкой линией.

Пример выполнения чертежа отливки дан на рисунок 3, примеры изображения линий разъема и припусков - на рисунке 4.

Рисунок 3- Чертеж отливки крышки

б

а - разъемов; б - припусков

Рисунок 4- Условные обозначения элементов литейной технологии:

Необходимо остановиться на выборе литейных баз и баз механической обработки у литых деталей.

Литейными базами называют черновые необработанные поверхности или их оси, от которых ведется первоначальная механическая обработка, и проставляются размеры до необрабатываемых поверхностей.

За базы механической обработки принимаются первоначально обрабатываемые поверхности, от которых ведется механическая обработка, и проставляются размеры до других обрабатываемых поверхностей.

Литейные базы и базы механической обработки обозначаются на чертежах,  треугольниками. Размеры не выполняемых элементов не проставляются.

6 Конструирование штампованной заготовки

Конструирование штампованной заготовки включает в	себя	следующие задачи:

выбор разъема штампа;

назначение штамповых уклонов;

назначение радиусов закруглений;

наметки отверстий в поковках;

определение припусков на механическую обработку и допусков на размеры заготовки.

Рассмотрим подробно эти задачи.

6.1 Выбор разъема штампа

Разъем необходим для размещения заготовки в штампе и извлечения ее из штампа.

При этом необходимо отметить, что разъем штампа перпендикулярен направлению движения рабочего органа машины.

При выборе разъема штампа важно учитывать следующие требования:

поскольку плоскость разъема обеспечивает удаление поковки, то боковые углубления не могут быть получены;

плоскость разъема должна обеспечивать наименьшую глубину и наибольшую ширину ручья штампа;

плоскость разъема должна обеспечивать контроль за смещением половинок штампа;

она должна быть преимущественно плоской во избежание сдвига штампа и коробления;

если у поковки одна сторона плоская, то всю поковку размещают в нижней половинке штампа;

при выборе плоскости разъема следует учитывать расположение волокон штампуемого материала;

если есть углубления и отверстия во взаимно перпендикулярных направлениях, то необходимо обеспечить наименьший объем металла, удаляемый в дальнейшем механической обработкой.

6.2 Штамповочные уклоны

Для облегчения  извлечения поковки назначают штамповочные уклоны - наружные   и внутренние 1 . Внутренние уклоны больше, так как поковка при остывании уменьшается в размерах. Уклоны устанавливают по ГОСТ 7505-89.

6.3 Радиусы закруглений

Заполнение металлом острых углов в штампах затруднено, кроме того, в острых углах возникают трещины. Следовательно, угловые части поковок (ручьев) необходимо выполнять с плавным сопряжением по радиусу r.

Наименьшие радиусы закруглений приводятся в ГОСТ 7505-95. Радиусы внутренних спряжений должны быть по возможности больше, так как малые радиусы приводят к быстрому износу штампов и образованию складок металла.

6.4 Полости и наметка отверстий в поковках

Сквозные отверстия в поковках получать нельзя, поэтому делают наметку под отверстия с обеих сторон глубиной  h  рисунок 5, с переменной толщиной t. В дальнейшем перемычку удаляют прошивкой на обрез ном прессе. Диаметр наметки выбирают меньше требуемого отверстия с учетом припуска на механическую обработку и уклонов. Толщину перемычки назначают в зависимости от глубины наметки А, и ее диаметра

d=0,45∗d1−0,25d−5+0,6h  t=0,1d1,

но не менее 4 мм. Радиус закругления у перемычки можно принять равный R=32+0,05Н+2, мм.

Наметку сквозных отверстий с последующей прошивкой перемычки производят, если их диаметр или ширина больше или равна высоте поковки, но не менее 30 мм. В противном случае производят только глухую наметку глубиной h  не более 0,8d'.

По аналогии с этим на поковках не подлежат выполнению полости и углубления глубиной более 0,8 их ширины или диаметра, они должны быть получены последующей механической обработкой.

6.5 Оформление чертежа поковки.

Чертеж поковки оформляется на основании чертежа детали. Поскольку деталь подвергается механической обработке, то в соответствии с ГОСТами на размеры детали назначают припуски и допуски на механическую обработку. Кроме того, по технологическим соображениям с целью упрощения конструкции поковки назначают напуски. Сопряжения на поковочных чертежах должны быть плавными и иметь радиусные переходы.

Напуски часто назначают на поковки с наличием фланцев, буртов, выемок, уступов и поднутрений. В ГОСТ 7062-70 и 7829-75 предусмотрены их минимальные размеры, рисунок 5.

а- перемычка, б- напуски

Рисунок 5 – Чертежи поковок

Предварительно для правильного назначения припусков и допусков должно быть установлено, на каком оборудовании будут изготавливать заданную поковку. Припуски и допуски на поковки назначают в соответствии с данными ГОСТ 7505-89 в зависимости от массы поковки, категории ее металла, группы сложности и шероховатости поверхности детали. При этом различают три категории материала: Ml и М2,М3 где Ml - углеродистая и легированная сталь с содержанием углерода до 0,35% и легированных элементов до 2%; М2, М3 - остальные легированные стали.

6.6 Определение группы сложности поковок

Необходимо проектировать деталь более простой формы, что удешевляет процесс ее изготовления.

По ГОСТ 7505-95 предусмотрено 4 группы сложности поковок в зависимости от отношения объема Vп  или массы поковки Gп ( массу поковки определяют в соответствии рекомендациями ГОСТ 7505-95) к объему Yф или массе фигуры  Gф  в виде цилиндра или прямоугольного параллелепипеда, описанного вокруг поковки,

Kc=VпVф=GпGф.

Чем выше группа сложности, тем деталь менее технологична. При проектировании деталей следует избегать высоких и тонких ребер, тонких перемычек и буртов, узких и глубоких полостей, так как это приводит к местному охлаждению металла при штамповке.

При назначении припусков и допусков [3,5] необходимо учитывать следующие моменты:

припуски указаны односторонние;

припуски и допуски определяются следующим образом: при группе стали Ml и группах сложности CI и С2 значение от соответствующей массы идет до размера, на который определяется припуск; при группе стали М2, а также группах сложности СЗ и С4 припуски и допуски больше, они указаны на две или четыре строки ниже, поэтому диагональ идет вниз до пересечения с вертикальной линией М2 или СЗ, С4 и далее по горизонтальной линии до необходимого размера;

допуски на поковки групп сложности С2 и С4 подлежат увеличению против полученных по таблице - их следует брать на одну строку ниже;

ГОСТ 7505-89 предусматривает поковки повышенной точности, а также массой до 400 кг и размерами до 2500 мм;

на все поверхности, перпендикулярные плоскости разъема штампа, назначает штамповочные уклоны, равные 7 и 10° для наружных и внутренних размеров, на кривошипном прессе с выталкивателем уклоны составляют 5о и 7°.

При выполнении чертежа поковки необходимо соблюдать следующие правила.

1 Габаритный контур готовой детали вычерчивают на чертеже поковки тонкими штрих пунктирными линиями, контур поковки вычерчивают контурными линиями.

2 Номинальные размеры по длине поковки с уступами проставляют от одной или ограниченного числа баз.

3 Расчетные размеры поковки с выбранными допусками обозначают под размерной линией.

4 На чертеже поковки проставляют все назначенные припуски.

5 Верхнее и нижнее отклонения размеров обозначают цифрами со знаками плюс и минус, расположенными справа и выше номинального размера.

6 На чертеже поковки указывают необходимые базовые поверхности.

Пример оформления чертежа поковки показан на рисунке 5.

На чертеже поковки при этом следует указывать:

материал и массу поковки;

степень сложности, группу стали, точность изготовления, вид нагрева;

термообработку;

технические условия в части допустимых отклонений формы (кривизна, коробление, смещение штампов, эксцентриситет отверстий);

другие технические условия, определяющие качество штамповки (шероховатость, трещины, окалина, наличие и величина заусенец).

Список рекомендуемой литературы

1 Методические указания к лабораторно-практическим  работам по дисциплине "Технологические методы  производства заготовок деталей машин. -Краматорск: ДГМА, 1998. -55 с.

2 Косилова А.Г., Мещеряков Р.К., Калинин М.А. Точность обработки, заготовки и припуски в машиностроении. Справочник. - М.: Машиностроение, 1972.- 256с.

3 Маталин А.А.Технология механической обработки. -М.: Машиностроение,       1977. -464с.

4 Справочник технолога машиностроителя. Т1/ Под ред. А.Г.Косиловой и Р.К.Мещерякова. - М.:Машиностроение, 1985. - 656с.

5 Литейное производство/ Под ред. И.В.Куманина. - М.: Машиностроение ,1971. -319с.

6 Василевский П.Ф. Технология стального литья. -М.: Машиностроение,  1974.-403с.

7 Степанов Ю.А., Баландин Г.Ф., Рыбкин В.А. Технология литейного производства. - М.: Машиностроение, 1983. - 285с.

8 Мансуров А.М. Технология горячей штамповки. -М.: Машиностроение, 1983. - 285 с.

8. Семенов Е.И. Ковка и объемная штамповка . - М.: Высш. школа, 1972. -352с.

9 Брюханов А.Н. Ковка и объемная штамповка. -М.: Машиностроение, 1974. -403с.

10. Охрименко Я.М. Технология кузнечно-штамповочного производства -М.: Машиностроение, 1976. -560с.

11.Кузнечно-штаповочное оборудование /Под ред. А.И.Банкетова, Е.Н.Ланского.- М.: Машиностроение, 1982.-565с.

| № |  | Тип производства |  | ## Размеры, мм |  |  |  |  |  |  | Rz | ### Материал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D1 | D2 |  | l |  | L |  |  |  |  |
| 1 | Сер. |  | 60 |  |  | 24 |  | 32 |  | 40 | 80 |  | Сч40 |
| 2 | Кр.сер. |  | 80 |  |  | 28 |  | 40 |  | 60 | 40 |  | Ст30Л |
| 3 | Сер. |  | 90 |  |  | 30 |  | 50 |  | 70 | 20 |  | 30ХГС |
| 4 | -“- |  | 100 |  |  | 32 |  | 60 |  | 80 | 20 |  | Сч36 |
| 5 | Мк. Сер. |  | 110 |  |  | 40 |  | 70 |  | 90 | 80 |  | Ст20Л |
| 6 | -“- |  | 120 |  |  | 48 |  | 80 |  | 100 | 40 |  | 20ХН |
| 7 | Сер. |  | 130 |  |  | 50 |  | 80 |  | 120 | 40 |  | Сч48 |
| 8 | Кр.сер. |  | 140 |  |  | 56 |  | 90 |  | 120 | 20 |  | Ст35Л |
| 9 | -”- |  | 160 |  |  | 60 |  | 90 |  | 130 | 80 |  | Бр010Ф1 |
| 10 | -“- |  | 180 |  |  | 62 |  | 100 |  | 140 | 80 |  | Сч32 |

| № | Тип производства | Размеры, мм |  |  |  |  |  | Rz | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1 | D2 | D3 | D4 | l | L |  |  |
| 1 | Сер | 300 | 230 | 160 | 290 | 50 | 140 | 80 | 30ХГС |
| 2 | Масс | 350 | 255 | 180 | 310 | 50 | 140 | 20 | Бр010Ф1 |
| 3 | Сер. | 400 | 300 | 200 | 360 | 60 | 150 | 40 | Сч36 |
| 4 | Сер. | 450 | 335 | 220 | 395 | 60 | 150 | 40 | Ст20Л |
| 5 | Масс. | 500 | 370 | 240 | 430 | 70 | 160 | 80 | 20ХН |
| 6 | Мелк. сер. | 550 | 405 | 260 | 465 | 70 | 160 | 20 | Ст35Л |
| 7 | Един. | 600 | 440 | 280 | 500 | 80 | 170 | 80 | Бр010Ф1 |
| 8 | Сер. | 610 | 455 | 300 | 520 | 80 | 170 | 40 | 18ХГ |

| № | Тип произв.-ва |  | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rz | Материал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D1 |  | D2 |  | d |  | l1 |  | l2 | l3 |  | L |  |  |  |
| 1 | Сер. |  | 60 |  | М48 |  | 20 |  | 50 |  | 60 | 70 |  | 130 | 20 | 30ХГС |  |
| 2 | Мас. |  | 60 |  | М56 |  | 20 |  | 60 |  | 70 | 90 |  | 160 | 40 | Сч36 |  |
| 3 | Сер. |  | 70 |  | М56 |  | 24 |  | 70 |  | 80 | 100 |  | 180 | 40 | Ст20Л |  |
| 4 | Мас. |  | 70 |  | М64 |  | 24 |  | 70 |  | 90 | 120 |  | 200 | 80 | 30ХГС |  |
| 5 | Сер. |  | 80 |  | М64 |  | 26 |  | 80 |  | 100 | 130 |  | 220 | 80 | Сч48 |  |
| 6 | Мас. |  | 80 |  | М72 |  | 26 |  | 80 |  | 100 | 150 |  | 240 | 20 | Сч32 |  |
| 7 | Сер. |  | 90 |  | М72 |  | 28 |  | 90 |  | 110 | 160 |  | 260 | 20 | Ст35Л |  |
| 8 | Мас. |  | 90 |  | М80 |  | 28 |  | 90 |  | 110 | 180 |  | 280 | 80 | Сч40 |  |
| 9 | Сер. |  | 100 |  | М80 |  | 30 |  | 100 |  | 120 | 190 |  | 300 | 40 | 20ХН |  |
| 10 |  | 110 |  | М90 |  | 30 |  | 110 |  | 130 |  | 210 | 330 |  | 20 | 19,9 | Бр010Ф1 |

| № | Тип производства | Размеры, мм |  |  |  |  |  | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L |  |
| 1 | Сер. | 150 | 70 | 110 | 20 | 60 | 100 | 40 |
| 2 | Мас. | 155 | 75 | 115 | 20 | 60 | 100 | 80 |
| 3 | Мелк.сер. | 160 | 80 | 120 | 20 | 60 | 110 | 20 |
| 4 | Ед. | 165 | 85 | 125 | 20 | 60 | 110 | 20 |
| 5 | Сер. | 170 | 90 | 130 | 20 | 60 | 120 | 80 |
| 6 | Сер. | 175 | 95 | 135 | 40 | 70 | 120 | 40 |
| 7 | Ед. | 180 | 100 | 140 | 40 | 70 | 130 | 40 |
| 8 | Сер. | 185 | 105 | 145 | 40 | 70 | 140 | 20 |

| № | Тип производства | ## Размеры, мм |  |  |  |  |  |  | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L |  |
| 1 | Сер. | 130 | 125 | 90 | 86 | 60 | 50 | 130 | 40 |
| 2 | Ед. | 140 | 135 | 100 | 96 | 60 | 50 | 130 | 80 |
| 3 | Мас. | 150 | 140 | 110 | 100 | 70 | 60 | 150 | 20 |
| 4 | Ед. | 160 | 150 | 120 | 110 | 70 | 60 | 150 | 80 |
| 5 | Мас. | 170 | 155 | 130 | 124 | 80 | 70 | 170 | 40 |
| 6 | Ед. | 180 | 165 | 140 | 134 | 80 | 70 | 170 | 20 |

| № | Тип производства | Размеры, мм |  |  | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | l | L |  |
| 1 | Сер. | 120 | 70 | 140 | 20 |
| 2 | Мелк. сер. | 130 | 80 | 160 | 20 |
| 3 | Мел.сер. | 140 | 90 | 180 | 40 |
| 4 | Сер. | 150 | 100 | 200 | 80 |
| 5 | Сер. | 160 | 110 | 220 | 40 |
| 6 | Сер. | 160 | 100 | 200 | 20 |
| 7 | Сер. | 170 | 115 | 215 | 80 |
| 8 | Ед. | 180 | 125 | 250 | 40 |
| 9 | Сер. | 190 | 110 | 220 | 80 |
| 10 | Сер. | 200 | 115 | 230 | 20 |

Методические указания

к контрольным работам по дисциплине

“Технологические методы производства заготовок деталей

машин”

(для студентов специальности 7.090202 заочного обучения)

Составитель:        Маковецкий Александр Викторович

Подп. к печати                 Формат 60х90/16.

Ум.друк.арк.1,5                Учетн..-печатн.л.1,09

Тираж 50 экз.

ДГМА.343913, Краматорск,      ул.Шкадинова,72.