ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ МАШИН» (ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ)

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛИТОЙ ЗАГОТОВКИ

Исходные данные – чертеж детали, серийность производства, ГОСТ 26645-85 (Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров массы и припуски на механическую обработку).

Порядок выполнения работы (на примере детали Пробка черт.1)

Черт. 1 – Пробка (деталь)

- Анализ массы, габаритов и формы детали. На данном этапе можно воспользоваться данными таблицы 1 лекции 3 «Производство заготовок литьем» опорного конспекта лекций.

Масса детали – 10 кг, наибольший габаритный размер – Ø 160 мм, деталь простой формы, осесимметричная.

- Анализ литейных свойств материала детали и предварительный выбор способа получения литой заготовки. При решении данного вопроса рекомендуется воспользоваться теоретическим материалом практической работы 1 «Проектирование литой заготовки и технологического процесса изготовления отливок» (с.5-11).

Материал проектируемой отливки – нетермообрабатываемый серый чугун с пластинчатым графитом СЧ 20 ГОСТ 1412-85.

Технологический процесс литья - литье в песчано-глинистые формы.

- Анализ технологичности литой заготовки в соответствии с выбранным способом, выполнимости отдельных элементов (внешних очертаний, внутренних отверстий и полостей в отливках, стенок отливок, сопряжений стенок, углов и переходов, мест скопления расплава). При решении данного вопроса рекомендуется воспользоваться теоретическим материалом практической работы 1 «Проектирование литой заготовки и технологического процесса изготовления отливок» (с.11-17).

Литая заготовка является технологичной, так как она имеет простые внешние очертания, и в ее конструкции отсутствуют сложные элементы, места локального скопления расплава, стенки и переходы.

- Выбор окончательного способа получения литой заготовки, положения отливки в форме, разъема формы, способа формовки. При решении данного вопроса рекомендуется воспользоваться теоретическим материалом практической работы 1 «Проектирование литой заготовки и технологического процесса изготовления отливок» (с.17-19).

Технологический процесс литья - литье в песчано-глинистые сырые формы из низковлажных (до 2,8%), высокопрочных (более 160 кПа или 1,6 кг/см2) смесей, с высоким и однородным уплотнением до твердости не ниже 90 единиц.

Предполагается расположение всей отливки в нижней полуформе с вертикальным расположением оси симметрии отливки. Плоскость разъема проходит по торцовой поверхности. Формовку предлагается вести машинным способом.

- Разработка чертежа литой заготовки. Заключается в нанесении на чертеже детали или его копии припусков на механообработку. Чертеж отливки с техническими требованиями должен содержать все данные, необходимые для изготовления, контроля и приемки.

При вычерчивании отливки учитывают все припуски на механическую обработку с указанием их величины. Внутренний контур обрабатываемых поверхностей, а также отверстий впадин и выточек, не выполняемых в литье, вычерчивают тонкой сплошной линией.

Большое значение для разработки технологического процесса изготовления литой детали имеет выбор литейных баз для разметки и механической обработки.

На чертеже отливки размеры отверстий, фасок, подрезок, углублений, пазов, резьбы и т.д., не выполняемых в отливке, не проставляются. Размеры отливок указывают так, чтобы не было необходимости делать дополнительные расчеты при их приемке и разметке.

Работа выполняется по ГОСТ 26645-85.

Линейные размеры: диаметр 160 мм, толщина (высота) 70 мм.

- По таблице 9 приложения 1 в зависимости от технологического процесса литья, наибольшего габаритного размера отливки и типа сплава определяем класс размерной точности отливки (6-й).

- По таблице 10 приложения 2 в зависимости от отношения наименьшего размера элемента отливки к наибольшему (70/160=0,44), вида формы и типа сплава определяем степень коробления элементов отливок (4-я).

- По таблице 11 приложения 3 в зависимости от технологического процесса литья, наибольшего габаритного размера отливки и типа сплава определяем степень точности поверхностей отливок (10-я).

- По таблице 12 приложения 4 в зависимости от степени точности поверхностей отливок определяем шероховатость поверхностей отливок (Ra не более 16,0 мкм).

- По таблице 13 приложения 5 в зависимости от технологического процесса литья, номинальной массы отливки и типа сплава определяем класс точности массы отливки (7-й).

- По таблице 14 приложения 6 в зависимости от степени точности поверхностей отливок определяем ряд припусков на обработку отливок (4-й).

- По таблице 1 в зависимости от интервала номинальных размеров и класса размерной точности определяем допуски размеров отливки (для размера 70 - не более 1,0 мм; для размера 160 - не более 1,2 мм).

- По таблице 2 в зависимости от номинального размера нормируемого участка отливки и степени коробления элементов отливок определяем допуски формы и расположения элементов отливки (для размера 70 -  не более 0,24 мм; для размера 160 - не более 0,32 мм).

- По таблице 3 в зависимости от степени точности поверхности отливки определяем допуск неровностей отливки (не более 0,4 мм).

- По таблице 4 в зависимости от номинальной массы отливки и класса точности массы отливки определяем допуск массы отливки (не более 4,0 %).

- По таблице 16 приложения 8 в зависимости от допуска размера от поверхности до базы (допуска размера отливки) и допуска формы и расположения поверхности (допуска формы и расположения элемента отливки) определяем общий допуск элемента отливки (для размера 70 - не более 1,0 мм; для размера 160 - не более 1,2 мм).

- По таблице 5 в зависимости от ряда припусков отливки определяем минимальный литейный припуск на сторону (не более 0,4 мм).

- По таблице 6 в зависимости от общего допуска элемента поверхности (общего допуска элемента отливки) и вида окончательной механической обработки для ряда припусков отливки (ряда припусков на обработку отливки) определяем общий припуск на сторону (для размера 70 – 2,0 мм – черновая обработка; для размера 160 – 1,8 мм – чистовая обработка).

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Вид окончательной механической обработки определяют по таблице 7 и таблице 8 в зависимости от допуска размера отливки и, соответственно, соотношения между допусками размера детали и отливки от базы обработки до обрабатываемой поверхности либо соотношения между допусками формы и расположения обработанной поверхности детали и обрабатываемой поверхности отливки. Окончательно принимают значение припуска, соответствующее более точной обработке.

- Для линейного размера, формируемого между верхом и низом отливки, увеличивают общий припуск на верх отливки за счет уменьшения общего припуска на низ отливки.

- Определим окончательные размеры элементов отливки

Для размера 70: 70+2*2 = 74 мм

Для размера 160: 160+1,8*2 = 163,6 мм. Принимаем 164 мм.

- Разработаем чертеж литой заготовки (см. черт. 6).

Черт. 6 – Пробка (отливка)

- В технических требованиях чертежа отливки или детали с нанесенными размерами отливки должны быть указаны нормы точности отливки. Их приводят в следующем порядке: класс размерной точности, степень коробления, степень точности поверхностей, класс точности массы и допуск смещения отливки. Допускается опускать обозначение смещения. Ненормируемые показатели точности отливок заменяют нулями.

Точность отливки 6-4-10-7 ГОСТ 26645-85.

- В технических требованиях чертежа отливки или детали с нанесенными размерами отливки обязательно указывается информация о группе отливки,. Группы соответствуют видам контроля отливок, а именно, отливки I-й группы контролируются по химическому составу, II-й группы – по химическому составу и механическим свойствам (кроме ударной вязкости), III-й группы – по химическому составу и механическим свойствам (включая ударную вязкость).

Отливка ІІ-й группы ГОСТ 977-85.

- В технических требованиях чертежа отливки или детали с нанесенными размерами отливки могут быть приведены неуказанные литейные радиусы и литейные уклоны.

Неуказанные литейные радиусы R2, неуказанные литейные уклоны 1:20.

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАГОТОВКИ, ПОЛУЧАЕМОЙ СВОБОДНОЙ КОВКОЙ НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ

Исходные данные – чертеж детали, серийность производства, ГОСТ 7062-90 (Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовляемые ковкой на прессах), ГОСТ 7829-70 (Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовляемые ковкой на молотах), ГОСТ 8479-70 (Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия).

Порядок выполнения работы (на примере вала с уступами и выемками по ГОСТ 7062-90)

Черт. 3 – Деталь

- Определяем основные припуски и предельные отклонения на диаметральные размеры, исходя из полной длины вала и диаметра рассматриваемого сечения, по табл.2 и 3.

На диаметр 700 мм основной припуск и допуск (30±11) мм, дополнительный припуск не выбирают.

На диаметр 420 мм основной припуск и допуск (26±10) мм, дополнительный припуск 10 мм.

На диаметр 600 мм основной припуск и допуск (29±11) мм, дополнительный припуск 4 мм.

На диаметр 450 мм основной припуск и допуск (26±10) мм, дополнительный припуск 9 мм.

На диаметр 350 мм основной припуск и допуск (24±9) мм, дополнительный припуск 13 мм.

- Припуски и предельные отклонения на общую длину и размеры от единой базы до выступов и уступов выбираем в соответствии с черт. 6. За базу выбираем торец выступа наибольшего сечения, не являющегося торцом поковки.

Припуск плюс 67,5 мм, допуск ±16,5 мм - на длину 600 мм.

Припуск минус 44,25 мм, допуск не назначается - на длину 1000 мм.

Припуск минус 0,75 мм, допуск ±16,5 мм - на длину 1400 мм.

Припуск минус 3 мм, допуск ±16,5 мм - на длину 2100 мм.

Припуск плюс 81 мм, допуск ±30 мм - на длину 3300 мм.

- Дополнительный припуск выбираем по табл. 4 на диаметры всех сечений, кроме основного, в зависимости от разности диаметров основного и рассматриваемого сечения детали. Основное сечение определяем по рекомендациям п.12.4.

Так как вал имеет сочетание уступов и выемок, то за основное сечение принимаем сечение, имеющее максимальный диаметр 700 мм.

На диаметр 700 мм дополнительный припуск не выбирают.

На диаметр 420 мм дополнительный припуск 10 мм.

На диаметр 600 мм дополнительный припуск 4 мм.

На диаметр 450 мм дополнительный припуск 9 мм.

На диаметр 350 мм дополнительный припуск 13 мм.

- Проверяем возможность образования уступов и выемок по п.13.

Уступы и выемки выполняются без напусков, так как их высота и длина больше минимальных, предусмотренных табл. 5 и 6.

- Проверяем возможность образования буртов и фланцев по п.14.

Бурты и фланцы в примере отсутствуют.

- Рассчитываем массу поковки, суммируя массы ее элементарных частей, с учетом масс скосов после рубки и галтелей.

М1 = 7,85*10-6*3,1415*7302*668/4 = 2194,7 кг

М2 = 7,85*10-6*3,1415*4562*955/4 = 1224,3 кг

М3 = 7,85*10-6*3,1415*6332*445/4 = 1099,3 кг

М4 = 7,85*10-6*3,1415*4852*697/4 = 1010,8 кг

М5 = 7,85*10-6*3,1415*3872*616/4 = 568,8 кг

Массу напуска (m1) на скосе после рубки с одной стороны, кг, вычисляют по формуле

.

Длина напусков от руба с одной стороны не должна превышать 0,18 (D+). Угол скоса от руба не контролируют.

М6 = 0,28*10-6*7303 = 108,9 кг

М7 = 0,28*10-6*3873 = 16,2 кг

Массу напуска (m2) на скосах между уступами (галтель), кг, вычисляют по формуле

,

где D1 и D2 - диаметры смежных участков.

Угол скоса галтелей не контролируют.

М8 = 0,18*10-6*(730-456)2*(730+2*456) = 22,2 кг

М9 = 0,18*10-6*(633-456)2*(633+2*456) = 8,7 кг

М10 = 0,18*10-6*(633-485)2*(633+2*485) = 6,3 кг

М11 = 0,18*10-6*(485-387)2*(485+2*387) = 2,2 кг

Масса поковки М = М1+М2+М3+М4+М5+М6+М7+М8+М9+М10+М11 = 2194,7+1224,3+1099,3+1010,8+568,8+108,9+16,2+22,2+8,7+6,3+2,2 = 6262,4 кг

- Разрабатываем чертеж заготовки. Он должен включать данные, необходимые для изготовления, контроля и приемки поковки, и выполняется согласно  требованиям ЕСКД. Для этого используется чертеж детали. Положение заготовки на чертеже должно отвечать ее положению в процессе изготовления. Деталь на чертеже изображается тонкими штрих пунктирными линиями, при этом уступы, выемки, бурты и фланцы, которые не выполняются на поковке, исключаются и упрощаются.  Для проектирования заготовки учитываются припуски на механическую обработку и напуски. Размеры поковки необходимо проставлять в соответствии с рекомендациями ГОСТ.

Черт. 4 – Поковка

- Формулируем технические требования к заготовке, учитывающие: вид термообработки, необходимость и способ зачистки от окалины, вид нагрева, допустимое радиальное биение поверхности и кривизну, допустимые дефекты.

- Поковка гр. IV КП 490 ГОСТ 8479-70

- На поверхности поковок не должно быть трещин, заковов, плен, песочин.

- Поковки не должны иметь флокенов, трещин, усадочной рыхлости, отсутствие которых гарантируется предприятием-изготовителем.

- Режим термической обработки устанавливается предприятием-изготовителем.

- Остальные технические требования по ГОСТ 8479-70.

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШТАМПОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ

Исходные данные – чертеж детали, серийность производства, ГОСТ 7505-89 (Поковки стальные штампованные).

Порядок выполнения работы (на примере детали Шестерня привода черт. 5)

- Выбираем способ штамповки нагрева под штамповку. На данном этапе можно воспользоваться данными таблицы 1 лекции 4 «Производство заготовок обработкой давлением» опорного конспекта лекций.

Выбираем штамповку на горячештамповочном автомате, нагрев – индукционный.

Черт.5 – Шестерня привода

- Описываем исходные данные по детали (материал детали, масса детали).

Исходные данные по детали:

Материал—сталь ЗОХМА (по ГОСТ 4543-71): 0,17-0,37% Si;.0,26-0,33% С; 0,4-0,7% Мn; 0,8-1,1% Сr; 0,15-0,25% Мо.

Масса детали - 0,390 кг.

- Готовим исходные данные для расчета.

3.1. Определяем расчетную массу поковки, используя данные приложения 3 (таблица 20) ГОСТ.

Масса поковки (расчетная) - 0,620 кг: расчетный коэффициент Кр (см. приложение 3) - 1,6; 0,390*1,6 = 0,620 кг.

  - Определяем класс точности, используя данные приложения 1 (таблица 19) ГОСТ.

Класс точности — Т3

  - Определяем группу стали, используя данные таблицы 1 ГОСТ.

Группа стали—М1.

Средняя массовая доля углерода в стали ЗОХМА 0,3% С, а суммарная массовая доля легирующих элементов — 1,9% (0,27% Si; 0,55% Мn; 0,95% Сr;  0,25% Мо).

  - Определяем степень сложности, используя данные приложения 2  ГОСТ.

Степень сложности - С1. Размеры описывающей поковку фигуры (цилиндр), мм: диаметр - 63 (60*1,05); длина - 32,5 (31*1,05) (где 1,05 - коэффициент).

Масса описывающей фигуры (расчетная) - 0,780 кг; Gп/Gф=0,620/0,780=0,79.

  - Определяем конфигурацию поверхности разъема штампа, используя данные таблицы 1 ГОСТ.

Поверхность разъема штампов указывает на границу между частями заготовки, формуемыми как в верхнем, так и нижнем штампах. В плоскости разреза она проходит по внешнему контуру поковки.

При штамповке в открытом ручье поверхность разъема устанавливают таким образом, чтобы на боковой поверхности образовывались штамповочные уклоны, идущие с обеих сторон линии разъема. Внешние штамповочные уклоны при этом направлены в одну из сторон.

Конфигурация поверхности разъема штампа П – плоская.

  - Определяем исходный индекс, используя данные раздела 3 ГОСТ.

Исходный индекс – 6.

- Назначаем припуски на механическую обработку, используя данные раздела 4 ГОСТ.

Основные припуски на размеры (см. табл. 3 ГОСТ), мм:

1,0—диаметр 60 мм и чистота поверхности 6,3;

1,0—диаметр ступицы 34 мм и чистота поверхности 0,8:

1,0—толщина 31 мм и чистота поверхности 6,3;

1,1—толщина 31 мм и чистота поверхности 0,8;

0,9—толщина 21 мм и чистота поверхности 6,3.

Дополнительный припуск, учитывающий отклонение от плоскостности – 0,2 мм (см. табл. 5 ГОСТ).

- Определяем размеры поковки и их допускаемые отклонения, используя данные раздела 5 ГОСТ.

  - Размеры поковки, мм:

диаметр 60+1,0*2=62	принимается 62;

диаметр 34+1,0*2=36	принимается 36;

толщина 21+(0,9+0,2)*2=23,2	принимается 23;

толщина 31+1,0+1,1+0,2*2=33,5	принимается 33,5.

  - Радиус закругления наружных углов (см. табл. 7 ГОСТ) – 2,0 мм (min), принимается 3,0 мм.

  - Допуски и допускаемые отклонения линейных размеров поковки (см. табл. 8 ГОСТ), мм:

диаметр 62±0,60,3

диаметр ступицы 36±0,50,3

толщина 23,5±0,50,3

толщина 33,5±0,50,3

  - Неуказанные предельные отклонения размеров – по п. 5.5 ГОСТ.

  - Неуказанные допуски радиусов закругления – по п. 5.23 ГОСТ.

  - Допускаемая высота торцового заусенца – 3,0 мм (см. табл. 11 ГОСТ).

  - Допускаемое отклонение от плоскостности – 0,5 мм (см. табл. 13 ГОСТ).

- Оформляем чертеж заготовки (черт. 6).

Чертеж заготовки включает все данные, необходимые для изготовления, контроля и приемки заготовки, и выполняется в соответствии с требованиями ЕСКД. В основной надписи  чертежа под наименованием детали пишут: “Заготовка штампованная”. Положение заготовки на чертеже отвечает ее положению в процессе штамповки. Детали на чертеже изображаются тонкими штрихпунктирными (с двумя точками) линиями, при этом резьбы, отверстия, канавки, которые не выполняются на заготовке, исключаются. Размеры заготовки необходимо проставлять от баз, принятых к механической обработке. При этом необходимо учитывать: а) удобство проверки припуска путем сравнения размеров заготовки на чертеже с соответствующими размерами детали; б) возможность замера заготовки; в) простоту разметки заготовки к контролю.

В дополнениях к чертежу необходимо указать основные технические требования к изготовлению заготовки: вид термообработки; массу заготовки; вид нагрева; допустимую величину заусениц после обрезки; способ очистки поверхности; дефекты формы.

Поверхность очистить дробеструйной обработкой

Черт.6 – Заготовка штампованная