Пример выполнения контрольной работы по дисциплине

«Технология обработки типовых деталей и сборки машин»

студентами заочной формы обучения специальности

«Технологии машиностроения»

Необходимо обработать заготовку детали (чертеж представлен на рисунке 1). Материал – сталь 45, σв = 750 МПа, заготовка – прокат Ø70 мм обычной точности, L = 115 мм. Припуск на подрезку торца – 3 мм. Заготовка крепится в трехкулачковом самоцентрирующем патроне с упором в уступ расточенных кулачков на станке мод.16А20Ф3РМ139.

Содержание технологической операции будет следующим: обточить поверхность Ø24, конус з Ø30 на Ø40 и переходы радиусов предварительно с припуском на чистовую обработку; подрезать торец предварительно в размер 113 мм (для переходов 1 и 2 применяется проходной упорный резец с трехгранной пластинкой Т15К6); подрезать торец окончательно в размер 112 мм и точить фаску 2х45о (для переходов 3 и 4 используется контурный упорный резец с параллелограммной пластинкой Т15К6); точить поверхность Ø24, конус с Ø30 на Ø40, Ø40 и переходы радиусов окончательно; проточить канавку шириной b = 3 мм до Ø22 в размер 80 мм от левого торца (резец прорезной Т15К6, b = 3 мм); нарезать резьбу М24х1,5 на длине 29 мм (резец резьбовой Т15К6).

Далее определяются режимы резания по нормативам. При черновом точении и подрезании торца (переход 1) припуск на черновое точение распределяется на пять участков глубиной 4 мм и один участок с глубиной 2 мм. Для чернового подрезания торца  t = 2 мм. Принимается схема движения вершины резца «петля», а для подрезания торца – «спуск». Подача для резца сечением 25х25  s = 1 мм/об при глубине резания t = 4 мм.

Поправочный коэффициент на дискретность 0,01: К = 0,9. Тогда s =  = 1·0,9 = 0,9 мм/об. Подача, допускаемая жесткостью системы «станок-деталь» при L/D = 115/70 ≈ 1,6 и  t = 4 мм составляет 0,53 мм/об. Принимается s = 0,5 мм/об.

Определяется скорость резания по нормативам: v = 83 м/мин. Поправочные коэффициенты равны 1. Мощность, потребная на резание, Np = 5,8 кВт, что является допустимым для станка.

Частоту вращения определяют из зависимости

nмин = 1000V/(πD) = 1000·83/(3,14·70) = 370 мин-1;

nмax = 1000V/(πD) = 1000·83/(3,14·26) = 1000 мин-1.

В управляющей программе задается v = 83 м/мин. Для пятого рабочего хода при t = 2 мм принимается s = 0,5 мм/об, v = 83 м/мин. При подрезании торца (переход 2) s = 0,3 мм/об, а скорость оставляют такую же, как для перехода 1, т.е. 83 м/мин.

Для чистового подрезания торца, снятия фаски и обработки наружных поверхностей (t = 1 мм) s = 0,2 мм/об, скорость резания v = 132 м/мин.

Частота вращения nмин = 1000V/(πD) = 1000·132/(3,14·70) = 600 мин-1;

nмax = 1000V/(πD) = 1000·132/(3,14·26) = 1620 мин-1.

Принимается n = 600 мин-1.

При протачивании канавки (переход 3) принимаются те же режимы, т.е. n = 600 мин-1, s = 0,2 мм/об.

Для нарезания резьбы М24х1,5 с высотой профиля h = 0,81 принимается радиальный метод врезания. Скорость резания v = 118 м/мин. Частота вращения n = 1000V/(πD) = 1000·118/(3,14·24) = 1560 мин-1.

Путь подхода ΔZ = 7 мм. Определяется путь рабочего хода резца. Длина резьбового участка l = l12 – 80 = 32 мм. L = l + ΔZ + b/2 = 32 + 7 + 1,5 = 40,5 мм.

Все технологические данные сводятся в таблицу 1.

Основное время по переходам:

t0=L⋅ins=80⋅5370⋅0,5+32⋅1370⋅0,5+20⋅11200⋅0,3=2,4 мин

t0=L⋅ins=115⋅1600⋅0,2=1,0 мин

t0=L⋅ins=5⋅1600⋅0,2=0,05 мин

t0=L⋅ins=40,5⋅61560⋅1,5=0,11 мин

Далее строятся траектории (циклограммы) движения всех резцов с учетом принятых глубин резания. Координаты опорных точек по осям Х и Z заносятся в таблицу 1.

Рисунок 1 – Схема детали типа вал, совмещенная со схемой

наладки для токарной обработки на станке с ЧПУ

Таблица 1 – Таблица с расчетными данными

| Содержание перехода | Инструмент | Номера точек | Координаты точек |  | Режимы резания |  |  |  | То, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | z | t, мм | s, мм/об | v, м/мин | n, мин-1 |  |
| Подрезать торец (L = 114); точить поверхность Ø24, конус 40/30, Ø40, округление R6, торец до Ø80 предварительно | Резец проходной упорный Т5К10 (Т1) (рисунок 2) | 0 | 100 | 125 | 4 | 0,5 | 83 | 370 | 2,4 |
|  |  | 1 | 62 | 117 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 62 | 31 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 46 | 117 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 46 | 39,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 38 | 117 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 38 | 62,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 42 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 42 | 39,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 46 | 37 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 50 | 37 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 50 | 117 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 30 | 117 |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 30 | 85 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 26 | 117 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 26 | 81 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 30 | 113 | 2 | 0,3 | 98 | 1200 |  |
|  |  | 17 | 0 | 113 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 100 | 125 |  |  |  |  |  |
| Подрезать торец (L = 112); точить фаску 2х45; точить поверхность Ø24, конус 40/30, Ø40, скругление R6, торец до Ø80 окончательно | Резец контурный Т15К6 (Т2) (рисунок 3) | 0 | 100 | 125 | 1 | 0,2 | 132 | 600 | 1,0 |
|  |  | 1 | 0 | 114 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 0 | 112 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 28 | 112 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 28 | 114 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 16 | 114 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 24 | 110 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 24 | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 30 | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 40 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 40 | 39 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 46 | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 48 | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 60 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 74 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 (0) | 100 | 125 |  |  |  |  |  |
| Проточить канавку b = 3 мм до Ø22 в р-р 80 мм | Резец прорезной Т5К10 (Т3) (рисунок 4) | 0 | 100 | 125 | 3 | 0,2 | 132 | 600 | 0,05 |
|  |  | 1 | 64 | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 20 | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 64 | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 (0) | 100 | 125 |  |  |  |  |  |
| Нарезать резьбу М24х1,5 на длину 29 мм | Резец резьбовой Т15К6 (Т4) (рисунок 5) | 0 | 100 | 125 | 0,4 | 1,5 | 118 | 1560 | 0,11 |
|  |  | 1 | 23,4 | 119 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 23,4 | 81,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 100 | 125 |  |  |  |  |  |

Рисунок 2 – Циклограмма для чернового проходного упорного резца

Рисунок 3 – Циклограмма для чистового проходного резца

Рисунок 4 – Циклограмма для канавочного резца

Рисунок 5 – Циклограмма для резьбового резца

со схемой расчленения припуска на рабочие ходы